Observed and calculated structure factors for obradovicite-NaNa                                                       Page  1

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

3  0  0  538  577   4     0 10  0  866  813  14     5  3  1  810  960   3     4  8  1  796  797   6    10  0  2 1060 1085  10

5  0  0 4417 3976  70     1 10  0  678  609   9     6  3  1  167  210   7     5  8  1  632  631   6    11  0  2  756  755  10

6  0  0  449  502  13     2 10  0 1569 1580  12     7  3  1 1875 1838   6     6  8  1  330  320   9    12  0  2 1323 1305  13

7  0  0 4054 4053  38     3 10  0 2152 2199  15     8  3  1 1931 2046   7     7  8  1  639  655   7    13  0  2 1243 1236  12

8  0  0  344  309  14     4 10  0 1954 1983  18     9  3  1 1228 1228   6     8  8  1 1636 1617   8    14  0  2 1143 1137  12

9  0  0 3254 3260  29     5 10  0 1544 1510  14    10  3  1  887  920   7     9  8  1  874  861   7    15  0  2  805  797  13

10  0  0 3639 3639  35     6 10  0  334  353  15    11  3  1  806  813   5    10  8  1  614  608   8    16  0  2  313  342  40

11  0  0  791  850  10     7 10  0  757  774  12    12  3  1 1468 1488   8    11  8  1  143  137  20    17  0  2 1006  994  21

12  0  0 1059 1088  13     8 10  0 1291 1320  12    13  3  1  729  754   6    12  8  1 1084 1119   9    18  0  2  284  301  37

13  0  0  440  443  17     9 10  0   55  125  54    14  3  1 1505 1516  16    13  8  1  476  487  10    19  0  2  665  660  26

14  0  0  127  129  41    10 10  0  657  638  25    15  3  1  526  529  12    14  8  1  539  572  13     3  1  2  343  470   6

15  0  0 1279 1234  36    11 10  0  761  743  16    16  3  1 1013 1034  16    15  8  1  318  324  15     4  1  2 1302 1414   5

16  0  0  973  939  26    12 10  0 1466 1530  27    17  3  1  656  627  15    16  8  1   98  116  97     5  1  2  463  378   4

17  0  0 1859 1839  38    13 10  0  324  338  29    18  3  1  597  592  19     0  9  1  329  388  12     6  1  2  265  338   4

18  0  0 1120 1099  35     0 12  0 3065 3030  36     1  4  1 1200 1201   4     1  9  1  740  730   6     7  1  2 1717 1691   6

19  0  0  651  636  35     1 12  0  318  341  17     2  4  1  412  448   4     2  9  1 1594 1562   8     8  1  2 2078 2091   8

0  2  0 2925 2800  19     2 12  0 1175 1163  12     3  4  1  798  776   3     3  9  1 2046 2041  10     9  1  2  581  533   6

1  2  0  805  783   4     3 12  0  408  450  19     5  4  1  606  653   4     4  9  1 1600 1578   8    10  1  2 1235 1227   6

2  2  0 2338 2687   9     4 12  0   88   59  88     6  4  1  733  716   4     5  9  1  953  965   7    11  1  2  619  625   6

3  2  0 3870 3725  21     5 12  0 1609 1610  15     7  4  1  855  786   4     6  9  1  188  201  14    12  1  2 1242 1239   8

4  2  0 3904 3716  22     6 12  0  361  387  20     8  4  1 1725 1729   7     7  9  1  833  796   7    13  1  2  628  596   8

5  2  0 1801 1819   8     7 12  0 1627 1664  18     9  4  1  698  664   5     8  9  1 1219 1224   8    14  1  2  834  782  10

6  2  0 1195 1164   5     8 12  0  199  202  28    10  4  1  512  540   6     9  9  1  675  668   8    15  1  2  713  749   9

7  2  0  765  772   6     9 12  0 1237 1228  22    11  4  1  148  138  11    10  9  1  418  451   9    16  1  2    0   35   1

8  2  0 2304 2237  13    10 12  0 1163 1112  23    12  4  1 1195 1181   6    11  9  1  685  705  11    17  1  2  699  698  16

9  2  0   91  129  20     0 14  0 1159 1115  22    13  4  1  646  656   8    12  9  1 1180 1187  10    18  1  2    0   74   1

10  2  0  282  304   7     1 14  0   59   62  59    14  4  1  844  816  11    13  9  1  411  462  13    19  1  2  199  232  36

11  2  0 1218 1209   8     2 14  0  308  326  24    15  4  1  293  270  18    14  9  1 1122 1152  12     0  2  2  176  167   6

12  2  0 1868 1861   9     3 14  0  744  737  29    16  4  1  527  543  11    15  9  1  297  290  21     1  2  2  693  680   2

13  2  0  710  718  14     4 14  0  709  761  50    17  4  1  556  568  18     1 10  1  224  223  12     2  2  2  976 1002   3

14  2  0 1422 1440  14     4  0  1  884  769   5    18  4  1  187  180  39     2 10  1  252  219  11     3  2  2  752  788   2

15  2  0  362  387  24     5  0  1  736  841  12     0  5  1 1725 1951   8     3 10  1  910  870   7     4  2  2  306  298   4

16  2  0  107   64  41     7  0  1 1180 1095   7     1  5  1  117  189  10     4 10  1 1349 1376   8     5  2  2 1857 1925   5

17  2  0  144  131  65     8  0  1 3223 3180  19     2  5  1  288  202   5     5 10  1  430  464   8     6  2  2  512  518   3

18  2  0 1456 1447  28     9  0  1 1765 1886   9     3  5  1  462  475   5     6 10  1  991  971   7     7  2  2  870  834   4

19  2  0  636  656  29    10  0  1 1126 1189   9     4  5  1  126   91  10     7 10  1   81  105  44     8  2  2 1114 1128   5

0  4  0 3583 3526  32    11  0  1  466  454  10     5  5  1 1330 1224   5     8 10  1  691  706   8     9  2  2 2044 2051   9

1  4  0  284  282   6    12  0  1 1643 1698  23     6  5  1  194  208   9     9 10  1  309  282  13    10  2  2  559  579   6

2  4  0  109  119  15    13  0  1  351  338  14     7  5  1  798  755   6    10 10  1  389  432  11    11  2  2  266  289  11

3  4  0  598  610   7    14  0  1  886  923  15     8  5  1  802  811   5    11 10  1  820  809  13    12  2  2  489  523   7

6  4  0 1137 1063   7    15  0  1  593  585  12     9  5  1  258  303   9    12 10  1  477  502  16    13  2  2  935  916   7

7  4  0  403  355  11    16  0  1  313  308  13    10  5  1 1075 1015   6    13 10  1  912  925  16    14  2  2  102   88  42

8  4  0 1147 1092   7    17  0  1  839  790  20    11  5  1  316  318  10     0 11  1 1181 1213  11    15  2  2  266  281  14

9  4  0  296  267   8    18  0  1  321  310  35    12  5  1  410  393  10     1 11  1  203  246  16    16  2  2 1384 1389  13

10  4  0  197   93  13    19  0  1  441  485  37    13  5  1  417  410  12     2 11  1   68   70  67    17  2  2    0   10   1

11  4  0 1229 1217  14     2  1  1 1057 1077   2    14  5  1   64   13  63     3 11  1  581  558   8    18  2  2  103  128 103

12  4  0 1217 1232   9     3  1  1  852  870   3    15  5  1  506  477  17     4 11  1  278  296  14    19  2  2  164  210  45

13  4  0   99   16  36     4  1  1  801  935   2    16  5  1  219  222  22     5 11  1  473  492   9     1  3  2  354  360   4

14  4  0 1206 1199  14     5  1  1 1597 1757   5    17  5  1  534  579  17     6 11  1  195  164  16     2  3  2  185  213   5

15  4  0  348  335  27     6  1  1   61    7  10    18  5  1  573  625  23     7 11  1  347  332  12     3  3  2 1039 1098   3

16  4  0  659  627  28     7  1  1 2126 2079   6     1  6  1  672  700   4     8 11  1  517  517  10     4  3  2  825  770   5

17  4  0    0  101   1     8  1  1  922  926   5     2  6  1  253  255   6     9 11  1  139  159  26     5  3  2  686  650   3

18  4  0  687  650  30     9  1  1 1040 1013   5     3  6  1  910  948   4    10 11  1  275  292  18     6  3  2 1405 1338   5

0  6  0 5423 5143  68    10  1  1 1672 1688   7     4  6  1 1428 1420   6    11 11  1  166  199  31     7  3  2  444  397   5

2  6  0   39   91  38    11  1  1  407  369   7     5  6  1  435  425   5    12 11  1   47   39  47     8  3  2 1104 1046   5

3  6  0  806  771   6    12  1  1  467  415   9     6  6  1 1066 1137   5     1 12  1  938  933   8     9  3  2  359  467   6

4  6  0  888  886   6    13  1  1  473  464   9     7  6  1  180  193  11     2 12  1  375  354  12    10  3  2  389  395   7

5  6  0 1323 1274   9    14  1  1   79   65  27     8  6  1 1266 1301   7     3 12  1   60   98  59    11  3  2  895  906   7

6  6  0  210  290  12    15  1  1  775  764  11     9  6  1  107  119  21     4 12  1    0   37   1    12  3  2 1018  997   8

7  6  0 1476 1606   9    16  1  1  168  184  26    10  6  1  648  666   6     5 12  1  318  337  14    13  3  2 1040 1036   8

8  6  0  532  526   8    17  1  1 1035 1022  15    11  6  1  840  812   6     6 12  1  368  363  13    14  3  2  386  409  12

9  6  0 1742 1715  12    18  1  1  934  896  17    12  6  1  592  578   7     7 12  1  335  365  14    15  3  2  166  200  15

10  6  0 1478 1496  11    19  1  1  229  260  32    13  6  1  879  909   8     8 12  1 1102 1109  12    16  3  2  200  243  25

11  6  0  331  332  14     1  2  1  398  438   4    14  6  1   63   33  63     9 12  1  460  470  15    17  3  2  514  516  17

12  6  0  302  313  13     2  2  1  450  501   2    15  6  1  372  382  13    10 12  1  375  380  21    18  3  2  343  351  24

13  6  0  165  194  25     3  2  1 1490 1496   4    16  6  1  200  199  25     0 13  1 1528 1584  17     0  4  2 1721 1896   7

14  6  0  188  163  24     4  2  1 2925 2908  10    17  6  1  911  913  14     1 13  1   52   76  51     1  4  2  931  987   3

15  6  0  560  547  17     5  2  1  370  425   4     0  7  1 3653 3763  23     2 13  1  575  581  11     2  4  2 1582 1754   5

16  6  0  853  839  18     6  2  1 1688 1742   5     1  7  1   84  102  22     3 13  1  156  166  25     3  4  2 1890 1960   6

17  6  0 1083 1110  20     7  2  1  182  148   7     2  7  1  956  998   5     4 13  1  130   85  35     4  4  2  133  108   8

0  8  0 5064 4919  66     8  2  1 1203 1335   4     3  7  1   46   94  46     5 13  1 1002 1032  12     5  4  2  115  102   9

1  8  0  275  227  13     9  2  1  532  595   6     4  7  1  166  210  11     6 13  1    0   60   1     6  4  2  344  359   5

2  8  0  614  539  12    10  2  1  809  766   6     5  7  1 1536 1608   6     7 13  1  870  879  16     7  4  2 2500 2494  10

3  8  0  983  972   8    11  2  1 1241 1177   8     6  7  1  190  232   9     8 13  1    0   30   1     8  4  2 2255 2267   9

4  8  0 1491 1482  10    12  2  1  745  781   6     7  7  1 1709 1690   7     1 14  1  200  197  25     9  4  2 2452 2470  10

5  8  0   93   79  35    13  2  1 1331 1347   8     8  7  1  428  441   7     2 14  1   70  106  70    10  4  2  648  622   4

6  8  0  357  297  11    14  2  1   87   60  30     9  7  1 1008 1004   6     3 14  1  415  468  20    11  4  2   48   78  48

7  8  0 1110 1080  10    15  2  1  222  266  13    10  7  1 1430 1456   8     4 14  1  794  777  13    12  4  2  310  263   9

8  8  0  655  595  10    16  2  1  416  408  13    11  7  1  184  143  14     1  0  2   85  114  15    13  4  2 1631 1653  13

9  8  0  988 1042  11    17  2  1 1034 1010  15    12  7  1  656  612   8     2  0  2  903  980   5    14  4  2  651  658   8

10  8  0 1242 1242  13    18  2  1  239  273  29    13  7  1  339  321  10     3  0  2  372  319  12    15  4  2  791  805   9

11  8  0  951  967  12    19  2  1  119  108  92    14  7  1  240  256  15     4  0  2 1898 1840   8    16  4  2 1568 1548  18

12  8  0  479  500  18     0  3  1  129  112  10    15  7  1  601  659  21     5  0  2 4610 4572  36    17  4  2  900  901  13

13  8  0   85   85  84     1  3  1 1323 1241   3    16  7  1  227  258  23     6  0  2  592  533   9    18  4  2  170  106  39

14  8  0  854  865  17     2  3  1 3284 3040  11     1  8  1 1741 1784   7     7  0  2 1733 1809  11     1  5  2  966  955   4

15  8  0  232  259  32     3  3  1 3000 3076  10     2  8  1  717  742   6     8  0  2 1285 1259   9     2  5  2  789  798   4

16  8  0  129  148  63     4  3  1 1180 1280   4     3  8  1  236  263   9     9  0  2  100   81  35     3  5  2  215  175   6

Observed and calculated structure factors for obradovicite-NaNa                                                       Page  2

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

4  5  2  789  712   4     8 10  2  713  702   8     8  2  3  341  280   7     4  7  3 1355 1368   6     1 14  3  221  148  25

5  5  2  329  252   5     9 10  2 1421 1442  17     9  2  3    0   27   1     5  7  3 2278 2270   9     2 14  3  376  402  17

6  5  2  153  179  12    10 10  2  194  173  25    10  2  3  427  447  10     6  7  3  543  524   5     3 14  3  544  550  16

7  5  2  477  538   5    11 10  2  275  274  18    11  2  3  603  580   7     7  7  3  541  536   5     0  0  4 4109 3954  44

8  5  2 1198 1252   6    12 10  2   79   97  79    12  2  3  140  106  25     8  7  3  323  305   8     1  0  4 1445 1585   8

9  5  2  409  418   7    13 10  2  639  641  16    13  2  3  208  193  16     9  7  3  575  573  10     2  0  4 2339 2378  14

10  5  2  646  646   6     1 11  2  496  507  10    14  2  3  546  520   9    10  7  3 1109 1063   7     3  0  4 2013 1993  11

11  5  2  271  257   9     2 11  2  277  249  13    15  2  3  366  354  14    11  7  3  409  397  10     4  0  4 1023 1099   7

12  5  2  768  807   7     3 11  2  152  201  21    16  2  3  245  259  19    12  7  3 1406 1419   8     5  0  4  541  649   9

13  5  2  642  605   9     4 11  2  528  510   9    17  2  3  523  562  21    13  7  3  809  853  17     6  0  4  692  616   7

14  5  2  478  439  10     5 11  2  383  337  12    18  2  3  364  405  28    14  7  3  894  900  11     7  0  4 1654 1753   8

15  5  2  393  415  12     6 11  2  219  235  15     0  3  3 4941 4543  37    15  7  3  276  300  21     8  0  4  170  160  26

16  5  2    0   18   1     7 11  2  385  417  12     1  3  3 1576 1624   4    16  7  3  484  478  21     9  0  4 1564 1526  12

17  5  2  532  585  17     8 11  2  844  816  11     2  3  3 1870 1991   7     1  8  3 1684 1650   8    10  0  4 2461 2478  19

18  5  2  108   42 107     9 11  2  296  293  17     3  3  3 1315 1306   5     2  8  3  202  167  10    11  0  4  105  150  46

0  6  2 2679 2578  14    10 11  2  393  421  15     4  3  3  182  160   8     3  8  3  616  562   7    12  0  4 1466 1511  13

1  6  2  432  418   4    11 11  2  284  289  20     5  3  3   95  129  10     4  8  3  183  147  10    13  0  4  184  183  27

2  6  2 1566 1553   6    12 11  2  559  587  21     6  3  3  383  365   6     5  8  3   61   10  35    14  0  4 1143 1109  14

3  6  2 1544 1533   6     0 12  2  670  629  20     7  3  3 2492 2525   9     6  8  3  468  495  10    15  0  4  371  389  20

4  6  2 1548 1570   6     1 12  2   80   59  57     8  3  3 2015 1953   8     7  8  3  888  925   7    16  0  4  396  400  21

5  6  2 3929 3919  18     2 12  2  543  510  10     9  3  3 3239 3256  16     8  8  3  443  431   9    17  0  4 1040 1022  23

6  6  2  235  192   7     3 12  2  276  273  15    10  3  3  857  860   6     9  8  3  374  381  10    18  0  4   54  105  53

7  6  2 1368 1365   6     4 12  2  783  789  10    11  3  3   26   28  26    10  8  3  206  207  13     1  1  4 2206 1988   8

8  6  2  136  136  14     5 12  2 1402 1393   9    12  3  3  311  301  10    11  8  3  953  973   9     2  1  4 1889 1707   7

9  6  2  204  183  12     6 12  2  159  152  29    13  3  3 1575 1540  12    12  8  3   62   32  61     3  1  4 2604 2606  12

10  6  2 2085 2085  10     7 12  2  155  173  30    14  3  3  704  662  13    13  8  3  107   66  42     4  1  4 1288 1425   5

11  6  2  314  304  10     8 12  2  283  304  20    15  3  3  633  643  12    14  8  3  335  371  16     5  1  4 1104 1106   4

12  6  2 2155 2175  11     9 12  2  249  257  22    16  3  3 1747 1803  29    15  8  3  342  352  26     6  1  4  124  207  10

13  6  2  513  516  12    10 12  2  677  693  16    17  3  3  901  918  14     0  9  3 2039 2073  14     7  1  4 1317 1380   6

14  6  2 1273 1274  10     1 13  2  605  598  12    18  3  3  278  237  29     1  9  3  483  481   9     8  1  4  759  790   5

15  6  2 1054 1081  11     2 13  2  267  282  16     1  4  3 1703 1685   5     2  9  3 1390 1377   7     9  1  4  324  297   7

16  6  2  399  454  16     3 13  2   63   29  63     2  4  3  654  658   4     3  9  3  639  646   6    10  1  4  497  452   8

17  6  2 1127 1145  14     4 13  2  201  226  21     3  4  3  310  257   6     4  9  3   70   69  38    11  1  4    0   45   1

1  7  2 1041 1020   5     5 13  2   73  101  72     4  4  3  849  862   4     5  9  3  162  142  14    12  1  4  407  386  11

2  7  2  619  654   5     6 13  2    0   26   1     5  4  3  133  127   7     6  9  3  201  223  12    13  1  4 1216 1238   9

3  7  2   97  107  17     7 13  2  210  218  24     6  4  3 1753 1762   6     7  9  3 1483 1534  10    14  1  4  489  465  18

4  7  2  508  548   5     8 13  2  784  779  19     7  4  3  523  513   5     8  9  3 1016 1026   8    15  1  4  724  705  13

5  7  2  274  307   7     0 14  2  166  143  43     8  4  3 1454 1435   6     9  9  3 1771 1804  13    16  1  4  241  238  19

6  7  2  285  199   9     1 14  2   84   26  83     9  4  3   67   48  26    10  9  3  513  531  13    17  1  4  836  827  14

7  7  2 1016  981   7     2 14  2   60   55  59    10  4  3  144  163  12    11  9  3  237  208  19    18  1  4  163  124  41

8  7  2 1470 1440   7     3 14  2  195  203  26    11  4  3  464  390   9    12  9  3  278  312  18     1  2  4  377  412   7

9  7  2  510  535   8     4 14  2  273  368  45    12  4  3   57   40  56    13  9  3  944  953  12     2  2  4 2511 2394   9

10  7  2  846  846   7     1  0  3 1304 1494   7    13  4  3  136  128  20    14  9  3  404  441  24     3  2  4 1406 1408   4

11  7  2  316  316  13     2  0  3  632  721   5    14  4  3  154  116  21     1 10  3  567  569   8     4  2  4  612  618   3

12  7  2  917  900   8     3  0  3 1800 1797  10    15  4  3  114  123  41     2 10  3  271  283  12     5  2  4  757  794   5

13  7  2  338  347  10     4  0  3 1604 1523  10    16  4  3  793  766  18     3 10  3  567  565  13     6  2  4  455  444   6

14  7  2  587  611  15     5  0  3  293  204   8    17  4  3  334  372  20     4 10  3   92   62  30     7  2  4 1431 1462   5

15  7  2  591  624  20     6  0  3   26   99  25    18  4  3  540  572  19     5 10  3  201  170  14     8  2  4 1364 1382   6

16  7  2   54  104  54     7  0  3 2097 2026  15     0  5  3  626  621   5     6 10  3  295  301  10     9  2  4  805  780   6

0  8  2  792  808   8     8  0  3  369  293  14     1  5  3  624  555   4     7 10  3  673  643  12    10  2  4  486  457   7

1  8  2  505  467   6     9  0  3  239  237  18     2  5  3   27   68  26     8 10  3  269  273  14    11  2  4  282  224   9

2  8  2  973 1005   6    10  0  3  705  698  10     3  5  3  561  586   4     9 10  3   50    6  50    12  2  4  680  683  12

3  8  2  858  807   6    11  0  3 1059 1020  11     4  5  3 1402 1353   5    10 10  3  180  136  24    13  2  4  812  779  10

4  8  2  161  155  12    12  0  3   66   45  66     5  5  3 2491 2569   9    11 10  3  474  501  12    14  2  4  551  539  13

5  8  2  923  932   7    13  0  3  783  762  13     6  5  3  434  398   4    12 10  3  114  136  43    15  2  4  678  660  10

6  8  2  219  186  11    14  0  3  833  890  16     7  5  3  316  296   6    13 10  3   74   35  74    16  2  4  428  449  16

7  8  2  706  691   7    15  0  3 1018 1010  15     8  5  3  625  596   6     0 11  3  709  650  14    17  2  4  394  407  15

8  8  2 1361 1346   7    16  0  3  102  110 101     9  5  3 1569 1580   7     1 11  3  302  290  11    18  2  4  332  298  25

9  8  2 1253 1271   8    17  0  3  213  172  49    10  5  3  727  732   7     2 11  3  124  132  26     1  3  4 3936 4008  18

10  8  2  495  473   8    18  0  3    0   89   1    11  5  3  488  471   9     3 11  3  132  127  22     2  3  4  836  785   4

11  8  2  127  103  22    19  0  3    0   70   1    12  5  3 1405 1388   8     4 11  3  685  687  12     3  3  4  844  929   5

12  8  2  235  227  13     1  1  3  141  223   7    13  5  3 1071 1058   9     5 11  3 1145 1131   9     4  3  4  343  279   6

13  8  2 1130 1165   8     2  1  3  560  476   4    14  5  3  634  634  15     6 11  3  176  177  15     5  3  4 1008  991   4

14  8  2  130  141  31     3  1  3 1184 1244   4    15  5  3  226  243  18     7 11  3  467  459  12     6  3  4 1573 1576   6

15  8  2  151  140  41     4  1  3 1728 1833   5    16  5  3  985  976  14     8 11  3  448  455  14     7  3  4  633  619   7

1  9  2  327  289   9     5  1  3 2666 2644  10    17  5  3  236  272  26     9 11  3 1006  997  11     8  3  4 2333 2341  11

2  9  2   84   69  29     6  1  3  801  842   5     1  6  3  283  261   7    10 11  3  204  175  24     9  3  4  196  249  12

3  9  2  297  267   8     7  1  3  642  540   6     2  6  3 1225 1261   5    11 11  3  199  224  27    10  3  4  560  552   7

4  9  2 1024 1035   6     8  1  3  499  486   5     3  6  3 1851 1888   7    12 11  3  589  637  13    11  3  4  836  837   7

5  9  2  490  484   7     9  1  3  966  956   7     4  6  3 1499 1462   5     1 12  3  225  223  16    12  3  4  437  434  15

6  9  2  833  836   6    10  1  3 1244 1229   8     5  6  3  767  715   4     2 12  3  381  391  11    13  3  4  374  362  11

7  9  2  534  530  11    11  1  3  454  448   8     6  6  3  567  578   5     3 12  3  502  481  10    14  3  4  162  126  25

8  9  2  844  866   7    12  1  3 1591 1541  10     7  6  3  863  849   5     4 12  3  172  168  20    15  3  4  103   65  41

9  9  2   25   36  25    13  1  3  929  960   8     8  6  3  525  510   6     5 12  3  205  242  24    16  3  4  926  939  11

10  9  2  494  491  11    14  1  3  889  909   9     9  6  3  753  752   6     6 12  3  220  223  20    17  3  4 1199 1170  14

11  9  2  911  918  10    15  1  3  308  301  13    10  6  3  675  648   7     7 12  3  312  337  20    18  3  4  715  731  17

12  9  2  705  720  11    16  1  3  773  730  12    11  6  3  258  269  14     8 12  3  113  102  49     0  4  4  924  848   5

13  9  2  802  799  12    17  1  3  535  540  15    12  6  3   46   36  45     9 12  3  272  279  21     1  4  4 1041  932   4

14  9  2  348  362  18    18  1  3  201  174  41    13  6  3  914  896   8    10 12  3  205  214  26     2  4  4 1725 1709   7

0 10  2  776  807  10    19  1  3  567  616  19    14  6  3  678  675   9     0 13  3  188  197  30     3  4  4 1102 1084   7

1 10  2  490  469   9     1  2  3 1071  926   4    15  6  3  658  639  21     1 13  3   77   25  76     4  4  4  224  158   9

2 10  2  844  863   7     2  2  3 1393 1422   5    16  6  3  195  183  26     2 13  3  482  499  17     5  4  4  759  659   5

3 10  2  649  649  11     3  2  3 1681 1688   4    17  6  3  361  381  18     3 13  3  652  669  12     6  4  4   73   66  29

4 10  2  118  106  20     4  2  3  167  175   6     0  7  3  375  412   9     4 13  3  901  906  13     7  4  4  928  924   4

5 10  2  519  558   9     5  2  3  353  332   6     1  7  3  243  228   7     5 13  3 1611 1603  13     8  4  4 1252 1252   5

6 10  2  312  282  10     6  2  3   89  135  12     2  7  3  716  698   4     6 13  3  159  193  35     9  4  4 1175 1108   7

7 10  2  975  982   8     7  2  3 1120 1130   5     3  7  3 1048 1082   5     7 13  3  306  312  21    10  4  4  471  501   9

Observed and calculated structure factors for obradovicite-NaNa                                                       Page  3

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

11  4  4  191  175  14    13  9  4  196  174  30     5  2  5  918  916   4     4  7  5  166  170  17     4  0  6  264  216  13

12  4  4  465  434   9    14  9  4    0   24   1     6  2  5 2089 2081   8     5  7  5  129  146  23     5  0  6  166   38  19

13  4  4  555  527  14     0 10  4 1049 1034  10     7  2  5   87   64  15     6  7  5   78   96  46     6  0  6  686  611  10

14  4  4  555  510  11     1 10  4  190  195  14     8  2  5  865  893   7     7  7  5 1209 1234   8     7  0  6 1356 1291  13

15  4  4    0   10   1     2 10  4 1412 1399   8     9  2  5  460  440   9     8  7  5  247  249  14     8  0  6  174   96  12

16  4  4  694  716  12     3 10  4 1029  988   7    10  2  5   97   55  26     9  7  5 1766 1769  10     9  0  6 2104 2102  10

17  4  4  161  166  35     4 10  4  499  479  12    11  2  5 1232 1203   7    10  7  5  969  958  10    10  0  6  463  462  23

18  4  4  169  123  39     5 10  4  837  913  11    12  2  5   77   91  35    11  7  5  248  309  18    11  0  6  102   73  49

1  5  4 2091 2119   7     6 10  4  161  171  16    13  2  5  130  159  29    12  7  5  105  103  35    12  0  6  589  596  18

2  5  4 1514 1434   5     7 10  4 1243 1224  11    14  2  5  346  315  13    13  7  5  409  394  15    13  0  6  377  367  20

3  5  4 2039 2050   8     8 10  4 1007  967  11    15  2  5  133  148  33    14  7  5  229  260  27    14  0  6  746  751  15

4  5  4 1367 1365   6     9 10  4  772  757  12    16  2  5 1085 1112  11    15  7  5  260  274  22    15  0  6  685  649  15

5  5  4 1385 1455   6    10 10  4  529  548  14    17  2  5  409  417  16    16  7  5  898  867  18    16  0  6 1021 1030  16

6  5  4   81  101  11    11 10  4  271  298  21    18  2  5  536  566  18     1  8  5  561  556   5    17  0  6  416  482  49

7  5  4  640  661   5    12 10  4  725  744  18     1  3  5  780  668   3     2  8  5  913  933   6    18  0  6  511  690 115

8  5  4 1139 1156   6    13 10  4  544  522  25     2  3  5 1410 1439   4     3  8  5  504  540   6     1  1  6  664  589   5

9  5  4  354  323   6     1 11  4 1204 1196   8     3  3  5 1632 1692   7     4  8  5  220  247  16     2  1  6  433  544   5

10  5  4   79   44  34     2 11  4  504  489   9     4  3  5 1978 2068   9     5  8  5  323  277  11     3  1  6  181  236  11

11  5  4  215  148  14     3 11  4  830  836   8     5  3  5 2407 2413   9     6  8  5  742  730   8     4  1  6  550  596   7

12  5  4  475  499  11     4 11  4  571  591  10     6  3  5  521  543   8     7  8  5  624  588  10     5  1  6  349  378   7

13  5  4 1083 1088   9     5 11  4  549  592  12     7  3  5  908  885   7     8  8  5  169  173  20     6  1  6  678  724   5

14  5  4  103  107  33     6 11  4  181  196  24     8  3  5  980 1009   5     9  8  5  627  610  10     7  1  6  505  523   5

15  5  4  390  417  15     7 11  4  505  489  13     9  3  5  257  237   9    10  8  5  145  125  30     8  1  6 2106 2081   9

16  5  4  342  375  18     8 11  4  769  756  14    10  3  5  837  822   8    11  8  5  141  120  30     9  1  6  980  925   6

17  5  4  963  952  14     9 11  4  133  143  41    11  3  5  805  774   9    12  8  5  256  243  19    10  1  6 1256 1244   7

0  6  4 1341 1356   8    10 11  4  172   62  33    12  3  5 1961 1956  11    13  8  5  412  427  21    11  1  6  172  172  20

1  6  4  316  282   5    11 11  4  132   27  46    13  3  5  103   93  33    14  8  5  173  205  39    12  1  6  832  803   9

2  6  4  652  616   6     0 12  4  943  950  13    14  3  5 1226 1222  12    15  8  5  265  309  25    13  1  6   75   51  75

3  6  4  598  582   6     1 12  4  188  163  18    15  3  5  411  396  14     0  9  5  217  259  15    14  1  6  617  590  11

4  6  4  550  562   6     2 12  4  588  585   9    16  3  5   96   82  95     1  9  5  134   97  17    15  1  6  976  975  10

5  6  4 1243 1203   7     3 12  4  626  632   9    17  3  5  663  660  16     2  9  5  993 1002   6    16  1  6    0   47   1

6  6  4  383  396   8     4 12  4  579  560  16    18  3  5  759  717  18     3  9  5 1021 1011   7    17  1  6  800  777  13

7  6  4  901  921   7     5 12  4 1423 1416  13     1  4  5 3236 3110  13     4  9  5 1006 1035   9    18  1  6  273  314  26

8  6  4  281  324   8     6 12  4    0   28   1     2  4  5 1609 1676   7     5  9  5 1754 1705  11     0  2  6 2499 2422  15

9  6  4  663  653   6     7 12  4  802  774  13     3  4  5  497  494   7     6  9  5   96   78  43     1  2  6  346  411   6

10  6  4 1122 1146   6     8 12  4   51   72  50     4  4  5  676  731   5     7  9  5  570  547  12     2  2  6   99  121  14

11  6  4   95  171  27     9 12  4  328  382  25     5  4  5  641  602   5     8  9  5  547  525  11     3  2  6  905  883   6

12  6  4  875  864   9     1 13  4  530  524  16     6  4  5 1065 1054   5     9  9  5  396  366  13     4  2  6   92   89  15

13  6  4  483  463  13     2 13  4  679  668  12     7  4  5  866  869   5    10  9  5  378  392  16     5  2  6  448  507   7

14  6  4  718  715  11     3 13  4 1083 1073  13     8  4  5  824  822   6    11  9  5  710  655  12     6  2  6 1060 1016   5

15  6  4  282  283  18     4 13  4  926  927  13     9  4  5  272  294  13    12  9  5 1355 1372  13     7  2  6  278  235   8

16  6  4  276  237  28     5 13  4  820  787  14    10  4  5  208  206  13    13  9  5  106   69  66     8  2  6   61   36  27

17  6  4  648  666  23     6 13  4  213  264  26    11  4  5  613  595  11    14  9  5  762  792  16     9  2  6 1459 1468   8

1  7  4 1354 1371   6     7 13  4  281  330  25    12  4  5  304  322  12     1 10  5 1548 1557   9    10  2  6  181  138  17

2  7  4 1158 1077   5     0 14  4   73   34  73    13  4  5  291  298  13     2 10  5  274  257  12    11  2  6  496  508   9

3  7  4 1743 1734   7     1 14  4    0   39   1    14  4  5  253  251  19     3 10  5   90   57  24    12  2  6 1238 1212   8

4  7  4 1200 1253   8     2 14  4  269  322  33    15  4  5  276  226  20     4 10  5  577  565  11    13  2  6  697  675  11

5  7  4 1017 1027   7     1  0  5  846  791   6    16  4  5  487  502  18     5 10  5  298  315  14    14  2  6  178  182  32

6  7  4  277  288   7     2  0  5 2333 2413  14    17  4  5  726  698  17     6 10  5 1326 1343  10    15  2  6  423  440  15

7  7  4  946  946   7     3  0  5 1617 1740  10     0  5  5 2871 2935  16     7 10  5    0    3   1    16  2  6  280  275  20

8  7  4  554  567   7     4  0  5 1102 1151   8     1  5  5   73   69  19     8 10  5  831  822  11    17  2  6  211  208  27

9  7  4  382  390  10     5  0  5  503  547  18     2  5  5  246  166   3     9 10  5  484  474  15    18  2  6  325  303  21

10  7  4  307  313  16     6  0  5  540  453  12     3  5  5  338  320   8    10 10  5  146  132  34     1  3  6 2429 2334  10

11  7  4  235  259  14     7  0  5 1547 1490   9     4  5  5  664  701   6    11 10  5  912  896  13     2  3  6  795  752   6

12  7  4  287  308  13     8  0  5  971  980   5     5  5  5  155  129  14    12 10  5  118   31  59     3  3  6 1381 1395   5

13  7  4 1156 1192  15     9  0  5 1806 1800  16     6  5  5  330  309   8    13 10  5  218  322  81     4  3  6 2821 2810  12

14  7  4  361  375  17    10  0  5  820  882  14     7  5  5  847  836   6     0 11  5 1133 1095  12     5  3  6   20   32  19

15  7  4  593  587  15    11  0  5 1318 1289  13     8  5  5   53   49  33     1 11  5   82  117  42     6  3  6 2774 2804  12

16  7  4  102   90 102    12  0  5  357  352  16     9  5  5 1548 1512   7     2 11  5   91  100  33     7  3  6  241  259   7

0  8  4  887  878  10    13  0  5 1543 1550  14    10  5  5  516  509   9     3 11  5  318  370  12     8  3  6  372  333   5

1  8  4  421  444   8    14  0  5  842  800  13    11  5  5  290  274  15     4 11  5  492  494  12     9  3  6  444  411   7

2  8  4  456  442   7    15  0  5 1078 1064  16    12  5  5  459  476  11     5 11  5  379  359  14    10  3  6  363  342   8

3  8  4  124  139  16    16  0  5  149  134  50    13  5  5  467  436  12     6 11  5  167  196  30    11  3  6 1536 1551   9

4  8  4  100    9  21    17  0  5  118   86  75    14  5  5  140  133  24     7 11  5  300  270  16    12  3  6 1125 1110   9

5  8  4  357  387   9    18  0  5  548  592  29    15  5  5  303  324  15     8 11  5  141  129  32    13  3  6 1334 1321  10

6  8  4  334  399   8     0  1  5 3920 4076  30    16  5  5  644  659  21     9 11  5  794  752  13    14  3  6   55   32  55

7  8  4  271  283   9     1  1  5 1305 1154   5    17  5  5  285  304  29    10 11  5  175  174  30    15  3  6  124   79  44

8  8  4  329  364   8     2  1  5  442  380   8     1  6  5  502  465   5    11 11  5  224  232  28    16  3  6 1062 1069  12

9  8  4   78   88  20     3  1  5  564  511   5     2  6  5 1685 1721   6     1 12  5  137  148  23    17  3  6  310  346  20

10  8  4  636  646  10     4  1  5  167  230   9     3  6  5 1552 1532   8     2 12  5 1103 1110  11     0  4  6  314  343   8

11  8  4  375  368  13     6  1  5  120  166  12     4  6  5  936  955   6     3 12  5  944  941  11     1  4  6  376  306   6

12  8  4   67   77  66     7  1  5 1134 1169   6     5  6  5 1277 1267   7     4 12  5 1101 1072  11     2  4  6 1754 1693   6

13  8  4  299  277  19     8  1  5  309  349   6     6  6  5  180  152  16     5 12  5  613  611  13     3  4  6 2870 2835  14

14  8  4    0   86   1     9  1  5 2067 2046  10     7  6  5  403  403  12     6 12  5  400  451  18     4  4  6 1156 1132   7

15  8  4  296  321  24    10  1  5  967  960   5     8  6  5  231  210  11     7 12  5  532  517  20     5  4  6 2422 2448  13

1  9  4 2007 1964  10    11  1  5  426  484  11     9  6  5  381  417   9     8 12  5  301  327  28     6  4  6 1124 1166   7

2  9  4  210  184  11    12  1  5  381  377  11    10  6  5  636  625   6     9 12  5  597  613  26     7  4  6 1261 1262   6

3  9  4  690  699   8    13  1  5  421  423  12    11  6  5  118  113  21     0 13  5 1634 1661  34     8  4  6  653  671   5

4  9  4   87   65  26    14  1  5  179  169  23    12  6  5  178  186  17     1 13  5  317  304  20     9  4  6  819  811   6

5  9  4  530  550  11    15  1  5  145  154  29    13  6  5  841  842  13     2 13  5  530  539  14    10  4  6  837  786   9

6  9  4  867  806   9    16  1  5  928  939  11    14  6  5   63   56  62     3 13  5  117  102  52    11  4  6  293  289  11

7  9  4  421  442  17    17  1  5  543  554  14    15  6  5  760  747  14     4 13  5   57  102  57    12  4  6 1827 1808  11

8  9  4 1214 1213   9    18  1  5  638  613  23    16  6  5  278  329  24     5 13  5  249  262  22    13  4  6  252  241  16

9  9  4  399  409  14     1  2  5 2037 2224   7     0  7  5 2879 2783  18     6 13  5  175  140  35    14  4  6  604  581  12

10  9  4  136  169  28     2  2  5  863  928   8     1  7  5  781  800   5     0  0  6 1139 1131  17    15  4  6  187  210  30

11  9  4  749  739  12     3  2  5  691  626   4     2  7  5  520  548   5     1  0  6  944  953   6    16  4  6  364  368  18

12  9  4  283  262  18     4  2  5  259  281   6     3  7  5  142  164   6     3  0  6  211  227  11    17  4  6  882  857  14

Observed and calculated structure factors for obradovicite-NaNa                                                       Page  4

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

1  5  6   57   40  21    10 10  6  117  190  51     6  3  7 1409 1374   6    10  8  7  607  588  13    15  1  8  856  850  11

2  5  6 1408 1392   7    11 10  6  365  388  19     7  3  7 1591 1597   7    11  8  7 1406 1380  15    16  1  8  280  321  25

3  5  6   83  110  32    12 10  6  987  977  15     8  3  7  132   65  19    12  8  7  403  413  18    17  1  8  205  246  30

4  5  6  497  523   7     1 11  6  106   80  26     9  3  7  434  447   7    13  8  7  898  880  14     0  2  8 3374 3372  25

5  5  6  542  507   7     2 11  6  579  576  12    10  3  7 1121 1061   8    14  8  7  200  262  36     1  2  8  608  589   7

6  5  6 1135 1132   7     3 11  6  217  209  20    11  3  7   84  101  42     0  9  7 1115 1100   9     2  2  8 1350 1250   6

7  5  6  336  326  11     4 11  6  591  585  13    12  3  7 1190 1195   9     1  9  7  208  184  12     3  2  8  207  246   8

8  5  6 1603 1626  10     5 11  6    0   25   1    13  3  7  137  108  20     2  9  7  759  793   9     4  2  8 2066 2061   9

9  5  6  682  664  10     6 11  6  703  697  14    14  3  7  124  139  26     3  9  7  449  442  10     5  2  8  100  113  18

10  5  6  999  987   7     7 11  6  219  234  24    15  3  7  201  171  25     4  9  7  378  367  11     6  2  8  229  246  10

11  5  6  386  384  15     8 11  6  776  788  16    16  3  7  562  547  13     5  9  7  454  396  13     7  2  8 1968 1967   9

12  5  6  903  892   8     9 11  6  251  294  22    17  3  7 1071 1067  16     6  9  7  396  392  12     8  2  8  600  640   6

13  5  6  186  177  17    10 11  6  415  443  24     1  4  7  902  985   5     7  9  7 1002 1000  11     9  2  8  788  778   6

14  5  6  322  368  14     0 12  6 1130 1192  15     2  4  7  139   91  12     8  9  7  282  273  16    10  2  8  725  721   7

15  5  6  728  765  14     1 12  6  192  152  26     3  4  7 1475 1491   8     9  9  7  348  351  16    11  2  8  262  290  12

16  5  6  298  311  26     2 12  6  332  312  17     4  4  7 3067 3191  18    10  9  7  526  538  12    12  2  8  655  656   9

17  5  6  541  554  23     3 12  6  409  414  15     5  4  7  934  921   9    11  9  7  109   87  79    13  2  8  690  690  12

0  6  6 3444 3475  22     4 12  6    0   36   1     6  4  7 3249 3243  21    12  9  7  824  791  16    14  2  8  599  597  12

1  6  6  785  818   4     5 12  6  173  201  31     7  4  7  262  226  11    13  9  7  190  121  39    15  2  8  335  371  17

2  6  6 1539 1571   5     6 12  6  398  432  25     8  4  7  623  665   8     1 10  7  171  171  13    16  2  8  803  762  12

3  6  6  469  461   8     7 12  6  351  402  24     9  4  7  339  369  11     2 10  7   92  146  24    17  2  8 1191 1159  15

4  6  6  662  668   6     8 12  6  108  133  62    10  4  7  486  472   8     3 10  7  424  421  13     1  3  8 1834 1917   8

5  6  6  902  936   7     1 13  6  567  575  16    11  4  7 1883 1835  12     4 10  7 1008 1025  10     2  3  8  796  679   5

6  6  6  895  825   7     2 13  6  819  807  13    12  4  7  922  912  10     5 10  7  621  600  15     3  3  8  582  498   5

7  6  6 1795 1784  10     3 13  6  328  354  20    13  4  7 1480 1452  11     6 10  7  908  873  11     4  3  8 1991 2042   9

8  6  6  747  763   9     4 13  6    0   52   1    14  4  7   38   96  38     7 10  7  498  490  14     5  3  8  654  711   5

9  6  6 2246 2245  15     5 13  6  228  257  25    15  4  7  298  307  19     8 10  7  719  719  11     6  3  8 1824 1772   8

10  6  6 1159 1138  12     1  0  7  821  940   8    16  4  7 1115 1110  16     9 10  7  128   97  39     7  3  8  824  810   6

11  6  6   81   66  45     2  0  7  376  403  14    17  4  7  808  814  17    10 10  7  263  273  20     8  3  8  860  878   7

12  6  6   74   92  34     3  0  7  250  190  15     0  5  7  218  329   9    11 10  7  928  912  17     9  3  8  900  899   6

13  6  6  853  862  14     4  0  7  620  637   9     1  5  7  214  201   8    12 10  7  820  811  18    10  3  8   72   81  26

14  6  6  757  743  14     5  0  7  363  441  10     2  5  7  541  516   6     0 11  7  446  450  12    11  3  8 1810 1770  11

15  6  6 1049 1063  14     6  0  7  234  367  16     3  5  7   84  111  31     1 11  7   66   68  66    12  3  8  334  328  11

16  6  6  811  788  21     7  0  7 1050 1038  10     4  5  7 1414 1406   9     2 11  7   86   15  62    13  3  8 1046 1035  11

1  7  6  665  644   5     8  0  7 2217 2214  14     5  5  7  614  617   7     3 11  7  118   84  37    14  3  8   57   86  56

2  7  6  923  927   6     9  0  7  218  247  15     6  5  7 1225 1236   8     4 11  7  658  631  11    15  3  8  135  108  41

3  7  6  324  313  11    10  0  7 1610 1572  28     7  5  7  213  179  16     5 11  7  276  285  17    16  3  8  741  743  14

4  7  6  198  234  15    11  0  7  567  534  27     8  5  7  440  425   9     6 11  7  658  638  12    17  3  8  167  218  41

5  7  6  133  171  24    12  0  7  530  527  31     9  5  7  557  527  14     7 11  7  364  341  16     0  4  8 2388 2505  17

6  7  6  275  325  12    13  0  7   97   62  77    10  5  7  120  138  11     8 11  7  207  227  26     1  4  8  517  593   5

7  7  6  482  493  13    14  0  7  825  856  16    11  5  7  407  356  15     9 11  7  102   62  61     2  4  8  347  373   8

8  7  6 1593 1558   9    15  0  7 1403 1374  20    12  5  7  276  294  17    10 11  7  111  101  52     3  4  8  831  785   7

9  7  6  862  810   8    16  0  7  453  405  19    13  5  7  235  238  16     1 12  7  802  788  14     4  4  8 2156 2168  12

10  7  6  970  959   8    17  0  7 1337 1325  21    14  5  7  900  871  15     2 12  7  449  432  15     5  4  8 1494 1428  10

11  7  6  127   71  45    18  0  7  352  432  37    15  5  7  724  693  19     3 12  7  100  101  52     6  4  8 1543 1548  10

12  7  6  604  611  16     0  1  7   22   96  22    16  5  7    0   81   1     4 12  7  607  594  14     7  4  8  982  993   8

13  7  6  167  169  37     1  1  7  970 1013   5     1  6  7 2590 2576  11     5 12  7  137  130  39     8  4  8  789  757   6

14  7  6  481  495  17     2  1  7  148  128  11     2  6  7 1642 1607   8     6 12  7  246  311  24     9  4  8  509  512   6

15  7  6  922  904  16     3  1  7  569  551   5     3  6  7 1205 1190   8     7 12  7  289  320  23    10  4  8  138  173  13

0  8  6   60   57  59     4  1  7 1541 1615   7     4  6  7  559  565   9     8 12  7 1240 1239  14    11  4  8    0   46   1

1  8  6  166  182  12     5  1  7  963  964   7     5  6  7   29   48  29     0 13  7  244  270  45    12  4  8   54   70  54

2  8  6 1052 1048   5     6  1  7  558  611   8     6  6  7 1012 1000   8     1 13  7  138  162  49    13  4  8  340  331  18

3  8  6 1026 1036   7     7  1  7   64   75  33     7  6  7 1251 1230   9     2 13  7  518  506  18    14  4  8  958  952  11

4  8  6  534  487   9     8  1  7  221  234  11     8  6  7 2660 2665  17     3 13  7  216  186  27    15  4  8  714  683  16

5  8  6 1017 1049   8     9  1  7  652  651   4     9  6  7 1346 1356  10     4 13  7  800  794  17    16  4  8  939  887  18

6  8  6  414  421  12    10  1  7  568  605   7    10  6  7 1435 1449  11     0  0  8  814  955  15     1  5  8  250  289   7

7  8  6  240  235  14    11  1  7  212  181  18    11  6  7  502  491  17     1  0  8 2058 1905  14     2  5  8  221  170   8

8  8  6  357  392  12    12  1  7    0    6   1    12  6  7 1009  991  13     2  0  8  580  515  16     3  5  8  926  897   9

9  8  6  820  802   9    13  1  7  124  143  31    13  6  7  406  402  15     3  0  8 2149 2126  16     4  5  8  206   99  16

10  8  6  500  508  15    14  1  7  999  972  10    14  6  7 1194 1193  13     4  0  8 2760 2653  21     5  5  8   90   37  42

11  8  6  302  281  17    15  1  7  662  639  12    15  6  7 1125 1165  16     5  0  8 2257 2373  17     6  5  8  191  180  17

12  8  6 1313 1298  15    16  1  7   28   58  28    16  6  7  651  639  25     6  0  8  480  427  12     7  5  8 1009 1054   9

13  8  6  153  121  39    17  1  7  123  120  44     0  7  7  293  256   9     7  0  8  123   60  32     8  5  8  694  668   9

14  8  6  177  156  32    18  1  7  217  139 123     1  7  7  673  655   5     8  0  8 1264 1315  13     9  5  8  243  256  14

1  9  6  735  721   6     1  2  7  930 1054   6     2  7  7  353  317  10     9  0  8  102   77  25    10  5  8  731  704  12

2  9  6  107   47  20     2  2  7  701  627   5     3  7  7  475  459  11    10  0  8 2147 2158  13    11  5  8  369  378  10

3  9  6  761  783   9     3  2  7  163  211   9     4  7  7 1080 1090   8    11  0  8   75   73  74    12  5  8  146  192  20

4  9  6 1532 1521  10     4  2  7  975  912   6     5  7  7  870  857   8    12  0  8 1445 1461  15    13  5  8  263  281  20

5  9  6  207  210  18     5  2  7  733  718   5     6  7  7  618  644   9    13  0  8  246  220  27    14  5  8  655  637  14

6  9  6 1529 1522  11     6  2  7  946  952   6     7  7  7  176  199  21    14  0  8 1524 1527  19    15  5  8  724  676  17

7  9  6   88  102  70     7  2  7 1016  999   5     8  7  7  451  419  12    15  0  8  660  665  25    16  5  8  161  148  64

8  9  6  228  182  18     8  2  7 1704 1758   8     9  7  7  632  605  14    16  0  8  452  430  25     0  6  8 1215 1166  11

9  9  6  288  293  19     9  2  7  608  610   7    10  7  7  458  440  12    17  0  8  154  137  69     1  6  8  766  736   4

10  9  6  189  204  21    10  2  7  785  793   8    11  7  7  205  179  35     1  1  8  608  572   5     2  6  8  155  133  19

11  9  6 1109 1118  11    11  2  7 1081 1036   8    12  7  7  179  100  32     2  1  8  587  549  10     3  6  8  507  485   9

12  9  6  602  589  19    12  2  7 1234 1244   8    13  7  7  177  185  32     3  1  8 1211 1194   7     4  6  8 2151 2147  13

13  9  6  993  984  17    13  2  7  893  858  11    14  7  7  929  893  14     4  1  8  548  524   9     5  6  8  968  943  10

0 10  6  670  613  11    14  2  7  893  828  11    15  7  7  602  625  16     5  1  8   90   71  25     6  6  8  243  230  16

1 10  6  167  190  14    15  2  7  433  422  13     1  8  7  511  499   9     6  1  8  626  574   7     7  6  8  640  658  10

2 10  6  399  376   7    16  2  7  220  196  23     2  8  7  405  382  10     7  1  8 1107 1096   8     8  6  8  121   89  33

3 10  6  734  721   9    17  2  7  485  549  16     3  8  7  792  792  10     8  1  8  965  932   6     9  6  8  112   59  38

4 10  6  325  300  14     0  3  7 2168 2085  13     4  8  7 1388 1366   9     9  1  8  434  420   8    10  6  8   63   50  62

5 10  6  642  639  11     1  3  7   46  129  46     5  8  7  585  589  10    10  1  8  959  952   7    11  6  8  515  509  11

6 10  6  595  567  12     2  3  7 1107 1157   5     6  8  7 1123 1109   9    11  1  8  161  170  14    12  6  8  162  184  35

7 10  6  202  168  23     3  3  7 1333 1321   5     7  8  7  289  278  13    12  1  8  135  113  32    13  6  8  336  350  21

8 10  6   71   68  71     4  3  7  832  829   5     8  8  7  668  674  11    13  1  8  521  512  13    14  6  8 1087 1086  16

9 10  6  527  556  12     5  3  7  751  696   8     9  8  7  425  429  14    14  1  8  881  858  12    15  6  8  145  119  51

Observed and calculated structure factors for obradovicite-NaNa                                                       Page  5

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

1  7  8  646  589   7    17  0  9  664  644  26     4  6  9 1297 1265  10    10  0 10  435  368  10     0  6 10 1329 1270  15

2  7  8  317  342  11     0  1  9  731  800   8     5  6  9  668  633  13    11  0 10  455  468  20     1  6 10 1154 1176   7

3  7  8 1040 1064   8     1  1  9 1391 1395   8     6  6  9  937  936  10    12  0 10  791  780  20     2  6 10  330  306  11

4  7  8  552  509  11     2  1  9  309  301   9     7  6  9  551  509  15    13  0 10  569  518  24     3  6 10  793  764   9

5  7  8   64   28  63     3  1  9 1571 1530   8     8  6  9  121   70  33    14  0 10  331  372  26     4  6 10  699  679  10

6  7  8  658  689  10     4  1  9 1534 1556   9     9  6  9  289  266  15    15  0 10  186  138  42     5  6 10  215  262  20

7  7  8  820  845  10     5  1  9  234  219  10    10  6  9  478  429  22    16  0 10  772  768  23     6  6 10  197  187  22

8  7  8  988  962  10     6  1  9  153  171  16    11  6  9  545  567  12     1  1 10  169  168  14     7  6 10  477  449  20

9  7  8  463  449  11     7  1  9  722  713   8    12  6  9  628  602  15     2  1 10 1219 1254   7     8  6 10  651  642  12

10  7  8  865  845  10     8  1  9  454  427   8    13  6  9 1288 1295  16     3  1 10 1375 1415   8     9  6 10 1551 1550  13

11  7  8   69   67  69     9  1  9  161  172  14    14  6  9  217  233  36     4  1 10 1712 1768  10    10  6 10  755  708  12

12  7  8   74   73  74    10  1  9  804  810   8    15  6  9  683  679  23     5  1 10 1191 1154   8    11  6 10  352  373  18

13  7  8  620  594  17    11  1  9  212  197  20     0  7  9  481  450   9     6  1 10  896  921   8    12  6 10  249  270  27

14  7  8  734  765  19    12  1  9  168  184  17     1  7  9  938  968   5     7  1 10  264  278  13    13  6 10  766  752  15

0  8  8  697  681   8    13  1  9  155   94  31     2  7  9  120  146  29     8  1 10  427  423  14    14  6 10  399  401  25

1  8  8  865  833   5    14  1  9  827  827  11     3  7  9 1112 1067   9     9  1 10  589  610  11     1  7 10  293  327   8

2  8  8  117   57  32    15  1  9  147  147  31     4  7  9 1104 1123  11    10  1 10  117  115  21     2  7 10 1009  968   9

3  8  8  881  893   8    16  1  9  148  141  42     5  7  9  206  258  19    11  1 10 1197 1179   9     3  7 10 1210 1209  11

4  8  8 1353 1331   9    17  1  9  258  302  22     6  7  9  126   94  35    12  1 10  337  321  14     4  7 10 1537 1588  12

5  8  8  762  778   9     1  2  9 2582 2595  13     7  7  9  396  378  14    13  1 10 1285 1285  13     5  7 10  892  866  11

6  8  8  351  313  14     2  2  9  531  524   6     8  7  9  456  468  14    14  1 10  176  183  27     6  7 10 1005  979  10

7  8  8  651  667  11     3  2  9  158  137  13     9  7  9  312  288  15    15  1 10  181  205  31     7  7 10  206  216  22

8  8  8  510  516  13     4  2  9  534  500   7    10  7  9  767  764  14    16  1 10   57  123  57     8  7 10    0   60   1

9  8  8  396  390  16     5  2  9  183  191  10    11  7  9  171  169  24     0  2 10  834  757  10     9  7 10  618  609  18

10  8  8  862  849  13     6  2  9 1068 1071   7    12  7  9  240  277  28     1  2 10 1267 1315   8    10  7 10   76   54  76

11  8  8  189  190  24     7  2  9  158  186  15    13  7  9    0   41   1     2  2 10   92   85  27    11  7 10 1119 1109  16

12  8  8  456  468  17     8  2  9 1918 1895  10    14  7  9  771  732  16     3  2 10  703  702  10    12  7 10  280  304  24

13  8  8  101   42 101     9  2  9 1004  965   7     1  8  9  517  535   8     4  2 10  664  615   6    13  7 10 1205 1211  17

1  9  8 1151 1144   8    10  2  9  482  473  10     2  8  9  354  310  10     5  2 10  943  929   8     0  8 10  328  368  27

2  9  8  510  506  10    11  2  9  958  938   8     3  8  9  940  912   9     6  2 10  201  235  13     1  8 10  800  778  10

3  9  8  366  368  13    12  2  9  646  614  12     4  8  9  630  627  10     7  2 10   38   19  38     2  8 10  841  853  12

4  9  8 1120 1072   9    13  2  9   75   73  45     5  8  9  367  396  14     8  2 10  533  525   7     3  8 10   78   32  77

5  9  8  391  388  12    14  2  9  352  344  19     6  8  9  113  109  48     9  2 10 1438 1400   9     4  8 10    0   27   1

6  9  8 1036 1045  10    15  2  9  204  210  24     7  8  9  545  526  13    10  2 10  373  371  11     5  8 10 1004 1009  11

7  9  8  401  367  18    16  2  9  706  675  14     8  8  9  776  742  13    11  2 10  547  541  11     6  8 10   66   30  65

8  9  8  545  540  11     0  3  9 1976 1960  14     9  8  9  182  164  31    12  2 10  732  746  15     7  8 10  319  308  18

9  9  8  674  634  12     1  3  9  985 1021   6    10  8  9  200  140  30    13  2 10  754  721  12     8  8 10    0   80   1

10  9  8  104   23  56     2  3  9 1309 1333   6    11  8  9  238  237  27    14  2 10  180  158  27     9  8 10  804  778  13

11  9  8 1180 1200  14     3  3  9  476  526   6    12  8  9  196  194  33    15  2 10  151  119  37    10  8 10   99   34  72

12  9  8  196  192  39     4  3  9 1191 1187   7    13  8  9  608  603  19    16  2 10  407  401  22    11  8 10  384  383  22

0 10  8 2102 2088  15     5  3  9  619  595   7     0  9  9 1167 1186  11     1  3 10 2133 2137  11    12  8 10  855  831  15

1 10  8  114  162  27     6  3  9  368  391   6     1  9  9  669  662   9     2  3 10  207  271  13     1  9 10 1734 1749  13

2 10  8  957  944  10     7  3  9 1598 1568   8     2  9  9  821  796   9     3  3 10  883  898   6     2  9 10  102   76  42

3 10  8  205  178  19     8  3  9  149  142  14     3  9  9  360  343  13     4  3 10  313  295   9     3  9 10  339  326  17

4 10  8  967  977  10     9  3  9  145   92  15     4  9  9  766  767  10     5  3 10   83   89  30     4  9 10  162  181  27

5 10  8  204  198  23    10  3  9  344  341  10     5  9  9  380  387  15     6  3 10 1227 1241   8     5  9 10  281  256  21

6 10  8    4   61   3    11  3  9  237  265  15     6  9  9  246  209  23     7  3 10  597  554   9     6  9 10 1027 1001  12

7 10  8 1470 1472  12    12  3  9  584  546   9     7  9  9 1097 1054  13     8  3 10 1902 1869   9     7  9 10  303  248  19

8 10  8  399  416  17    13  3  9  141  169  23     8  9  9   92   73  91     9  3 10  730  729   8     8  9 10 1587 1567  14

9 10  8  774  774  12    14  3  9  296  308  19     9  9  9  296  305  23    10  3 10 1109 1114   8     9  9 10  427  504  32

10 10  8  601  613  26    15  3  9  375  381  16    10  9  9   60    5  59    11  3 10  607  593   9    10  9 10  862  850  14

11 10  8   61  116  61    16  3  9  403  429  22    11  9  9  183  233  35    12  3 10  112  107  34    11  9 10  336  404  38

1 11  8  143   61  25     1  4  9 1757 1659   8    12  9  9  253  320  33    13  3 10  518  547  10     0 10 10  208  203  40

2 11  8   26   21  25     2  4  9  176  199   9     1 10  9 1938 1932  13    14  3 10  744  749  14     1 10 10  682  706  11

3 11  8  300  304  17     3  4  9  550  571   8     2 10  9  546  516  11    15  3 10  895  899  20     2 10 10  152  178  24

4 11  8  301  264  17     4  4  9  523  549  15     3 10  9  194  194  23    16  3 10  833  820  26     3 10 10  302  286  16

5 11  8  102  127  50     5  4  9    0   10   1     4 10  9  520  536  13     0  4 10  480  396   9     4 10 10  260  221  24

6 11  8  168  141  31     6  4  9  105  101  31     5 10  9    0   66   1     1  4 10  847  804   7     5 10 10  684  627  13

7 11  8  565  576  18     7  4  9  616  613  10     6 10  9 1059 1054  11     2  4 10  882  887   6     6 10 10  104   93  61

8 11  8  211  234  26     8  4  9 1259 1243   7     7 10  9   10   34   9     3  4 10  324  307   8     7 10 10   60  110  59

9 11  8    0   40   1     9  4  9  442  426  12     8 10  9 1516 1479  14     4  4 10   85   81  22     8 10 10  248  264  26

0 12  8  434  451  29    10  4  9  547  543   6     9 10  9  795  791  14     5  4 10 1982 2017  13     9 10 10  805  770  15

1 12  8  423  453  20    11  4  9  651  638   8    10 10  9  433  518  39     6  4 10  455  440  11     1 11 10  347  344  21

2 12  8  418  425  15    12  4  9  225  220  15     0 11  9  829  825  20     7  4 10  835  846  10     2 11 10  446  442  20

3 12  8  941  918  12    13  4  9  165  180  25     1 11  9  645  609  15     8  4 10  260  248  12     3 11 10  258  246  20

4 12  8 1374 1383  14    14  4  9  221  233  38     2 11  9  266  291  17     9  4 10 1070 1075   8     4 11 10  622  633  15

5 12  8 1402 1378  14    15  4  9  342  325  27     3 11  9  626  615  13    10  4 10   64   87  63     5 11 10  396  422  18

6 12  8  517  507  17    16  4  9  155  136  69     4 11  9  808  763  12    11  4 10  462  480   8     6 11 10  206  199  29

7 12  8  116   95  56     0  5  9 1141 1063   9     5 11  9   79   92  78    12  4 10  950  984  13     7 11 10   62  113  61

1 13  8  599  640  18     1  5  9 1110 1080   7     6 11  9  143  101  37    13  4 10  498  506  14     0 12 10  267  230  41

2 13  8  197  251  43     2  5  9  276  198   9     7 11  9  491  502  16    14  4 10    0   46   1     1 12 10  549  541  19

1  0  9 1257 1292  11     3  5  9  972  999   9     8 11  9  193  225  34    15  4 10  464  499  23     2 12 10  156  138  44

2  0  9 1629 1672  12     4  5  9 1426 1405  10     1 12  9  370  392  20     1  5 10   21   82  20     3 12 10   56   46  56

3  0  9 2784 2921  22     5  5  9   90   17  44     2 12  9  520  548  20     2  5 10  687  709   6     4 12 10  162  135  83

4  0  9 2747 2711  22     6  5  9  224  246  16     3 12  9 1234 1208  15     3  5 10  448  457  11     1  0 11 1086 1087  11

5  0  9  965  974  10     7  5  9  636  586  10     4 12  9 1395 1390  14     4  5 10 1151 1085  12     2  0 11 1146 1080  12

6  0  9 1906 1897  15     8  5  9  290  328  17     5 12  9  386  438  18     5  5 10  557  528  11     3  0 11  872  795  16

7  0  9 1139 1136  11     9  5  9  460  440  11     0  0 10   91   55  91     6  5 10  676  656  13     4  0 11 1582 1592  14

8  0  9  461  460  13    10  5  9  122  172  28     1  0 10 1333 1312  12     7  5 10   74   34  74     5  0 11  970  965  11

9  0  9 1457 1405  14    11  5  9  121   73  27     2  0 10 1085 1085  11     8  5 10  370  372  14     6  0 11 1208 1156  14

10  0  9  653  648   7    12  5  9   31   53  31     3  0 10  505  566  11     9  5 10  273  264  16     7  0 11  486  511  14

11  0  9 1670 1693  21    13  5  9  188  211  35     4  0 10  205  269  20    10  5 10  244  217  18     8  0 11 1275 1290  14

12  0  9  285  318  22    14  5  9  650  675  19     5  0 10  776  815  10    11  5 10  858  792  14     9  0 11  785  700  17

13  0  9 2066 2036  21    15  5  9    0   45   1     6  0 10  111  122  37    12  5 10  198  166  32    10  0 11  345  370  18

14  0  9  744  713  17     1  6  9  134  172  12     7  0 10  108  150  47    13  5 10  665  693  16    11  0 11 1115 1148  14

15  0  9  859  842  16     2  6  9  376  345  17     8  0 10  430  416  23    14  5 10  223  158  38    12  0 11    0   21   1

16  0  9  700  688  21     3  6  9 1487 1504  10     9  0 10 1393 1376  15    15  5 10  126   10 125    13  0 11  923  936  20

Observed and calculated structure factors for obradovicite-NaNa                                                       Page  6

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

14  0 11    0  120   1     9  6 11 1209 1179  12     1  2 12    0   24   1     5  8 12  408  400  15     5  4 13  915  919  11

15  0 11  368  383  26    10  6 11  312  312  19     2  2 12  274  259  12     6  8 12  762  754  13     6  4 13  288  253  13

0  1 11  767  793  10    11  6 11 1537 1518  17     3  2 12  836  833   8     7  8 12   65   60  65     7  4 13   32   74  31

1  1 11  834  867   7    12  6 11  251  297  30     4  2 12  529  574  11     8  8 12  538  531  15     8  4 13    0   49   1

2  1 11   59   36  58    13  6 11  926  935  15     5  2 12  713  731   8     9  8 12  796  796  13     9  4 13  622  640  16

3  1 11   35    6  34     0  7 11  576  656  11     6  2 12  909  903   8    10  8 12  112   96  86    10  4 13  248  238  18

4  1 11  106  124  30     1  7 11  624  603  12     7  2 12  363  327  11     1  9 12  331  322  16    11  4 13  800  793  16

5  1 11 1437 1401   9     2  7 11    0   15   1     8  2 12  222  206  16     2  9 12  547  547  12    12  4 13    0   10   1

6  1 11  617  613   8     3  7 11   92   72  55     9  2 12  738  705   9     3  9 12 1372 1342  13    13  4 13  812  780  19

7  1 11  413  418  13     4  7 11  178  191  24    10  2 12  802  798   9     4  9 12 1177 1178  13     0  5 13 1252 1208  19

8  1 11  633  602  11     5  7 11 1035  996  12    11  2 12  318  337  11     5  9 12  708  696  14     1  5 13  138  116  29

9  1 11 1827 1794  11     6  7 11  552  531  12    12  2 12  924  904  12     6  9 12  929  904  16     2  5 13  233  256  15

10  1 11  139   93  26     7  7 11  376  341  17    13  2 12  411  405  15     7  9 12  514  497  16     3  5 13  149  153  16

11  1 11  190  228  16     8  7 11  464  471  15    14  2 12  465  467  33     8  9 12  175  202  35     4  5 13  975  978  12

12  1 11 1121 1097  12     9  7 11 1389 1390  14    15  2 12  238  260  33     9  9 12  452  496  30     5  5 13  532  491  12

13  1 11 1017 1001  13    10  7 11   69   52  69     1  3 12    0   18   1     0 10 12  419  439  36     6  5 13  426  436  24

14  1 11  190  206  27    11  7 11  200  206  45     2  3 12 1198 1160   8     1 10 12   55   22  55     7  5 13  649  626  12

15  1 11  138  188  42    12  7 11  874  865  17     3  3 12 1931 1940  11     2 10 12  131   93  68     8  5 13   86   44  85

1  2 11  432  414   8     1  8 11  493  497  13     4  3 12 1905 1863  11     3 10 12  508  496  21     9  5 13  285  288  20

2  2 11  164  188  15     2  8 11  144  177  25     5  3 12 1094 1068   8     4 10 12  276  290  20    10  5 13  284  270  19

3  2 11 1125 1089   7     3  8 11  533  485  11     6  3 12 1254 1253   8     5 10 12  412  441  18    11  5 13  283  285  32

4  2 11  391  433  11     4  8 11  158  166  29     7  3 12  718  668   8     6 10 12  603  619  20    12  5 13    0   31   1

5  2 11   63   90  62     5  8 11  208  195  23     8  3 12  226  203  13     7 10 12  226  233  30     1  6 13 1484 1448  12

6  2 11  566  538   7     6  8 11  423  385  15     9  3 12  654  646  13     1 11 12  860  821  18     2  6 13  588  589  13

7  2 11  549  561   9     7  8 11  617  583  14    10  3 12  638  621  12     2 11 12  189  145  55     3  6 13  277  247  17

8  2 11  123  134  23     8  8 11  164  187  33    11  3 12  983 1001  13     3 11 12  454  439  22     4  6 13  266  239  20

9  2 11  161  146  18     9  8 11  295  311  22    12  3 12  352  395  25     1  0 13 2882 2905  28     5  6 13  488  498  17

10  2 11  596  573  13    10  8 11  283  304  25    13  3 12 1555 1527  18     2  0 13  154   99  32     6  6 13 1237 1220  12

11  2 11  330  334  17    11  8 11  188  123  39    14  3 12  450  461  22     3  0 13 1032 1059  13     7  6 13  155  173  38

12  2 11  442  454  16     0  9 11  465  421  26     0  4 12  529  567  20     4  0 13 1129 1123  15     8  6 13 1073 1046  14

13  2 11  366  352  18     1  9 11  491  497  11     1  4 12  104   70  28     5  0 13  330  257  20     9  6 13  250  232  25

14  2 11  378  402  21     2  9 11  148  115  28     2  4 12  149  140  17     6  0 13 2122 2107  20    10  6 13  436  463  18

15  2 11  484  480  27     3  9 11  232  217  19     3  4 12  362  292  12     7  0 13  218  194  27    11  6 13  440  446  20

0  3 11  281  294  15     4  9 11  158  159  31     4  4 12  742  714   8     8  0 13 1536 1533  18     0  7 13  956 1033  14

1  3 11  408  363   8     5  9 11 1062 1026  12     5  4 12  248  285   9     9  0 13  804  764  16     1  7 13  143  165  16

2  3 11  125  125  21     6  9 11  431  421  16     6  4 12 1099 1095  11    10  0 13  565  576  13     2  7 13  190  185  23

3  3 11  534  537   9     7  9 11   94   87  93     7  4 12  120  126  25    11  0 13 1149 1213  27     3  7 13   67   31  67

4  3 11   48   78  47     8  9 11  196  236  31     8  4 12  474  474  12    12  0 13  227  224  30     4  7 13  884  864  13

5  3 11 1369 1393   8     9  9 11 1131 1133  15     9  4 12  625  603  16    13  0 13  891  930  18     5  7 13  161  101  40

6  3 11  970  942   7    10  9 11  178  226  39    10  4 12  514  494  14    14  0 13  570  598  36     6  7 13  484  470  16

7  3 11   32   78  32     1 10 11  570  580  20    11  4 12  395  355  19     0  1 13 1256 1269  14     7  7 13  586  558  16

8  3 11  481  481   9     2 10 11   32   59  32    12  4 12  422  438  21     1  1 13  188  210  18     8  7 13  277  207  24

9  3 11 1348 1352   8     3 10 11  907  915  20    13  4 12  535  559  20     2  1 13  184  171  18     9  7 13  226  193  31

10  3 11  335  386  11     4 10 11  470  502  14    14  4 12  653  641  24     3  1 13   40   47  40    10  7 13  305  293  27

11  3 11  147  159  15     5 10 11  163  127  38     1  5 12 1564 1598   9     4  1 13 1145 1165  12     1  8 13  788  831  15

12  3 11 1150 1137  11     6 10 11  713  715  13     2  5 12  220  236  12     5  1 13  182  138  23     2  8 13  778  735  12

13  3 11  802  795  15     7 10 11  419  449  19     3  5 12  537  541  12     6  1 13  705  687  10     3  8 13  124  101  48

14  3 11  162  150  47     8 10 11  406  461  26     4  5 12  389  363  13     7  1 13  633  640   9     4  8 13  284  260  19

15  3 11  179  118  45     0 11 11  360  342  41     5  5 12  645  632  14     8  1 13  332  312  16     5  8 13  500  528  15

1  4 11  292  271  12     1 11 11  283  279  30     6  5 12  433  469  13     9  1 13  201  164  20     6  8 13  353  369  18

2  4 11  436  424  11     2 11 11   52   15  51     7  5 12  121  133  41    10  1 13  381  391  15     7  8 13  122   67  50

3  4 11 1566 1588   8     3 11 11  309  286  28     8  5 12 1143 1130  11    11  1 13  243  232  17     8  8 13  282  264  26

4  4 11 1426 1398   8     4 11 11   82   53  81     9  5 12  326  356  19    12  1 13  191  168  25     9  8 13  114  114  66

5  4 11  156  173  18     5 11 11  709  693  18    10  5 12  178  183  26    13  1 13   81   39  81     0  9 13  777  697  27

6  4 11 1292 1332  13     6 11 11  529  540  19    11  5 12  306  325  21    14  1 13  718  746  13     1  9 13   72  108  71

7  4 11 1048 1093  14     0  0 12  158   12  40    12  5 12  355  368  29     1  2 13  164  211  20     2  9 13  137   95  66

8  4 11  474  462  12     1  0 12  479  451  12    13  5 12  302  280  28     2  2 13 1609 1613  10     3  9 13  137  104  47

9  4 11  424  431  13     2  0 12  345  315  17     0  6 12  684  638  12     3  2 13 1081 1130   9     4  9 13  891  862  13

10  4 11  589  622  12     3  0 12  346  366  16     1  6 12   45   12  44     4  2 13 1242 1249   9     5  9 13  303  304  22

11  4 11  254  293  19     4  0 12  701  635  13     2  6 12  148  155  14     5  2 13 1100 1133   9     6  9 13  452  418  19

12  4 11  205  248  31     5  0 12  773  778  12     3  6 12  662  616  17     6  2 13  380  383  14     7  9 13  259  274  24

13  4 11 1031 1025  21     6  0 12 1050 1042  13     4  6 12  371  372  15     7  2 13  256  284  15     1 10 13  515  496  22

14  4 11  893  859  21     7  0 12  151  106  40     5  6 12  609  583  12     8  2 13  353  379  13     2 10 13 1211 1177  18

15  4 11  743  726  27     8  0 12  711  726  14     6  6 12  794  779  12     9  2 13  792  806   8     3 10 13  962  966  19

0  5 11  796  705  13     9  0 12 1155 1153  17     7  6 12  287  281  17    10  2 13  365  387  11     4 10 13 1133 1114  19

1  5 11  362  433   8    10  0 12    0   28   1     8  6 12  166  160  29    11  2 13  805  788  11     5 10 13  721  732  14

2  5 11  175  159  12    11  0 12  129   54  34     9  6 12  558  559  24    12  2 13  232  224  28     0  0 14 1732 1688  24

3  5 11  289  335  15    12  0 12  583  595  16    10  6 12  611  637  14    13  2 13  735  734  22     1  0 14  295  386  32

4  5 11   88   70  56    13  0 12  753  736  17    11  6 12  172  214  44    14  2 13  161  154  57     2  0 14 1262 1174  15

5  5 11  968  982  10    14  0 12  689  687  38    12  6 12  752  807  18     0  3 13 1197 1227  12     3  0 14  137   94  38

6  5 11  814  796  10    15  0 12  451  473  23     1  7 12 1793 1735  13     1  3 13  113  128  30     4  0 14  611  600  17

7  5 11  228  229  17     1  1 12 1851 1817  11     2  7 12  339  304  14     2  3 13   76   11  47     5  0 14  401  375  22

8  5 11  574  542  18     2  1 12  331  357  10     3  7 12   52   41  52     3  3 13  334  314  11     6  0 14  121   92  58

9  5 11 1388 1359  12     3  1 12  332  318  12     4  7 12  299  298  16     4  3 13 1171 1148   8     7  0 14 1160 1105  16

10  5 11  255  242  21     4  1 12  204  204  18     5  7 12  236  196  23     5  3 13  713  693  13     8  0 14  592  581  19

11  5 11   62   73  61     5  1 12  397  353  14     6  7 12  940  938  14     6  3 13  536  520  12     9  0 14  440  454  27

12  5 11  938  886  14     6  1 12  864  844   9     7  7 12  106  126  56     7  3 13  425  433  12    10  0 14  514  490  16

13  5 11  793  777  21     7  1 12  255  253  15     8  7 12 1389 1392  14     8  3 13  134  125  22    11  0 14  205  213  40

14  5 11  238  231  35     8  1 12 1413 1407  11     9  7 12  399  437  19     9  3 13  154  162  26    12  0 14  464  474  21

1  6 11 1624 1666   9     9  1 12  416  433  11    10  7 12  431  473  16    10  3 13  196  178  20    13  0 14  528  560  22

2  6 11  975  989   8    10  1 12  351  337  12    11  7 12  698  644  20    11  3 13  354  381  20     1  1 14  690  696   9

3  6 11  463  457  15    11  1 12  701  704  10    12  7 12  305  286  33    12  3 13  199  155  42     2  1 14  948  944  11

4  6 11 1257 1269  11    12  1 12  422  396  14     0  8 12  207  202  20    13  3 13  188   91  40     3  1 14  658  652  10

5  6 11  298  292  16    13  1 12  107   50 106     1  8 12  267  309  15     1  4 13  409  403  11     4  1 14  914  913  10

6  6 11 1257 1222  13    14  1 12   32  134  32     2  8 12  241  229  22     2  4 13 1231 1267   9     5  1 14  106  113  47

7  6 11   54   81  53    15  1 12  184  166  32     3  8 12  271  247  18     3  4 13  607  623  13     6  1 14 1403 1438  11

8  6 11 1402 1365  12     0  2 12  846  821  12     4  8 12  445  427  15     4  4 13  694  709  11     7  1 14   77   45  76

Observed and calculated structure factors for obradovicite-NaNa                                                       Page  7

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

8  1 14  353  319  13     0  8 14 1035  961  23    11  4 15  148  168  48     4  3 16  551  562  15     7  3 17  867  874  17

9  1 14  111  114  43     1  8 14  372  332  24     0  5 15  105   43  52     5  3 16   55   87  55     8  3 17  113   38  65

10  1 14  155  136  25     2  8 14  582  613  18     1  5 15  512  532  15     6  3 16  730  756  12     1  4 17  219  268  22

11  1 14  641  672  13     3  8 14  111  142  47     2  5 15  559  581  14     7  3 16 1116 1139  18     2  4 17  145  105  28

12  1 14  882  857  13     4  8 14  632  621  16     3  5 15  169  206  19     8  3 16 1075 1083  17     3  4 17  917  905  14

13  1 14  870  865  18     5  8 14  117   41  49     4  5 15  246  181  24     9  3 16  469  506  18     4  4 17  242  255  30

0  2 14  238  221  22     6  8 14  155  169  42     5  5 15  209  176  24    10  3 16  975  974  17     5  4 17  230  261  32

1  2 14  751  724  12     7  8 14  543  580  20     6  5 15  257  252  24     0  4 16 1543 1535  19     6  4 17   59   51  58

2  2 14  115  114  33     8  8 14  351  330  22     7  5 15  468  460  19     1  4 16  477  458  14     7  4 17  705  672  17

3  2 14  914  922   9     1  9 14  913  869  21     8  5 15  255  248  28     2  4 16  465  477  14     0  5 17  275  348  30

4  2 14 1097 1078  10     2  9 14 1286 1252  18     9  5 15   74   40  73     3  4 16  313  335  16     1  5 17  249  305  28

5  2 14  906  914  10     3  9 14  523  526  23    10  5 15  443  514  21     4  4 16  206  180  20     2  5 17  106  120  73

6  2 14   96  109  41     4  9 14  450  487  18     1  6 15  992 1024  15     5  4 16  716  707  15     3  5 17  709  729  15

7  2 14  280  291  17     5  9 14  407  414  21     2  6 15  378  340  17     6  4 16  269  267  28     4  5 17  335  364  22

8  2 14  222  235  19     6  9 14  189  258  57     3  6 15  845  828  13     7  4 16  767  766  15     5  5 17    0   15   1

9  2 14  118   67  32     0 10 14   62   84  61     4  6 15 1711 1722  17     8  4 16    0   89   1     6  5 17  535  561  20

10  2 14  751  751  10     1 10 14  458  453  35     5  6 15  451  451  18     9  4 16  840  830  16     1  6 17 1066 1038  21

11  2 14  230  237  21     1  0 15  346  343  24     6  6 15 1726 1692  17     1  5 16  346  385  14     2  6 17  171  152  34

12  2 14  566  601  21     2  0 15  338  355  22     7  6 15   72   98  71     2  5 16  242  253  15     3  6 17  205  245  36

13  2 14  164   98  57     3  0 15  645  579  19     8  6 15  123  121  55     3  5 16  318  305  21     4  6 17  206  263  32

1  3 14 1158 1131  10     4  0 15 1460 1430  19     9  6 15  610  644  23     4  5 16  526  516  18     5  6 17   94   41  93

2  3 14 1528 1509  11     5  0 15  663  638  16     0  7 15  155   63 102     5  5 16  281  359  27     0  7 17  440  450  73

3  3 14  868  841  10     6  0 15 1555 1527  18     1  7 15  521  552  24     6  5 16  431  398  17     1  7 17  442  404  25

4  3 14  807  805   8     7  0 15  729  725  17     2  7 15  716  713  22     7  5 16  800  774  16     0  0 18  523  563 205

5  3 14  611  595   9     8  0 15  305  370  24     3  7 15    0   40   1     8  5 16  115  136  60     1  0 18  776  775  29

6  3 14  411  403  11     9  0 15  154  153  49     4  7 15  144  117  39     0  6 16  174   84 100     2  0 18  667  628  21

7  3 14  460  451  18    10  0 15  239  173  48     5  7 15  397  405  18     1  6 16    0   65   1     3  0 18 1129 1124  21

8  3 14 1422 1430  11    11  0 15 1086 1083  21     6  7 15  289  271  22     2  6 16  898  907  15     4  0 18  371  389  31

9  3 14 1213 1203  13    12  0 15 1049 1042  20     7  7 15  339  349  24     3  6 16  859  856  15     5  0 18    0   37   1

10  3 14  784  799  13     0  1 15  304  319  25     8  7 15  351  390  28     4  6 16  772  748  15     6  0 18  357  359  36

11  3 14  830  854  17     1  1 15  693  668  12     1  8 15  752  754  20     5  6 16  913  931  16     7  0 18  567  592  33

12  3 14  600  558  20     2  1 15  839  818  10     2  8 15  741  696  19     6  6 16  161  161  39     1  1 18 1178 1151  15

0  4 14  900  907  13     3  1 15   61   62  60     3  8 15  272  284  19     7  6 16  436  471  24     2  1 18  426  502  44

1  4 14  497  451  10     4  1 15  193  195  25     4  8 15  247  244  24     1  7 16  676  656  20     3  1 18   36  119  35

2  4 14  649  620   9     5  1 15  426  429  13     5  8 15  186  190  34     2  7 16  318  333  27     4  1 18    0   16   1

3  4 14  276  277  12     6  1 15  240  232  19     6  8 15  160  123  53     3  7 16   51   72  50     5  1 18  444  471  16

4  4 14  915  939  11     7  1 15  354  328  14     0  9 15  729  663  34     4  7 16  807  832  19     6  1 18  725  702  23

5  4 14  144  145  28     8  1 15  450  434  13     1  9 15  582  562  21     5  7 16  318  367  22     7  1 18  228  227  26

6  4 14  295  347  19     9  1 15  244  264  21     2  9 15  157  104  62     0  8 16 1720 1589  32     0  2 18  604  603  41

7  4 14  967  956  14    10  1 15  412  426  20     0  0 16 1624 1573  47     1  8 16  336  326  34     1  2 18  321  384  20

8  4 14  426  408  15    11  1 15  675  678  16     1  0 16  212  261  40     2  8 16  349  317  26     2  2 18  388  441  33

9  4 14  344  357  17    12  1 15  265  280  35     2  0 16  125  193  70     1  0 17 1939 1926  31     3  2 18  131  167  40

10  4 14  228  251  28     1  2 15  369  347  12     3  0 16  607  600  19     2  0 17  363  390  42     4  2 18  113  167  50

11  4 14   87   58  87     2  2 15  465  432  14     4  0 16  708  698  19     3  0 17  114   80 114     5  2 18 1108 1107  14

12  4 14  291  304  30     3  2 15  210  201  25     5  0 16  522  507  25     4  0 17  692  683  19     6  2 18  500  544  30

1  5 14  350  344  14     4  2 15  735  709   9     6  0 16  213  258  38     5  0 17    0   37   1     7  2 18  386  431  29

2  5 14  734  701  10     5  2 15   88   92  87     7  0 16  189  170  42     6  0 17 1108 1109  18     1  3 18   60   49  59

3  5 14  206  244  16     6  2 15  523  499  15     8  0 16  250  247  31     7  0 17  216  290  42     2  3 18  750  761  12

4  5 14  498  492  14     7  2 15  516  510  12     9  0 16  402  481  31     8  0 17 1072 1075  29     3  3 18  817  823  15

5  5 14  261  249  19     8  2 15 1036 1024  11    10  0 16  336  365  27     9  0 17  782  808  24     4  3 18  776  773  27

6  5 14  911  914  14     9  2 15   94  109  50    11  0 16  730  703  27     0  1 17  580  609  31     5  3 18  677  660  17

7  5 14  137   65  39    10  2 15  846  877  17     1  1 16  646  655  14     1  1 17  484  541  42     6  3 18  211  259  33

8  5 14  174  166  31    11  2 15  582  628  16     2  1 16  214  276  38     2  1 17  146  142  30     0  4 18  395  485  32

9  5 14  235  210  28    12  2 15  462  458  29     3  1 16  321  300  18     3  1 17 1212 1179  24     1  4 18  363  397  19

10  5 14  137  115  50     0  3 15  711  698  15     4  1 16  840  840  11     4  1 17  521  558  14     2  4 18  407  444  18

11  5 14  289  288  25     1  3 15  690  694  10     5  1 16  393  377  14     5  1 17  151  135  33     3  4 18  279  295  26

0  6 14  696  747  20     2  3 15   45   85  44     6  1 16  791  758  10     6  1 17  670  658  13     4  4 18  271  310  30

1  6 14  495  536  17     3  3 15  584  564  10     7  1 16  939  937  14     7  1 17    0   73   1     5  4 18  848  808  20

2  6 14  407  429  17     4  3 15  466  466  23     8  1 16  110   81  58     8  1 17  273  285  21     1  5 18  768  809  31

3  6 14  596  578  14     5  3 15  310  326  14     9  1 16  247  272  23     9  1 17    0    2   1     2  5 18  260  304  28

4  6 14  766  742  14     6  3 15  269  291  15    10  1 16  216  300  23     1  2 17  112  101  47     3  5 18  168  216  38

5  6 14  370  378  18     7  3 15   42   59  41    11  1 16 1213 1185  19     2  2 17  337  421  23     1  0 19  347  504  96

6  6 14    0   17   1     8  3 15  155   70  36     0  2 16  946  936  14     3  2 17 1067 1109  12     2  0 19  355  601 197

7  6 14  637  600  13     9  3 15  429  417  18     1  2 16  184  182  25     4  2 17  731  718  12     3  0 19  487  569  33

8  6 14   79   58  78    10  3 15  911  879  16     2  2 16  367  346  18     5  2 17  209  283  24     4  0 19  328  371  32

9  6 14  379  370  18    11  3 15  322  313  24     3  2 16  547  546  23     6  2 17  421  415  15     0  1 19  221  385  62

10  6 14  402  433  22     1  4 15 1093 1121  10     4  2 16  526  501  13     7  2 17  894  866  15     1  1 19  181  246  31

1  7 14  752  813  14     2  4 15  838  820  10     5  2 16  328  343  22     8  2 17   86  120  86     2  1 19  490  594  22

2  7 14  604  606  13     3  4 15  688  724   9     6  2 16  188  219  26     9  2 17  354  332  22     3  1 19  132  202  53

3  7 14  746  739  14     4  4 15  475  481  10     7  2 16  199  175  24     0  3 17 1320 1295  17     4  1 19  133  183  49

4  7 14  860  874  12     5  4 15  119  145  34     8  2 16  320  329  20     1  3 17  128  139  38     1  2 19  175  199  41

5  7 14   71   19  70     6  4 15  744  686  13     9  2 16  629  620  20     2  3 17  641  637  13     2  2 19  711  701  14

6  7 14 1328 1323  14     7  4 15 1056 1049  15    10  2 16  262  288  31     3  3 17  209  247  23     3  2 19  101  182  78

7  7 14    0   71   1     8  4 15 1419 1432  15     1  3 16  768  780  10     4  3 17   59   89  59     0  3 19  618  660  24

8  7 14   96   32  96     9  4 15  842  845  13     2  3 16  330  349  16     5  3 17  855  828  15     1  3 19    0   85   1

9  7 14  118   17  57    10  4 15  877  877  17     3  3 16 1183 1205  10     6  3 17  513  566  21     2  3 19  399  475  27