TABLE S1. X-ray powder diffraction data of 2 (first 50 reflections)

| No. | 2θobs (º) | dobs (Å) | Yobs/Ymax | h | k | l | 2θcal (º) | dcal (Å) | Δ2θ (º) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.452 | 11.8531 | 13.9 | 2 | 0 | 0 | 7.452 | 11.8531 | 0.000 |
| 2 | 10.322 | 8.5631 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 10.322 | 8.5631 | 0.000 |
| 3 | 12.548 | 7.0486 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 12.548 | 7.0485 | 0.000 |
| 4 | 14.130 | 6.2629 | 0.3 | 2 | 1 | 1 | 14.130 | 6.2629 | 0.000 |
| 5 | 14.286 | 6.1946 | 13.3 | 0 | 2 | 0 | 14.286 | 6.1946 | 0.000 |
| 6 | 14.964 | 5.9157 | 2.6 | 4 | 0 | 0 | 14.963 | 5.9158 | 0.001 |
| 7 | 16.141 | 5.4868 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 16.141 | 5.4868 | 0.000 |
| 8 | 16.438 | 5.3884 | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 16.437 | 5.3885 | 0.001 |
| 9 | 16.596 | 5.3373 | 0.4 | 4 | 1 | 0 | 16.596 | 5.3374 | 0.000 |
| 10 | 17.255 | 5.1351 | 36.9 | 0 | 2 | 1 | 17.255 | 5.1351 | 0.000 |
| 11 | 17.660 | 5.0180 | 3.5 | 1 | 2 | 1 | 17.660 | 5.0181 | 0.000 |
| 12 | 18.827 | 4.7097 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 18.826 | 4.7098 | 0.001 |
| 13 | 19.220 | 4.6141 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 19.220 | 4.6142 | 0.000 |
| 14 | 19.309 | 4.5932 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 19.309 | 4.5932 | 0.000 |
| 15 | 19.673 | 4.5088 | 1.6 | 1 | 0 | 2 | 19.673 | 4.5088 | 0.000 |
| 16 | 20.629 | 4.3020 | 2.0 | 3 | 2 | 1 | 20.629 | 4.3021 | 0.000 |
| 17 | 20.731 | 4.2812 | 3.6 | 2 | 0 | 2 | 20.731 | 4.2812 | 0.000 |
| 18 | 20.757 | 4.2758 | 3.2 | 4 | 2 | 0 | 20.757 | 4.2759 | 0.000 |
| 19 | 20.953 | 4.2363 | 4.7 | 1 | 1 | 2 | 20.953 | 4.2364 | 0.000 |
| 20 | 21.951 | 4.0458 | 8.3 | 2 | 1 | 2 | 21.951 | 4.0459 | 0.000 |
| 21 | 22.311 | 3.9815 | 7.5 | 5 | 1 | 1 | 22.310 | 3.9816 | 0.001 |
| 22 | 22.387 | 3.9680 | 7.8 | 3 | 0 | 2 | 22.387 | 3.9681 | 0.000 |
| 23 | 22.541 | 3.9413 | 0.4 | 6 | 0 | 0 | 22.540 | 3.9415 | 0.001 |
| 24 | 22.805 | 3.8962 | 0.9 | 2 | 3 | 0 | 22.805 | 3.8963 | 0.000 |
| 25 | 22.926 | 3.8759 | 15.8 | 4 | 2 | 1 | 22.926 | 3.8760 | 0.000 |
| 26 | 23.526 | 3.7785 | 1.1 | 3 | 1 | 2 | 23.526 | 3.7785 | 0.000 |
| 27 | 23.673 | 3.7554 | 8.2 | 6 | 1 | 0 | 23.672 | 3.7555 | 0.001 |
| 28 | 23.920 | 3.7172 | 4.1 | 1 | 3 | 1 | 23.919 | 3.7173 | 0.001 |
| 29 | 24.113 | 3.6879 | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 24.113 | 3.6879 | 0.000 |
| 30 | 24.409 | 3.6438 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 24.409 | 3.6438 | 0.000 |
| 31 | 24.528 | 3.6263 | 36.1 | 4 | 0 | 2 | 24.528 | 3.6264 | 0.000 |
| 32 | 24.805 | 3.5865 | 0.2 | 2 | 3 | 1 | 24.805 | 3.5865 | 0.000 |
| 33 | 25.278 | 3.5204 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 25.278 | 3.5204 | 0.000 |
| 34 | 25.577 | 3.4799 | 5.9 | 4 | 1 | 2 | 25.577 | 3.4800 | 0.000 |
| 35 | 25.593 | 3.4777 | 6.5 | 5 | 2 | 1 | 25.593 | 3.4778 | 0.000 |
| 36 | 25.609 | 3.4757 | 5.6 | 6 | 1 | 1 | 25.608 | 3.4758 | 0.001 |
| 37 | 26.219 | 3.3962 | 2.3 | 3 | 3 | 1 | 26.218 | 3.3963 | 0.001 |
| 38 | 26.320 | 3.3833 | 0.1 | 4 | 3 | 0 | 26.320 | 3.3834 | 0.000 |
| 39 | 26.669 | 3.3399 | 5.7 | 3 | 2 | 2 | 26.668 | 3.3400 | 0.001 |
| 40 | 26.799 | 3.3240 | 0.1 | 6 | 2 | 0 | 26.798 | 3.3241 | 0.001 |
| 41 | 27.047 | 3.2940 | 14.9 | 5 | 0 | 2 | 27.047 | 3.2941 | 0.000 |
| 42 | 28.009 | 3.1831 | 12.2 | 5 | 1 | 2 | 28.008 | 3.1832 | 0.001 |
| 43 | 28.086 | 3.1745 | 2.2 | 4 | 3 | 1 | 28.086 | 3.1745 | 0.000 |
| 44 | 28.509 | 3.1284 | 1.7 | 4 | 2 | 2 | 28.509 | 3.1284 | 0.000 |
| 45 | 28.538 | 3.1253 | 1.2 | 6 | 2 | 1 | 28.537 | 3.1254 | 0.001 |
| 46 | 28.830 | 3.0943 | 0.2 | 0 | 4 | 0 | 28.830 | 3.0943 | 0.000 |
| 47 | 29.057 | 3.0706 | 0.0 | 7 | 1 | 1 | 29.056 | 3.0707 | 0.001 |
| 48 | 29.326 | 3.0431 | 0.0 | 1 | 3 | 2 | 29.325 | 3.0431 | 0.001 |
| 49 | 29.825 | 2.9933 | 1.1 | 2 | 4 | 0 | 29.824 | 2.9934 | 0.001 |
| 50 | 29.859 | 2.9899 | 1.7 | 6 | 0 | 2 | 29.858 | 2.9900 | 0.001 |

TABLE S2. X-ray powder diffraction data of 4 (first 50 reflections)

| No. | 2θobs (º) | dobs (Å) | Yobs/Ymax | h | k | l | 2θcal (º) | dcal (Å) | Δ2θ (º) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9.318 | 9.4831 | 47.4 | 0 | 1 | 1 | 9.318 | 9.4833 | 0.000 |
| 2 | 11.810 | 7.4875 | 84.6 | 0 | 2 | 0 | 11.809 | 7.4879 | 0.001 |
| 3 | 13.823 | 6.4010 | 13.3 | 1 | 1 | 0 | 13.823 | 6.4012 | 0.000 |
| 4 | 14.466 | 6.1179 | 91.5 | 0 | 0 | 2 | 14.467 | 6.1179 | -0.001 |
| 5 | 15.614 | 5.6706 | 11.2 | 1 | 1 | 1 | 15.614 | 5.6708 | 0.000 |
| 6 | 17.231 | 5.1420 | 18.5 | 1 | 2 | 0 | 17.231 | 5.1422 | 0.000 |
| 7 | 18.707 | 4.7396 | 66.7 | 1 | 2 | 1 | 18.706 | 4.7397 | 0.001 |
| 8 | 18.726 | 4.7348 | 67.2 | 0 | 2 | 2 | 18.726 | 4.7349 | 0.000 |
| 9 | 19.203 | 4.6181 | 13.8 | 0 | 3 | 1 | 19.203 | 4.6183 | 0.000 |
| 10 | 20.072 | 4.4203 | 46.9 | 1 | 1 | 2 | 20.072 | 4.4203 | 0.000 |
| 11 | 21.787 | 4.0761 | 1.2 | 1 | 3 | 0 | 21.786 | 4.0762 | 0.001 |
| 12 | 22.581 | 3.9344 | 11.4 | 1 | 2 | 2 | 22.581 | 3.9344 | 0.000 |
| 13 | 22.592 | 3.9325 | 11.4 | 0 | 1 | 3 | 22.592 | 3.9325 | 0.000 |
| 14 | 22.982 | 3.8666 | 2.1 | 1 | 3 | 1 | 22.981 | 3.8668 | 0.001 |
| 15 | 23.775 | 3.7395 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 23.774 | 3.7397 | 0.001 |
| 16 | 25.155 | 3.5374 | 9.2 | 2 | 0 | 0 | 25.154 | 3.5375 | 0.001 |
| 17 | 25.861 | 3.4423 | 2.8 | 2 | 1 | 0 | 25.861 | 3.4424 | 0.000 |
| 18 | 25.904 | 3.4368 | 3.9 | 1 | 1 | 3 | 25.904 | 3.4368 | 0.000 |
| 19 | 26.206 | 3.3979 | 42.1 | 2 | 0 | 1 | 26.205 | 3.3979 | 0.001 |
| 20 | 26.261 | 3.3908 | 30.4 | 1 | 3 | 2 | 26.261 | 3.3909 | 0.000 |
| 21 | 26.886 | 3.3134 | 100.0 | 2 | 1 | 1 | 26.886 | 3.3134 | 0.000 |
| 22 | 26.950 | 3.3057 | 62.3 | 1 | 4 | 0 | 26.949 | 3.3058 | 0.001 |
| 23 | 27.881 | 3.1974 | 6.1 | 2 | 2 | 0 | 27.880 | 3.1975 | 0.001 |
| 24 | 27.921 | 3.1929 | 6.6 | 1 | 2 | 3 | 27.921 | 3.1930 | 0.000 |
| 25 | 27.938 | 3.1910 | 6.3 | 1 | 4 | 1 | 27.937 | 3.1911 | 0.001 |
| 26 | 27.951 | 3.1895 | 5.8 | 0 | 4 | 2 | 27.951 | 3.1896 | 0.000 |
| 27 | 28.263 | 3.1550 | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 28.263 | 3.1550 | 0.000 |
| 28 | 28.840 | 3.0932 | 2.3 | 2 | 2 | 1 | 28.839 | 3.0933 | 0.001 |
| 29 | 29.147 | 3.0613 | 2.1 | 2 | 0 | 2 | 29.147 | 3.0613 | 0.000 |
| 30 | 29.198 | 3.0561 | 3.0 | 0 | 0 | 4 | 29.198 | 3.0560 | 0.000 |
| 31 | 29.766 | 2.9990 | 4.3 | 2 | 1 | 2 | 29.766 | 2.9991 | 0.000 |
| 32 | 30.728 | 2.9074 | 1.9 | 1 | 4 | 2 | 30.727 | 2.9074 | 0.001 |
| 33 | 30.752 | 2.9051 | 2.1 | 0 | 5 | 1 | 30.751 | 2.9052 | 0.001 |
| 34 | 30.978 | 2.8844 | 0.6 | 2 | 3 | 0 | 30.977 | 2.8845 | 0.001 |
| 35 | 31.014 | 2.8811 | 0.6 | 1 | 3 | 3 | 31.014 | 2.8812 | 0.000 |
| 36 | 31.557 | 2.8328 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 31.556 | 2.8329 | 0.001 |
| 37 | 31.604 | 2.8287 | 1.4 | 0 | 2 | 4 | 31.604 | 2.8287 | 0.000 |
| 38 | 31.852 | 2.8072 | 0.3 | 2 | 3 | 1 | 31.851 | 2.8073 | 0.001 |
| 39 | 32.447 | 2.7571 | 1.7 | 1 | 1 | 4 | 32.447 | 2.7571 | 0.000 |
| 40 | 32.478 | 2.7546 | 1.8 | 1 | 5 | 0 | 32.477 | 2.7547 | 0.001 |
| 41 | 33.317 | 2.6871 | 0.6 | 1 | 5 | 1 | 33.315 | 2.6872 | 0.002 |
| 42 | 33.527 | 2.6707 | 3.1 | 2 | 0 | 3 | 33.527 | 2.6707 | 0.000 |
| 43 | 34.074 | 2.6291 | 1.1 | 2 | 1 | 3 | 34.074 | 2.6291 | 0.000 |
| 44 | 34.111 | 2.6263 | 1.0 | 1 | 2 | 4 | 34.111 | 2.6263 | 0.000 |
| 45 | 34.354 | 2.6083 | 0.1 | 2 | 3 | 2 | 34.354 | 2.6083 | 0.000 |
| 46 | 34.897 | 2.5689 | 0.5 | 2 | 4 | 0 | 34.896 | 2.5690 | 0.001 |
| 47 | 34.930 | 2.5666 | 0.6 | 1 | 4 | 3 | 34.929 | 2.5667 | 0.001 |
| 48 | 35.672 | 2.5149 | 2.7 | 2 | 2 | 3 | 35.671 | 2.5149 | 0.001 |
| 49 | 35.686 | 2.5140 | 2.7 | 2 | 4 | 1 | 35.685 | 2.5140 | 0.001 |
| 50 | 35.728 | 2.5111 | 2.6 | 1 | 5 | 2 | 35.727 | 2.5112 | 0.001 |