TABLE SI. Indexed X-ray powder diffraction data for 5-Chloro-N-(4-nitrophenyl)pentanamide, C11H13ClN2O3. The d-values were calculated using Cu Kα1 radiation (λ = 1.54056 Å).

| 2θobs(°) | dobs(Å) | Iobs | h | k | l | 2θcal(°) | dcal(Å) | Δ2θ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.8312 | 8.1615 | 27 | 0 | 1 | 1 | 10.8035 | 8.1824 | 0.0277 |
| 11.0413 | 8.0067 | 10 | 0 | 2 | 0 | 11.0698 | 7.9861 | -0.0285 |
| 11.3695 | 7.7763 | 25 | 1 | 0 | 0 | 11.3493 | 7.7901 | 0.0202 |
| 12.6432 | 6.9956 | 16 | 1 | 1 | 0 | 12.6321 | 7.0017 | 0.0110 |
| 13.9168 | 6.3581 | 8 | 1 | 1 | -1 | 13.9324 | 6.3510 | -0.0156 |
| 14.4683 | 6.1170 | 7 | 0 | 2 | 1 | 14.4602 | 6.1204 | 0.0081 |
| 15.8863 | 5.5740 | 12 | 1 | 2 | 0 | 15.8794 | 5.5764 | 0.0069 |
| 16.9105 | 5.2387 | 7 | 1 | 2 | -1 | 16.9370 | 5.2306 | -0.0265 |
| 18.6174 | 4.7620 | 73 | 0 | 0 | 2 | 18.6106 | 4.7638 | 0.0069 |
| 19.0901 | 4.6452 | 33 | 0 | 3 | 1 | 19.0799 | 4.6477 | 0.0103 |
| 19.2871 | 4.5982 | 9 | 1 | 0 | -2 | 19.2875 | 4.5981 | -0.0005 |
| 19.4315 | 4.5643 | 11 | 0 | 1 | 2 | 19.4284 | 4.5651 | 0.0031 |
| 19.7992 | 4.4804 | 18 | 1 | 2 | 1 | 19.7953 | 4.4813 | 0.0038 |
| 20.0880 | 4.4166 | 21 | 1 | 1 | -2 | 20.0788 | 4.4186 | 0.0092 |
| 20.1799 | 4.3967 | 59 | 1 | 3 | 0 | 20.1852 | 4.3956 | -0.0053 |
| 21.0203 | 4.2228 | 18 | 1 | 3 | -1 | 21.0339 | 4.2201 | -0.0136 |
| 22.2414 | 3.9936 | 9 | 0 | 4 | 0 | 22.2447 | 3.9931 | -0.0033 |
| 22.8191 | 3.8938 | 12 | 2 | 0 | 0 | 22.8119 | 3.8950 | 0.0073 |
| 23.4100 | 3.7969 | 32 | 1 | 3 | 1 | 23.4150 | 3.7961 | -0.0050 |
| 24.1453 | 3.6829 | 6 | 0 | 4 | 1 | 24.1464 | 3.6827 | -0.0011 |
| 25.0513 | 3.5517 | 12 | 2 | 2 | -1 | 25.0658 | 3.5497 | -0.0145 |
| 25.4189 | 3.5012 | 9 | 2 | 2 | 0 | 25.4211 | 3.5009 | -0.0022 |
| 25.5765 | 3.4799 | 11 | 1 | 3 | -2 | 25.5766 | 3.4799 | -0.0001 |
| 25.7209 | 3.4607 | 21M | 2 | 0 | -2 | 25.7197 | 3.4609 | 0.0012 |
| 25.7209 | 3.4607 | M | 1 | 4 | -1 | 25.7356 | 3.4588 | -0.0146 |
| 27.3491 | 3.2583 | 5 | 2 | 1 | 1 | 27.3344 | 3.2600 | 0.0146 |
| 28.0450 | 3.1790 | 28 | 2 | 3 | -1 | 28.0467 | 3.1788 | -0.0018 |
| 28.1106 | 3.1717 | 18 | 1 | 1 | -3 | 28.1498 | 3.1674 | -0.0392 |
| 28.3601 | 3.1444 | 100 | 2 | 3 | 0 | 28.3674 | 3.1436 | -0.0073 |
| 28.6227 | 3.1161 | 10 | 0 | 1 | 3 | 28.6344 | 3.1149 | -0.0117 |
| 29.0298 | 3.0734 | 5 | 2 | 2 | 1 | 29.0275 | 3.0736 | 0.0022 |
| 29.4631 | 3.0291 | 8M | 0 | 5 | 1 | 29.4669 | 3.0287 | -0.0039 |
| 29.4631 | 3.0291 | M | 1 | 3 | 2 | 29.4746 | 3.0280 | -0.0115 |
| 29.8044 | 2.9952 | 5 | 1 | 2 | -3 | 29.8003 | 2.9956 | 0.0041 |
| 30.2509 | 2.9520 | 5 | 0 | 2 | 3 | 30.2608 | 2.9511 | -0.0099 |
| 30.7761 | 2.9028 | 13 | 2 | 3 | -2 | 30.7884 | 2.9017 | -0.0123 |
| 31.6689 | 2.8230 | 4 | 2 | 3 | 1 | 31.6653 | 2.8233 | 0.0036 |
| 31.7740 | 2.8139 | 5 | 2 | 4 | -1 | 31.7879 | 2.8127 | -0.0139 |
| 32.0628 | 2.7892 | 9 | 2 | 4 | 0 | 32.0745 | 2.7882 | -0.0116 |
| 32.4830 | 2.7541 | 5 | 1 | 5 | 1 | 32.5176 | 2.7512 | -0.0346 |
| 33.4021 | 2.6804 | 5 | 1 | 1 | 3 | 33.4295 | 2.6782 | -0.0273 |
| 33.6254 | 2.6631 | 9 | 0 | 6 | 0 | 33.6389 | 2.6620 | -0.0135 |
| 33.8880 | 2.6430 | 7 | 3 | 1 | -1 | 33.9152 | 2.6410 | -0.0273 |
| 34.4788 | 2.5991 | 4 | 3 | 0 | 0 | 34.5116 | 2.5967 | -0.0328 |
| 34.8727 | 2.5706 | 6 | 1 | 2 | 3 | 34.8541 | 2.5720 | 0.0186 |
| 35.6999 | 2.5129 | 5 | 1 | 4 | -3 | 35.7137 | 2.5120 | -0.0137 |
| 35.9757 | 2.4943 | 4 | 2 | 3 | -3 | 35.9608 | 2.4953 | 0.0148 |
| 37.2231 | 2.4135 | 7 | 2 | 3 | 2 | 37.2318 | 2.4130 | -0.0088 |
| 38.4967 | 2.3366 | 5 | 3 | 1 | 1 | 38.4905 | 2.3369 | 0.0062 |
| 38.5623 | 2.3327 | 4 | 3 | 3 | 0 | 38.5423 | 2.3339 | 0.0200 |
| 39.0088 | 2.3071 | 7M | 3 | 3 | -2 | 39.0124 | 2.3069 | -0.0036 |
| 39.0088 | 2.3071 | M | 2 | 4 | -3 | 39.0262 | 2.3061 | -0.0175 |
| 39.4289 | 2.2834 | 5 | 3 | 1 | -3 | 39.4269 | 2.2836 | 0.0020 |
| 41.1621 | 2.1912 | 4 | 1 | 7 | 0 | 41.1907 | 2.1898 | -0.0286 |
| 41.4247 | 2.1779 | 4 | 3 | 4 | 0 | 41.4453 | 2.1769 | -0.0206 |
| 42.6721 | 2.1171 | 4 | 3 | 3 | -3 | 42.6739 | 2.1170 | -0.0018 |
| 42.9610 | 2.1035 | 6 | 1 | 7 | 1 | 42.9801 | 2.1026 | -0.0191 |
| 44.3134 | 2.0424 | 4 | 2 | 3 | 3 | 44.3475 | 2.0409 | -0.0341 |
| 44.9174 | 2.0163 | 4 | 3 | 5 | 0 | 44.9500 | 2.0150 | -0.0326 |
| 45.4820 | 1.9926 | 4 | 4 | 1 | -1 | 45.5053 | 1.9917 | -0.0233 |
| 46.5718 | 1.9485 | 3 | 4 | 0 | 0 | 46.5965 | 1.9475 | -0.0247 |
| 46.9395 | 1.9341 | 4M | 1 | 8 | 0 | 46.9412 | 1.9340 | -0.0017 |
| 46.9395 | 1.9341 | M | 3 | 3 | 2 | 46.9446 | 1.9339 | -0.0051 |
| 47.7929 | 1.9015 | 4 | 1 | 6 | 3 | 47.7968 | 1.9014 | -0.0039 |
| 47.8454 | 1.8996 | 4 | 3 | 5 | 1 | 47.8499 | 1.8994 | -0.0045 |
| 48.1474 | 1.8883 | 4 | 3 | 6 | -1 | 48.1594 | 1.8879 | -0.0119 |
| 48.5545 | 1.8735 | 3 | 1 | 8 | 1 | 48.5614 | 1.8732 | -0.0069 |
| 48.9221 | 1.8602 | 5 | 3 | 6 | 0 | 48.9622 | 1.8588 | -0.0400 |
| 49.0928 | 1.8542 | 4 | 0 | 7 | 3 | 49.1241 | 1.8531 | -0.0313 |
| 49.3686 | 1.8445 | 3 | 3 | 6 | -2 | 49.3513 | 1.8451 | 0.0173 |