| Table S2. Calculated X-ray powder diffraction data for heflikite (CuK(1+2 = 1.540598 Å, Debye-Scherrer geometry, no anomalous dispersion, Icalc. > 1). |
| --- |
| dcalc. (Å) | Icalc. | h | k | l |  | dcalc. (Å) | Icalc. | h | k | l |
| 9.232 | 5.95 | 0 | 0 | 1 |  | 1.696 | 3.52 | -2 | 0 | 6 |
| 7.992 | 5.76 | -1 | 0 | 1 |  | 1.677 | 2.32 | -3 | 0 | 6 |
| 5.109 | 1.81 | 1 | 0 | 1 |  | 1.655 | 1.15 | 1 | 0 | 5 |
| 5.030 | 17.22 | -1 | 0 | 2 |  | 1.654 | 9.90 | -1 | 3 | 3 |
| 4.840 | 4.50 | 0 | 1 | 1 |  | 1.650 | 8.30 | -5 | 1 | 1 |
| 4.652 | 3.56 | 1 | 1 | 0 |  | 1.649 | 3.15 | 4 | 2 | 0 |
| 4.616 | 2.45 | 0 | 0 | 2 |  | 1.645 | 8.82 | -1 | 0 | 6 |
| 4.049 | 9.80 | 2 | 0 | 0 |  | 1.644 | 2.37 | 2 | 1 | 4 |
| 3.996 | 7.40 | -2 | 0 | 2 |  | 1.639 | 4.80 | 1 | 2 | 4 |
| 3.800 | 4.67 | 1 | 1 | 1 |  | 1.636 | 1.68 | -5 | 1 | 4 |
| 3.583 | 2.08 | 0 | 1 | 2 |  | 1.635 | 1.72 | 2 | 3 | 1 |
| 3.513 | 40.99 | -2 | 1 | 1 |  | 1.634 | 13.20 | -4 | 2 | 4 |
| 3.434 | 3.21 | 1 | 0 | 2 |  | 1.631 | 4.43 | 3 | 2 | 2 |
| 3.298 | 3.18 | 2 | 1 | 0 |  | 1.626 | 1.44 | -2 | 1 | 6 |
| 3.238 | 14.53 | 2 | 0 | 1 |  | 1.613 | 4.17 | 0 | 3 | 3 |
| 3.077 | 2.15 | 0 | 0 | 3 |  | 1.594 | 8.35 | -3 | 3 | 1 |
| 2.939 | 1.06 | 1 | 1 | 2 |  | 1.592 | 8.27 | -4 | 0 | 6 |
| 2.933 | 19.30 | -3 | 0 | 2 |  | 1.589 | 6.27 | 1 | 1 | 5 |
| 2.913 | 100.00 | -1 | 1 | 3 |  | 1.558 | 1.84 | 5 | 1 | 0 |
| 2.842 | 40.78 | 0 | 2 | 0 |  | 1.557 | 5.50 | 4 | 1 | 2 |
| 2.813 | 12.47 | 2 | 1 | 1 |  | 1.544 | 2.92 | -3 | 3 | 3 |
| 2.706 | 31.01 | 0 | 1 | 3 |  | 1.517 | 1.08 | -4 | 2 | 5 |
| 2.699 | 13.74 | 3 | 0 | 0 |  | 1.474 | 1.28 | -5 | 2 | 1 |
| 2.681 | 22.60 | 1 | 2 | 0 |  | 1.469 | 1.34 | 2 | 2 | 4 |
| 2.664 | 2.66 | -3 | 0 | 3 |  | 1.467 | 3.22 | -6 | 0 | 4 |
| 2.617 | 46.11 | -3 | 1 | 1 |  | 1.464 | 6.75 | -5 | 2 | 4 |
| 2.607 | 1.37 | -3 | 1 | 2 |  | 1.457 | 4.04 | -2 | 2 | 6 |
| 2.555 | 18.42 | 2 | 0 | 2 |  | 1.444 | 3.65 | -3 | 2 | 6 |
| 2.518 | 4.17 | -1 | 0 | 4 |  | 1.435 | 1.27 | 4 | 0 | 3 |
| 2.515 | 1.55 | -2 | 0 | 4 |  | 1.421 | 14.95 | 0 | 4 | 0 |
| 2.474 | 7.61 | -1 | 2 | 2 |  | 1.416 | 3.53 | 2 | 1 | 5 |
| 2.420 | 11.44 | 0 | 2 | 2 |  | 1.407 | 1.03 | -3 | 1 | 7 |
| 2.412 | 21.93 | -3 | 1 | 3 |  | 1.407 | 8.85 | 4 | 2 | 2 |
| 2.398 | 4.16 | -2 | 2 | 1 |  | 1.403 | 1.06 | -2 | 1 | 7 |
| 2.320 | 2.75 | 1 | 1 | 3 |  | 1.382 | 1.03 | -6 | 1 | 1 |
| 2.316 | 12.53 | -2 | 2 | 2 |  | 1.378 | 1.78 | 1 | 3 | 4 |
| 2.302 | 2.41 | -1 | 1 | 4 |  | 1.370 | 1.10 | -4 | 1 | 7 |
| 2.300 | 2.48 | -3 | 0 | 4 |  | 1.359 | 1.12 | 5 | 0 | 2 |
| 2.300 | 3.09 | -2 | 1 | 4 |  | 1.353 | 2.13 | 0 | 2 | 6 |
| 2.234 | 1.47 | -4 | 0 | 2 |  | 1.309 | 2.39 | -6 | 2 | 2 |
| 2.190 | 1.86 | 1 | 2 | 2 |  | 1.304 | 1.38 | -5 | 2 | 6 |
| 2.180 | 16.41 | -4 | 0 | 1 |  | 1.303 | 2.97 | -6 | 2 | 4 |
| 2.178 | 5.55 | -1 | 2 | 3 |  | 1.302 | 1.66 | -4 | 3 | 5 |
| 2.163 | 3.19 | -4 | 0 | 3 |  | 1.291 | 1.04 | 3 | 0 | 5 |
| 2.138 | 3.49 | 0 | 1 | 4 |  | 1.281 | 2.71 | 4 | 2 | 3 |
| 2.136 | 17.63 | 2 | 2 | 1 |  | 1.279 | 1.69 | -3 | 4 | 2 |
| 2.120 | 18.13 | -2 | 2 | 3 |  | 1.277 | 1.01 | 4 | 0 | 4 |
| 2.088 | 11.46 | 0 | 2 | 3 |  | 1.275 | 3.32 | -5 | 3 | 1 |
| 2.065 | 8.22 | 2 | 0 | 3 |  | 1.274 | 1.09 | -3 | 0 | 8 |
| 2.046 | 1.37 | -3 | 2 | 1 |  | 1.273 | 1.54 | -6 | 2 | 1 |
| 2.041 | 2.45 | -3 | 2 | 2 |  | 1.263 | 2.39 | -6 | 2 | 5 |
| 2.037 | 1.07 | -2 | 0 | 5 |  | 1.257 | 1.36 | 3 | 4 | 0 |
| 2.024 | 2.58 | 4 | 0 | 0 |  | 1.246 | 2.30 | 1 | 3 | 5 |
| 1.959 | 1.25 | -3 | 0 | 5 |  | 1.242 | 2.78 | 2 | 4 | 2 |
| 1.941 | 2.47 | 2 | 1 | 3 |  | 1.231 | 1.70 | 4 | 3 | 2 |
| 1.900 | 11.47 | 2 | 2 | 2 |  | 1.213 | 2.06 | -6 | 1 | 7 |
| 1.894 | 1.40 | 1 | 2 | 3 |  | 1.196 | 1.73 | 0 | 2 | 7 |
| 1.892 | 5.31 | 1 | 1 | 4 |  | 1.190 | 1.54 | -4 | 4 | 1 |
| 1.885 | 1.91 | -1 | 2 | 4 |  | 1.158 | 1.41 | 2 | 3 | 5 |
| 1.883 | 11.47 | -2 | 2 | 4 |  | 1.134 | 1.45 | 7 | 1 | 0 |
| 1.880 | 1.13 | -1 | 1 | 5 |  | 1.119 | 1.68 | -7 | 1 | 7 |
| 1.880 | 4.07 | 3 | 1 | 2 |  | 1.111 | 1.06 | -8 | 0 | 3 |
| 1.845 | 1.40 | 1 | 3 | 0 |  | 1.106 | 1.60 | -4 | 1 | 9 |
| 1.792 | 2.39 | 0 | 2 | 4 |  | 1.078 | 2.42 | -1 | 5 | 3 |
| 1.782 | 3.79 | -5 | 0 | 2 |  | 1.075 | 2.53 | -1 | 4 | 6 |
| 1.756 | 2.54 | -4 | 2 | 2 |  | 1.069 | 1.03 | 0 | 2 | 8 |
| 1.744 | 4.39 | -2 | 3 | 1 |  | 1.061 | 1.04 | -3 | 5 | 1 |
| 1.730 | 1.64 | -4 | 2 | 1 |  | 1.060 | 2.47 | -4 | 4 | 6 |
| 1.717 | 1.17 | 2 | 0 | 4 |  | 1.039 | 1.21 | -6 | 3 | 7 |
| 1.711 | 5.89 | -4 | 1 | 5 |  | 1.020 | 1.50 | -6 | 4 | 4 |
| 1.700 | 2.12 | -5 | 1 | 2 |  | 0.978 | 1.17 | -7 | 3 | 7 |
| Note: Seven strongest reflections are marked with bold character. |