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Supplementary Table S1. Powder X-ray diffraction data (d in Å) for almagreraite.


Supplementary Table S1. Powder X-ray diffraction data (d in Å) for almagreraite.

	Iobs
	dobs
	
	dcalc
	Icalc
	h k l
	
	Iobs
	dobs
	
	dcalc
	Icalc
	h k l

	4.994
	7
	
	4.972
	4
	 0 1 0
	
	1.545
	6
	
	1.548
	6
	 3 1 3

	
	
	
	4.885
	3
	 1 0 1
	
	
	
	
	1.515
	1
	 3 2 0

	4.670
	46
	
	4.674
	32
	 0 0 2
	
	
	
	
	1.507
	1
	 1 3 2

	4.322
	4
	
	4.389
	3
	 0 1 1
	
	1.491
	85
	
	1.493
	78
	 2 1 5

	3.746
	15
	
	3.755
	16
	 1 1 0
	
	
	
	
	1.463
	2
	 0 3 3

	3.463
	2
	
	3.484
	3
	 1 1 1
	
	
	
	
	1.446
	1
	 1 2 5

	3.401
	45
	
	3.405
	41
	 0 1 2
	
	1.433
	70
	┌
	1.441
	17
	 3 2 2

	2.923
	100
	
	2.927
	100
	 1 1 2
	
	
	
	└
	1.435
	54
	 2 3 0

	2.856
	7
	
	2.865
	8
	 2 0 0
	
	1.411
	8
	
	1.418
	22
	 1 3 3

	2.733
	53
	
	2.737
	47
	 1 0 3
	
	1.368
	4
	
	1.371
	3
	 2 3 2

	2.637
	27
	
	2.640
	26
	 0 1 3
	
	
	
	
	1.362
	1
	 3 2 3

	2.478
	33
	
	2.482
	36
	 2 1 0
	
	1.341
	2
	
	1.336
	2
	 3 0 5

	2.429
	44
	
	2.443
	39
	 2 0 2
	
	
	
	
	1.325
	2
	 2 2 5

	2.394
	76
	
	2.399
	100
	 2 1 1
	
	1.320
	12
	
	1.320
	12
	 2 1 6

	
	
	
	2.337
	7
	 0 0 4
	
	
	
	
	1.316
	1
	 1 3 4

	2.293
	10
	
	2.280
	11
	 1 2 0
	
	1.303
	5
	┌
	1.303
	1
	 2 3 3

	
	
	
	2.215
	1
	 1 2 1
	
	
	
	└
	1.301
	4
	 1 0 7

	2.192
	22
	
	2.192
	22
	 2 1 2
	
	1.289
	7
	
	1.290
	5
	 0 1 7

	
	
	
	2.115
	1
	 0 1 4
	
	1.267
	3
	
	1.271
	1
	 3 2 4

	2.049
	30
	
	2.050
	37
	 1 2 2
	
	1.253
	7
	
	1.259
	8
	 4 1 3

	
	
	
	1.984
	1
	 1 1 4
	
	1.235
	6
	┌
	1.243
	4
	 0 4 0

	1.940
	26
	
	1.942
	25
	 2 1 3
	
	
	
	└
	1.230
	9
	 4 2 1

	
	
	
	1.878
	2
	 2 2 0
	
	1.223
	8
	
	1.223
	6
	 2 3 4

	1.839
	4
	
	1.840
	5
	 1 2 3
	
	1.208
	4
	
	1.212
	2
	 1 3 5

	1.776
	10
	┌
	1.783
	4
	 3 1 0
	
	1.193
	3
	
	1.200
	2
	 4 2 2

	
	
	└
	1.777
	6
	 1 0 5
	
	1.178
	4
	
	1.176
	6
	 1 4 2

	1.746
	6
	┌
	1.750
	4
	 0 1 5
	
	1.167
	7
	┌
	1.169
	2
	 0 0 8

	
	
	└
	1.742
	3
	 2 2 2
	
	
	
	└
	1.162
	4
	 3 3 3

	1.699
	28
	
	1.702
	28
	 2 1 4
	
	1.152
	5
	
	1.153
	4
	 4 2 3

	
	
	
	1.674
	2
	 1 1 5
	
	1.136
	4
	
	1.138
	2
	 2 3 5

	1.664
	13
	
	1.666
	13
	 3 1 2
	
	1.124
	3
	
	1.132
	3
	 1 4 3

	
	
	
	1.657
	2
	 0 3 0
	
	1.111
	6
	
	1.116
	3
	 1 1 8

	
	
	
	1.632
	2
	 1 2 4
	
	1.098
	5
	┌
	1.108
	5
	 2 4 2

	1.627
	15
	
	1.628
	16
	 3 0 3
	
	
	
	└
	1.097
	4
	 0 4 4

	1.607
	19
	
	1.608
	21
	 2 2 3
	
	
	
	
	1.094
	2
	 3 0 7

	1.561
	9
	┌
	1.562
	8
	 0 3 2
	
	1.086
	8
	┌
	1.088
	4
	 2 2 7

	
	
	└
	1.558
	3
	 0 0 6
	
	
	
	└
	1.086
	5
	 5 1 2



The strongest peaks are in bold

