Table S1. Chemical compositions of the samples studied.

| Clay minerals | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | MgO | CaO | Na2O | K2O | H2O+ | H2O– |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Montmorillonite | 51.90 | 17.10 | 7.92 | 0.81 | 1.18 | 1.53 | 0.21 | 0.26 | 8.78 | 10.26 |
| Palygorskite | 50.65 | 11.97 | 7.45 | 0.27 | 7.75 | 0.34 | 0.57 | 0.70 | 10.56 | 9.72 |
| Montmorillonite + palygorskite | 51.97 | 16.50 | 1.81 | 0.19 | 6.47 | 1.15 | MnO 0.96 | – | 10.86 | 9.99 |
| Illite | 54.26 | 15.97 | 11.39 | 0.20 | 5.65 | 1.17 | MnO 0.06 | – | 6.49 | 5.01 |

* The average ratio of montmorillonite:palygorskite = 70:30

Table S2. X-ray diffraction data of the samples studied.

| Montmorillonite |  | Palygorskite |  |  | Montmorillonite + Palygorskite |  | Illite |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | d (Å) | I | d( Å) | hkl | I | d (Å) | I | d (Å) |
| 10 | 14.10 | 10 | 10.50 | 110 | 6 | 15.4 | 1 | 14–15 |
| 10 | 4.50 | 6 | 6.44 | 200 | 4 | 10.5 | 6 | 10.05 |
| 2 | 2.83 | 5 | 5.42 | 103 | 8 | 4.49 | 4 | 4.49 |
| 8 | 2.56 | 8 | 4.49 | 040 | 6 | 3.35 | 2 | 4.25 |
| 3 | 1.70 | 4 | 4.18 | 310 | 5 | 3.23 | 9 | 3.33 |
| 2 | 1.65 | 3 | 3.68 | 240 | 8 | 2.58 | 1 | 2.82 |
| 8 | 1.50 | 10 | 3.23 | 400 | 1 | 2.14 | 4 | 2.56 |
| 4 | 1.29 | 8 | 2.61 | 440,002 | 2 | 1.81 | 0.5 | 1.65 |
| 3 | 1.25 | 4 | 2.58 | 510,132 | 2 | 1.65 | 6 | 1.50 |
|  |  | 5 | 2.14 | 600,152 | 8 | 1.50 | 2 | 1.29 |
|  |  | 4 | 1.67 | 800,113 | 4 | 1.29 |  |  |
|  |  | 5 | 1.49 | 0.12.0 | 2 | 1.25 |  |  |