| Sample | Propagation direction |  |  |  | Pressure (MPa); (T=20°C) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
| KB1 | X |  | 5,25 | 5,48 | 5,66 | 5,75 | 5,82 | 5,90 | 5,96 |
|  | Y |  | 5,38 | 5,59 | 5,79 | 5,89 | 5,96 | 6,05 | 6,10 |
|  | Z |  | 4,90 | 5,12 | 5,38 | 5,52 | 5,62 | 5,74 | 5,82 |
|  | Mean |  | 5,18 | 5,40 | 5,61 | 5,72 | 5,80 | 5,90 | 5,96 |
|  | Anisotropy (%) |  | 9,27 | 8,63 | 7,19 | 6,46 | 5,93 | 5,24 | 4,66 |
|  | Density (g/cm3) |  | 2,63 | 2,64 | 2,64 | 2,65 | 2,65 | 2,66 | 2,67 |
| KB2 | X |  | 5,29 | 5,48 | 5,63 | 5,72 | 5,78 | 5,85 | 5,90 |
|  | Y |  | 5,37 | 5,54 | 5,70 | 5,79 | 5,86 | 5,94 | 6,00 |
|  | Z |  | 4,75 | 4,98 | 5,21 | 5,34 | 5,44 | 5,57 | 5,66 |
|  | Mean |  | 5,14 | 5,33 | 5,51 | 5,62 | 5,69 | 5,79 | 5,85 |
|  | Anisotropy (%) |  | 12,05 | 10,57 | 8,80 | 8,03 | 7,37 | 6,35 | 5,65 |
|  | Density (g/cm3) |  | 2,61 | 2,61 | 2,62 | 2,62 | 2,63 | 2,64 | 2,65 |
| KB3 | X |  | 5,33 | 5,53 | 5,67 | 5,77 | 5,83 | 5,91 | 5,96 |
|  | Y |  | 5,37 | 5,50 | 5,71 | 5,83 | 5,90 | 6,00 | 6,06 |
|  | Z |  | 4,76 | 5,00 | 5,26 | 5,42 | 5,51 | 5,65 | 5,75 |
|  | Mean |  | 5,15 | 5,34 | 5,55 | 5,67 | 5,75 | 5,86 | 5,93 |
|  | Anisotropy (%) |  | 11,82 | 10,01 | 8,11 | 7,18 | 6,76 | 5,94 | 5,22 |
|  | Density (g/cm3) |  | 2,63 | 2,63 | 2,64 | 2,64 | 2,65 | 2,66 | 2,66 |
| KB4 | X |  | 5,23 | 5,45 | 5,64 | 5,73 | 5,79 | 5,86 | 5,91 |
|  | Y |  | 5,13 | 5,34 | 5,51 | 5,61 | 5,68 | 5,77 | 5,82 |
|  | Z |  | 4,36 | 4,66 | 4,96 | 5,13 | 5,25 | 5,40 | 5,51 |
|  | Mean |  | 4,91 | 5,15 | 5,37 | 5,49 | 5,57 | 5,68 | 5,75 |
|  | Anisotropy (%) |  | 17,63 | 15,46 | 12,70 | 10,96 | 9,69 | 8,09 | 6,92 |
|  | Density (g/cm3) |  | 2,61 | 2,62 | 2,63 | 2,63 | 2,64 | 2,65 | 2,65 |
| KB18 | X |  | 5,27 | 5,42 | 5,58 | 5,66 | 5,73 | 5,82 | 5,88 |
|  | Y |  | 5,15 | 5,37 | 5,58 | 5,70 | 5,78 | 5,89 | 5,96 |
|  | Z |  | 4,51 | 4,79 | 5,09 | 5,27 | 5,39 | 5,55 | 5,66 |
|  | Mean |  | 4,98 | 5,19 | 5,42 | 5,55 | 5,64 | 5,75 | 5,84 |
|  | Anisotropy (%) |  | 15,42 | 12,21 | 9,03 | 7,78 | 6,99 | 5,88 | 5,19 |
|  | Density (g/cm3) |  | 2,62 | 2,63 | 2,63 | 2,64 | 2,65 | 2,65 | 2,66 |

Appendix B. Table 1.