| Table D. Anisotropic displacement parameters (Å2) for fogoite-(Y) |
| --- |
| Atom | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 | Ueq |
| MH | 0.00929(13) | 0.00837(13) | 0.00623(18) | -0.0002(3) | 0.0022(3) | 0.00114(8) | 0.00796(9) |
| AP | 0.0148(3) | 0.0216(3) | 0.0119(4) | -0.0010(8) | 0.0045(8) | -0.0006(2) | 0.0164(2) |
| MO(1) | 0.0036(10) | 0.0055(11) | 0.0031(5) | 0.0011(10) | 0.0003(9) | 0.0022(5) | 0.0039(4) |
| MO(2) | 0.0062(6) | 0.0098(7) | 0.0124(9) | -0.0004(16) | 0.0005(14) | 0.0038(5) | 0.0093(3) |
| MO(3) | 0.0184(5) | 0.0107(5) | 0.0142(7) | 0.0003(14) | 0.0037(12) | 0.0081(4) | 0.0136(3) |
| Si(1) | 0.0081(3) | 0.0085(3) | 0.0056(6) | -0.0002(3) | 0.0006(3) | 0.0028(2) | 0.0073(2) |
| Si(2) | 0.0077(3) | 0.0092(3) | 0.0070(6) | 0.0006(3) | 0.0012(3) | 0.0032(3) | 0.0078(2) |
| O(1) | 0.0194(10) | 0.0357(13) | 0.0064(9) | 0.0004(11) | 0.0036(10) | 0.0019(9) | 0.0208(5) |
| O(2) | 0.0129(9) | 0.0142(9) | 0.017(2) | -0.0041(10) | 0.0014(10) | 0.0069(7) | 0.0144(7) |
| O(3) | 0.0114(9) | 0.0159(10) | 0.020(2) | 0.0073(11) | 0.0028(10) | 0.0068(7) | 0.0153(7) |
| O(4) | 0.0199(10) | 0.0113(9) | 0.0207(16) | 0.0010(12) | 0.0040(13) | -0.0013(8) | 0.0179(6) |
| O(5) | 0.0238(11) | 0.0118(9) | 0.0192(16) | -0.0057(13) | 0.0058(13) | -0.0004(8) | 0.0186(6) |
| O(6) | 0.0125(10) | 0.0169(11) | 0.0123(10) | -0.0042(8) | -0.0041(8) | 0.0042(9) | 0.0146(5) |
| O(7) | 0.0095(10) | 0.0200(11) | 0.0159(12) | 0.0056(8) | 0.0070(8) | 0.0038(8) | 0.0144(5) |
| XOM | 0.0129(8) | 0.0210(9) | 0.0161(10) | -0.0004(13) | 0.0021(12) | 0.0049(7) | 0.0166(4) |
| XOA | 0.0177(9) | 0.0208(9) | 0.0290(11) | 0.0028(13) | 0.0026(13) | 0.0068(7) | 0.0224(4) |