# Appendix 2: Major elements compositions (wt%) and empirical formulae (apfu) of the micas.

| No. Anal. | No. Sample | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | BaO | Rb2O | Li2O | Na2O | K2O | F | Fekv | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | wt% | wt% | wt% | wt% | wt% | wt% | wt% | wt% | wt% | wt% | wt% | wt% | wt% | wt% | wt% |
|  |  | EMPA | EMPA | EMPA | EMPA | EMPA | EMPA | EMPA | EMPA | EMPA | ICP-MS | EMPA | EMPA | EMPA |  | EMPA |
| 1 | 4677 | 47.70 | 0.11 | 19.65 | 8.91 | 1.29 | 0.02 | <0.01 | not anal. | 1.76 | 4.74 | 0.23 | 9.97 | 8.57 | -3.61 | 99.33 |
| 2 | 4683 | 47.88 | 0.01 | 19.31 | 10.05 | 1.26 | 0.02 | <0.01 | not anal. | 1.23 | 4.35 | 0.17 | 10.04 | 8.10 | -3.42 | 99.02 |
| 3 | 4930 | 46.75 | 0.03 | 20.76 | 12.78 | 0.98 | 0.01 | 0.01 | not anal. | 0.98 | 3.97 | 0.18 | 9.57 | 7.40 | -3.12 | 100.29 |
| 4 | 4931A | 46.91 | 0.12 | 20.79 | 12.74 | 1.03 | 0.02 | 0.00 | not anal. | 0.97 | 3.90 | 0.20 | 9.50 | 7.36 | -3.10 | 100.44 |
| 5 | 4685 | 45.60 | 0.07 | 19.63 | 12.54 | 0.77 | 0.02 | 0.01 | not anal. | 1.01 | 3.86 | 0.22 | 10.14 | 7.64 | -3.22 | 98.28 |
| 6 | 4975 | 45.46 | 0.24 | 20.39 | 13.00 | 0.81 | 0.10 | 0.01 | not anal. | 0.98 | 3.24 | 0.23 | 9.72 | 8.01 | -3.38 | 98.80 |
| 7 | 4687 | 42.88 | 0.53 | 20.64 | 16.38 | 0.77 | 0.18 | <0.01 | not anal. | 0.82 | 2.37 | 0.23 | 9.79 | 6.94 | -2.93 | 98.61 |
| 8 | 4936 | 43.99 | 0.41 | 20.85 | 15.24 | 0.70 | 0.10 | <0.01 | not anal. | 0.91 | 2.99 | 0.23 | 9.69 | 7.84 | -3.31 | 99.65 |
| 9 | 4937 | 44.77 | 0.32 | 21.19 | 14.39 | 0.67 | 0.11 | 0.01 | not anal. | 0.95 | 3.38 | 0.25 | 9.60 | 7.46 | -3.15 | 99.95 |
| 10 | 4688 | 45.88 | 0.22 | 20.22 | 12.84 | 0.82 | 0.07 | 0.01 | not anal. | 1.35 | 3.90 | 0.23 | 9.84 | 7.93 | -3.35 | 99.97 |
| 11 | 4938 | 43.30 | 0.32 | 20.89 | 15.01 | 0.71 | 0.09 | <0.01 | not anal. | 1.12 | 2.82 | 0.32 | 9.60 | 8.17 | -3.45 | 98.90 |
| 12 | 4689 | 41.21 | 0.42 | 20.32 | 18.70 | 0.66 | 0.14 | <0.01 | not anal. | 0.83 | 2.07 | 0.26 | 9.82 | 6.08 | -2.57 | 97.93 |
| 13 | 4690 | 39.56 | 1.06 | 21.02 | 21.18 | 0.66 | 0.42 | <0.01 | not anal. | 0.73 | 1.81 | 0.31 | 9.25 | 4.35 | -1.84 | 98.51 |
| 14 | 4691 | 39.58 | 0.75 | 19.93 | 20.11 | 0.59 | 0.70 | <0.01 | not anal. | 0.71 | 1.44 | 0.29 | 9.64 | 3.78 | -1.59 | 95.93 |
| 15 | 4801 | 37.77 | 1.32 | 20.85 | 22.08 | 0.52 | 0.93 | 0.01 | not anal. | 0.55 | 1.39 | 0.32 | 9.64 | 3.54 | -1.49 | 97.42 |
| 16 | 4802 | 37.93 | 1.21 | 20.46 | 22.43 | 0.57 | 0.44 | 0.01 | not anal. | 0.62 | 1.19 | 0.30 | 9.59 | 3.44 | -1.45 | 96.73 |
| 17 | 4692 | 37.92 | 0.92 | 20.02 | 23.10 | 0.60 | 1.29 | 0.01 | not anal. | 0.47 | 1.08 | 0.31 | 9.48 | 4.72 | -1.99 | 97.94 |
| 18 | 4940A | 38.21 | 1.23 | 19.51 | 23.77 | 0.65 | 0.84 | 0.01 | not anal. | 0.53 | 1.46 | 0.29 | 9.38 | 5.21 | -2.20 | 98.89 |
| 19 | 4941 | 37.40 | 1.20 | 19.88 | 23.78 | 0.64 | 0.72 | <0.01 | not anal. | 0.50 | 1.01 | 0.28 | 9.35 | 4.22 | -1.78 | 97.18 |
| 20 | 4942 | 39.21 | 1.45 | 20.02 | 21.93 | 0.57 | 1.25 | 0.01 | not anal. | 0.52 | 1.42 | 0.27 | 9.34 | 4.84 | -2.04 | 98.79 |
| 21 | 4693 | 39.57 | 0.50 | 19.93 | 19.64 | 0.75 | 0.88 | 0.01 | not anal. | 0.49 | 1.51 | 0.29 | 9.77 | 3.93 | -1.66 | 95.62 |
| 22 | 4742 | 35.73 | 2.93 | 17.29 | 21.51 | 0.31 | 7.14 | 0.01 | not anal. | 0.09 | 0.24 | 0.13 | 8.88 | <0.05 |  | 94.25 |
| 23 | 4743 | 35.56 | 3.16 | 16.76 | 21.00 | 0.30 | 6.75 | 0.01 | not anal. | 0.09 | 0.33 | 0.13 | 9.67 | <0.05 |  | 93.77 |
| 24 | 4744 | 36.53 | 4.14 | 17.73 | 23.80 | 0.32 | 2.72 | <0.01 | not anal. | 0.08 | 0.57 | 0.19 | 9.73 | 0.27 | -0.11 | 95.96 |
| 25 | 4745 | 42.04 | 0.66 | 20.74 | 16.77 | 0.32 | 1.04 | <0.01 | not anal. | 0.65 | 2.22 | 0.21 | 9.95 | 4.35 | -1.84 | 97.11 |
| 26 | 3475 | 41.44 | 0.77 | 21.97 | 15.98 | 0.19 | 0.62 | <0.01 | not anal. | 0.77 | 2.62 | 0.31 | 9.79 | 5.81 | -2.45 | 97.81 |
| 27 | 3490 | 44.93 | 0.48 | 21.26 | 14.26 | 0.07 | 0.31 | <0.01 | not anal. | 0.91 | 3.91 | 0.30 | 9.50 | 7.84 | -3.31 | 100.46 |
| 28 | 3458 | 45.35 | 0.39 | 20.94 | 13.34 | 0.09 | 0.33 | <0.01 | not anal. | 0.85 | 4.06 | 0.27 | 9.57 | 7.72 | -3.26 | 99.65 |
| 29 | 4746 | 47.75 | 0.27 | 18.92 | 11.24 | 0.08 | 0.24 | <0.01 | not anal. | 1.02 | 4.25 | 0.23 | 10.16 | 7.86 | -3.32 | 98.70 |
| 30 | 4706 | 47.92 | 0.24 | 19.78 | 10.22 | 0.40 | 0.32 | <0.01 | not anal. | 1.23 | 4.80 | 0.30 | 9.88 | 8.51 | -3.59 | 100.01 |
| 31 | 4012 | 44.82 | 0.26 | 21.68 | 11.87 | 0.43 | 0.01 | <0.01 | not anal. | 1.07 | 3.81 | 0.41 | 9.69 | 7.82 | -3.30 | 98.56 |
| 32 | 4362 | 35.03 | 2.13 | 17.54 | 27.46 | 0.28 | 4.12 | 0.01 | not anal. | 0.06 | 0.26 | 0.08 | 9.91 | <0.05 |  | 96.89 |
| 33 | 4363 | 35.05 | 2.22 | 16.97 | 27.32 | 0.31 | 3.44 | <0.01 | not anal. | 0.01 | 0.34 | 0.08 | 9.88 | 0.05 | -0.02 | 95.65 |
| 34 | 4365 | 35.51 | 2.07 | 17.30 | 26.32 | 0.40 | 2.90 | <0.01 | not anal. | 0.13 | 0.37 | 0.06 | 9.76 | 0.07 | -0.03 | 94.85 |
| 35 | 2962 | 35.49 | 2.53 | 17.37 | 22.01 | 0.22 | 7.18 | 0.01 | not anal. | 0.11 | 0.24 | 0.07 | 9.80 | <0.05 |  | 95.03 |
| 36 | 2777 | 35.43 | 1.50 | 18.80 | 21.29 | 0.29 | 7.10 | 0.01 | not anal. | 0.14 | 0.36 | 0.10 | 9.85 | <0.05 |  | 94.87 |
| 37 | 2954 | 34.30 | 2.45 | 19.10 | 26.16 | 0.40 | 3.05 | 0.01 | not anal. | 0.15 | 0.42 | 0.07 | 9.64 | <0.05 |  | 95.75 |
| 38 | 2949 | 35.00 | 2.60 | 18.30 | 23.00 | <0.01 | 5.00 | <0.01 | not anal. | 0.20 | 0.41 | 0.10 | 9.90 | <0.05 |  | 94.51 |
| 39 | 4845 | 37.21 | 3.53 | 13.40 | 19.95 | 0.27 | 10.99 | <0.01 | not anal. | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 9.80 | <0.05 |  | 95.32 |
| 40 | 4846 | 36.61 | 3.82 | 14.13 | 20.23 | 0.26 | 10.85 | 0.02 | not anal. | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 9.77 | <0.05 |  | 95.82 |
| 41 | 4847 | 37.74 | 3.42 | 13.72 | 16.81 | 0.29 | 13.76 | <0.01 | not anal. | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 9.62 | 0.53 | -0.22 | 95.87 |
| 42 | 4849 | 35.97 | 3.26 | 15.68 | 21.26 | 0.48 | 8.94 | 0.02 | not anal. | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 9.69 | <0.05 |  | 95.42 |
| 43 | 4850 | 38.24 | 3.23 | 14.40 | 16.86 | 0.28 | 12.82 | 0.01 | not anal. | 0.09 | 0.22 | 0.09 | 10.18 | 0.66 | -0.28 | 96.80 |
| 44 | 4588 | 38.58 | 2.88 | 14.02 | 13.86 | 0.20 | 15.67 | 0.01 | 0.06 | <0.01 | 0.02 | 0.11 | 9.72 | 0.18 | -0.08 | 95.23 |
| 45 | 4592 | 38.84 | 2.76 | 13.97 | 13.97 | 0.23 | 15.91 | <0.01 | 0.06 | <0.01 | 0.02 | 0.11 | 9.89 | 0.22 | -0.09 | 95.90 |
| 46 | 4340 | 40.27 | 2.24 | 15.12 | 8.41 | 0.07 | 19.48 | 0.04 | 0.25 | <0.01 | 0.01 | 0.36 | 8.19 | <0.05 |  | 94.45 |
| 47 | 4343 | 39.02 | 2.50 | 15.00 | 9.22 | 0.07 | 18.66 | 0.01 | 0.36 | <0.01 | 0.01 | 0.19 | 9.46 | <0.05 |  | 94.49 |
| 48 | 4851 | 36.59 | 1.83 | 19.14 | 17.72 | 0.12 | 10.98 | 0.01 | 0.10 | 0.06 | 0.01 | 0.24 | 8.93 | <0.05 |  | 95.71 |
| 49 | 4852 | 34.95 | 2.47 | 17.84 | 22.62 | 0.28 | 7.28 | 0.01 | 0.05 | 0.11 | 0.22 | 0.04 | 9.69 | <0.05 |  | 95.58 |
| 50 | 4853 | 35.17 | 2.02 | 18.99 | 24.54 | 0.58 | 4.26 | <0.01 | 0.07 | 0.18 | 0.49 | 0.07 | 9.67 | <0.05 |  | 96.05 |
| 51 | 4854 | 44.00 | 0.12 | 23.69 | 13.32 | 0.44 | 0.05 | 0.01 | <0.01 | 0.58 | 2.85 | 0.13 | 10.61 | 6.14 | -2.59 | 99.35 |
| No. Anal. | No. Sample | Si | Ti | Al | Fe | Mn | Mg | Ca | Ba | Rb | Li | Na | K | F |  |  |
|  |  | apfu | apfu | apfu | apfu | apfu | apfu | apfu | apfu | apfu | apfu | apfu | apfu | apfu |  |  |
| 1 | 4677 | 6.75 | 0.01 | 3.28 | 1.05 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 2.70 | 0.06 | 1.80 | 3.83 |  |  |
| 2 | 4683 | 6.79 | 0.00 | 3.23 | 1.19 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 2.48 | 0.05 | 1.82 | 3.63 |  |  |
| 3 | 4930 | 6.58 | 0.00 | 3.44 | 1.50 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 2.25 | 0.05 | 1.72 | 3.29 |  |  |
| 4 | 4931A | 6.59 | 0.01 | 3.44 | 1.50 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 2.20 | 0.06 | 1.70 | 3.27 |  |  |
| 5 | 4685 | 6.60 | 0.01 | 3.35 | 1.52 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 2.25 | 0.06 | 1.87 | 3.50 |  |  |
| 6 | 4975 | 6.57 | 0.03 | 3.47 | 1.57 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 1.88 | 0.07 | 1.79 | 3.66 |  |  |
| 7 | 4687 | 6.32 | 0.06 | 3.59 | 2.02 | 0.10 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 1.41 | 0.07 | 1.84 | 3.24 |  |  |
| 8 | 4936 | 6.38 | 0.04 | 3.56 | 1.85 | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 1.74 | 0.07 | 1.79 | 3.60 |  |  |
| 9 | 4937 | 6.41 | 0.03 | 3.57 | 1.72 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 1.95 | 0.07 | 1.75 | 3.38 |  |  |
| 10 | 4688 | 6.55 | 0.02 | 3.40 | 1.53 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 2.24 | 0.06 | 1.79 | 3.58 |  |  |
| 11 | 4938 | 6.36 | 0.03 | 3.62 | 1.84 | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 1.67 | 0.09 | 1.80 | 3.79 |  |  |
| 12 | 4689 | 6.20 | 0.05 | 3.60 | 2.35 | 0.08 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 1.25 | 0.08 | 1.88 | 2.89 |  |  |
| 13 | 4690 | 5.93 | 0.12 | 3.71 | 2.65 | 0.08 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 1.09 | 0.09 | 1.77 | 2.06 |  |  |
| 14 | 4691 | 6.07 | 0.09 | 3.60 | 2.58 | 0.08 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.89 | 0.09 | 1.89 | 1.83 |  |  |
| 15 | 4801 | 5.77 | 0.15 | 3.75 | 2.82 | 0.07 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.85 | 0.09 | 1.88 | 1.71 |  |  |
| 16 | 4802 | 5.85 | 0.14 | 3.72 | 2.89 | 0.07 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.74 | 0.09 | 1.89 | 1.68 |  |  |
| 17 | 4692 | 5.83 | 0.11 | 3.63 | 2.97 | 0.08 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.67 | 0.09 | 1.86 | 2.29 |  |  |
| 18 | 4940A | 5.83 | 0.14 | 3.51 | 3.03 | 0.08 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.04 | 0.09 | 1.82 | 2.51 |  |  |
| 19 | 4941 | 5.81 | 0.14 | 3.64 | 3.09 | 0.08 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.63 | 0.09 | 1.85 | 2.07 |  |  |
| 20 | 4942 | 5.91 | 0.16 | 3.56 | 2.76 | 0.07 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.86 | 0.08 | 1.80 | 2.31 |  |  |
| 21 | 4693 | 6.08 | 0.06 | 3.61 | 2.52 | 0.10 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.93 | 0.09 | 1.91 | 1.91 |  |  |
| 22 | 4742 | 5.55 | 0.34 | 3.17 | 2.79 | 0.04 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.15 | 0.04 | 1.76 | 0.00 |  |  |
| 23 | 4743 | 5.57 | 0.37 | 3.10 | 2.75 | 0.04 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | 0.04 | 1.93 | 0.00 |  |  |
| 24 | 4744 | 5.64 | 0.48 | 3.23 | 3.07 | 0.04 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.35 | 0.06 | 1.92 | 0.13 |  |  |
| 25 | 4745 | 6.22 | 0.07 | 3.61 | 2.07 | 0.04 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.32 | 0.06 | 1.88 | 2.04 |  |  |
| 26 | 3475 | 6.10 | 0.09 | 3.81 | 1.97 | 0.02 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 1.55 | 0.09 | 1.84 | 2.70 |  |  |
| 27 | 3490 | 6.37 | 0.05 | 3.55 | 1.69 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 2.23 | 0.08 | 1.72 | 3.51 |  |  |
| 28 | 3458 | 6.44 | 0.04 | 3.51 | 1.58 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 2.32 | 0.07 | 1.73 | 3.47 |  |  |
| 29 | 4746 | 6.79 | 0.03 | 3.17 | 1.34 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 2.43 | 0.06 | 1.84 | 3.53 |  |  |
| 30 | 4706 | 6.71 | 0.03 | 3.26 | 1.20 | 0.05 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 2.70 | 0.08 | 1.76 | 3.77 |  |  |
| 31 | 4012 | 6.43 | 0.03 | 3.67 | 1.42 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 2.20 | 0.11 | 1.77 | 3.55 |  |  |
| 32 | 4362 | 5.48 | 0.25 | 3.24 | 3.59 | 0.04 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 1.98 | 0.00 |  |  |
| 33 | 4363 | 5.56 | 0.26 | 3.17 | 3.62 | 0.04 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.03 | 2.00 | 0.03 |  |  |
| 34 | 4365 | 5.64 | 0.25 | 3.24 | 3.50 | 0.05 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.24 | 0.02 | 1.98 | 0.03 |  |  |
| 35 | 2962 | 5.51 | 0.30 | 3.18 | 2.86 | 0.03 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 1.94 | 0.00 |  |  |
| 36 | 2777 | 5.48 | 0.17 | 3.43 | 2.76 | 0.04 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.22 | 0.03 | 1.94 | 0.00 |  |  |
| 37 | 2954 | 5.39 | 0.29 | 3.54 | 3.44 | 0.05 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.27 | 0.02 | 1.93 | 0.00 |  |  |
| 38 | 2949 | 5.49 | 0.31 | 3.38 | 3.02 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.26 | 0.03 | 1.98 | 0.00 |  |  |
| 39 | 4845 | 5.72 | 0.41 | 2.43 | 2.56 | 0.04 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 1.92 | 0.00 |  |  |
| 40 | 4846 | 5.61 | 0.44 | 2.55 | 2.59 | 0.03 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 1.91 | 0.00 |  |  |
| 41 | 4847 | 5.69 | 0.39 | 2.44 | 2.12 | 0.04 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 1.85 | 0.25 |  |  |
| 42 | 4849 | 5.56 | 0.38 | 2.85 | 2.75 | 0.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 1.91 | 0.00 |  |  |
| 43 | 4850 | 5.71 | 0.36 | 2.53 | 2.11 | 0.04 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.13 | 0.03 | 1.94 | 0.31 |  |  |
| 44 | 4588 | 5.74 | 0.32 | 2.46 | 1.73 | 0.03 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 1.85 | 0.08 |  |  |
| 45 | 4592 | 5.75 | 0.31 | 2.44 | 1.73 | 0.03 | 3.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 1.87 | 0.10 |  |  |
| 46 | 4340 | 5.81 | 0.24 | 2.57 | 1.01 | 0.01 | 4.19 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 1.51 | 0.00 |  |  |
| 47 | 4343 | 5.71 | 0.28 | 2.59 | 1.13 | 0.01 | 4.07 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 1.77 | 0.00 |  |  |
| 48 | 4851 | 5.47 | 0.21 | 3.38 | 2.22 | 0.02 | 2.45 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 1.70 | 0.00 |  |  |
| 49 | 4852 | 5.42 | 0.29 | 3.26 | 2.93 | 0.04 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 1.92 | 0.00 |  |  |
| 50 | 4853 | 5.46 | 0.24 | 3.48 | 3.19 | 0.08 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.31 | 0.02 | 1.92 | 0.00 |  |  |
| 51 | 4854 | 6.27 | 0.01 | 3.98 | 1.59 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.63 | 0.04 | 1.93 | 2.77 |  |  |