# Appendix 3: Trace elements compositions of the micas: means and standard deviations (ppm).

| No. | Sample | Li7 |  | Sc45 |  | Ga69 |  | Ge72 |  | Nb93 |  | In115 |  | Sn118 |  | Cs133 |  | Ta181 |  | W182 |  | Tl205 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mean | SD | mean | SD | mean | SD | mean | SD | mean | SD | mean | SD | mean | SD | mean | SD | mean | SD | mean | SD | mean | SD |
| 1 | 4677 | 22100 | 1600 | 70.9 | 9.3 | 77 | 12 | 18.3 | 2.5 | 52 | 20 | 0.48 | 0.18 | 178 | 95 | 560 | 130 | 27.2 | 8.4 | 52 | 16 | 55.7 | 7.6 |
| 2 | 4683 | 20000 | 1600 | 49.1 | 6.8 | 75.0 | 4.6 | 2.78 | 0.68 | 47 | 19 | 1.28 | 0.44 | 132 | 41 | 358 | 24 | 8.00 | 3.8 | 32 | 13 | 35.9 | 1.4 |
| 3 | 4930 | 18500 | 1200 | 72 | 12 | 1116 | 36 | 9.5 | 1.4 | 48 | 23 | 0.50 | 0.12 | 88 | 28 | 446 | 90 | 19 | 10 | 21.7 | 5.6 | 41.9 | 4.9 |
| 4 | 4931 | 18200 | 1400 | 75 | 11 | 81 | 12 | 12.9 | 1.7 | 53 | 20 | 0.58 | 0.14 | 66 | 17 | 427 | 68 | 22 | 10 | 22.7 | 5.5 | 36.8 | 2.9 |
| 5 | 4685 | 17900 | 2300 | 69.1 | 3.8 | 67.5 | 5.7 | 3.1 | 1.3 | 99 | 18 | 1.07 | 0.19 | 149 | 25 | 430 | 67 | 36.8 | 7.3 | 35.8 | 7.7 | 32.8 | 2.6 |
| 6 | 4975 | 15100 | 570 | 80.1 | 6.3 | 69.8 | 4.2 | 13.5 | 1.8 | 53 | 23 | 0.70 | 0.17 | 79 | 20 | 402 | 55 | 18.0 | 9.0 | 21.3 | 8.6 | 34.9 | 1.7 |
| 7 | 4687 | 11220 | 420 | 62.5 | 5.4 | 94.7 | 9.9 | 6.34 | 0.54 | 350 | 120 | 0.45 | 0.08 | 226 | 51 | 470 | 62 | 40 | 17 | 37.6 | 5.2 | 45.9 | 3.9 |
| 8 | 4936 | 13900 | 750 | 81 | 15 | 88 | 12 | 5.8 | 0.4 | 192 | 92 | 0.26 | 0.08 | 140 | 19 | 522 | 63 | 34 | 18 | 42 | 15 | 33.5 | 2.3 |
| 9 | 4937 | 16100 | 1200 | 80 | 11 | 90 | 21 | 13 | 3.3 | 133 | 84 | 0.18 | 0.09 | 100 | 59 | 580 | 130 | 17 | 11 | 35 | 12.0 | 34.8 | 5.3 |
| 10 | 4688 | 17700 | 1300 | 85.7 | 8.4 | 98 | 11 | 8.2 | 1.3 | 180 | 50 | 0.30 | 0.11 | 175 | 40 | 317 | 88 | 37.8 | 6.0 | 57.8 | 8.4 | 43.6 | 5.5 |
| 11 | 4938 | 11910 | 540 | 63 | 13 | 81 | 18 | 4.60 | 0.51 | 177 | 85 | 0.21 | 0.06 | 117 | 40 | 319 | 46 | 30 | 10 | 34.8 | 9.2 | 36.2 | 5.0 |
| 12 | 4689 | 9600 | 1300 | 106 | 18 | 105 | 11 | 14.5 | 2.5 | 520 | 150 | 1.66 | 0.59 | 250 | 83 | 910 | 290 | 72 | 22 | 37.6 | 9.8 | 32.6 | 2.9 |
| 13 | 4690 | 8410 | 550 | 84 | 11 | 104.6 | 8.7 | 8.8 | 5.3 | 600 | 150 | 0.24 | 0.09 | 430 | 53 | 410 | 130 | 44 | 24 | 48 | 20 | 32.9 | 2.8 |
| 14 | 4691 | 6490 | 650 | 87.7 | 6.9 | 106.5 | 5.6 | 6.6 | 1.3 | 504 | 92 | 3.21 | 0.49 | 630 | 48 | 385 | 97 | 37 | 17 | 28.7 | 6.9 | 29.6 | 2.8 |
| 15 | 4801 | 6500 | 700 | 84.3 | 8.9 | 113.2 | 9.2 | 10.2 | 3.5 | 538 | 146 | 0.19 | 0.06 | 94 | 22.0 | 492 | 144 | 74.0 | 44 | 38.0 | 15.0 | 27.3 | 2.5 |
| 16 | 4802 | 5540 | 580 | 131.6 | 7.8 | 128.4 | 8.3 | 21.2 | 3.5 | 888 | 148 | 0.24 | 0.06 | 103 | 15.0 | 410 | 136 | 119.0 | 51 | 35.0 | 10.0 | 28.2 | 2.9 |
| 17 | 4692 | 5030 | 760 | 92.0 | 9.3 | 110 | 11 | 7.4 | 1.1 | 520 | 110 | 0.43 | 0.08 | 243 | 46 | 670 | 120 | 123 | 57 | 27 | 13 | 24.7 | 3.4 |
| 18 | 4940 | 6000 | 800 | 51.5 | 4.7 | 82 | 13 | 5.6 | 1.6 | 460 | 150 | 0.29 | 0.08 | 238 | 49 | 530 | 120 | 81 | 22 | 20.2 | 5.5 | 17.2 | 1.7 |
| 19 | 4941 | 4900 | 690 | 63 | 20 | 106 | 21 | 8.60 | 4.30 | 550 | 172 | 0.42 | 0.25 | 320 | 200 | 460 | 130 | 81 | 33 | 40 | 22 | 23.8 | 5.9 |
| 20 | 4942 | 6700 | 840 | 70.8 | 9.1 | 114 | 18 | 9.4 | 4.1 | 480 | 190 | 0.30 | 0.19 | 477 | 67 | 560 | 140 | 54 | 39 | 36 | 16 | 23.9 | 2.6 |
| 21 | 4693 | 7020 | 750 | 65.1 | 9.5 | 102 | 16 | 7.9 | 1.6 | 500 | 170 | 3.05 | 0.39 | 551 | 78 | 470 | 120 | 72 | 20 | 31.2 | 7.3 | 22.7 | 4.0 |
| 22 | 4742 | 1152 | 98 | 60.0 | 8.6 | 99 | 17 | 17.7 | 3.4 | 135 | 18 | 0.52 | 0.11 | 187 | 34 | 118 | 93 | 9.1 | 4.1 | 7.9 | 2.9 | 8.6 | 1.9 |
| 23 | 4743 | 1510 | 150 | 67.0 | 14 | 91 | 16 | 6.7 | 1.0 | 186 | 31 | 1.02 | 0.45 | 164 | 77 | 220 | 170 | 28 | 19 | 15.1 | 9.3 | 10.5 | 1.4 |
| 24 | 4744 | 2700 | 230 | 48.5 | 6.3 | 111 | 10 | 10.2 | 1.1 | 164 | 29 | 0.40 | 0.12 | 168 | 21 | 69 | 44 | 7.8 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 9.4 | 2.6 |
| 25 | 4745 | 10750 | 760 | 39 | 10 | 128 | 14 | 3.30 | 0.77 | 320 | 49 | 1.06 | 0.47 | 346 | 37 | 1645 | 461 | 102 | 26 | 73 | 14 | 27.7 | 2.8 |
| 26 | 3475 | 12200 | 740 | 30.4 | 8.1 | 116 | 14 | 3.3 | 0.48 | 220 | 210 | 0.29 | 0.2 | 270 | 150 | 1510 | 530 | 33 | 26 | 47 | 12 | 25.4 | 2.3 |
| 27 | 3490 | 18000 | 1400 | 21.8 | 7.8 | 127 | 21 | 15.8 | 3.1 | 109 | 36 | 0.19 | 0.06 | 129 | 37 | 1740 | 430 | 16 | 10 | 68 | 12 | 39.0 | 3.5 |
| 28 | 3458 | 18900 | 1100 | 16.3 | 4.8 | 122 | 14 | 9.3 | 1.5 | 170 | 125 | 0.24 | 0.07 | 175 | 72 | 1400 | 640 | 25 | 11 | 77 | 55 | 35.0 | 4.0 |
| 29 | 4746 | 19500 | 1400 | 5.2 | 1.6 | 95 | 17 | 2.76 | 0.81 | 94 | 42 | 0.36 | 0.20 | 91 | 32 | 1792 | 469 | 18 | 10 | 117 | 57 | 31.2 | 3.1 |
| 30 | 4706 | 21700 | 3200 | 10.0 | 4.7 | 94 | 14 | 3.8 | 1.5 | 108 | 30 | 0.68 | 0.12 | 80.6 | 13.2 | 1210 | 490 | 23.6 | 6.8 | 168 | 39 | 32.1 | 4.4 |
| 31 | 4012 | 17780 | 880 | 20.1 | 2.0 | 122 | 11 | 10.2 | 2.1 | 184 | 56 | 0.58 | 0.12 | 152 | 59 | 700 | 190 | 46 | 15 | 137 | 44.0 | 34.7 | 1.6 |
| 32 | 4362 | 1198 | 84 | 6.5 | 5.1 | 68.0 | 5.6 | 9.5 | 2.3 | 133 | 23 | 0.15 | 0.05 | 71 | 12 | 51 | 31 | 10.2 | 4.7 | 1.89 | 0.86 | 17.6 | 2.8 |
| 33 | 4363 | 1582 | 105 | 7.13 | 0.95 | 69.7 | 5.6 | 5.89 | 0.77 | 168 | 24 | 0.20 | 0.05 | 65 | 12 | 55 | 30 | 10.0 | 3.8 | 2.4 | 0.8 | 16.3 | 1.8 |
| 34 | 4365 | 1700 | 110 | 5.7 | 0.6 | 65.0 | 6.8 | 24.5 | 3.7 | 181 | 22 | 0.09 | 0.03 | 102 | 23 | 130 | 56 | 19.2 | 5.5 | 3.6 | 1.0 | 19.9 | 1.9 |
| 35 | 2962 | 1134 | 65 | 21.2 | 4.3 | 77 | 12 | 4.75 | 0.63 | 102 | 17 | 0.20 | 0.06 | 72 | 15 | 120 | 146 | 7.1 | 5.6 | 2.5 | 1.8 | 10.4 | 1.9 |
| 36 | 2777 | 1680 | 160 | 27.0 | 19 | 68 | 14 | 5.1 | 1.1 | 155 | 55 | 0.28 | 0.13 | 84 | 10 | 289 | 268 | 15.2 | 6.7 | 7.2 | 5.0 | 11.5 | 1.2 |
| 37 | 2954 | 1950 | 230 | 23.7 | 9.0 | 83.6 | 7.9 | 5.9 | 1.5 | 249 | 32 | 0.19 | 0.05 | 88.4 | 9.7 | 97 | 45 | 17.2 | 7.0 | 3.9 | 1.2 | 13.9 | 2.5 |
| 38 | 2949 | 1930 | 170 | 24.2 | 7.6 | 96 | 11 | 6.0 | 1.2 | 247 | 44 | 0.30 | 0.1 | 78 | 10 | 82 | 37 | 16.2 | 8.2 | 4.7 | 2.7 | 14.7 | 2.4 |
| 39 | 4845 | 200 | 23 | 15.3 | 1.6 | 69.0 | 13 | 6.00 | 0.59 | 77.2 | 9.2 | 0.04 | 0.02 | 52 | 11 | 40 | 17 | 6.1 | 0.5 | 1.44 | 0.45 | 8.84 | 0.52 |
| 40 | 4846 | 163 | 16 | 16.4 | 2.6 | 86.0 | 22 | 4.92 | 0.58 | 57.1 | 7.4 | 0.10 | 0.03 | 33.5 | 7.6 | 20 | 12 | 2.8 | 0.8 | 0.46 | 0.16 | 5.16 | 0.82 |
| 41 | 4847 | 295 | 26 | 38.1 | 4.0 | 60 | 14 | 5.11 | 0.89 | 109 | 24 | 0.25 | 0.06 | 92 | 16 | 62 | 36 | 7.0 | 2.6 | 1.21 | 0.5 | 10.9 | 2.4 |
| 42 | 4849 | 163 | 12 | 18 | 2.0 | 105 | 29 | 6.19 | 0.75 | 33.2 | 3.8 | 0.20 | 0.07 | 48 | 16 | 14.8 | 6.4 | 1.8 | 0.6 | 0.79 | 0.23 | 3.71 | 0.39 |
| 43 | 4850 | 1018 | 95 | 52.1 | 4.9 | 83.0 | 7.3 | 5.65 | 1.21 | 123 | 36 | 0.34 | 0.07 | 181 | 35 | 169 | 80 | 8.4 | 3.6 | 0.56 | 0.23 | 10.7 | 2.0 |
| 44 | 4588 | 106.9 | 5.8 | 29.1 | 2.9 | 53.0 | 2.8 | 4.8 | 0.6 | 116 | 14 | 0.19 | 0.04 | 51 | 8.9 | 90 | 27 | 12.5 | 2.6 | 1.25 | 0.35 | 14.9 | 1.0 |
| 45 | 4592 | 86.4 | 7.5 | 18.8 | 1.3 | 47.2 | 3.1 | 4.58 | 0.66 | 85 | 14 | 0.16 | 0.05 | 44.1 | 9.0 | 56 | 11 | 5.7 | 0.9 | 1.31 | 0.34 | 11.7 | 1.1 |
| 46 | 4340 | 59.1 | 5.8 | 20.5 | 1.3 | 54.3 | 4.8 | 2.38 | 0.34 | 26.7 | 3.8 | 0.07 | 0.03 | 40 | 11 | 39.4 | 7.9 | 1.54 | 0.28 | 1.61 | 0.40 | 6.10 | 0.96 |
| 47 | 4343 | 24.8 | 1.3 | 15.9 | 1.2 | 58.8 | 3.6 | 2.96 | 0.43 | 48.3 | 6 | 0.12 | 0.04 | 43.8 | 8 | 52 | 11 | 3.6 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 7.40 | 0.6 |
| 48 | 4851 | 34.6 | 7.0 | 34.0 | 21 | 49.2 | 8.0 | 5.1 | 1.0 | 14 | 10 | 0.04 | 0.02 | 24.5 | 9.0 | 59 | 34 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 7.47 | 0.89 |
| 49 | 4852 | 1039 | 27 | 7.4 | 3.4 | 108 | 11 | 14.2 | 4.3 | 15 | 14 | 0.25 | 0.15 | 54 | 34 | 13 | 11 | 2.0 | 1.9 | 0.66 | 0.6 | 1.14 | 0.84 |
| 50 | 4853 | 2340 | 310 | 7.0 | 3.1 | 57.8 | 8.3 | 8.3 | 4.5 | 144 | 26 | 0.04 | 0.02 | 67.3 | 9.6 | 91 | 46 | 11.4 | 4.9 | 2.6 | 2.3 | 18.7 | 5.4 |
| 51 | 4854 | 13310 | 770 | 3.8 | 0.78 | 45 | 14 | 4.12 | 0.19 | 172 | 75 | u.d.l. |  | 156 | 77 | 450 | 130 | 34.0 | 13 | 30 | 18.0 | 34.9 | 3.8 |