Table S1 (supplementary materials). Calculated X-ray powder diffraction data for nabimusaite (CuK( = 1.5406 Å, Bragg-Brentano geometry, fixed slit, no anomalous dispersion; I ≥ 2).

| h | k | l | dhkl | I | h | k | l | dhkl | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 6 | 6.875 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.798 | 100 |
| 1 | 0 | 1 | 6.157 | 15 | 1 | 0 | 22 | 1.795 | 2 |
| 0 | 1 | 5 | 4.970 | 6 | 0 | 2 | 19 | 1.781 | 4 |
| 1 | 1 | 0 | 3.595 | 52 | 0 | 3 | 12 | 1.777 | 8 |
| 1 | 1 | 3 | 3.478 | 24 | 2 | 0 | 20 | 1.720 | 6 |
| 1 | 0 | 10 | 3.439 | 33 | 3 | 0 | 15 | 1.657 | 3 |
| 1 | 1 | 6 | 3.186 | 12 | 3 | 1 | 8 | 1.638 | 5 |
| 0 | 2 | 1 | 3.105 | 97 | 0 | 2 | 22 | 1.606 | 5 |
| 2 | 0 | 2 | 3.079 | 13 | 1 | 0 | 25 | 1.595 | 7 |
| 2 | 0 | 5 | 2.913 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1.556 | 9 |
| 1 | 1 | 9 | 2.829 | 71 | 2 | 0 | 23 | 1.554 | 6 |
| 1 | 0 | 13 | 2.827 | 11 | 1 | 1 | 24 | 1.551 | 12 |
| 0 | 2 | 7 | 2.753 | 97 | 0 | 3 | 18 | 1.539 | 4 |
| 0 | 0 | 15 | 2.750 | 89 | 4 | 0 | 7 | 1.505 | 9 |
| 2 | 0 | 8 | 2.665 | 40 | 2 | 2 | 15 | 1.505 | 45 |
| 1 | 1 | 12 | 2.485 | 24 | 0 | 4 | 8 | 1.490 | 6 |
| 2 | 0 | 11 | 2.396 | 3 | 2 | 1 | 22 | 1.467 | 4 |
| 1 | 0 | 16 | 2.382 | 4 | 0 | 2 | 25 | 1.458 | 3 |
| 1 | 2 | 2 | 2.339 | 4 | 1 | 0 | 28 | 1.434 | 3 |
| 0 | 0 | 18 | 2.292 | 8 | 0 | 3 | 21 | 1.427 | 3 |
| 0 | 2 | 13 | 2.222 | 3 | 1 | 2 | 23 | 1.427 | 4 |
| 2 | 1 | 7 | 2.186 | 15 | 0 | 4 | 14 | 1.377 | 5 |
| 1 | 1 | 15 | 2.184 | 4 | 0 | 0 | 30 | 1.375 | 4 |
| 1 | 2 | 8 | 2.141 | 32 | 4 | 1 | 0 | 1.359 | 4 |
| 2 | 0 | 14 | 2.140 | 50 | 2 | 1 | 25 | 1.351 | 3 |
| 0 | 3 | 3 | 2.053 | 5 | 3 | 2 | 10 | 1.350 | 4 |
| 2 | 1 | 10 | 2.044 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1.333 | 4 |
| 3 | 0 | 6 | 1.987 | 7 | 4 | 0 | 16 | 1.333 | 5 |
| 0 | 3 | 6 | 1.987 | 19 | 3 | 0 | 24 | 1.324 | 12 |
| 0 | 2 | 16 | 1.986 | 46 | 1 | 4 | 9 | 1.303 | 9 |
| 2 | 0 | 17 | 1.914 | 2 | 3 | 2 | 13 | 1.303 | 3 |
| 3 | 0 | 9 | 1.891 | 25 |  |  |  |  |  |

aH = 7.1905 (4), cH = 41.251 (3) Å,