Table (deposited). Anisotropic displacement parameters (Å) at different temperatures.

| Site | U11 | U22 | U33 | U12 | U13 | U23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T0 = 293 K |
| Si | 0.00634(13) | 0.00769(13) | 0.00734(13) | 0.00392(11) | 0.00021(18) | 0.00055(17) |
| Al | 0.00632(15) | 0.00779(15) | 0.00728(15) | 0.00392(12) | 0.0003(2) | 0.0007(2) |
| O1 | 0.0111(4) | 0.0200(5) | 0.0139(4) | 0.0103(4) | 0.0025(4) | 0.0027(4) |
| O2 | 0.0193(5) | 0.0104(4) | 0.0291(6) | 0.0093(4) | 0.0039(6) | 0.0020(5) |
| O3 | 0.0130(5) | 0.0228(5) | 0.0098(5) | 0.0099(4) | 0.0027(4) | 0.0034(4) |
| O4 | 0.0163(5) | 0.0221(5) | 0.0097(5) | 0.0133(4) | 0.0009(4) | 0.0036(4) |
| Na1 | 0.0201(5) | 0.0201(5) | 0.0425(9) | 0.0100(3) | 0.00000 | 0.00000 |
| Na2 | 0.0158(3) | 0.0273(4) | 0.0343(5) | 0.0134(3) | -0.0001(3) | 0.0013(3) |
| Ca2 | 0.0158(3) | 0.0273(4) | 0.0343(5) | 0.0134(3) | -0.0001(3) | 0.0013(3) |
| C1 | 0.007(3) | 0.007(3) | 0.084(11) | 0.0033(13) | 0.00000 | 0.00000 |
| OC1 | 0.028(3) | 0.011(2) | 0.104(8) | 0.005(2) | -0.002(4) | -0.004(3) |
| C2 | 0.014(2) | 0.014(2) | 0.136(14) | 0.0069(12) | 0.00000 | 0.00000 |
| OC2 | 0.0237(18) | 0.0221(18) | 0.114(6) | 0.0143(15) | 0.003(2) | 0.006(2) |
| T1 = 250 K |
| Si | 0.00552(13) | 0.00673(13) | 0.00627(13) | 0.00340(11) | 0.00020(17) | 0.00039(17) |
| Al | 0.00571(15) | 0.00682(15) | 0.00615(15) | 0.00349(12) | 0.00011(19) | 0.00020(19) |
| O1 | 0.0101(4) | 0.0187(5) | 0.0110(4) | 0.0101(4) | 0.0016(4) | 0.0020(4) |
| O2 | 0.0174(5) | 0.0093(4) | 0.0259(6) | 0.0085(4) | 0.0032(5) | 0.0013(5) |
| O3 | 0.0113(5) | 0.0208(5) | 0.0087(5) | 0.0084(4) | 0.0024(4) | 0.0041(4) |
| O4 | 0.0142(5) | 0.0195(5) | 0.0088(5) | 0.0118(4) | 0.0015(4) | 0.0042(4) |
| Na1 | 0.0168(4) | 0.0168(4) | 0.0346(8) | 0.00839(18) | 0.00000 | 0.00000 |
| Na2 | 0.0141(3) | 0.0249(3) | 0.0312(4) | 0.0123(2) | 0.0000(3) | 0.0015(3) |
| Ca2 | 0.0141(3) | 0.0249(3) | 0.0312(4) | 0.0123(2) | 0.0000(3) | 0.0015(3) |
| C1 | 0.010(3) | 0.010(3) | 0.070(9) | 0.0052(14) | 0.00000 | 0.00000 |
| OC1 | 0.026(3) | 0.010(2) | 0.117(9) | 0.0037(19) | -0.005(4) | -0.005(3) |
| C2 | 0.011(2) | 0.011(2) | 0.142(15) | 0.0055(11) | 0.00000 | 0.00000 |
| OC2 | 0.0183(17) | 0.0177(18) | 0.108(6) | 0.0100(14) | 0.001(2) | 0.004(2) |
| T2 = 220 K |
| Si | 0.00503(13) | 0.00629(13) | 0.00602(11) | 0.00307(11) | 0.00008(15) | 0.00031(14) |
| Al | 0.00522(14) | 0.00626(15) | 0.00588(13) | 0.00312(12) | 0.00007(16) | 0.00033(16) |
| O1 | 0.0091(4) | 0.0170(5) | 0.0111(4) | 0.0090(4) | 0.0013(3) | 0.0017(3) |
| O2 | 0.0162(5) | 0.0087(4) | 0.0243(5) | 0.0078(4) | 0.0028(5) | 0.0014(4) |
| O3 | 0.0101(5) | 0.0203(5) | 0.0082(4) | 0.0082(4) | 0.0025(3) | 0.0036(3) |
| O4 | 0.0138(5) | 0.0183(5) | 0.0083(4) | 0.0114(4) | 0.0015(3) | 0.0037(3) |
| Na1 | 0.0152(4) | 0.0152(4) | 0.0307(6) | 0.00762(18) | 0.00000 | 0.00000 |
| Na2 | 0.0127(2) | 0.0238(3) | 0.0298(4) | 0.0114(2) | 0.0000(2) | 0.0015(2) |
| Ca2 | 0.0127(2) | 0.0238(3) | 0.0298(4) | 0.0114(2) | 0.0000(2) | 0.0015(2) |
| C1 | 0.006(2) | 0.006(2) | 0.075(8) | 0.0029(12) | 0.00000 | 0.00000 |
| OC1 | 0.019(2) | 0.010(2) | 0.103(7) | 0.0045(18) | -0.003(3) | -0.008(2) |
| C2 | 0.016(2) | 0.016(2) | 0.139(13) | 0.0080(12) | 0.00000 | 0.00000 |
| OC2 | 0.0218(17) | 0.0186(17) | 0.104(5) | 0.0107(14) | 0.0024(18) | 0.0025(18) |
| T3 = 180 K |
| Si | 0.00457(12) | 0.00575(13) | 0.00534(12) | 0.00288(10) | 0.00004(16) | 0.00033(15) |
| Al | 0.00477(14) | 0.00573(14) | 0.00512(14) | 0.00287(12) | 0.00011(17) | 0.00016(18) |
| O1 | 0.0081(4) | 0.0162(5) | 0.0092(4) | 0.0084(4) | 0.0013(3) | 0.0015(4) |
| O2 | 0.0149(4) | 0.0078(4) | 0.0218(6) | 0.0070(3) | 0.0020(5) | 0.0012(5) |
| O3 | 0.0098(4) | 0.0189(5) | 0.0074(4) | 0.0080(4) | 0.0021(3) | 0.0036(4) |
| O4 | 0.0130(4) | 0.0169(5) | 0.0071(4) | 0.0106(4) | 0.0015(3) | 0.0034(4) |
| Na1 | 0.0126(3) | 0.0126(3) | 0.0262(6) | 0.00630(16) | 0.00000 | 0.00000 |
| Na2 | 0.0112(2) | 0.0218(3) | 0.0275(4) | 0.0108(2) | -0.0002(2) | 0.0011(3) |
| Ca2 | 0.0112(2) | 0.0218(3) | 0.0275(4) | 0.0108(2) | -0.0002(2) | 0.0011(3) |
| C1 | 0.014(3) | 0.014(3) | 0.079(10) | 0.0070(14) | 0.00000 | 0.00000 |
| OC1 | 0.022(2) | 0.0084(19) | 0.115(8) | 0.0049(16) | -0.005(3) | -0.004(3) |
| C2 | 0.0042(19) | 0.0042(19) | 0.134(13) | 0.0021(9) | 0.00000 | 0.00000 |
| OC2 | 0.0144(15) | 0.0151(16) | 0.102(6) | 0.0086(13) | 0.004(2) | 0.008(2) |
| T4 = 140 K |
| Si | 0.00407(13) | 0.00512(13) | 0.00471(13) | 0.00248(11) | 0.00007(15) | 0.00038(15) |
| Al | 0.00409(15) | 0.00500(15) | 0.00473(14) | 0.00247(12) | 0.00005(17) | 0.00024(17) |
| O1 | 0.0087(4) | 0.0141(5) | 0.0084(4) | 0.0078(4) | 0.0014(3) | 0.0015(4) |
| O2 | 0.0134(4) | 0.0071(4) | 0.0199(5) | 0.0063(4) | 0.0025(5) | 0.0011(4) |
| O3 | 0.0095(5) | 0.0178(5) | 0.0062(4) | 0.0082(4) | 0.0017(3) | 0.0030(4) |
| O4 | 0.0112(5) | 0.0160(5) | 0.0069(4) | 0.0098(4) | 0.0009(3) | 0.0026(4) |
| Na1 | 0.0111(3) | 0.0111(3) | 0.0214(6) | 0.00557(16) | 0.00000 | 0.00000 |
| Na2 | 0.0099(2) | 0.0202(3) | 0.0249(4) | 0.0098(2) | 0.0001(2) | 0.0011(2) |
| Ca2 | 0.0099(2) | 0.0202(3) | 0.0249(4) | 0.0098(2) | 0.0001(2) | 0.0011(2) |
| C1 | 0.004(3) | 0.004(3) | 0.065(8) | 0.0021(13) | 0.00000 | 0.00000 |
| OC1 | 0.012(2) | 0.003(2) | 0.090(6) | -0.0004(17) | -0.004(3) | -0.002(2) |
| C2 | 0.009(2) | 0.009(2) | 0.151(13) | 0.0046(10) | 0.00000 | 0.00000 |
| OC2 | 0.0189(17) | 0.0173(17) | 0.105(5) | 0.0095(13) | -0.0003(19) | 0.0006(19) |
| T5 = 100 K |
| Si | 0.00379(13) | 0.00457(13) | 0.00408(13) | 0.00223(11) | 0.00017(15) | 0.00024(15) |
| Al | 0.00379(14) | 0.00453(14) | 0.00405(14) | 0.00226(12) | 0.00005(17) | 0.00034(17) |
| O1 | 0.0071(4) | 0.0136(4) | 0.0080(4) | 0.0071(4) | 0.0014(3) | 0.0017(4) |
| O2 | 0.0125(4) | 0.0067(4) | 0.0181(5) | 0.0058(3) | 0.0022(4) | 0.0009(4) |
| O3 | 0.0084(4) | 0.0170(5) | 0.0057(4) | 0.0071(4) | 0.0016(3) | 0.0027(4) |
| O4 | 0.0107(4) | 0.0147(5) | 0.0062(4) | 0.0092(4) | 0.0015(3) | 0.0029(4) |
| Na1 | 0.0092(3) | 0.0092(3) | 0.0174(5) | 0.00461(15) | 0.00000 | 0.00000 |
| Na2 | 0.0089(2) | 0.0192(3) | 0.0230(4) | 0.0096(2) | -0.0004(2) | 0.0011(2) |
| Ca2 | 0.0089(2) | 0.0192(3) | 0.0230(4) | 0.0096(2) | -0.0004(2) | 0.0011(2) |
| C1 | 0.005(2) | 0.005(2) | 0.067(8) | 0.0025(12) | 0.00000 | 0.00000 |
| OC1 | 0.017(2) | 0.0066(19) | 0.088(6) | 0.0022(16) | -0.002(3) | 0.001(2) |
| C2 | 0.009(2) | 0.009(2) | 0.150(14) | 0.0047(10) | 0.00000 | 0.00000 |
| OC2 | 0.0143(15) | 0.0121(14) | 0.107(6) | 0.0078(12) | 0.0021(19) | 0.0078(19) |
| T0’ = 293 K after the low-T experiment |
| Si | 0.00615(14) | 0.00753(15) | 0.00723(16) | 0.00376(12) | 0.0000(2) | 0.0002(2) |
| Al | 0.00632(16) | 0.00739(17) | 0.00756(18) | 0.00380(14) | 0.0000(2) | 0.0006(2) |
| O1 | 0.0109(5) | 0.0205(5) | 0.0135(5) | 0.0108(4) | 0.0017(4) | 0.0021(5) |
| O2 | 0.0188(5) | 0.0101(4) | 0.0286(8) | 0.0089(4) | 0.0041(6) | 0.0022(6) |
| O3 | 0.0132(5) | 0.0224(6) | 0.0101(6) | 0.0098(5) | 0.0026(4) | 0.0038(5) |
| O4 | 0.0152(5) | 0.0214(6) | 0.0097(6) | 0.0127(5) | 0.0013(4) | 0.0034(5) |
| Na1 | 0.0194(6) | 0.0194(6) | 0.0427(10) | 0.0097(3) | 0.00000 | 0.00000 |
| Na2 | 0.0157(3) | 0.0268(4) | 0.0359(6) | 0.0130(3) | -0.0004(3) | 0.0013(3) |
| Ca2 | 0.0157(3) | 0.0268(4) | 0.0359(6) | 0.0130(3) | -0.0004(3) | 0.0013(3) |
| C1 | 0.011(3) | 0.011(3) | 0.068(11) | 0.0056(15) | 0.00000 | 0.00000 |
| OC1 | 0.031(3) | 0.016(3) | 0.113(10) | 0.008(2) | -0.004(4) | -0.004(3) |
| C2 | 0.014(3) | 0.014(3) | 0.127(17) | 0.0069(13) | 0.00000 | 0.00000 |
| OC2 | 0.0197(19) | 0.018(2) | 0.122(8) | 0.0095(14) | 0.002(3) | 0.005(3) |