Observed and calculated structure factors for joteite                                                                 Page  1

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

0  0  2  587  672   4     0  3-13  112   78 112     0  5  7  241  253  16     0  8 -7  166  143  32     0 10 -7  144  204  43

0  0  3 1567 1678   3     0  3-12  114   76  64     0  5  8  260  265  14     0  8 -6  241  271  18     0 10 -6  295  363   8

0  0  4  629  586   5     0  3-11  577  590   9     0  5  9  108   98  75     0  8 -6  225  192   6     0 10 -6  479  500  12

0  0  5  300  333  11     0  3-10  675  716   8     0  5 10   98   56  98     0  8 -4  352  336  12     0 10 -5  261  274   9

0  0  6 1531 1514   3     0  3 -9  434  462  11     0  5 12  358  368  15     0  8 -3   82  112  81     0 10 -5  332  340  16

0  0  7  137  137  29     0  3 -8  221  231  17     0  5 13  312  325  21     0  8 -2  870  874   5     0 10 -5  272  272  11

0  0 10  266  298  15     0  3 -7  658  707   6     0  5 14  130  131  76     0  8 -1  423  430  11     0 10 -4  415  414  12

0  0 11  694  710   8     0  3 -6  873  884   5     0  5 15   89   19  89     0  8  0 1432 1462   5     0 10 -4  247  300   8

0  0 12  210  199  26     0  3 -5  225  223  16     0  5 16  286  285  27     0  8  1  419  428  10     0 10 -3  964  995   6

0  0 13  160  161  39     0  3 -4  470  462   7     0  6-16  379  376  24     0  8  2  854  874   5     0 10 -3  570  707   3

0  0 14 1010 1037   8     0  3 -3  926  849   4     0  6-15  276  288  28     0  8  3  136  112  29     0 10 -2  190  183  26

0  0 15  536  539  14     0  3 -2  339  363   7     0  6-14  533  575  13     0  8  4  341  339  10     0 10 -1  376  360  15

0  0 16  578  597  14     0  3 -1  658  644   3     0  6-13  127   49  64     0  8  5  603  615   7     0 10  0 1386 1416   4

0  0 17   82   51  82     0  3  0  126   71  15     0  6-12  137   94  57     0  8  6  244  191   7     0 10  1  366  362  11

0  1-17  130   72 130     0  3  1  660  639   3     0  6-11  828  880   8     0  8  6  267  271  14     0 10  2   98  103  22

0  1-16  163  109  61     0  3  3  924  850   3     0  6 -9  683  719   8     0  8  7  160  144  30     0 10  2  219  184  20

0  1-15  179  166  37     0  3  4  460  462   6     0  6 -9  530  480   2     0  8  8  505  535   9     0 10  3  609  706   3

0  1-14  123   55  74     0  3  5  207  223  12     0  6 -8   80   48  80     0  8  9  314  224   8     0 10  3  960  995   5

0  1-13  334  325  17     0  3  6  884  883   4     0  6 -7  411  405  10     0  8  9  298  317  18     0 10  4  397  414  12

0  1-12  347  362  14     0  3  7  653  707   5     0  6 -6  421  435  11     0  8 10  199  193  31     0 10  4  298  286   5

0  1-11  547  554  10     0  3  8  227  233  16     0  6 -5  650  652   6     0  8 11  691  734  10     0 10  4  259  289  13

0  1-10  187  191  25     0  3  9  417  462  10     0  6 -4  498  486   6     0  8 12  158  144  48     0 10  5  184  204  18

0  1 -9  129  125  35     0  3 10  669  713   8     0  6 -3 1400 1402   3     0  8 13  269  323  27     0 10  5  218  202  10

0  1 -8  205  218  22     0  3 11  555  592  10     0  6 -2  251  248  12     0  8 14  830  918   9     0 10  5  330  341  14

0  1 -7  124  128  35     0  3 12  151   76  44     0  6 -1  507  514   6     0  8 14  875  676  12     0 10  6  493  500   9

0  1 -6  175  147  21     0  3 13   76   78  76     0  6  0 1868 1831   3     0  8 14  838  682  10     0 10  6  299  347  10

0  1 -5  183  146  18     0  3 14  131   45  60     0  6  1  503  516   5     0  9-13  210  120  51     0 10  6  356  344   9

0  1 -4  775  808   4     0  3 16   67   58  66     0  6  2  250  249   9     0  9-13   61  113  61     0 10  7  192  204  19

0  1 -3  553  557   5     0  3 17   25   47  24     0  6  4  493  486   6     0  9-13    0  112   1     0 10  7  219  202  15

0  1 -2  211  206  11     0  4-17  200  182  40     0  6  5  633  652   5     0  9-12  186  127  38     0 10  7  197  203  30

0  1 -1   93   30  18     0  4-17  138  104 137     0  6  5  664  475   3     0  9-12   89   80  89     0 10  8    0   85   1

0  1  0   83   17  17     0  4-16  381  362  22     0  6  6  422  435   8     0  9-11  356  175  29     0 10  8  137  108  58

0  1  1   70   30  21     0  4-15  282  299  24     0  6  7  412  402  11     0  9-11  287  291  29     0 10  8  145   84  25

0  1  2  206  206  10     0  4-14  904  934   8     0  6  8   61   48  61     0  9-11  193  177  20     0 10  9  442  444  10

0  1  3  565  556   4     0  4-13  137  137  55     0  6  9  674  534   2     0  9-10  329  360  18     0 10  9  443  440  10

0  1  5  199  147  13     0  4-12  142  136  67     0  6  9  687  718   7     0  9-10  126  207  44     0 10  9  598  674  13

0  1  6  184  147  20     0  4-11  664  709   9     0  6 10  455  469  13     0  9 -9  351  387  20     0 10 10  239  282  41

0  1  7  129  128  26     0  4-10  255  248  20     0  6 11  837  882   8     0  9 -9  191  232  19     0 10 10  150  137  51

0  1  8  216  219  16     0  4 -9  602  634   8     0  6 12  135   94  56     0  9 -8  107   42 106     0 10 11  466  349  16

0  1  9  130  126  46     0  4 -8  523  550   9     0  6 13  111   50 111     0  9 -8   50   40  50     0 10 11  351  352  15

0  1 10  212  191  20     0  4 -7   80   37  80     0  6 14  532  575  15     0  9 -7   76   18  55     0 10 11  560  589  18

0  1 11  557  555   9     0  4 -6  736  753   6     0  6 15  249  288  36     0  9 -7  111   57  71     0 10 12  154   50  51

0  1 12  354  360  15     0  4 -5  512  541   7     0  6 16  376  375  24     0  9 -6  154  194  41     0 10 12   73   82  72

0  1 13  353  325  16     0  4 -4  471  470   6     0  7-15  323  352  29     0  9 -6  213  148  13     0 10 12    0   50   1

0  1 14  121   55  72     0  4 -3  917  924   4     0  7-14  130   42  80     0  9 -6  171  146  12     0 11-11  394  375  25

0  1 15  211  167  37     0  4 -2  234  186  10     0  7-13  158  136  47     0  9 -5  404  433  12     0 11-11  164  168  50

0  1 16  154  108  91     0  4 -1  379  407   6     0  7-12   98   62  98     0  9 -5  334  326   7     0 11-10   89   12  88

0  1 17    0   72   1     0  4  0 2638 2379   2     0  7-11  411  446  16     0  9 -4  402  427  10     0 11-10  107   92 106

0  2-17  547  582  17     0  4  1  372  409   5     0  7-10  437  450  15     0  9 -3  199  171  21     0 11 -9    0   19   1

0  2-16  219  190  40     0  4  2  225  187  10     0  7 -9  331  280   7     0  9 -2  131   96  34     0 11 -9   74   46  74

0  2-15  347  354  19     0  4  3  903  923   3     0  7 -9  424  431  13     0  9 -1   91   39  76     0 11 -8  118   50 117

0  2-14  853  895   8     0  4  4  480  471   6     0  7 -8  141  114  57     0  9  0  226  229  16     0 11 -8   78   17  77

0  2-13  197  210  28     0  4  5  514  539   6     0  7 -7  247  251  18     0  9  1   66   39  65     0 11 -7  133   64  54

0  2-12  132   88  51     0  4  6  742  754   5     0  7 -6  632  651   9     0  9  2  117   97  29     0 11 -7    0   56   1

0  2-11 1570 1586   5     0  4  7   51   37  51     0  7 -5  139   85  39     0  9  3  185  170  21     0 11 -7   60   56  59

0  2-10  497  488  10     0  4  8  535  551   8     0  7 -4  185  183  22     0  9  4  405  427  11     0 11 -6  268  250  28

0  2 -9  581  593   8     0  4  9  606  634   8     0  7 -3  311  324  10     0  9  5  268  285   9     0 11 -6  236  241  20

0  2 -8  596  598   7     0  4 10  260  248  20     0  7 -2   95   53  48     0  9  5  409  434  11     0 11 -6  246  243  21

0  2 -7  402  381  11     0  4 11  667  708   8     0  7 -1  161  140  21     0  9  6  221  194  19     0 11 -5  226  234  31

0  2 -6  163  157  25     0  4 12  118  136  62     0  7  0  227  230  14     0  9  6   97  127  19     0 11 -5  157  192  31

0  2 -5 1018 1035   4     0  4 13  140  137  55     0  7  1  162  140  20     0  9  7  123   57  47     0 11 -5  161  191  18

0  2 -4  485  510   7     0  4 15  311  299  25     0  7  2   90   53  35     0  9  8    0   42   1     0 11 -4  428  408   7

0  2 -3 1327 1300   3     0  4 16  366  363  22     0  7  3  313  326  10     0  9  9  372  386  15     0 11 -4  480  492  13

0  2 -2  895  869   3     0  4 17  197  182  40     0  7  4  201  182  15     0  9 10  248  296  16     0 11 -4  413  411  12

0  2 -1  264  254   7     0  5-16  258  286  33     0  7  5   92   86  51     0  9 10  378  359  21     0 11 -3  470  480  14

0  2  0 1745 1667   1     0  5-15  106   19 105     0  7  6  621  649   7     0  9 10  396  294  20     0 11 -2  124  137  93

0  2  1  258  254   6     0  5-14  193  131  44     0  7  7  230  253  15     0  9 11  296  290  24     0 11 -1  150  150  41

0  2  2  893  869   2     0  5-13  310  324  21     0  7  8  127  115  42     0  9 11  264  230  34     0 11  0   39   62  39

0  2  3 1330 1298   2     0  5-12  339  368  18     0  7  9  362  327   5     0  9 11  230  232  39     0 11  1  126  150  61

0  2  4  481  508   6     0  5-11  339  361  18     0  7  9  401  431  12     0  9 12  116   99  65     0 11  2  162  137  36

0  2  5 1021 1037   3     0  5-10  132   56  51     0  7 10  455  450  16     0  9 12   88  127  88     0 11  3  461  478  17

0  2  6  142  158  22     0  5 -9   96   99  96     0  7 11  433  447  13     0  9 12   90   98  90     0 11  4  237  275  16

0  2  7  397  383  11     0  5 -8  258  265  17     0  7 12   84   61  84     0  9 13  254   45  32     0 11  4  287  272  17

0  2  8  584  601   7     0  5 -7  250  255  20     0  7 13  144  137  68     0  9 13   68   45  68     0 11  4  494  493  13

0  2  9  573  594   8     0  5 -6  187  139  22     0  7 15  358  353  27     0 10-12  125   64  82     0 11  5  173  134  26

0  2 10  474  487  10     0  5 -5  700  715   6     0  8-14  889  615  12     0 10-12    0   81   1     0 11  5  239  235  22

0  2 11 1547 1589   5     0  5 -4 1176 1164   4     0  8-14  872  919  12     0 10-11  448  470  14     0 11  6  140   68  34

0  2 12   93   88  92     0  5 -3  693  693   4     0  8-14  852  621  12     0 10-11  438  588  15     0 11  6   87   69  36

0  2 13  206  211  31     0  5 -2   77  118  58     0  8-13  226  143  31     0 10-10  170  245  37     0 11  6  281  252  22

0  2 14  851  896   8     0  5 -1  238  223  10     0  8-13  287  325  27     0 10-10  295  280  29     0 11  7   68   31  68

0  2 15  359  355  20     0  5  0  139  104  17     0  8-12  137  145  63     0 10 -9  629  673  13     0 11  7   91   32  80

0  2 16  226  190  36     0  5  1  238  225   8     0  8-11  595  588   9     0 10 -9  389  506  15     0 11  8    0   47   1

0  2 17  589  583  20     0  5  2  107  117  24     0  8-11  706  732  10     0 10 -9  362  511   6     0 11  8    0   50   1

0  3-17  158   47  74     0  5  3  703  691   4     0  8-10  195  193  31     0 10 -8   48   67  47     0 11  9    0   42   1

0  3-16   55   58  54     0  5  4 1159 1164   3     0  8 -9  246  224  11     0 10 -8  147   68  23     0 11  9  159   46  64

0  3-15  389  402  18     0  5  5  706  718   5     0  8 -9  316  317  21     0 10 -8   83  108  82     0 11 10   45   91  44

0  3-14   94   45  93     0  5  6  160  140  22     0  8 -8  528  536  12     0 10 -7   93    8  43     0 11 10  178   91  60

Observed and calculated structure factors for joteite                                                                 Page  2

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

0 11 11  302  336  28     0 14  2  307  230  33     1-11  7  518  541  14     1 -9  6   97   32  71     1 -7 -5  342  336  12

0 11 11  358  373  26     0 14  2  184   49  40     1-11  8  527  543  15     1 -9  6   93   32  93     1 -7 -4   90    5  70

0 11 11  311  333  24     0 14  2  181   49  35     1-11  8  535  547  16     1 -9  7  240  245  21     1 -7 -3  456  470   8

0 12 -9  160   67  41     1-13 -5  131   99  80     1-11  9  230  206  35     1 -9  7  275  247  17     1 -7 -3  466  475   6

0 12 -9  325  252  38     1-13 -5  197  100  47     1-11  9  207  208  59     1 -9  8  438  435  10     1 -7 -2  301  279  11

0 12 -8  388  391  30     1-13 -4    0   41   1     1-11 10   80    4  79     1 -9  8  435  431  14     1 -7 -2  307  281  15

0 12 -8  339  287  19     1-13 -4  130   41 107     1-11 10   78    5  77     1 -9  9  212  272  37     1 -7 -1  248  247  15

0 12 -7  117   58  52     1-13 -3  337  307  30     1-10-11  360  333  25     1 -9  9  299  275  17     1 -7 -1  235  250  12

0 12 -7   85   70  84     1-13 -3  336  304  26     1-10-11  322  336  31     1 -9 10  159   71  48     1 -7  1  449  454   8

0 12 -6  113  112 113     1-13 -2  148  127  76     1-10-10  102   88 101     1 -9 10  156   71  48     1 -7  1  477  459  11

0 12 -6   88  111  88     1-13 -2  217  129  48     1-10-10   46   87  45     1 -9 11  405  410  19     1 -7  2   52   25  52

0 12 -6  238  213  34     1-13 -1    0   53   1     1-10 -9  102  122 102     1 -9 11  426  407  18     1 -7  3  648  676   6

0 12 -5  286  247  19     1-13 -1  125   53 125     1-10 -9  166  121  39     1 -9 12  351  305  23     1 -7  3  658  682   5

0 12 -5  230  245  19     1-13  0  115   52 114     1-10 -8  234  218  32     1 -9 12  334  303  23     1 -7  4  455  459   9

0 12 -4  228  225  44     1-13  0    0   52   1     1-10 -8  253  216  26     1 -9 13   96    7  95     1 -7  4  457  463   8

0 12 -4  116   46 115     1-13  1  130    9 129     1-10 -7  347  345  15     1 -9 13   93    7  93     1 -7  5  242  252  15

0 12 -3  159  219  59     1-13  1  133    9 132     1-10 -6  104   37 104     1 -8-13  369  326  26     1 -7  5  238  249  16

0 12 -3  437  434  18     1-13  2    0   72   1     1-10 -6   96   37  96     1 -8-13  313  323  25     1 -7  6  442  476  10

0 12 -3  188  217  29     1-13  2   99   71  99     1-10 -5  200  157  29     1 -8-12  184  104  52     1 -7  6  462  481   8

0 12 -2  246  263  18     1-13  3  359  341  26     1-10 -5  161  159  36     1 -8-12  114  103 114     1 -7  7  743  795   6

0 12 -2  340  354  16     1-13  3  327  344  35     1-10 -4  478  462  13     1 -8-11  337  254  25     1 -7  7  737  788   7

0 12 -1  256  256  22     1-13  4  385  354  23     1-10 -4  432  466  11     1 -8-11  239  251  29     1 -7  8  480  502   9

0 12 -1  180  172  35     1-13  4  354  351  27     1-10 -3  273  259  17     1 -8-10  159   28  44     1 -7  9  157  103  35

0 12  0  812  915  10     1-13  5  220  224  32     1-10 -3  242  257  18     1 -8-10   80   28  79     1 -7  9  160  102  38

0 12  1  152  189  41     1-13  5  271  226  32     1-10 -2  399  413  13     1 -8 -9  387  356  18     1 -7 10  164  158  29

0 12  1  657  256  13     1-12 -8  156   64  63     1-10 -2  415  409  15     1 -8 -8  166   97  33     1 -7 10  148  157  45

0 12  2  192  237  24     1-12 -8  154   64  61     1-10 -1  218  194  16     1 -8 -8  152   98  39     1 -7 11   36   45  36

0 12  2  399  354  22     1-12 -7  160   93  64     1-10 -1  300  192  19     1 -8 -7  231  209  23     1 -7 11   89   45  88

0 12  2  254  234  22     1-12 -7   97   92  97     1-10  0  154   78  37     1 -8 -7  209  211  22     1 -7 12  118  130  80

0 12  3  420  432  16     1-12 -6  258  182  30     1-10  0  166   79  25     1 -8 -6  162  123  34     1 -7 12   99  131  99

0 12  3  365  372  22     1-12 -6  296  180  29     1-10  1  203  191  25     1 -8 -6  166  122  30     1 -7 13  125  132  65

0 12  3  321  375  19     1-12 -5  172   88  65     1-10  1  195  193  28     1 -8 -5  109   89  47     1 -7 13  127  130  76

0 12  4  199  218  28     1-12 -5   67   88  67     1-10  2  336  329  22     1 -8 -5  131   89  38     1 -7 14   85  128  84

0 12  4  206  223  49     1-12 -4  185  151  43     1-10  2  308  326  14     1 -8 -4  401  395  10     1 -7 14  142  129  86

0 12  5  309  323  17     1-12 -4  146  152  83     1-10  3  228  207  18     1 -8 -4  392  399  10     1 -7 15  150  133  76

0 12  5  367  407  28     1-12 -3   91   46  91     1-10  3  222  209  31     1 -8 -3  204  215  16     1 -7 15  210  131  40

0 12  6  213  180  36     1-12 -3  136   46  98     1-10  4   50    4  49     1 -8 -3  201  217  20     1 -6-15  185  163  68

0 12  6  168  181  32     1-12 -2  408  378  29     1-10  4  114    4  51     1 -8 -2  513  512   9     1 -6-15  192  161  52

0 12  6  282  212  41     1-12 -2  362  375  21     1-10  5  332  340  13     1 -8 -1  229  224  14     1 -6-14  115   30 114

0 12  7  135   71 135     1-12 -1  146  126  68     1-10  5  349  343  19     1 -8 -1  235  222  18     1 -6-14   77   30  77

0 12  8  400  392  31     1-12 -1  233  127  49     1-10  6  151   60  47     1 -8  0  331  306  18     1 -6-13  244  234  27

0 12  8  344  266  22     1-12  0  376  357  23     1-10  6   84   59  84     1 -8  0  326  309  10     1 -6-13  225  236  33

0 12  9  243  243  22     1-12  0  382  354  21     1-10  7  157  142  37     1 -8  1  275  244  12     1 -6-12    0   89   1

0 12  9  273  250  58     1-12  1  263  256  30     1-10  7  162  143  42     1 -8  1  245  242  20     1 -6-12  127   89  59

0 13 -6  271  169  30     1-12  1  281  258  30     1-10  8  220  167  30     1 -8  2  127   42  38     1 -6-11  233  230  24

0 13 -6  294  285  31     1-12  2    0   74   1     1-10  8  209  165  37     1 -8  2   81   41  81     1 -6-11  227  233  25

0 13 -6  153  167  60     1-12  2   92   73  92     1-10  9  218  180  37     1 -8  3  505  515   8     1 -6-10   99   87  83

0 13 -5  248  130  49     1-12  3  476  469  24     1-10  9  180  179  47     1 -8  3  594  519   7     1 -6-10   87   86  87

0 13 -5  117   82 116     1-12  4  158   38 103     1-10 10  170  143  51     1 -8  4   59   27  59     1 -6 -9  245  241  21

0 13 -5  102   83 101     1-12  4  179   37  52     1-10 10  173  142  46     1 -8  4  116   28  42     1 -6 -8  139   73  51

0 13 -4  191  182  43     1-12  5   72   35  72     1-10 11  105   63 104     1 -8  5  373  368  12     1 -6 -8  104   72  53

0 13 -4  234  173  28     1-12  5  134   34  70     1-10 11   76   63  75     1 -8  5  349  365  14     1 -6 -7  289  285  17

0 13 -3   72  129  71     1-12  6  129  149 128     1-10 12  323  313  27     1 -8  6  116   15  53     1 -6 -7  276  283  12

0 13 -3   61  128  61     1-12  6  164  148  65     1-10 12  306  310  30     1 -8  6    0   15   1     1 -6 -6  318  328  15

0 13 -3  143  132  55     1-12  7  276  282  28     1 -9-12   69   44  69     1 -8  7  249  254  22     1 -6 -6  328  325  11

0 13 -2  249  257  27     1-12  7  355  284  33     1 -9-12   82   43  82     1 -8  8  101   29 101     1 -6 -5   63   14  62

0 13 -2  207  254  39     1-12  8  175  131  51     1 -9-11  443  460  16     1 -8  8  120   29  52     1 -6 -5    0   14   1

0 13 -2  266  273  34     1-12  8  140  132  95     1 -9-11  460  464  19     1 -8  9  255  225  22     1 -6 -4  442  443   8

0 13 -1  224  257  29     1-11-10  135   29  70     1 -9-10  382  372  19     1 -8  9  222  223  29     1 -6 -4  453  447   8

0 13 -1  155   67  44     1-11-10  111   29 111     1 -9 -9  214  198  36     1 -8 10  313  296  19     1 -6 -3  202  206  20

0 13 -1  133   68  79     1-11 -9  128   76 128     1 -9 -9  220  200  32     1 -8 10  304  293  21     1 -6 -3  206  208  15

0 13  0  196  142  35     1-11 -9    0   76   1     1 -9 -8  358  382  22     1 -8 11   60   14  59     1 -6 -2  597  589   6

0 13  0   56  144  56     1-11 -8  395  365  19     1 -9 -7  436  444  11     1 -8 11  138   15  55     1 -6 -2  874  911   4

0 13  1  210  248  38     1-11 -8  385  361  26     1 -9 -6  433  416  13     1 -8 12  368  403  19     1 -6 -2  611  594   7

0 13  1  295  246  25     1-11 -7  443  461  16     1 -9 -6  411  412  11     1 -8 12  422  407  16     1 -6 -1  102   43  30

0 13  2  278  275  25     1-11 -6  578  616  13     1 -9 -5  143  156  36     1 -8 13  148  147  68     1 -6 -1  156  146  18

0 13  2  134   98  60     1-11 -6  609  611  13     1 -9 -5  141  154  34     1 -8 13  152  149  74     1 -6 -1  113   43  31

0 13  2    0   99   1     1-11 -5  237  209  32     1 -9 -4  329  336  12     1 -8 14  358  396  22     1 -6  0  433  488   8

0 13  3    0  133   1     1-11 -5  232  211  29     1 -9 -4  331  339  14     1 -8 14  377  399  22     1 -6  0  315  302   9

0 13  3  124   31 124     1-11 -4  134    7  74     1 -9 -3  533  570   8     1 -7-14  197  135  44     1 -6  1  470  487   6

0 13  3    0   30   1     1-11 -4  111    7  67     1 -9 -3  554  575   8     1 -7-14  168  134  47     1 -6  1  430  386   6

0 13  4   28   62  28     1-11 -3  222  251  22     1 -9 -2  156  149  33     1 -7-13  166   92  54     1 -6  1  398  382   8

0 13  4  215  184  39     1-11 -3  265  248  24     1 -9 -2  177  151  29     1 -7-13  197   93  53     1 -6  2  157  140  20

0 13  5  178  100  58     1-11 -2    0   72   1     1 -9 -1   66   70  65     1 -7-12   77    3  77     1 -6  2  144  138  25

0 13  5  203  101  47     1-11 -2  152   73  46     1 -9 -1  137   69  40     1 -7-12   90    3  89     1 -6  2  144  145  25

0 13  5  201  130  61     1-11 -1   96  124  96     1 -9  0  133   64  45     1 -7-11   83   46  83     1 -6  3  668  689   5

0 13  6  146  230  94     1-11  0  237  221  31     1 -9  0  229   64  16     1 -7-11    0   46   1     1 -6  3  673  695   5

0 13  6  287  284  35     1-11  0  255  219  34     1 -9  1  302  315  16     1 -7-10   73   86  73     1 -6  3  909  910   6

0 13  6  342  228  24     1-11  1  215  184  42     1 -9  1  302  313  14     1 -7-10   91   85  91     1 -6  4   59   38  59

0 13  7  248  152  30     1-11  2  127  129  48     1 -9  2  172  154  30     1 -7 -9  181  151  24     1 -6  4   45   38  45

0 14 -2  185  142  36     1-11  2  177  130  41     1 -9  2  169  155  31     1 -7 -9  184  152  30     1 -6  5  339  355   8

0 14 -2  150  143  58     1-11  3  361  377  13     1 -9  3  488  494   8     1 -7 -8  273  298  21     1 -6  6   49   69  49

0 14 -1  221  171  36     1-11  4  344  350  16     1 -9  3  515  499  12     1 -7 -8  268  295  17     1 -6  6   83   69  45

0 14 -1  114  173 114     1-11  4  362  353  19     1 -9  4  382  399  11     1 -7 -7  311  297  14     1 -6  7  578  606   7

0 14 -1  191  171  61     1-11  5  213  218  30     1 -9  4  377  403   7     1 -7 -7  312  295  14     1 -6  8    9   10   8

0 14  0  570  562  13     1-11  6  281  264  19     1 -9  5  433  443  11     1 -7 -6  740  758   7     1 -6  8    0   10   1

0 14  0  515  567  17     1-11  6  275  266  30     1 -9  5  411  439  12     1 -7 -5  348  333  13     1 -6  9  274  260  21

Observed and calculated structure factors for joteite                                                                 Page  3

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

1 -6  9  251  262  16     1 -4-13  261  255  27     1 -3 -5  440  399   7     1 -2  2  225  244  12     1 -1 12  147  121  35

1 -6 10  345  343  14     1 -4-13  237  257  35     1 -3 -5  415  403   7     1 -2  2  192  159  14     1 -1 12  132  120  41

1 -6 10  314  340  16     1 -4-12  146   85  62     1 -3 -4  188  190  15     1 -2  2  152  158  14     1 -1 13   83   19  83

1 -6 11  136  103  50     1 -4-12  129   86  53     1 -3 -4  207  188  12     1 -2  3  931  929   3     1 -1 13   75   20  75

1 -6 11  119  102  60     1 -4-11  226  232  22     1 -3 -3  551  574   5     1 -2  3  964  938   3     1 -1 14   33   28  33

1 -6 12  296  305  18     1 -4-11  212  235  25     1 -3 -3  543  569   5     1 -2  4  184  176  12     1 -1 14  119   28  64

1 -6 12  291  302  21     1 -4-10  208  232  24     1 -3 -1  251  230  10     1 -2  4  190  174  15     1 -1 15   61   20  60

1 -6 13  172   86  40     1 -4-10  237  230  19     1 -3 -1   29   20  29     1 -2  5  101   65  29     1 -1 15  114   20  95

1 -6 13  134   85  60     1 -4 -9  231  233  21     1 -3 -1   29   19  28     1 -2  5   88   65  43     1 -1 16  163  123  61

1 -6 14  194  213  54     1 -4 -9  228  231  19     1 -3  0  707  689   4     1 -2  6  109  121  26     1 -1 16  161  124  58

1 -6 14  218  215  39     1 -4 -8  226  234  15     1 -3  0  436  429   7     1 -2  6  122  120  29     1 -1 17  203  189  45

1 -6 15   59   29  59     1 -4 -8  231  236  22     1 -3  0  432  433   6     1 -2  7  837  859   5     1 -1 17  200  191  47

1 -6 15    0   29   1     1 -4 -7  386  400  12     1 -3  1  589  539   6     1 -2  7  808  851   5     1 -1 18  318  305  21

1 -6 16  253  244  40     1 -4 -7  395  397   8     1 -3  1  697  688   4     1 -2  8  284  263  11     1  0-17    0   79   1

1 -6 16  239  242  50     1 -4 -6   63   20  62     1 -3  1  563  534   4     1 -2  8  268  261  13     1  0-17  128   80 127

1 -5-15  199  172  52     1 -4 -6   85   21  59     1 -3  2  254  228  11     1 -2  9  357  367  10     1  0-16  252  217  34

1 -5-15  226  170  38     1 -4 -5   65   46  64     1 -3  2  241  227  10     1 -2  9  349  363  10     1  0-16  259  219  35

1 -5-14  264  249  30     1 -4 -5   58   46  58     1 -3  2  253  229  11     1 -2 10  544  572   8     1  0-15  154   44  59

1 -5-14  275  247  24     1 -4 -4 1200 1203   3     1 -3  3  855  808   3     1 -2 10  527  566   8     1  0-15  116   44 115

1 -5-13   90   72  89     1 -4 -4 1213 1193   3     1 -3  3  850  801   3     1 -2 11   88   82  87     1  0-14   58    3  57

1 -5-13  115   72 114     1 -4 -3   77   88  40     1 -3  4  368  410   7     1 -2 11  129   82  38     1  0-14  154    3  43

1 -5-12   89   50  89     1 -4 -3  108   87  21     1 -3  4  373  414   6     1 -2 12  442  453  11     1  0-13  542  501  11

1 -5-12  117   50  92     1 -4 -2  395  445   8     1 -3  5  418  425   6     1 -2 12  407  449  12     1  0-13  593  506  13

1 -5-11  565  581   9     1 -4 -2  403  405   7     1 -3  5  432  429   6     1 -2 13   89   24  89     1  0-12  397  354  14

1 -5-10  511  504  11     1 -4 -1  758  714   4     1 -3  6  545  568   6     1 -2 13   50   25  49     1  0-12  353  350  17

1 -5-10  504  509  11     1 -4 -1  765  708   4     1 -3  6  535  563   5     1 -2 14  383  376  16     1  0-11  513  518  10

1 -5 -9  168  180  30     1 -4 -1  980  980   3     1 -3  7  951  980   4     1 -2 14  361  380  20     1  0-10  170  123  36

1 -5 -9  181  178  27     1 -4  0  157   86  18     1 -3  7  977  989   4     1 -2 15   87    8  87     1  0-10  150  124  28

1 -5 -8  759  747   6     1 -4  0  114   87  20     1 -3  8  910  955   5     1 -2 15  148    8  61     1  0 -9  402  419  11

1 -5 -8  775  754   8     1 -4  0  215  177  16     1 -3  8  886  946   5     1 -2 16  391  325  21     1  0 -9  429  415   9

1 -5 -7  784  773   6     1 -4  1  157  155  15     1 -3  9  526  546   8     1 -2 16  402  328  23     1  0 -8  177  175  27

1 -5 -7  760  766   6     1 -4  1  165  176  15     1 -3  9  532  551   7     1 -2 17  297  240  32     1  0 -8  164  177  25

1 -5 -6  907  920   5     1 -4  1  158  153  16     1 -3 10  131   84  44     1 -2 17  299  243  35     1  0 -7  360  374  10

1 -5 -6  889  928   6     1 -4  2  708  678   4     1 -3 10   82   83  82     1 -1-17  497  402  21     1  0 -7  358  378   9

1 -5 -5  141  125  18     1 -4  2  719  672   4     1 -3 11  237  236  21     1 -1-17  479  399  28     1  0 -6  184  184  16

1 -5 -5  141  126  24     1 -4  2 1120  981   4     1 -3 11  219  238  22     1 -1-16  219  136  44     1  0 -6  189  186  15

1 -5 -4  411  417   8     1 -4  3  198  194  18     1 -3 12  142  105  43     1 -1-16  196  134  47     1  0 -5  211  233  14

1 -5 -4  423  413   7     1 -4  3  166  192  16     1 -3 12   70  104  69     1 -1-15  212  204  43     1  0 -5  215  231  12

1 -5 -3  728  740   4     1 -4  4   95   78  32     1 -3 13   73   21  73     1 -1-15  212  202  38     1  0 -4 1309 1256   3

1 -5 -3  720  747   5     1 -4  4  104   78  25     1 -3 13   56   21  55     1 -1-14  223  157  34     1  0 -4 1317 1245   3

1 -5 -2  313  303   8     1 -4  5 1027 1048   4     1 -3 14  298  296  23     1 -1-14  212  156  30     1  0 -3  260  267   9

1 -5 -2  294  300  12     1 -4  6  218  200  13     1 -3 14  306  298  27     1 -1-13  158  156  38     1  0 -3  258  265   9

1 -5 -2  727  723   5     1 -4  6  213  198  13     1 -3 15  233  229  35     1 -1-13  179  158  32     1  0 -2  782  805   3

1 -5 -1  197  176  13     1 -4  7  194  201  17     1 -3 15  203  231  39     1 -1-12   28   10  28     1  0 -1  392  409   5

1 -5 -1  177  187  19     1 -4  7  228  203  16     1 -3 16   79   55  78     1 -1-11  365  375  13     1  0 -1  464  405   4

1 -5 -1  176  178  17     1 -4  8  273  267  11     1 -3 16  121   56 100     1 -1-11  363  372  12     1  0  1  597  529   3

1 -5  0  126  124  22     1 -4  8  261  265  14     1 -3 17  293  311  28     1 -1-10  359  347  13     1  0  1  607  524   3

1 -5  0  100  111  26     1 -4  9  257  265  16     1 -3 17  270  309  34     1 -1-10  347  344  12     1  0  2  363  374   5

1 -5  0  123  112  20     1 -4  9  255  267  12     1 -2-17  217  240  37     1 -1 -9  247  249  15     1  0  2  369  378   6

1 -5  1  172  125  19     1 -4 10  210  218  27     1 -2-17  241  238  33     1 -1 -8  265  265  14     1  0  3  648  706   3

1 -5  1   35   56  35     1 -4 10  220  220  21     1 -2-16  276  236  31     1 -1 -8  260  263  12     1  0  3  657  712   3

1 -5  1   73   56  72     1 -4 11  257  281  18     1 -2-16  315  238  28     1 -1 -7  307  324  10     1  0  4   72   16  72

1 -5  2  108   63  30     1 -4 11  275  278  18     1 -2-15  484  382  17     1 -1 -7  307  327  13     1  0  4   70   16  69

1 -5  2  174  189  19     1 -4 12  324  320  17     1 -2-15  419  379  16     1 -1 -6  760  810   5     1  0  5 1181 1145   3

1 -5  2  134   64  16     1 -4 12  313  323  17     1 -2-14  137   86  68     1 -1 -5  161  110  16     1  0  5 1145 1135   3

1 -5  3  677  658   6     1 -4 13  146  105  60     1 -2-14  142   85  54     1 -1 -5  160  111  22     1  0  6   97   96  34

1 -5  3  658  652   4     1 -4 13  141  106  57     1 -2-13  398  360  15     1 -1 -4  373  359   7     1  0  6   71   96  70

1 -5  4  673  708   5     1 -4 14  317  347  24     1 -2-12  135  143  48     1 -1 -4  370  363   7     1  0  7  164  156  23

1 -5  4  704  714   4     1 -4 14  327  350  23     1 -2-12  146  141  38     1 -1 -3 1397 1378   3     1  0  8  314  331  11

1 -5  5  504  544   5     1 -4 15  194  206  46     1 -2-11  324  316  16     1 -1 -3 1420 1366   2     1  0  8  308  328  10

1 -5  6   84   70  59     1 -4 15  203  204  36     1 -2-11  310  313  15     1 -1 -2  717  743   4     1  0  9  242  289  15

1 -5  6   62   71  62     1 -4 16    0   12   1     1 -2-10   49   42  49     1 -1 -2  751  736   4     1  0  9  271  292  17

1 -5  7  751  801   5     1 -4 16  104   12 104     1 -2-10   28   41  28     1 -1 -1  607  572   3     1  0 10  534  578   9

1 -5  7  754  794   6     1 -4 17  227  221  35     1 -2 -9  495  496   9     1 -1 -1  688  678   4     1  0 10  561  583   8

1 -5  8  649  689   6     1 -4 17  217  219  41     1 -2 -9  503  500   8     1 -1 -1  596  577   3     1  0 11   52   69  51

1 -5  8  636  695   6     1 -3-16  160   17  54     1 -2 -8  165  152  20     1 -1  0  451  472   6     1  0 11  117   68  38

1 -5  9  579  588   7     1 -3-16  190   17  65     1 -2 -8  182  153  19     1 -1  0  437  472   6     1  0 12  533  583   9

1 -5  9  563  582   9     1 -3-15  168  134  46     1 -2 -7  302  315  11     1 -1  0  450  477   5     1  0 12  510  578   9

1 -5 10   70   44  69     1 -3-15  158  136  58     1 -2 -7  299  312  10     1 -1  2  360  597   6     1  0 13  330  305  16

1 -5 10   71   44  71     1 -3-14  277  277  28     1 -2 -6  668  668   6     1 -1  2  678  680   4     1  0 13  331  308  20

1 -5 11  473  526  12     1 -3-14  298  280  23     1 -2 -6  660  674   5     1 -1  3 1517 1477   2     1  0 14  461  444  12

1 -5 11  495  521  11     1 -3-13  134   32  77     1 -2 -5  119  148  31     1 -1  3 1568 1490   2     1  0 14  476  448  14

1 -5 12  341  387  16     1 -3-13  127   32  83     1 -2 -5  142  147  21     1 -1  4  813  840   4     1  0 15   74   38  73

1 -5 12  359  390  15     1 -3-12  107   64  89     1 -2 -4  102  116  30     1 -1  4  871  848   4     1  0 16  130   43 129

1 -5 13  114   20  83     1 -3-12   93   63  92     1 -2 -4   84  115  44     1 -1  5  855  840   4     1  0 16  141   44  73

1 -5 13   80   20  79     1 -3-11  197  189  29     1 -2 -3  117   81  25     1 -1  5  822  832   4     1  0 17  212  176  44

1 -5 14  171  210  53     1 -3-11  208  187  27     1 -2 -3   97   80  27     1 -1  6  556  614   6     1  0 17  229  178  39

1 -5 14  223  208  39     1 -3-10  122  123  48     1 -2 -2 1043 1034   3     1 -1  6  569  620   5     1  0 18  177  102  77

1 -5 15  167  160  51     1 -3-10  121  122  53     1 -2 -2 1084 1025   3     1 -1  7  466  495   7     1  0 18  116  103 116

1 -5 15  172  161  55     1 -3 -9   90   11  90     1 -2 -1  214  184  12     1 -1  7  460  500   7     1  1-17  485  397  19

1 -5 16  149  124  77     1 -3 -9   24   11  23     1 -2 -1  198  186  12     1 -1  8  352  363  10     1  1-16  363  152  24

1 -4-16  218  189  38     1 -3 -8  697  708   6     1 -2  0  708  694   4     1 -1  9   85   26  59     1  1-16  370  150  27

1 -4-16  234  191  38     1 -3 -8  705  714   8     1 -2  0  728  700   3     1 -1  9   55   26  54     1  1-15   92   57  92

1 -4-15  121   31 120     1 -3 -7  874  850   5     1 -2  0 1024 1009   3     1 -1 10  257  261  15     1  1-15  153   58  64

1 -4-15   56   30  56     1 -3 -7  864  858   5     1 -2  1  758  732   4     1 -1 10  238  258  17     1  1-14  575  490  12

1 -4-14   89  108  88     1 -3 -6 1221 1231   4     1 -2  1  981 1008   3     1 -1 11  323  343  15     1  1-14  567  494  12

1 -4-14  172  107  48     1 -3 -6 1226 1220   4     1 -2  1  726  725   3     1 -1 11  343  346  13     1  1-13  354  160  19

Observed and calculated structure factors for joteite                                                                 Page  4

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

1  1-13  325  161  19     1  2 -2  987  948   3     1  3  7  695  752   5     1  5-14  332  300  22     1  6 -2  597  402   1

1  1-12  200  183  22     1  2 -2  935  940   2     1  3  8  378  403   9     1  5-13  188  135  34     1  6 -2  806  825   5

1  1-12  191  182  34     1  2 -1  280  246  10     1  3  8  376  406  11     1  5-13  220  134  31     1  6 -2  347  398   4

1  1-11  554  582  11     1  2 -1  207  176   7     1  3  9   96  139  70     1  5-12  152  137  54     1  6 -1  457  462   2

1  1-11  563  587   8     1  2 -1  191  174   7     1  3  9  124  140  31     1  5-12  171  136  42     1  6 -1  637  633   7

1  1-10  340  346  12     1  2  0  889  877   3     1  3 10  148   27  41     1  5-11  373  369  20     1  6  0  256  254  13

1  1 -9   68    9  68     1  2  0  860  538   2     1  3 11  152  129  39     1  5-11  392  372  14     1  6  1  244  253   9

1  1 -9    0    9   1     1  2  0  724  543   2     1  3 12   89   16  89     1  5-10  305  163  18     1  6  2  432  433   3

1  1 -8  928  967   6     1  2  1  892  875   2     1  3 12  117   16 117     1  5-10  297  162  19     1  6  2  648  634   5

1  1 -8  939  976   5     1  2  1  749  692   3     1  3 13   60  134  60     1  5-10  391  378  16     1  6  3  698  722   3

1  1 -7  715  755   5     1  2  1  839  686   2     1  3 13  136  133  61     1  5 -9  293  291  14     1  6  3  823  821   5

1  1 -7  718  762   5     1  2  2  174  172   9     1  3 14  196  100  42     1  5 -9  288  293  15     1  6  3  651  716   1

1  1 -6  903  951   4     1  2  2  204  174   9     1  3 14  186  100  41     1  5 -8  845  827   5     1  6  4  150  119  14

1  1 -6  903  960   4     1  2  2  267  246  10     1  3 15  137   91  62     1  5 -7  854  727   6     1  6  4  332  305   9

1  1 -5  421  434   7     1  2  3  899  893   2     1  3 15  101   90 100     1  5 -6  687  747   5     1  6  4  135  118   9

1  1 -5  414  430   7     1  2  4  135  139  16     1  3 16  337  269  26     1  5 -6 1119 1112   7     1  6  5  918  848   2

1  1 -4  216  207  12     1  2  5  150  176  18     1  3 16  330  272  23     1  5 -5  156  128  13     1  6  5  782  840   3

1  1 -4  218  205  13     1  2  5  159  177  20     1  3 17  252  235  34     1  5 -4  154  158  11     1  6  5 1140 1122   4

1  1 -3  816  833   3     1  2  6  188  182  16     1  3 17  231  237  38     1  5 -3  282  342   7     1  6  6  285  207  17

1  1 -3  817  826   3     1  2  6  187  183  16     1  4-16  350  268  23     1  5 -3  288  345   4     1  6  6   72   16  40

1  1 -2  226  200  10     1  2  7  307  346   9     1  4-16  333  271  24     1  5 -3  403  430   9     1  6  6   78   16  33

1  1 -1   87   57  24     1  2  7  304  343   8     1  4-15  126   72 125     1  5 -2  555  540   6     1  6  7  212  207   7

1  1 -1  146  151  22     1  2  8  269  295  11     1  4-15    0   72   1     1  5 -2  221  237   4     1  6  8  527  517   7

1  1 -1  158   58  13     1  2  9  312  324  11     1  4-14   74   21  74     1  5 -2  237  235   7     1  6  9  192  218  24

1  1  0  454  430   5     1  2  9  303  321  11     1  4-14  103   21 102     1  5 -1  185  101   7     1  6 10  197  217  26

1  1  0  448  434   3     1  2 10  122  140  40     1  4-13  434  303  16     1  5 -1  295  266  11     1  6 10  177  219  23

1  1  0  445  430   4     1  2 10  147  141  31     1  4-13  372  300  19     1  5  0  232  238  11     1  6 11  159  143  31

1  1  2  152  139  11     1  2 11    0  132   1     1  4-12  132   77  66     1  5  0  203  240  14     1  6 11  128  142  55

1  1  2  162  140  12     1  2 11  140  130  31     1  4-12  186   78  40     1  5  0  212  238  11     1  6 12  590  596  11

1  1  3  459  458   5     1  2 12  396  470  16     1  4-11  312  210  17     1  5  1   44    3  44     1  6 12  576  601  10

1  1  3  440  454   5     1  2 12  465  474  11     1  4-11  311  208  19     1  5  1  122    4  22     1  6 13  272  227  27

1  1  4  310  341   8     1  2 13  212  207  28     1  4-10  233  186  23     1  5  1  231  240   9     1  6 13  280  225  20

1  1  4  328  338   7     1  2 13  205  205  32     1  4 -9  415  275  10     1  5  2  282  264   8     1  6 14  400  363  18

1  1  5  503  521   6     1  2 14  361  342  21     1  4 -8  436  492   9     1  5  2  248  246   5     1  6 14  387  360  17

1  1  5  510  525   6     1  2 14  369  345  18     1  4 -7   92   61  38     1  5  3  450  482   2     1  6 15  225  212  33

1  1  6  111   82  25     1  2 15  128  138  71     1  4 -6  228  216  11     1  5  3  464  486   4     1  6 15  205  210  34

1  1  6  100   81  34     1  2 15  167  139  49     1  4 -6  237  214  15     1  5  3  543  537   5     1  6 16  101   14 100

1  1  7  701  730   5     1  2 16  163   18  51     1  4 -5  161  191  22     1  5  4  215  262   9     1  6 16   72   14  72

1  1  7  674  723   5     1  2 16  167   18  51     1  4 -5  165  192  15     1  5  4  233  260   6     1  7-15  213  128  40

1  1  8  926 1003   5     1  2 17  302  293  28     1  4 -4  200  239  14     1  5  4  408  432   8     1  7-15  250  245  34

1  1  8  891  994   5     1  2 17  315  296  26     1  4 -4  215  241   7     1  5  5   50   30  50     1  7-15  250  127  38

1  1  9  659  688   7     1  2 18  118   34  81     1  4 -3  101   53  16     1  5  5  166  161  22     1  7-14  276  219  30

1  1  9  622  682   7     1  3-16  207   73  46     1  4 -2 1055 1054   4     1  5  5   47   31  47     1  7-14  254  221  30

1  1 10   78  120  77     1  3-16  236   74  36     1  4 -2  721  792   3     1  5  6  363  411   6     1  7-13  229   12  35

1  1 10  135  121  35     1  3-15  361  296  25     1  4 -2  786  799   2     1  5  6  420  408   3     1  7-13  177   12  43

1  1 11  424  479  11     1  3-15  374  294  25     1  4 -1  578  577   2     1  5  8  838  791   5     1  7-13  307  236  25

1  1 11  444  484  10     1  3-14   92   23  91     1  4 -1  740  582   2     1  5  9  658  507   9     1  7-12  150  165  78

1  1 12  414  379  13     1  3-14  120   23  82     1  4 -1  784  733   4     1  5 10  193  184  27     1  7-12  203  112  35

1  1 12  415  383  12     1  3-13  328  303  19     1  4  0  775  509   1     1  5 10  233  185  20     1  7-12  135  111  64

1  1 13  201  140  36     1  3-13  328  306  21     1  4  0  949  937   3     1  5 11  343  342  15     1  7-11  377  356  16

1  1 13  143  139  37     1  3-12   96   38  95     1  4  0  491  514   5     1  5 11  332  339  19     1  7-11  403  353  15

1  1 14  409  396  18     1  3-12  102   39 102     1  4  1  870  787   1     1  5 12  272  182  22     1  7-10  445  250  15

1  1 14  386  399  19     1  3-11  118  153 117     1  4  1  911  934   3     1  5 12  265  181  19     1  7-10  425  252  14

1  1 15  446  361  17     1  3-11  165  152  33     1  4  1  721  780   4     1  5 13  145  144  80     1  7 -9  281  237  16

1  1 15  445  365  14     1  3-10  154   89  30     1  4  2  811  447   1     1  5 13  200  143  34     1  7 -9  349  342  21

1  1 16  136   40  71     1  3 -9  199  227  20     1  4  2  795  734   4     1  5 14  222  182  31     1  7 -9  276  234  21

1  1 16  129   40  85     1  3 -8  296  329  14     1  4  3  650  690   2     1  5 14  174  180  40     1  7 -8  496  507  20

1  1 17  429  414  19     1  3 -8  286  332  10     1  4  3 1069 1056   3     1  5 15  255  220  26     1  7 -8  503  439  11

1  1 17  430  417  21     1  3 -7  359  355   8     1  4  4  372  382   5     1  5 16  153   94  70     1  7 -8  435  435  11

1  1 18  386  342  23     1  3 -6  928  925   4     1  4  4  384  386   8     1  5 16  134   95 123     1  7 -7  379  359   4

1  1 18  407  339  23     1  3 -6  877  934   4     1  4  4  372  385   6     1  5 17  298  255  28     1  7 -7  449  356   9

1  2-17  222  171  46     1  3 -5  453  477   6     1  4  5  181  199  14     1  5 17  300  253  36     1  7 -7  566  571  13

1  2-17  161  170  76     1  3 -5  468  473   5     1  4  5  171  197  10     1  6-15   67   29  67     1  7 -6  724  737   9

1  2-16  294  203  28     1  3 -4  134  164  20     1  4  6   81   95  81     1  6-15  170   29  81     1  7 -6  549  565   4

1  2-16  327  204  26     1  3 -4  143  165  18     1  4  6  115   94  25     1  6-14  175   59  37     1  7 -5  189  199  11

1  2-15  215  188  44     1  3 -3  856  783   2     1  4  7  295  347  12     1  6-14  176   59  48     1  7 -5  233  232  25

1  2-15  225  187  35     1  3 -3  701  776   4     1  4  9  470  369  13     1  6-13  463  421  14     1  7 -4  422  468   4

1  2-14  157   65  53     1  3 -2  711  791   3     1  4 10  456  439  10     1  6-13  482  417  17     1  7 -4  431  464   4

1  2-14  136   65  66     1  3 -2 1114 1164   4     1  4 11  193  183  26     1  6-12  310  294  21     1  7 -4  711  720   8

1  2-13  399  316  17     1  3 -2  730  784   3     1  4 11  157  185  32     1  6-12  345  297  21     1  7 -3  922  920   5

1  2-13  405  319  20     1  3 -1 1048  964   3     1  4 12  274  318  24     1  6-11  515  346  12     1  7 -3  675  736   4

1  2-12  222  136  26     1  3 -1  607  583   2     1  4 12  327  321  17     1  6-11  701  692  11     1  7 -3  757  742   2

1  2-12  188  134  31     1  3  0  502  508   2     1  4 13  151   58  43     1  6-11  519  343  12     1  7 -2  482  498   3

1  2-10    0   39   1     1  3  0  573  513   1     1  4 13  123   59  66     1  6-10  186  167  25     1  7 -2  910  918   5

1  2-10    0   40   1     1  3  0  576  571   5     1  4 14  376  384  17     1  6-10  199  168  31     1  7 -1  499  491   8

1  2 -9  240  235  21     1  3  1  533  258   1     1  4 14  384  380  16     1  6 -9  161   77  36     1  7 -1  398  371   2

1  2 -9  232  237  17     1  3  1  572  574   5     1  4 15  124   77 123     1  6 -8  187  148  27     1  7  0  435  462   9

1  2 -8  283  278  12     1  3  2  767  765   1     1  4 15   96   76  95     1  6 -7  633  493   8     1  7  1  414  467   7

1  2 -8  286  280  11     1  3  2 1027  962   3     1  4 16  140  133  65     1  6 -6  345  334  23     1  7  2  338  322   2

1  2 -7  370  394   9     1  3  3 1116 1163   3     1  4 16  127  132 127     1  6 -6  259  263   6     1  7  2  487  492   7

1  2 -7  380  391   8     1  3  3  779  860   3     1  4 17  298  285  28     1  6 -5  180  206  12     1  7  3  907  914   5

1  2 -6  455  482   6     1  3  3  748  853   3     1  4 17  319  282  26     1  6 -4 1155  736   2     1  7  3  758  771   3

1  2 -5   95   28  35     1  3  4  537  578   4     1  5-16  288  194  32     1  6 -4  725  743   3     1  7  4  528  553   4

1  2 -5   33   28  33     1  3  5   69   46  55     1  5-16  337  196  27     1  6 -4 1128 1123   5     1  7  4  518  548   2

1  2 -4  248  279  12     1  3  5  106   47  29     1  5-15  139   72  75     1  6 -3  281  281   5     1  7  4  927  922   5

1  2 -4  247  282  11     1  3  6  754  801   5     1  5-15   91   71  91     1  6 -3  282  278   7     1  7  5  703  719   6

1  2 -3  354  327   7     1  3  7  689  745   5     1  5-14  327  303  19     1  6 -3  335  303  12     1  7  5  537  552   4

Observed and calculated structure factors for joteite                                                                 Page  5

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

1  7  6  157  121  21     1  8 15  133   10  67     1 10  0  201  221  24     1 14 -2  477  495  16     2-10  0  369  337  19

1  7  6  230  233  16     1  9-13   68   11  67     1 10  2  188  176  22     1 14  1  412  429  29     2-10  0  335  334  20

1  7  7  724  738   8     1  9-13  170   49  80     1 10  3  433  448  12     1 14  2  258  243  36     2-10  1  776  796  13

1  7  7  606  474   6     1  9-13  109   11 109     1 10  4    0   37   1     1 14  4  180  109  48     2-10  1  789  803  13

1  7  8  422  443   6     1  9-12  203  197  30     1 10  4    0   39   1     2-13 -1  116  139 116     2-10  2  356  335  18

1  7  9  317  258  17     1  9-12  143  199  36     1 10  5  562  571   8     2-13 -1  171  140  58     2-10  2  340  332  20

1  7  9  461  261  10     1  9-12  194  198  49     1 10  5  365  368   7     2-13  0    0    9   1     2-10  3  291  280  25

1  7 10  287  249  20     1  9-11  178  171  37     1 10  6   87   39  31     2-13  0   83    9  82     2-10  3  351  283  19

1  7 10  261  247  19     1  9-11  193  173  31     1 10  6   95  114  94     2-13  1    0  138   1     2-10  4  300  297  21

1  7 11  459  486  11     1  9-11  206  172  36     1 10  7  268  242  19     2-13  1  199  137  52     2-10  4  308  300  20

1  7 11  448  482  12     1  9-10  156  160  60     1 10  7  155  153  26     2-13  2  175   29  53     2-10  5   75   94  74

1  7 12  317  309  23     1  9-10  151   40  34     1 10  8  225  202  14     2-13  2  126   30 126     2-10  5  108   93 107

1  7 12  312  312  17     1  9-10  112   40 112     1 10  8  328  327  18     2-12 -5    0   93   1     2-10  6  165  105  42

1  7 13  110  123 109     1  9 -9   61   13  60     1 10  8  210  204  18     2-12 -5  222   94  58     2-10  6  164  104  42

1  7 13  177  122  44     1  9 -9  110   81 109     1 10  9  118   98  55     2-12 -4  509  460  27     2-10  7  362  355  21

1  7 14  231  236  34     1  9 -9  123   13  31     1 10  9  179  134  35     2-12 -4  387  456  22     2-10  7  310  358  22

1  7 14  172  234  41     1  9 -8  397  420   9     1 10 10  236  217  33     2-12 -3  328  293  29     2-10  8  264  249  28

1  7 15  188  179  42     1  9 -8  443  454  14     1 10 10  161  187  27     2-12 -3  387  296  26     2-10  8  236  247  34

1  7 15  172  181  60     1  9 -8  363  424   9     1 10 11  172  192  40     2-12 -2  283  246  34     2-10  9  210  209  45

1  7 16  176  208  39     1  9 -7  505  487  13     1 10 11   87  100  86     2-12 -2  307  244  35     2-10  9  244  207  38

1  8-14  169  117  40     1  9 -7  339  325   9     1 10 12  306  323  23     2-12 -1  223  215  45     2-10 10  284  286  28

1  8-14   67  116  66     1  9 -6  741  784   4     1 10 12  258  254  25     2-12 -1  247  213  36     2-10 10  269  288  28

1  8-14  183  116  57     1  9 -5  607  605  10     1 10 12  265  251  24     2-12  0    0   77   1     2-10 11  227  219  36

1  8-13  404  288  20     1  9 -5  440  172   4     1 10 13  157   84  49     2-12  0   83   76  83     2-10 11  196  217  51

1  8-13  352  290  23     1  9 -5  202  174   7     1 10 13  163  164  51     2-12  1  345  331  26     2 -9-11  256  226  34

1  8-13  431  457  24     1  9 -4  102  113  60     1 11-11  498  435  16     2-12  1  350  328  24     2 -9-11  275  224  46

1  8-12  139   74  61     1  9 -4  113   96  25     1 11-10  463  483  19     2-12  2    0   29   1     2 -9-10  391  405  22

1  8-12  173   75  45     1  9 -3  653  696   4     1 11 -8  640  673  14     2-12  2    0   29   1     2 -9-10  401  402  21

1  8-12    0  115   1     1  9 -3  768  788   6     1 11 -7  795  820  10     2-12  3  130  102 123     2 -9 -9  110   16 110

1  8-11  400  411  19     1  9 -2  380  425   3     1 11 -6  606  619  11     2-12  3  128  103 113     2 -9 -9  106   17 106

1  8-11  322  304  19     1  9 -2  796  830   7     1 11 -5  342  313  20     2-12  4  275  255  34     2 -9 -8  116  113  88

1  8-11  320  306  14     1  9 -1  157   66  36     1 11 -4  454  454  14     2-12  4  296  257  34     2 -9 -8  143  112  60

1  8-10  145  160  28     1  9  0  489  470   9     1 11 -4  238  282  15     2-12  6  272  229  33     2 -9 -7  181  173  38

1  8-10  176  159  32     1  9  2   95   66  65     1 11 -3  497  491  12     2-12  7  199  168  49     2 -9 -7  180  171  41

1  8-10    0  180   1     1  9  3  664  713   2     1 11 -2  439  457  13     2-12  7  175  166  79     2 -9 -6  152  130  39

1  8 -9  553  422   9     1  9  4  347  369   6     1 11 -1  309  296  18     2-11 -8  342  343  29     2 -9 -6  207  131  32

1  8 -9  649  644  13     1  9  4  774  792   6     1 11  0  168  114  35     2-11 -8  340  346  27     2 -9 -5   92   60  91

1  8 -8  188  186  36     1  9  5  151  113  39     1 11  1  171  115  34     2-11 -7  135   13 135     2 -9 -5  114   60  79

1  8 -8  168  186  25     1  9  5   81   58  42     1 11  2  291  298  22     2-11 -7  108   13 108     2 -9 -4   97   19  97

1  8 -8  165  185  33     1  9  6  543  580   5     1 11  3  436  456  13     2-11 -6  229  125  36     2 -9 -4  195   19  33

1  8 -7  176   29  37     1  9  6  507  575   3     1 11  4  508  493  13     2-11 -6  189  126  50     2 -9 -3  341  345  13

1  8 -7   32   30  31     1  9  6  598  600  10     1 11  5  358  356   9     2-11 -5  479  484  18     2 -9 -2  123   90  60

1  8 -7  216  185  30     1  9  7  965  955   7     1 11  5  454  453  14     2-11 -5  477  480  19     2 -9 -2  137   91  37

1  8 -6  573  607  12     1  9  7  489  546   5     1 11  6  327  314  18     2-11 -4  196   99  41     2 -9 -1  293  310  16

1  8 -6  417  435   6     1  9  7  485  551   6     1 11  7  610  618   9     2-11 -4  138  100  74     2 -9 -1  309  307  20

1  8 -5  131   83  61     1  9  8  503  487  12     1 11  8  788  817   9     2-11 -3  186  104  44     2 -9  0  144   78  50

1  8 -5   80   79  19     1  9  8  344  362   9     1 11  9  274  333  14     2-11 -3   66  103  65     2 -9  0  111   77  78

1  8 -5   84   80  33     1  9  8  313  366  11     1 11  9  657  676  10     2-11 -2  181   66  44     2 -9  1  224  214  41

1  8 -4  464  474  11     1  9  9  308  170  13     1 11 10  178  130  33     2-11 -2  135   67  55     2 -9  1  241  212  25

1  8 -4  276  296   5     1  9  9  482  457  14     1 11 10  203  143  43     2-11 -1  372  363  21     2 -9  2   37   30  36

1  8 -4  291  293   7     1  9  9  201  172  19     1 11 11  336  440  15     2-11  0  262  259  29     2 -9  2   62   30  61

1  8 -3  124  108  18     1  9 10  122   80  55     1 11 11  473  480  19     2-11  1  314  278  27     2 -9  3    0   57   1

1  8 -3  265  232  20     1  9 10  133   79  37     1 12 -9  189  205  53     2-11  1  296  276  26     2 -9  3   87   57  87

1  8 -2  857  870   6     1  9 10  133   80  56     1 12 -8  182  124  52     2-11  2  153  120  65     2 -9  4  240  182  29

1  8 -2  629  667   3     1  9 11  166  153  31     1 12 -6  249  297  26     2-11  2  188  121  42     2 -9  4  198  180  25

1  8 -1  281  278  13     1  9 11  126  155  56     1 12 -5  219  189  36     2-11  3  180  135  49     2 -9  5  301  302  16

1  8  0  782  780   6     1  9 11  139  158  51     1 12 -4  442  439  15     2-11  3  189  136  47     2 -9  5  304  305  18

1  8  1  769  775   5     1  9 12   48   17  48     1 12 -3  162  126  41     2-11  4  314  321  27     2 -9  6  372  403  14

1  8  2  289  277  13     1  9 12  176  174  44     1 12 -2  302  306  23     2-11  4  333  318  23     2 -9  6  394  400  14

1  8  2  263  252   3     1  9 12  132   17  49     1 12 -1  238  138  29     2-11  5  100   46  99     2 -9  7  171  150  33

1  8  3  856  872   5     1  9 13  139   14  53     1 12  0  233  217  31     2-11  5  162   46  47     2 -9  7  171  151  39

1  8  3  533  559   3     1  9 13   25   13  24     1 12  1  258  217  24     2-11  6  191  176  42     2 -9  8  149  104  43

1  8  4  214  205  10     1  9 13  255  200  40     1 12  3  280  305  22     2-11  7  233  152  36     2 -9  8  117  103  60

1  8  4  234  231  18     1  9 14    0   48   1     1 12  4  188  126  38     2-11  7  192  153  45     2 -9  9  177  164  35

1  8  5  350  372   7     1  9 14  104   47 103     1 12  5  474  439  13     2-11  8  270  264  30     2 -9  9  213  163  42

1  8  5  285  369   4     1 10-12  164  163  59     1 12  6  206  190  36     2-11  8  190  261  48     2 -9 10  133   93  75

1  8  5  464  473   9     1 10-12  192  140  39     1 12  7  250  298  31     2-11  9  170   11  72     2 -9 10   96   94  96

1  8  6   87   84  87     1 10-11  290  324  28     1 12  8  236  254  36     2-11  9  180   11  68     2 -9 11  121   70 110

1  8  6   76   25  20     1 10-11  260  201  23     1 12  9  202  123  46     2-10-10  250  238  37     2 -9 11   79   71  79

1  8  6   30   25  29     1 10-10  197  191  36     1 12 10  189  205  54     2-10-10  209  241  32     2 -9 12   98   19  98

1  8  7  468  423   7     1 10-10  156  163  44     1 13 -7  455  469  16     2-10 -9  179  101  54     2 -9 12  117   19 117

1  8  7  605  607  11     1 10 -9  225  218  28     1 13 -6  681  708  12     2-10 -9  116  100 116     2 -9 13  273  316  24

1  8  8  114  183  56     1 10 -8  114   91  55     1 13 -5  470  502  20     2-10 -8  184   95  40     2 -9 13  273  313  25

1  8  8  192  181  14     1 10 -8  177  134  51     1 13 -4  226  180  35     2-10 -8  151   96  66     2 -8-12  100   62  99

1  8  9  255  187  28     1 10 -7  239  255  15     1 13 -3  542  568  17     2-10 -7  332  326  22     2 -8-12   89   63  89

1  8  9  105   19  64     1 10 -7  292  326  24     1 13 -2  433  464  15     2-10 -7  342  323  18     2 -8-11  121   15 121

1  8 10  466  490  10     1 10 -7  254  257  14     1 13 -1  156   83  52     2-10 -6  157  143  54     2 -8-11  127   15 126

1  8 10  458  486  10     1 10 -6  244  242  21     1 13  0  473  468  18     2-10 -6  184  142  32     2 -8-10  358  348  22

1  8 11   96   85  88     1 10 -6  233  188  17     1 13  1  457  470  15     2-10 -5  246  218  34     2 -8-10  349  351  24

1  8 11  119   85  56     1 10 -5   99  106  22     1 13  2  147   84  73     2-10 -4  305  274  24     2 -8 -9  277  273  27

1  8 12  258  277  23     1 10 -5  170  113  37     1 13  3  437  462  17     2-10 -4  254  271  25     2 -8 -9  291  275  25

1  8 12  267  275  24     1 10 -4  386  436   7     1 13  4  547  572  15     2-10 -3  237  204  27     2 -8 -8  387  395  18

1  8 13  159   87  67     1 10 -4  566  570   9     1 13  5  161  180  86     2-10 -3  200  203  30     2 -8 -8  385  391  14

1  8 13  130   88  58     1 10 -3   13   12  13     1 13  6  500  499  19     2-10 -2  335  276  19     2 -8 -7  185  153  34

1  8 14  324  352  23     1 10 -3  104   39 104     1 13  7  667  710  17     2-10 -2  297  279  19     2 -8 -7  187  154  43

1  8 14  353  355  25     1 10 -2  434  448  13     1 13  8  464  469  22     2-10 -1  313  322  32     2 -8 -6  124   68  54

1  8 15  125   10 124     1 10 -1  202  174  20     1 14 -3  157  110  74     2-10 -1  318  325  16     2 -8 -6  105   68 105

Observed and calculated structure factors for joteite                                                                 Page  6

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

2 -8 -5  189  133  28     2 -7 13  133  143  81     2 -5 -1  488  491   8     2 -4 11  407  404  14     2 -2-12  281  258  23

2 -8 -5  138  134  38     2 -7 14    0   22   1     2 -5 -1  457  487   9     2 -4 11  397  407  13     2 -2-11  160  151  45

2 -8 -4  466  477  10     2 -7 14  114   22 113     2 -5  0  273  270  15     2 -4 12  430  440  13     2 -2-11  136  150  58

2 -8 -3  496  509   8     2 -7 15  100   91  99     2 -5  0  277  268  18     2 -4 12  440  436  14     2 -2-10  551  587  11

2 -8 -3  516  504  10     2 -7 15  107   90 106     2 -5  1  334  339  14     2 -4 13  123   90  72     2 -2-10  565  581  11

2 -8 -2  472  456  12     2 -6-14  321  317  32     2 -5  1  317  336  15     2 -4 13  140   91  59     2 -2 -9  182  172  27

2 -8 -1   90   66  57     2 -6-14  308  320  39     2 -5  2  489  480   7     2 -4 14    0   86   1     2 -2 -9  179  174  33

2 -8  0  388  357  19     2 -6-13  557  531  17     2 -5  2  486  484   9     2 -4 14  165   87  71     2 -2 -8  131  100  41

2 -8  0  384  360  14     2 -6-13  515  526  18     2 -5  3   99   87  50     2 -4 15  349  361  24     2 -2 -8  123  101  49

2 -8  1 1034 1036   6     2 -6-12  295  295  27     2 -5  3  142   86  27     2 -4 15  348  358  25     2 -2 -7  561  566   8

2 -8  2  414  387  15     2 -6-12  293  297  29     2 -5  4  450  460   8     2 -4 16  151   53  81     2 -2 -7  568  571   8

2 -8  3  147  164  30     2 -6-11  115   32 114     2 -5  4  461  456   7     2 -4 16   96   54  96     2 -2 -6    0   78   1

2 -8  3  179  166  32     2 -6-11  130   32  68     2 -5  5  329  312  10     2 -4 17  241  224  42     2 -2 -6   87   77  86

2 -8  4  577  597  10     2 -6-10  520  534  11     2 -5  5  302  315  10     2 -4 17  257  226  45     2 -2 -5  224  235  14

2 -8  4  556  591   8     2 -6-10  521  539  14     2 -5  6  526  528   8     2 -3-15  240  246  35     2 -2 -5  222  233  17

2 -8  5  345  388  14     2 -6 -9  320  321  18     2 -5  7  203  188  19     2 -3-15  284  249  31     2 -2 -4  633  673   5

2 -8  5  404  385  14     2 -6 -9  329  318  17     2 -5  7  178  186  22     2 -3-14  146   30  71     2 -2 -4  637  667   5

2 -8  6  200  240  28     2 -6 -8  145  138  45     2 -5  8  227  208  15     2 -3-14  150   30  88     2 -2 -3   90   51  42

2 -8  6  234  238  24     2 -6 -8  151  137  38     2 -5  8  217  206  21     2 -3-13  128  137  83     2 -2 -3   84   51  58

2 -8  7  400  403  13     2 -6 -7  447  452  12     2 -5  9   97   23  69     2 -3-13  132  138  88     2 -2 -2  147  137  19

2 -8  7  375  407  15     2 -6 -7  429  448  11     2 -5  9  101   23  70     2 -3-12  381  404  20     2 -2 -2  126  138  25

2 -8  8  125  108  52     2 -6 -6   78   33  77     2 -5 10   76   29  75     2 -3-12  396  401  21     2 -2 -1 1103 1057   3

2 -8  8  101  108 100     2 -6 -6   90   34  90     2 -5 10    0   29   1     2 -3-11  202  187  33     2 -2 -1 1107 1048   3

2 -8  9   44   62  44     2 -6 -5   63   52  63     2 -5 11  175  166  32     2 -3-11  213  185  33     2 -2  0  579  582   7

2 -8  9  105   62  66     2 -6 -5   96   52  50     2 -5 11  191  164  31     2 -3-10  494  520  12     2 -2  0  609  587   6

2 -8 10  657  710  10     2 -6 -4  680  710   6     2 -5 12  135   38  59     2 -3-10  502  516  12     2 -2  1  717  758   5

2 -8 10  681  716   9     2 -6 -4  718  716   7     2 -5 12  113   39  73     2 -3 -9   67   17  67     2 -2  1  700  765   5

2 -8 11  403  404  19     2 -6 -3  375  372  11     2 -5 13  193  191  39     2 -3 -8  326  341  14     2 -2  2  657  610   5

2 -8 11  384  401  19     2 -6 -3  374  375   8     2 -5 13  235  192  28     2 -3 -8  342  338  13     2 -2  2  669  605   6

2 -8 12  457  477  19     2 -6 -2  177  147  21     2 -5 14    0   52   1     2 -3 -7  134  132  39     2 -2  3  833  737   4

2 -8 12  452  481  17     2 -6 -1  639  632   6     2 -5 14   65   52  65     2 -3 -7  146  134  31     2 -2  3  745  731   4

2 -8 13  127  116 127     2 -6 -1  641  626   7     2 -5 15  182  169  53     2 -3 -6  184  165  20     2 -2  4  261  274  11

2 -8 13  193  117  61     2 -6  0  386  390  12     2 -5 15  160  168  72     2 -3 -6  189  164  21     2 -2  4  261  271  11

2 -8 14  119   13 119     2 -6  0  390  386  14     2 -5 16    0   70   1     2 -3 -5  638  638   6     2 -2  5   86   32  42

2 -8 14    0   13   1     2 -6  1  626  641   6     2 -5 16  129   71 128     2 -3 -5  650  633   6     2 -2  5  106   31  33

2 -7-13  173  104  60     2 -6  2  203  185  32     2 -4-15  277  300  34     2 -3 -4   25   13  25     2 -2  6  200  226  16

2 -7-13  140  103 103     2 -6  2  198  183  23     2 -4-15  303  297  31     2 -3 -4    0   13   1     2 -2  6  196  224  18

2 -7-12  116   94 115     2 -6  3  669  602   7     2 -4-14  213  170  41     2 -3 -3  613  623   6     2 -2  7  527  547   7

2 -7-12  185   95  52     2 -6  3  608  597   7     2 -4-14  214  169  43     2 -3 -3  602  617   6     2 -2  7  526  542   6

2 -7-11   89   85  88     2 -6  4  339  341  10     2 -4-13  291  287  28     2 -3 -2  237  209  13     2 -2  8  133  127  31

2 -7-11  105   86 104     2 -6  5   58   78  57     2 -4-13  318  289  26     2 -3 -1  337  330  10     2 -2  8  112  128  42

2 -7-10  373  359  20     2 -6  5   91   78  45     2 -4-12   82  126  81     2 -3 -1  341  333   8     2 -2  9  152  164  27

2 -7-10  348  356  16     2 -6  6  448  455   9     2 -4-12  152  127  55     2 -3  0  103   63  51     2 -2  9  175  162  23

2 -7 -9  221  196  34     2 -6  6  425  459   8     2 -4-11  134   96  64     2 -3  0   57   63  57     2 -2 10  445  448  13

2 -7 -9  216  194  27     2 -6  7  278  283  15     2 -4-11  121   95  76     2 -3  1  261  251  11     2 -2 10  442  452  10

2 -7 -8  299  310  19     2 -6  7  271  285  13     2 -4-10  327  319  18     2 -3  1  264  254  15     2 -2 11  252  240  25

2 -7 -8  312  313  22     2 -6  8   94   75  89     2 -4-10  320  322  19     2 -3  2  155  129  20     2 -2 11  251  243  20

2 -7 -7   46   26  45     2 -6  8  105   75  70     2 -4 -9  376  391  14     2 -3  2  168  130  27     2 -2 12  495  514  13

2 -7 -7   46   25  45     2 -6  9  294  289  19     2 -4 -9  395  394  18     2 -3  3  190  193  18     2 -2 12  488  510  13

2 -7 -6  239  224  23     2 -6  9  297  291  15     2 -4 -8  520  536   9     2 -3  3  193  192  16     2 -2 13  312  338  19

2 -7 -6  235  222  24     2 -6 10  327  335  16     2 -4 -8  524  541   9     2 -3  4  646  670   5     2 -2 13  325  335  21

2 -7 -5  472  484   9     2 -6 10  336  338  19     2 -4 -7  185  172  24     2 -3  4  653  676   5     2 -2 14  222  191  34

2 -7 -5  456  480  11     2 -6 11  205  228  30     2 -4 -7  184  173  25     2 -3  5  437  464   7     2 -2 14  197  189  36

2 -7 -4  181  142  32     2 -6 11  229  230  24     2 -4 -6  128  120  40     2 -3  5  446  469   7     2 -2 15  455  484  17

2 -7 -4  148  143  28     2 -6 12  662  680  10     2 -4 -6  123  121  35     2 -3  6  773  790   5     2 -2 15  474  480  15

2 -7 -3   98   33  82     2 -6 12  675  674  11     2 -4 -5  393  418   9     2 -3  6  789  797   5     2 -2 16  186  195  48

2 -7 -3   40   33  39     2 -6 13  176  164  46     2 -4 -5  415  422  10     2 -3  7  140  111  32     2 -2 16  186  193  63

2 -7 -2   88   83  61     2 -6 14  186  171  48     2 -4 -4  776  786   5     2 -3  7  129  110  39     2 -2 17  304  299  30

2 -7 -2  227   82  23     2 -6 14  210  170  51     2 -4 -4  779  779   5     2 -3  8   88   63  88     2 -2 17  313  302  25

2 -7 -1  337  339   9     2 -6 15  591  603  16     2 -4 -3  610  629   5     2 -3  8  105   63  42     2 -1-16  237  231  40

2 -7 -1  335  336  14     2 -6 15  570  609  16     2 -4 -3  624  623   5     2 -3  9  348  357  13     2 -1-16  231  233  42

2 -7  0  233  202  22     2 -5-14   22   46  22     2 -4 -2  908  878   4     2 -3  9  336  360  13     2 -1-15   41   15  40

2 -7  0  227  200  30     2 -5-14  156   46  79     2 -4 -2  878  870   4     2 -3 10   76   30  75     2 -1-15  160   15  63

2 -7  1  315  290  15     2 -5-13  184  151  48     2 -4 -1  107  114  41     2 -3 10   81   29  80     2 -1-14  311  323  24

2 -7  2  249  237  20     2 -5-13  178  152  53     2 -4 -1  165  113  19     2 -3 11   78   37  78     2 -1-14  320  326  24

2 -7  2  247  235  18     2 -5-12  235  191  35     2 -4  0  106  130  34     2 -3 11   64   37  63     2 -1-13  216  179  41

2 -7  3  121   28  40     2 -5-12  192  189  45     2 -4  0  107  131  32     2 -3 12   94    4  93     2 -1-13  189  177  41

2 -7  3  158   28  31     2 -5-11  176   93  41     2 -4  1 1427 1429   4     2 -3 12   95    4  94     2 -1-12  148  103  49

2 -7  4  339  351  10     2 -5-11  117   94  84     2 -4  1 1598 1442   4     2 -3 13  505  502  13     2 -1-12  152  102  50

2 -7  4  315  354  15     2 -5-10  378  372  16     2 -4  2  143   66  24     2 -3 13  513  507  13     2 -1-11  185  154  37

2 -7  5   85   50  70     2 -5-10  361  376  17     2 -4  2  113   66  39     2 -3 14  169  179  57     2 -1-11  193  155  32

2 -7  5   86   50  86     2 -5 -9  162  108  36     2 -4  3    0   26   1     2 -3 14  176  178  54     2 -1-10  503  498  12

2 -7  6  245  258  16     2 -5 -9  130  109  52     2 -4  3  101   26  38     2 -3 15  256  255  31     2 -1-10  497  502  11

2 -7  6  253  255  16     2 -5 -8  319  325  18     2 -4  4 1061 1095   4     2 -3 15  258  257  32     2 -1 -9  468  478  11

2 -7  7  187  176  25     2 -5 -8  316  323  14     2 -4  4 1054 1105   4     2 -3 16  101   45 101     2 -1 -9  468  483  10

2 -7  7  191  178  23     2 -5 -7  254  260  15     2 -4  5  470  490   7     2 -3 16  164   46  55     2 -1 -8  684  700   8

2 -7  8  212  205  28     2 -5 -7  260  262  18     2 -4  5  470  486   8     2 -3 17   77   19  77     2 -1 -8  673  706   7

2 -7  8  193  203  26     2 -5 -6   50   47  49     2 -4  6  451  447   8     2 -3 17   50   18  50     2 -1 -7  130   99  36

2 -7  9  157  152  39     2 -5 -6  125   48  41     2 -4  6  458  451   9     2 -2-16  117  125 116     2 -1 -7  132   98  34

2 -7  9  132  154  49     2 -5 -5  464  478   8     2 -4  7  681  697   6     2 -2-16  187  124  50     2 -1 -6  315  316  10

2 -7 10   68    5  67     2 -5 -5  466  473   7     2 -4  7  669  691   7     2 -2-15  303  298  30     2 -1 -6  308  313  11

2 -7 10    0    5   1     2 -5 -4   79    7  78     2 -4  8  124  104  39     2 -2-15  279  295  31     2 -1 -5  984  968   4

2 -7 11  109   76  65     2 -5 -4   71    7  70     2 -4  8  104  105  43     2 -2-14  316  314  23     2 -1 -5  986  976   5

2 -7 11  147   75  46     2 -5 -3  319  318  11     2 -4  9  107   18  52     2 -2-14  278  317  30     2 -1 -4  273  263  12

2 -7 12   98   12  97     2 -5 -3  297  315  11     2 -4  9  101   18  63     2 -2-13  543  526  13     2 -1 -4  261  265  11

2 -7 12   36   12  35     2 -5 -2    0   32   1     2 -4 10  764  794   7     2 -2-13  519  531  15     2 -1 -3   55   46  54

2 -7 13  150  141  68     2 -5 -2   23   32  22     2 -4 10  768  801   7     2 -2-12  261  260  27     2 -1 -3   84   46  51

Observed and calculated structure factors for joteite                                                                 Page  7

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

2 -1 -2  434  414   7     2  0  9  137  117  31     2  1 18   98   26  98     2  3 -8  325  325  16     2  4  7  126  130  31

2 -1 -2  432  418   7     2  0  9  137  116  28     2  1 18  107   26 107     2  3 -8  312  328  13     2  4  7  131  131  26

2 -1 -1  290  313  10     2  0 10  819  865   6     2  2-16   96   81  96     2  3 -7  179  177  22     2  4  8  135  100  29

2 -1  0  623  537   4     2  0 10  806  858   6     2  2-16   71   82  70     2  3 -7  174  178  23     2  4  8  131  101  35

2 -1  1  298  294  12     2  0 11  423  431  11     2  2-15  440  454  19     2  3 -6  374  372  11     2  4  9  285  281  14

2 -1  1  279  291  10     2  0 11  418  427  12     2  2-15  437  450  20     2  3 -6  380  369  10     2  4  9  291  284  15

2 -1  2  584  562   6     2  0 12  631  642   9     2  2-14  372  376  21     2  3 -5  893  882   4     2  4 10  676  677   8

2 -1  2  592  557   5     2  0 12  617  636  10     2  2-14  396  379  19     2  3 -5  902  890   5     2  4 10  666  683  10

2 -1  3  406  350   7     2  0 13   98   55  98     2  2-13  330  312  23     2  3 -4  137  125  21     2  4 11  424  438  14

2 -1  3  402  353   6     2  0 13   96   55  95     2  2-13  308  310  22     2  3 -3  426  449   6     2  4 11  441  442  12

2 -1  4  229  262  12     2  0 14  199   99  33     2  2-12  208  181  31     2  3 -3  438  453   6     2  4 12  790  822   9

2 -1  5  342  327   8     2  0 14  155  100  46     2  2-12  214  179  30     2  3 -2  159  151  14     2  4 12  778  815   9

2 -1  5  345  330   9     2  0 15  598  599  14     2  2-11  128  112  50     2  3 -2  173  149  14     2  4 13    0   75   1

2 -1  6  539  553   6     2  0 15  603  604  12     2  2-11  161  113  37     2  3 -1  573  542   4     2  4 13   84   75  83

2 -1  6  541  548   6     2  0 16  166  155  49     2  2-10  440  454  12     2  3  0  677  497   4     2  4 14  184  120  52

2 -1  7  271  269  12     2  0 16  209  156  38     2  2-10  471  458  12     2  3  1    0   44   1     2  4 14  130  121  88

2 -1  7  274  271  15     2  0 17  137  124  92     2  2 -9  307  295  16     2  3  1   30   44  30     2  4 15  589  614  13

2 -1  8  438  423   9     2  0 17   85  125  85     2  2 -9  292  298  16     2  3  2  668  548   4     2  4 15  597  619  12

2 -1  8  439  426   8     2  0 18  298  298  38     2  2 -8  334  344  12     2  3  2  701  543   3     2  4 16  168   93  56

2 -1  9  306  318  13     2  0 18  304  295  31     2  2 -8  341  341  13     2  3  3  283  282   7     2  4 16  134   94  74

2 -1  9  311  321  14     2  1-16  231  225  40     2  2 -7  226  224  20     2  3  3  283  279   7     2  4 17   92   28  91

2 -1 10  357  354  13     2  1-16  240  227  38     2  2 -7  240  226  15     2  3  4  619  606   4     2  4 17  115   28 114

2 -1 10  346  350  12     2  1-15  270  274  29     2  2 -6  235  234  12     2  3  4  601  601   4     2  5-15  163  174  63

2 -1 11  488  508  11     2  1-15  257  276  34     2  2 -6  229  232  17     2  3  5  398  424   7     2  5-15  162  176  60

2 -1 11  470  503  10     2  1-14  114   31 114     2  2 -5  395  418   8     2  3  5  377  420   7     2  5-14  145  114  76

2 -1 12  158   82  41     2  1-14   26   31  25     2  2 -5  393  422   7     2  3  6  458  440   7     2  5-14  158  113  58

2 -1 12  105   82  68     2  1-13  180  143  60     2  2 -4  434  451   6     2  3  6  443  436   7     2  5-13   38   85  38

2 -1 13  100   30 100     2  1-13  180  142  55     2  2 -4  432  447   7     2  3  7  430  429   9     2  5-13  137   84  72

2 -1 13  102   30 101     2  1-12  429  405  16     2  2 -3  723  718   4     2  3  8  212  206  19     2  5-12  275  270  29

2 -1 14  165  122  44     2  1-12  429  409  14     2  2 -3  720  711   5     2  3  8  214  207  22     2  5-12  274  272  24

2 -1 14  126  123  85     2  1-11  204  204  28     2  2 -2  868  845   4     2  3  9  238  256  17     2  5-11   89   64  88

2 -1 15  241  204  36     2  1-11  243  206  23     2  2 -2  887  852   4     2  3 10   84   10  83     2  5-11  139   64  78

2 -1 15  247  206  30     2  1-10  328  323  15     2  2 -1  685  663   4     2  3 10   99   10  98     2  5-10  378  419  18

2 -1 16  178  212  48     2  1-10  315  326  17     2  2 -1  707  669   4     2  3 11  207  205  22     2  5-10  411  416  13

2 -1 16  225  214  38     2  1 -9  107   78  62     2  2  0  637  661   3     2  3 11  188  207  27     2  5 -9  174  147  31

2 -1 17  268  288  33     2  1 -9  104   79  61     2  2  0  649  655   4     2  3 12  186  133  40     2  5 -9  157  148  41

2 -1 17  306  291  29     2  1 -8  230  234  20     2  2  1 1963 1682   3     2  3 12  180  131  32     2  5 -8  354  383  12

2 -1 18  123   61  97     2  1 -8  240  237  23     2  2  1 1764 1667   2     2  3 13  195  219  32     2  5 -8  354  380  14

2 -1 18   83   62  82     2  1 -7   79   52  79     2  2  2  486  475   5     2  3 13  205  217  29     2  5 -7  331  312  16

2  0-16  145   14  87     2  1 -7  120   52  41     2  2  2  473  479   5     2  3 14  146  127  55     2  5 -7  331  315  13

2  0-16   30   14  30     2  1 -6  247  236  14     2  2  3  357  338   8     2  3 14  131  128  56     2  5 -6  230  225  14

2  0-15  294  255  28     2  1 -6  234  238  13     2  2  4 1248 1230   3     2  3 15  127  140  85     2  5 -6  232  223  21

2  0-15  307  258  27     2  1 -5  446  454   8     2  2  4 1287 1242   3     2  3 15  172  139  45     2  5 -5  477  499   8

2  0-14  258  214  29     2  1 -5  458  458   8     2  2  5  460  471   5     2  3 16   99   41  99     2  5 -5  473  495   9

2  0-14  237  216  33     2  1 -4   94   51  38     2  2  5  473  475   6     2  3 16   60   41  60     2  5 -4  202  172  12

2  0-13  476  457  16     2  1 -4   74   52  68     2  2  6   73   80  72     2  3 17   90   39  90     2  5 -3  249  261  10

2  0-13  477  453  15     2  1 -3  693  682   4     2  2  6  113   80  30     2  3 17  185   39  51     2  5 -3  266  263   9

2  0-12  106   34 106     2  1 -3  688  676   5     2  2  7  857  891   4     2  4-15   63   99  63     2  5 -2   64   84  63

2  0-12  144   34  49     2  1 -2  252  233  10     2  2  7  876  899   5     2  4-15   81  100  81     2  5 -2   75   84  48

2  0-11   47   46  46     2  1 -2  248  231  13     2  2  8  136  115  35     2  4-14  314  273  24     2  5 -1  601  618   3

2  0-11   58   46  58     2  1 -1  301  293   9     2  2  8  129  114  33     2  4-14  269  276  31     2  5 -1  606  612   3

2  0-10  470  456  13     2  1 -1  295  290   9     2  2  9  123   94  46     2  4-13  506  502  15     2  5  0  594  266   3

2  0-10  457  452  12     2  1  0  126  115  23     2  2  9  114   95  41     2  4-13  481  498  15     2  5  0  403  264   5

2  0 -9  442  466  11     2  1  0   99  114  31     2  2 10  702  722   7     2  4-12    0   39   1     2  5  1  194  165  10

2  0 -9  469  471  13     2  1  1  259  278  13     2  2 10  702  728   7     2  4-12    0   40   1     2  5  1  193  163   9

2  0 -8  470  475  10     2  1  1  294  281  10     2  2 11  252  234  20     2  4-11  243  230  24     2  5  2  610  587   4

2  0 -8  482  480   9     2  1  2   85   14  35     2  2 11  251  236  17     2  4-11  235  232  32     2  5  2  599  582   2

2  0 -7  158  154  29     2  1  2    0   14   1     2  2 12  419  443  12     2  4-10  734  763  10     2  5  3  207  197   9

2  0 -7  161  155  23     2  1  3  198  189  14     2  2 12  409  439  14     2  4-10  714  756   9     2  5  3  219  198   9

2  0 -6  120  109  32     2  1  3  197  187  14     2  2 13  344  367  16     2  4 -9  373  388  14     2  5  4  343  350   5

2  0 -6  112  108  46     2  1  4  422  455   6     2  2 13  381  371  15     2  4 -9  384  392  15     2  5  5  136  113  22

2  0 -5  152  115  26     2  1  5  385  395   6     2  2 14  114  120  82     2  4 -8  344  341  12     2  5  5  113  112  23

2  0 -5  118  114  38     2  1  5  394  399   7     2  2 14  133  121 101     2  4 -8  336  338  16     2  5  6  529  528   6

2  0 -4  836  840   5     2  1  6  747  747   5     2  2 15  393  389  18     2  4 -7  571  573   9     2  5  7   67   70  67

2  0 -4  835  833   4     2  1  6  741  740   4     2  2 15  375  392  18     2  4 -7  558  568   9     2  5  7   91   71  90

2  0 -3  447  435   7     2  1  7  143  130  22     2  2 16  264  266  29     2  4 -6  171  131  26     2  5  8  356  359  10

2  0 -3  458  439   6     2  1  7  163  131  28     2  2 16  283  268  27     2  4 -6  148  132  26     2  5  8  345  362  14

2  0 -2  302  200   9     2  1  8  100   70  47     2  2 17  434  400  23     2  4 -5  198  185  14     2  5  9  198  202  31

2  0 -2  297  199   9     2  1  8   64   69  63     2  2 17  403  404  21     2  4 -5  179  183  17     2  5  9  176  200  29

2  0 -1  477  477   5     2  1  9  213  203  20     2  2 18  174   89  69     2  4 -4 1175 1182   3     2  5 10  162  159  44

2  0 -1  459  473   6     2  1  9  212  205  24     2  2 18  147   90  90     2  4 -4 1178 1172   4     2  5 10  110  158  45

2  0  0  425  439   7     2  1 10   93   17  92     2  3-16   80   51  80     2  4 -3  406  412   6     2  5 11  346  367  15

2  0  0  417  442   8     2  1 10  139   17  44     2  3-16   68   52  68     2  4 -2  346  220   6     2  5 11  358  364  16

2  0  1 1524 1380   3     2  1 11  131  143  44     2  3-15  149   85  74     2  4 -2  215  218  11     2  5 12    0   31   1

2  0  2  239  245  12     2  1 11  169  142  29     2  3-15  162   86 104     2  4 -1  419  331   5     2  5 12  135   30  56

2  0  2  237  247   8     2  1 12  132  105  42     2  3-14  135  153  73     2  4  0  317  270   5     2  5 13  222  215  33

2  0  3  346  345   7     2  1 12  118  104  55     2  3-14  157  154  56     2  4  1  867  724   2     2  5 13  196  213  33

2  0  3  334  342   8     2  1 13  357  360  15     2  3-13  174  166  47     2  4  1  833  731   2     2  5 14    0   36   1

2  0  4   72  117  71     2  1 13  356  364  15     2  3-13  142  167  66     2  4  2  426  410   3     2  5 14  104   36 103

2  0  5  379  359   9     2  1 14  210  174  35     2  3-12  223  211  29     2  4  3  332  344   7     2  5 15  197  197  41

2  0  5  377  362   8     2  1 14  200  172  36     2  3-12  199  213  37     2  4  3  326  341   6     2  5 15  202  196  36

2  0  6  692  666   5     2  1 15  128  150  83     2  3-11   64   30  64     2  4  4  475  475   5     2  5 16  107   99 107

2  0  6  725  671   5     2  1 15  172  148  65     2  3-11  102   30 102     2  4  4  466  479   6     2  5 16  191  100  46

2  0  7  269  266  13     2  1 16  149   35  61     2  3-10  489  484  14     2  4  5  470  462   7     2  5 17  151   52  74

2  0  7  270  263  11     2  1 16   59   36  58     2  3-10  499  489  10     2  4  5  454  458   6     2  5 17   86   53  86

2  0  8  198  193  18     2  1 17  167   41  58     2  3 -9  153  168  33     2  4  6  819  823   4     2  6-15  407  464  18

2  0  8  188  191  18     2  1 17  131   41  93     2  3 -9  155  166  32     2  4  6  815  830   5     2  6-15  382  468  21

Observed and calculated structure factors for joteite                                                                 Page  8

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

2  6-14  236  283  35     2  7  1  420  359   7     2  9-12   96   87  95     2 10  6  292  253  17     2 12  9   83  120  83

2  6-14  286  281  29     2  7  2  257  279  10     2  9-12  144   88  69     2 10  7  257  248  20     2 12  9   79  119  79

2  6-13  368  338  19     2  7  2  284  276  13     2  9-11  123   10 122     2 10  7  271  250  24     2 12 10  486  475  16

2  6-13  343  335  21     2  7  3  144  175  33     2  9-11    0   10   1     2 10  8  104   62 104     2 12 10  436  479  24

2  6-12  148  117  48     2  7  3  179  177   8     2  9-10  363  415  20     2 10  8  129   62  65     2 13 -6   74   99  73

2  6-12  131  116  74     2  7  4  670  696   3     2  9-10  383  419  17     2 10  9  276  246  26     2 13 -5  251  265  24

2  6-11  173  145  40     2  7  4  687  689   5     2  9 -9  255  272  21     2 10  9  274  244  30     2 13 -5  273  263  25

2  6-11  188  144  40     2  7  5  153  145  16     2  9 -9  260  269  25     2 10 10  308  283  23     2 13 -4  202  105  48

2  6-10  401  412  15     2  7  5  174  144  17     2  9 -8  367  372  16     2 10 10  219  281  33     2 13 -4  177  104  49

2  6-10  410  408  17     2  7  6  201  210  15     2  9 -8  362  376  13     2 10 11  299  306  27     2 13 -3  311  222  35

2  6 -9  242  267  24     2  7  6  214  212  20     2  9 -7  418  398  10     2 10 11  333  303  20     2 13 -3  198  220  34

2  6 -9  262  264  22     2  7  7  153  140  20     2  9 -7  399  395  15     2 10 12  306  322  27     2 13 -2   24   22  24

2  6 -8  418  414  12     2  7  7  196  141  27     2  9 -6  182  173  19     2 10 12  355  325  24     2 13 -2  115   22  99

2  6 -8  405  410  12     2  7  8  145  124  39     2  9 -6  202  172  32     2 10 13  177  174  58     2 13 -2  204  263  33

2  6 -7  333  361  15     2  7  8  170  123  19     2  9 -5  417  411  10     2 10 13  186  173  46     2 13 -1  236  167  40

2  6 -7  335  364  13     2  7  9  254  246  17     2  9 -5  404  414   8     2 11-10  198  197  47     2 13 -1  203  167  32

2  6 -6  219  206  17     2  7 10  269  283  19     2  9 -4  139  118  23     2 11-10  233  195  45     2 13 -1  183  168  43

2  6 -6  212  204  21     2  7 10  261  286  23     2  9 -4  100  119  78     2 11 -9    0   97   1     2 13  0  132   64  59

2  6 -5  570  582   6     2  7 11   99   42  99     2  9 -3  142  104  22     2 11 -8  190  137  56     2 13  0  156   63  70

2  6 -5  570  577   7     2  7 11  106   41 105     2  9 -3  103  105  62     2 11 -8  162  138  51     2 13  0  142  194  82

2  6 -4  385  386   8     2  7 12  134  142  50     2  9 -2    0  110   1     2 11 -7  202   50  32     2 13  1    0   40   1

2  6 -4  399  390   6     2  7 12  134  143  58     2  9 -2  132  111  43     2 11 -6  115   68  86     2 13  1   68   40  67

2  6 -3  516  528   6     2  7 13  447  451  14     2  9 -1  474  477  10     2 11 -5  508  497  12     2 13  1   91   57  90

2  6 -3  492  524   5     2  7 13  453  455  16     2  9 -1  496  481  11     2 11 -4  283  228  24     2 13  2  278  193  27

2  6 -2  429  439   6     2  7 14  215  250  30     2  9  0  198  209  24     2 11 -3  420  385  12     2 13  2  231  182  38

2  6 -2  436  435   5     2  7 14  236  253  36     2  9  0  164  211  26     2 11 -2   80   78  80     2 13  2  197  184  59

2  6 -1  575  597   4     2  7 15  148  108  63     2  9  1    0   35   1     2 11 -2   90   78  90     2 13  3  168  168  46

2  6 -1  603  603   6     2  7 15  166  107  53     2  9  1    0   35   1     2 11 -1  124   18  63     2 13  3  230    7  49

2  6  0 1046  948   5     2  7 16  146   89  74     2  9  2  521  530  10     2 11 -1   32   17  32     2 13  3  162    7  49

2  6  1 1629 1600   4     2  7 16   49   88  49     2  9  2  504  525   8     2 11  0  129   38  40     2 13  4  371  260  26

2  6  1 1793 1614   4     2  8-13  415  411  25     2  9  4  212  207  16     2 11  0  131   38  61     2 13  4  271  261  26

2  6  2  495  513   8     2  8-13  398  415  18     2  9  4  208  205  21     2 11  1  256  113  34     2 13  4  263  262  26

2  6  2  501  517   8     2  8-12   22   49  22     2  9  5  126   16  22     2 11  1  105  114 104     2 13  5  129  126  67

2  6  3  312  317   6     2  8-12  144   49  65     2  9  5    0   16   1     2 11  2   83   47  83     2 13  5  185  255  33

2  6  4  882  839   4     2  8-11  255  248  36     2  9  6  319  319   9     2 11  2    0   46   1     2 13  5  104  127 103

2  6  4  802  832   4     2  8-11  253  251  27     2  9  6  302  316  15     2 11  3  143   67  53     2 13  6  230  231  40

2  6  5  301  294   9     2  8-10  596  650  12     2  9  7  212  224  20     2 11  3   77   67  76     2 13  6  276  228  27

2  6  6   90   80  84     2  8-10  603  644  11     2  9  7  241  222  16     2 11  4  470  470  12     2 13  6   93  252  92

2  6  6  106   79  26     2  8 -9  429  448  13     2  9  8  223  232  14     2 11  4  459  474  15     2 13  7  182   13  44

2  6  7  695  694   5     2  8 -9  429  444  15     2  9  8  241  234  28     2 11  5  260  264  20     2 13  7   85   13  84

2  6  7  665  700   7     2  8 -8  289  304  17     2  9  9  156  115  28     2 11  6  284  327  23     2 13  8  136   81  69

2  6  8  105   93  42     2  8 -8  297  301  21     2  9  9  182  116  38     2 11  7   98   98  98     2 13  8  104   82 103

2  6  8  128   94  48     2  8 -7  252  251  20     2  9 10  310  327  15     2 11  7  234   97  21     2 14 -3   49  160  48

2  6  9  181  176  27     2  8 -7  250  253  16     2  9 10  293  330  23     2 11  8  110   27 109     2 14 -3  110   72  89

2  6  9  198  177  27     2  8 -6   79   72  67     2  9 11  355  350  19     2 11  8   81   27  81     2 14 -3    0   71   1

2  6 10  546  566  10     2  8 -6  108   71  55     2  9 11  352  346  16     2 11  9  187  191  43     2 14 -2    0  113   1

2  6 10  554  571  10     2  8 -5   79   18  78     2  9 12  111   37 111     2 11  9  201  189  29     2 14 -2  185  114  87

2  6 11  253  237  21     2  8 -5   93   17  56     2  9 12  113   37 113     2 11 10  159   26  59     2 14 -2  169  172  47

2  6 11  224  240  28     2  8 -4  649  636   5     2  9 13   87   58  87     2 11 10  119   26 104     2 14 -1  327  361  28

2  6 12  408  422  13     2  8 -4  612  641   5     2  9 13  119   57  92     2 11 11  170  138  82     2 14 -1  370  364  26

2  6 12  399  425  15     2  8 -3  348  361   9     2  9 14  122   47 121     2 11 11  160  137  58     2 14  0  206  218  49

2  6 13  327  367  23     2  8 -3  359  358  11     2  9 14  138   47 111     2 11 12  247  128  40     2 14  0  323  264  21

2  6 13  333  364  19     2  8 -2  274  256  17     2 10-11  184   37  54     2 11 12  184  126  79     2 14  1  481  505  15

2  6 14  190  153  41     2  8 -2  237  254   7     2 10-11  133   37  90     2 12 -8  348  349  29     2 14  1  709  712  14

2  6 14  160  152  45     2  8 -1  384  409  12     2 10-10  345  345  26     2 12 -8  506  352  18     2 14  1  507  501  17

2  6 15  564  586  13     2  8 -1  430  413  11     2 10-10  395  348  21     2 12 -7  160   31  49     2 14  2  364  265  24

2  6 16  251  270  36     2  8  0  543  566   8     2 10 -9  267  235  31     2 12 -7  104   31 104     2 14  2  276  150  39

2  6 16  261  272  32     2  8  0  520  571   7     2 10 -9  316  237  22     2 12 -6  206   88  30     2 14  2  201  148  45

2  7-14   55   33  54     2  8  1  948 1002   7     2 10 -8  167  111  44     2 12 -6   58   87  58     2 14  3  481  456  17

2  7-14   72   33  72     2  8  1  975  993   6     2 10 -8  215  112  44     2 12 -5  191  162  34     2 14  3  281  274  30

2  7-13   79   32  78     2  8  2  188  240  18     2 10 -7  318  297  19     2 12 -5  241  163  24     2 14  3  286  277  36

2  7-13   88   32  88     2  8  2  240  242  19     2 10 -7  309  295  23     2 12 -4  369  377  15     2 14  4  242  172  32

2  7-12  431  442  19     2  8  3  133  182  40     2 10 -6  110   68  79     2 12 -4  392  380  20     2 14  4  147  128 101

2  7-12  410  446  16     2  8  3  221  181  20     2 10 -6  119   68  55     2 12 -3  412  413  13     2 14  4  196  129  59

2  7-11  229  239  26     2  8  4  683  653   8     2 10 -5  194  120  28     2 12 -3  465  417  21     2 14  5  184  144  48

2  7-11  253  237  31     2  8  4  656  659   5     2 10 -5  165  122  32     2 12 -2  503  499  13     2 14  5  187  142  35

2  7-10  366  328  19     2  8  5  326  319   9     2 10 -4  385  376  11     2 12 -2  488  495  11     2 14  5  121  159  78

2  7-10  339  331  19     2  8  6  468  471   8     2 10 -4  374  373   9     2 12 -1  204  166  31     3-12 -2   54  165  53

2  7 -9  197  189  30     2  8  6  469  475   6     2 10 -3  175  123  25     2 12 -1  230  164  36     3-12 -2  197  166  47

2  7 -9  186  191  30     2  8  7  290  298  11     2 10 -3  150  124  44     2 12  0  418  372  23     3-12 -1  277  225  49

2  7 -8  153  152  35     2  8  7  310  300  13     2 10 -2  133   70  39     2 12  0  425  369  16     3-12 -1  297  227  42

2  7 -8  163  151  42     2  8  8   63   48  63     2 10 -2    0   69   1     2 12  1  535  621  10     3-12  0  134   16 133

2  7 -7   81   20  81     2  8  8   90   49  77     2 10 -1  365  385  15     2 12  1  608  615  11     3-12  0    0   16   1

2  7 -7   90   20  89     2  8  9   20   23  20     2 10 -1  324  388  16     2 12  2    0   42   1     3-12  1  229   40  45

2  7 -6  214  213  16     2  8  9   54   23  54     2 10  0  232  278  24     2 12  2   60   42  59     3-12  1  184   40  79

2  7 -6  207  212  23     2  8 10  559  573  11     2 10  0  285  280  16     2 12  3  234  200  27     3-12  2  107  108 107

2  7 -5  329  330  11     2  8 10  547  568   8     2 10  1  617  631  12     2 12  3  207  201  39     3-12  2  189  108  56

2  7 -5  336  333   8     2  8 11  324  353  16     2 10  1  623  626  12     2 12  4  624  612  10     3-12  3    0   74   1

2  7 -4  214  178  16     2  8 11  339  356  18     2 10  2  240  169  22     2 12  4  634  618  13     3-12  3  136   73 135

2  7 -4  183  180  16     2  8 12  452  490  16     2 10  2  194  170  28     2 12  5  201  238  31     3-12  4  178   37  77

2  7 -3  405  410   6     2  8 12  460  485  14     2 10  3  239  274  24     2 12  5  232  236  25     3-12  4    0   38   1

2  7 -2   52   11  52     2  8 13  155  126  64     2 10  3  263  271  24     2 12  6  223  154  25     3-11 -5  401  396  22

2  7 -2    0   11   1     2  8 13  155  125  50     2 10  4  235  224  23     2 12  6  161  155  38     3-11 -5  404  400  20

2  7 -1  222  219  16     2  8 14  140  138  80     2 10  4  221  226  26     2 12  7  237  226  33     3-11 -4   84   32  84

2  7  0   27   93  27     2  8 14  149  137  62     2 10  5  173  180  27     2 12  7  207  228  34     3-11 -4  232   33  47

2  7  0  110   94  45     2  8 15  421  446  21     2 10  5  201  181  20     2 12  8  154  151  41     3-11 -3    0   44   1

2  7  1  336  362  11     2  8 15  428  450  19     2 10  6  261  256  12     2 12  8  130  153 102     3-11 -3  137   44  92

Observed and calculated structure factors for joteite                                                                 Page  9

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

3-11 -2  422  442  21     3 -9  6  210  245  32     3 -7  1  347  325  20     3 -5-11   28   96  27     3 -4  5  258  259  19

3-11 -1  132  186  68     3 -9  7  330  345  23     3 -7  2  118  120 117     3 -5-10  206  187  34     3 -4  5  263  261  18

3-11 -1  217  185  40     3 -9  7  311  342  23     3 -7  2  132  119  53     3 -5-10  231  188  31     3 -4  6  386  401  11

3-11  0  323  293  22     3 -9  8  334  358  23     3 -7  3  203  233  25     3 -5 -9  221  222  28     3 -4  6  395  398   9

3-11  0  301  290  28     3 -9  8  368  354  21     3 -7  3  240  235  28     3 -5 -9  207  220  30     3 -4  7   65    4  65

3-11  1  139  222  83     3 -9  9  495  500  18     3 -7  4  595  589  10     3 -5 -8  132   62  57     3 -4  7    0    4   1

3-11  1  279  224  36     3 -9  9  461  504  16     3 -7  4  580  584  10     3 -5 -8  102   61 101     3 -4  8  276  254  18

3-11  2   99   19  99     3 -9 10  222  172  33     3 -7  5  160  178  30     3 -5 -7  529  541   9     3 -4  8  260  256  15

3-11  2  168   19  56     3 -9 10  159  171  68     3 -7  5  160  176  36     3 -5 -6  288  298  21     3 -4  9  177  167  28

3-11  3  264  246  34     3 -9 11  175   72  56     3 -7  6  391  371  13     3 -5 -6  305  301  18     3 -4  9  184  166  29

3-11  3  227  244  31     3 -9 11  145   73  66     3 -7  6  374  375  14     3 -5 -5  763  775   7     3 -4 10  206  237  26

3-11  4  725  672  12     3 -9 12  215  239  46     3 -7  7  194  210  33     3 -5 -5  773  782   7     3 -4 10  242  239  21

3-11  4  644  666  15     3 -8-11  184  235  41     3 -7  7  197  212  31     3 -5 -4  300  295  15     3 -4 11  243  242  24

3-11  5  364  351  25     3 -8-11  184  237  44     3 -7  8  180  155  34     3 -5 -4  315  292  13     3 -4 11  257  244  24

3-11  6  264  303  31     3 -8-10  218  180  47     3 -7  8  176  153  34     3 -5 -3  307  302  12     3 -4 12  100   24 100

3-11  6  346  300  23     3 -8-10  180  181  52     3 -7  9  469  480  13     3 -5 -3  318  304  13     3 -4 12   62   24  62

3-11  7  300  303  26     3 -8 -9  103   80 102     3 -7  9  445  484  13     3 -5 -2  528  536   9     3 -4 13  299  321  22

3-11  7  294  306  29     3 -8 -9  159   79  51     3 -7 10    0   20   1     3 -5 -2  522  541   7     3 -4 13  334  324  21

3-11  8  310  296  30     3 -8 -8  172  135  47     3 -7 10   74   20  74     3 -5 -1  100   97 100     3 -4 14   60   15  60

3-11  8  320  294  31     3 -8 -8  160  134  52     3 -7 11    0   20   1     3 -5 -1  116   97  42     3 -4 14  121   15  97

3-10 -8  174  175  62     3 -8 -7   95   41  95     3 -7 11   61   19  61     3 -5  0  130  147  34     3 -4 15  201  199  44

3-10 -8  218  173  40     3 -8 -7  120   41  77     3 -7 12  298  326  25     3 -5  0  171  146  32     3 -4 15  195  197  44

3-10 -7  204  164  42     3 -8 -6  306  334  22     3 -7 12  313  324  25     3 -5  1  607  629  10     3 -4 16    0   71   1

3-10 -7  230  166  37     3 -8 -6  314  331  22     3 -7 13  119   74 119     3 -5  1  653  635   8     3 -4 16  131   70 119

3-10 -6  173  137  52     3 -8 -5   86  126  85     3 -7 13  133   75 103     3 -5  2  132   16  44     3 -3-14  209  227  46

3-10 -6  123  135 122     3 -8 -5  146  127  44     3 -7 14  101   76 101     3 -5  2   99   16  98     3 -3-14  249  229  49

3-10 -5   74   93  74     3 -8 -4  109   61 108     3 -6-12  248  253  37     3 -5  3   91   68  91     3 -3-13  282  288  30

3-10 -5  174   92  52     3 -8 -4  124   61  47     3 -6-12  258  251  36     3 -5  3  124   67  46     3 -3-13  281  291  36

3-10 -4    0   59   1     3 -8 -3  586  604  10     3 -6-11   81   25  80     3 -5  4  818  826   6     3 -3-12  149  117  54

3-10 -4  135   60  88     3 -8 -3  577  609  10     3 -6-11   80   25  79     3 -5  5  250  236  19     3 -3-12  156  118  65

3-10 -3  201  184  38     3 -8 -2  386  385  17     3 -6-10   98   43  98     3 -5  5  262  238  18     3 -3-11   93   71  92

3-10 -3  205  183  40     3 -8 -2  371  388  17     3 -6-10   64   44  63     3 -5  6  147  141  37     3 -3-11  143   72  77

3-10 -2  157   85  72     3 -8 -1  404  399  16     3 -6 -9   71    7  70     3 -5  6  164  140  28     3 -3-10  680  710  10

3-10 -2   78   85  78     3 -8 -1  441  395  15     3 -6 -9    0    7   1     3 -5  7  845  870   7     3 -3-10  687  717   9

3-10 -1  363  306  20     3 -8  0  164  138  36     3 -6 -8  243  206  29     3 -5  8  544  579  10     3 -3 -9  226  225  27

3-10 -1  314  309  23     3 -8  0  169  136  39     3 -6 -8  218  207  33     3 -5  8  545  585   9     3 -3 -9  235  227  23

3-10  0  192  145  35     3 -8  1    0   64   1     3 -6 -7  141   36  42     3 -5  9  524  538  11     3 -3 -8  171  155  31

3-10  0  152  144  60     3 -8  1  124   65  69     3 -6 -7   59   37  58     3 -5 10  129   30  58     3 -3 -8  161  153  41

3-10  1  248  196  31     3 -8  2  204  169  35     3 -6 -6  206  206  27     3 -5 10  138   30  41     3 -3 -7  861  868   8

3-10  1  257  198  39     3 -8  2  233  170  35     3 -6 -6  210  204  33     3 -5 11  142  114  46     3 -3 -7  858  876   7

3-10  2  259  207  30     3 -8  3  248  246  26     3 -6 -5  275  265  20     3 -5 11  174  116  37     3 -3 -6  480  481  10

3-10  2  215  205  35     3 -8  4  128   96  60     3 -6 -5  247  263  19     3 -5 12   66   93  65     3 -3 -6  464  477  11

3-10  3    0   19   1     3 -8  4  149   96  49     3 -6 -4   34    1  33     3 -5 12  126   92  62     3 -3 -5  698  687   8

3-10  3   22   19  21     3 -8  5  100   33  99     3 -6 -4    0    1   1     3 -5 13  347  338  20     3 -3 -5  675  694   7

3-10  4  197  176  40     3 -8  5  106   33  52     3 -6 -3  193  169  25     3 -5 14  173  147  70     3 -3 -4  581  566   9

3-10  4  215  175  36     3 -8  6  475  483  14     3 -6 -3  157  167  35     3 -5 14  214  148  39     3 -3 -4  572  561   8

3-10  5  227  164  36     3 -8  6  472  479  11     3 -6 -2  255  254  21     3 -5 15  188  131  51     3 -3 -3  287  279  12

3-10  5  192  166  40     3 -8  7  268  268  20     3 -6 -2  252  252  20     3 -5 15  203  132  49     3 -3 -2  728  734   6

3-10  6  122   26  91     3 -8  7  269  270  30     3 -6 -1  502  496  10     3 -5 16  224  165  49     3 -3 -2  704  727   6

3-10  6   78   26  77     3 -8  8  240  213  35     3 -6 -1  516  500  10     3 -5 16  184  164  52     3 -3 -1  101   68  37

3-10  7  156   12  63     3 -8  8  217  211  30     3 -6  0  392  357  14     3 -4-14  199   29  54     3 -3 -1  105   67  37

3-10  7   39   12  38     3 -8  9    0   38   1     3 -6  0  343  354  17     3 -4-14   95   29  95     3 -3  0  338  354  12

3-10  8  329  323  24     3 -8  9  117   39 116     3 -6  1  259  221  26     3 -4-13  163   53  68     3 -3  0  344  351  11

3-10  8  326  320  26     3 -8 10   70  122  69     3 -6  1  235  219  26     3 -4-13  124   54 123     3 -3  1   78   85  77

3-10  9  206   96  48     3 -8 10  147  121  65     3 -6  2  437  435  11     3 -4-12  236  227  34     3 -3  1  108   86  38

3-10  9  211   96  38     3 -8 11  180  154  46     3 -6  2  453  432  11     3 -4-12  249  225  31     3 -3  2  562  562   7

3-10 10  243  159  34     3 -8 11  167  153  49     3 -6  3  215  178  19     3 -4-11  220  240  35     3 -3  2  579  557   6

3-10 10  209  157  45     3 -8 12  169   38  48     3 -6  3  173  180  30     3 -4-11  240  238  29     3 -3  3  304  299  11

3 -9 -9  209  139  44     3 -8 12  163   38  55     3 -6  4  555  558  14     3 -4-10  120   55  77     3 -3  3  309  302  13

3 -9 -9  168  137  51     3 -8 13  368  374  25     3 -6  4  532  553   8     3 -4-10    0   55   1     3 -3  4  863  885   5

3 -9 -8    0   45   1     3 -8 13  370  378  26     3 -6  5   61   69  60     3 -4 -9   86   94  85     3 -3  4  878  893   4

3 -9 -7  498  496  17     3 -7-12  182  160  44     3 -6  5   31   68  31     3 -4 -9  135   94  50     3 -3  5  240  251  16

3 -9 -7  498  501  19     3 -7-12  156  159  52     3 -6  6  122   58  43     3 -4 -8  108   88 101     3 -3  5  254  253  13

3 -9 -6  397  396  23     3 -7-11  137   72  97     3 -6  6  106   58  58     3 -4 -8  133   89  55     3 -3  6  627  610   8

3 -9 -6  391  400  21     3 -7-11  194   71  50     3 -6  7  110   77  52     3 -4 -7   73   37  72     3 -3  7  147  142  32

3 -9 -5  536  521  17     3 -7-10  410  438  18     3 -6  7  122   78  53     3 -4 -7  114   37  57     3 -3  7  141  143  29

3 -9 -5  521  525  14     3 -7-10  424  434  19     3 -6  8  464  479   8     3 -4 -6  246  229  24     3 -3  8  425  453   9

3 -9 -4   96   47  95     3 -7 -9   93   87  92     3 -6  8  479  474  11     3 -4 -6  239  231  21     3 -3  8  439  449  10

3 -9 -4   21   48  20     3 -7 -9   95   86  95     3 -6  9  175  150  33     3 -4 -5  169  162  27     3 -3  9  706  736   7

3 -9 -3  124   14  82     3 -7 -8  149  139  56     3 -6  9  153  149  42     3 -4 -5  192  160  31     3 -3  9  714  729   7

3 -9 -3  154   14  50     3 -7 -8  119  138 118     3 -6 10  326  330  18     3 -4 -4   16   24  16     3 -3 10  199  210  25

3 -9 -2  527  504  14     3 -7 -7  393  410  16     3 -6 10  318  327  19     3 -4 -4   70   24  70     3 -3 10  203  212  24

3 -9 -1    0   65   1     3 -7 -7  415  414  17     3 -6 11  185  221  40     3 -4 -3  511  523   8     3 -3 11   86   21  85

3 -9 -1  131   66  52     3 -7 -6  280  294  21     3 -6 11  215  223  31     3 -4 -3  504  518   8     3 -3 11   92   21  91

3 -9  0  101   55 101     3 -7 -6  302  297  20     3 -6 12  102   68 102     3 -4 -2  247  227  12     3 -3 12  504  530  11

3 -9  0    0   56   1     3 -7 -5  401  413  13     3 -6 12   16   68  16     3 -4 -1  370  380  10     3 -3 12  512  534  13

3 -9  1  290  282  30     3 -7 -5  412  417  13     3 -6 13  330  337  24     3 -4 -1  355  377  12     3 -3 13  160  165  41

3 -9  1  295  280  24     3 -7 -4  161  158  29     3 -6 13  369  340  21     3 -4  0   60   62  60     3 -3 13  167  166  44

3 -9  2  170   20  70     3 -7 -4  149  156  38     3 -6 14    0   13   1     3 -4  0  108   62  45     3 -3 14  191   89  41

3 -9  2   28   20  28     3 -7 -3  138  156  40     3 -6 14   78   13  78     3 -4  1   24   13  24     3 -3 14  145   88  61

3 -9  3  116   64 116     3 -7 -3  195  154  35     3 -6 15  265  240  32     3 -4  1    0   13   1     3 -3 15  336  327  25

3 -9  3  133   64  63     3 -7 -2  452  451  10     3 -6 15  204  242  50     3 -4  2  282  271  11     3 -3 15  339  324  25

3 -9  4  451  469  15     3 -7 -2  443  447  15     3 -5-13  161  123  60     3 -4  2  287  274  17     3 -3 16  108   60 107

3 -9  4  489  465  14     3 -7 -1   57   58  56     3 -5-13  127  122 127     3 -4  3  132   92  32     3 -3 16  163   60  67

3 -9  5  295  280  25     3 -7  0  187  165  30     3 -5-12  217  214  41     3 -4  3   97   93  97     3 -3 17  114  117 114

3 -9  5  298  282  23     3 -7  0  112  167  52     3 -5-12  236  212  39     3 -4  4  344  333  11     3 -3 17  149  116  85

3 -9  6  248  243  31     3 -7  1  299  322  26     3 -5-11  144   95  61     3 -4  4  323  336  13     3 -2-14  181  104  52

Observed and calculated structure factors for joteite                                                                 Page 10

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

3 -2-14  135  103 115     3 -1 -3   95   88  50     3  0  8  548  551   8     3  2-14   76   14  76     3  3 -2  681  700   5

3 -2-13  131  135  80     3 -1 -2  769  758   5     3  0  8  537  546   7     3  2-14  108   14 107     3  3 -1  366  361   7

3 -2-13  119  136 119     3 -1 -2  763  751   5     3  0  9  257  249  15     3  2-13   76   21  75     3  3 -1  374  358   7

3 -2-12  296  296  25     3 -1 -1  229  204  13     3  0  9  255  247  17     3  2-13   37   21  36     3  3  0  236  222  13

3 -2-12  301  299  25     3 -1 -1  205  202  13     3  0 10  178  176  27     3  2-12  292  283  23     3  3  0  217  220  15

3 -2-11  245  234  30     3 -1  0  106  100  35     3  0 10  179  177  28     3  2-12  280  281  24     3  3  1  770  746   5

3 -2-11  228  232  30     3 -1  0  100  101  38     3  0 11  674  687   8     3  2-11  203  211  34     3  3  1  760  739   5

3 -2-10  152  116  50     3 -1  1  586  605   5     3  0 11  669  681   8     3  2-11  230  209  30     3  3  2  105   91  32

3 -2-10  122  115  60     3 -1  1  567  611   4     3  0 12  231  250  24     3  2-10  133  142  71     3  3  2  127   90  37

3 -2 -9  115   50  81     3 -1  2  253  222  13     3  0 12  205  248  32     3  2-10  153  143  46     3  3  3   70   32  61

3 -2 -9   79   49  79     3 -1  2  239  220  10     3  0 13  351  358  17     3  2 -9  141  149  42     3  3  3  112   31  27

3 -2 -8   97   41  97     3 -1  3  195  212  17     3  0 13  339  354  21     3  2 -8   24   35  23     3  3  4  509  526   7

3 -2 -8   88   41  88     3 -1  3  195  210  17     3  0 14  105   57 104     3  2 -7  136  118  37     3  3  4  511  521   5

3 -2 -7  152  147  36     3 -1  4  971  947   4     3  0 14  119   58  88     3  2 -7  146  119  27     3  3  5  170  181  15

3 -2 -7  164  149  30     3 -1  4  949  939   4     3  0 15  306  298  25     3  2 -6  489  489   9     3  3  5  170  183  21

3 -2 -6  475  488  10     3 -1  5  427  422   8     3  0 15  308  296  23     3  2 -6  474  493  10     3  3  6  526  542   8

3 -2 -6  467  493  10     3 -1  5  434  425   8     3  0 16  102   32 102     3  2 -5   97   80  65     3  3  6  527  537   6

3 -2 -5  176  130  25     3 -1  6  385  397   8     3  0 16  121   32 121     3  2 -5  101   81  46     3  3  7  839  865   5

3 -2 -5  157  131  29     3 -1  6  401  400   9     3  0 17  272  259  37     3  2 -4  403  392   8     3  3  7  817  857   5

3 -2 -4   81    4  80     3 -1  7  850  862   5     3  0 17  255  261  35     3  2 -4  407  389  10     3  3  8  801  820   6

3 -2 -4   93    4  92     3 -1  7  848  854   6     3  1-15  173  119  59     3  2 -3  897  909   4     3  3  8  787  813   5

3 -2 -3  569  566   7     3 -1  8  560  579   7     3  1-15  131  118 130     3  2 -3  914  918   4     3  3  9 1144 1173   5

3 -2 -3  583  572   7     3 -1  8  566  574   7     3  1-14  180  135  50     3  2 -2  579  577   7     3  3  9 1160 1184   5

3 -2 -2  486  481   7     3 -1  9  534  530   9     3  1-14  166  137  54     3  2 -2  581  582   6     3  3 10  436  456  11

3 -2 -2  485  485   7     3 -1  9  520  535   9     3  1-13  284  268  27     3  2 -1  303  298  12     3  3 10  441  452  12

3 -2 -1  427  440   7     3 -1 10  102   24  65     3  1-13  272  266  26     3  2 -1  295  295  10     3  3 11    0   12   1

3 -2 -1  443  436   9     3 -1 10   85   24  84     3  1-12  177  157  48     3  2  0  808  776   4     3  3 11   66   13  65

3 -2  0  167  143  19     3 -1 11  125   29  49     3  1-12  168  156  44     3  2  0  876  783   4     3  3 12  403  425  12

3 -2  0  158  141  31     3 -1 11  106   30  77     3  1-11  101   14 101     3  2  1  174  151  20     3  3 12  410  422  13

3 -2  1   95  102  44     3 -1 12  198  214  30     3  1-11   85   14  85     3  2  1  155  153  18     3  3 13   89   46  89

3 -2  1  119  101  29     3 -1 12  201  213  28     3  1-10  574  592  12     3  2  2   71   53  71     3  3 13  136   47  55

3 -2  2   99  111  38     3 -1 13  250  267  26     3  1-10  590  597  10     3  2  3  705  718   5     3  3 14  163    2  51

3 -2  2   94  112  43     3 -1 13  259  265  22     3  1 -9  309  306  20     3  2  3  714  712   5     3  3 14  117    2  82

3 -2  3  353  354  10     3 -1 14  130   53  69     3  1 -9  314  309  15     3  2  4  413  411   6     3  3 15  459  473  15

3 -2  3  381  358   9     3 -1 14  108   54 108     3  1 -8  125   74  40     3  2  4  418  415   8     3  3 15  462  477  16

3 -2  4  308  313   9     3 -1 15  344  333  22     3  1 -8  120   73  54     3  2  5  186  177  16     3  3 16  154  117  68

3 -2  4  314  310  11     3 -1 15  359  336  22     3  1 -7  566  550   9     3  2  5  186  175  17     3  3 16   94  116  93

3 -2  5   77   44  76     3 -1 16   83    6  83     3  1 -7  557  555   8     3  2  6  723  753   5     3  3 17  139   46  76

3 -2  5   31   44  31     3 -1 16   62    5  61     3  1 -6  494  493  10     3  2  6  729  747   5     3  3 17  103   46 103

3 -2  6  315  313  13     3 -1 17  144   42  81     3  1 -6  500  498   9     3  2  7  284  274  11     3  4-14  220  197  39

3 -2  7  198  192  21     3 -1 17   44   41  43     3  1 -5  706  726   6     3  2  7  279  272  11     3  4-14  215  199  42

3 -2  7  214  193  18     3  0-15  143  134  86     3  1 -5  699  719   6     3  2  8  437  449   9     3  4-13  270  176  39

3 -2  8  272  273  16     3  0-15   94  135  94     3  1 -4  389  382   9     3  2  8  430  445   8     3  4-13  248  178  35

3 -2  8  269  271  15     3  0-14  134  206 111     3  1 -4  380  378   8     3  2  9  297  290  14     3  4-12  131  126 131

3 -2  9  215  186  21     3  0-14  222  204  41     3  1 -3  241  235  13     3  2  9  291  287  14     3  4-12  151  125  57

3 -2  9  197  184  26     3  0-13  279  261  30     3  1 -3  248  237  15     3  2 10  288  289  15     3  4-11  114   83 114

3 -2 10   91   91  90     3  0-13  259  263  34     3  1 -2  949  922   4     3  2 10  288  286  13     3  4-11  115   84 114

3 -2 10  139   92  47     3  0-12  329  326  19     3  1 -2  916  914   4     3  2 11  244  256  17     3  4-10   96   42  96

3 -2 11  185  167  34     3  0-12  357  329  26     3  1 -1  136  131  22     3  2 11  243  254  19     3  4-10  105   42 104

3 -2 11  180  169  28     3  0-11  148  112  59     3  1 -1  100  132  39     3  2 12   76   64  75     3  4 -9    0   62   1

3 -2 12  164  138  41     3  0-11  152  111  53     3  1  0    0   20   1     3  2 12  147   64  46     3  4 -9   61   62  61

3 -2 12  182  137  38     3  0-10  146  113  48     3  1  0   57   20  57     3  2 13  397  413  17     3  4 -8  339  351  16

3 -2 13  420  439  16     3  0-10  123  112  57     3  1  1  376  392   9     3  2 13  400  409  18     3  4 -8  350  348  15

3 -2 13  411  443  15     3  0 -9  161  146  35     3  1  1  381  388  11     3  2 14  106   44 106     3  4 -7   88   82  88

3 -2 14  229  223  33     3  0 -9  128  147  64     3  1  2   63   23  62     3  2 14   44   45  44     3  4 -7  122   83  39

3 -2 14  253  225  30     3  0 -8  428  447  11     3  1  2   69   22  68     3  2 15  178  160  44     3  4 -6  139  107  37

3 -2 15  339  338  24     3  0 -8  443  443  12     3  1  3   55   59  54     3  2 15  149  161  66     3  4 -6  113  106  48

3 -2 15  318  341  25     3  0 -7    0   21   1     3  1  3   42   59  42     3  2 16  160  151  69     3  4 -5  178  161  20

3 -2 16  149   89  71     3  0 -7   62   21  62     3  1  4 1164 1184   3     3  2 16  173  152  51     3  4 -5  174  162  19

3 -2 16  128   90 128     3  0 -6   89   22  88     3  1  4 1172 1173   3     3  2 17  111   60 110     3  4 -4   93   63  42

3 -2 17  114   84 113     3  0 -6   76   23  76     3  1  5  451  432   8     3  2 17  156   61  74     3  4 -4   73   63  72

3 -2 17  112   83 112     3  0 -5  116  124  43     3  1  5  450  436   8     3  3-15   98   62  97     3  4 -3  429  458   7

3 -1-15  192  163  55     3  0 -5  123  123  32     3  1  6  666  666   5     3  3-15  189   61  52     3  4 -3  426  462   7

3 -1-15  175  162  60     3  0 -4  143  108  27     3  1  6  685  672   5     3  3-14  146   63  69     3  4 -2  103   97  32

3 -1-14  151   91  64     3  0 -4  127  107  36     3  1  7  566  587   7     3  3-14   84   64  84     3  4 -1  462  473   6

3 -1-14  147   91  72     3  0 -3  562  546   6     3  1  7  574  593   7     3  3-13  441  455  17     3  4 -1  477  468   8

3 -1-13  242  232  38     3  0 -3  550  541   7     3  1  8  586  605   7     3  3-12    9   24   8     3  4  0   90   24  39

3 -1-13  244  234  33     3  0 -2  185  173  16     3  1  8  585  600   7     3  3-12   89   24  89     3  4  0   71   23  71

3 -1-12  241  263  30     3  0 -2  186  171  17     3  1  9  639  657   7     3  3-11   97   28  96     3  4  1  370  276   7

3 -1-12  256  260  28     3  0 -1  740  710   5     3  1  9  638  652   8     3  3-11  134   28  60     3  4  2  553  524   6

3 -1-11  106   68 106     3  0 -1  666  703   4     3  1 10  112   93  42     3  3-10  444  442  14     3  4  2  498  520   6

3 -1-11  116   68  78     3  0  0  548  542   6     3  1 10  110   94  60     3  3-10  447  446  12     3  4  3   97   92  31

3 -1-10  238  241  25     3  0  0  528  537   6     3  1 11  167  134  38     3  3 -9  107   65  63     3  4  3  125   93  24

3 -1-10  232  239  25     3  0  1  190  162  14     3  1 11  142  132  43     3  3 -9  112   66  63     3  4  4  310  319   8

3 -1 -9  129  117  49     3  0  1  173  161  17     3  1 12  449  454  12     3  3 -8   99   72  69     3  4  4  319  322   9

3 -1 -9  151  116  34     3  0  2  483  461   6     3  1 12  437  458  13     3  3 -8  133   73  50     3  4  5  174  160  17

3 -1 -8  118  128  58     3  0  2  472  465   7     3  1 13   11   21  11     3  3 -7 1088 1120   6     3  4  5  169  162  17

3 -1 -8  123  127  46     3  0  3  519  528   6     3  1 13   26   21  26     3  3 -7 1075 1110   5     3  4  6  261  264  12

3 -1 -7  521  539   9     3  0  3  519  523   6     3  1 14    0    9   1     3  3 -6  841  872   6     3  4  6  261  261  12

3 -1 -7  545  544   9     3  0  4  496  505   7     3  1 14   76    9  76     3  3 -6  838  864   6     3  4  7  134  104  27

3 -1 -6  233  232  17     3  0  4  502  509   7     3  1 15  202  184  36     3  3 -5 1084 1103   4     3  4  7  133  103  30

3 -1 -6  237  234  17     3  0  5  156  185  21     3  1 15  184  183  40     3  3 -5 1104 1093   5     3  4  8  409  414   9

3 -1 -5  845  856   5     3  0  5  167  183  17     3  1 16    0   65   1     3  3 -4  200  203  17     3  4  8  392  411   8

3 -1 -5  851  864   5     3  0  6  296  288  11     3  1 16  124   64 103     3  3 -4  209  205  14     3  4  9  158  150  27

3 -1 -4  135  110  32     3  0  6  278  286  11     3  1 17   63   54  62     3  3 -3  137  132  24     3  4  9  156  152  32

3 -1 -4  120  109  33     3  0  7   79   49  78     3  2-15  201  171  58     3  3 -3  128  133  24     3  4 10  212  224  26

3 -1 -3   95   87  45     3  0  7   77   50  77     3  2-15  183  170  53     3  3 -2  705  706   5     3  4 10  202  226  26

Observed and calculated structure factors for joteite                                                                 Page 11

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

3  4 11  446  452  13     3  6 -9   84   10  84     3  7  9  790  777   5     3  9  2  240  214  27     3 11 -1   94   28  93

3  4 11  467  456  13     3  6 -8  175  143  34     3  7  9  759  784   7     3  9  2  227  212  23     3 11 -1  125   27  63

3  4 12   81   72  80     3  6 -8  143  141  53     3  7 10  113  128  64     3  9  3   90  108  89     3 11  0  138   90  60

3  4 12  133   71  45     3  6 -7  128   21  50     3  7 10   99  129  99     3  9  3  145  107  42     3 11  0  129   91  49

3  4 13  214  208  36     3  6 -7   63   21  63     3  7 11  133   30  89     3  9  4  729  732   7     3 11  1  336  288  21

3  4 13  237  207  24     3  6 -6  280  286  13     3  7 11   98   30  98     3  9  4  735  739   8     3 11  1  261  285  37

3  4 14   45   22  44     3  6 -6  305  284  17     3  7 12  396  388  18     3  9  5  323  356  12     3 11  2  219   45  29

3  4 14    0   23   1     3  6 -5   74   52  74     3  7 12  396  385  16     3  9  5  363  353  11     3 11  2    0   46   1

3  4 15  231  211  35     3  6 -5  104   51  49     3  7 13  121   31  90     3  9  6  148  189  27     3 11  3   81   46  80

3  4 15  181  209  49     3  6 -4  141  104  24     3  7 14   87   51  87     3  9  6  181  191  32     3 11  3   78   46  77

3  4 16   38   38  37     3  6 -4  144  104  21     3  7 14  112   51 111     3  9  7  478  482  12     3 11  4  314  326  22

3  4 17  148  101  69     3  6 -3  414  420   6     3  7 15  396  381  21     3  9  7  471  478  10     3 11  4  349  323  16

3  4 17  153  100  72     3  6 -3  402  416   9     3  7 15  393  377  22     3  9  8  387  414  12     3 11  5   75   33  74

3  5-14  232  185  37     3  6 -2  423  427   5     3  7 16   74  140  74     3  9  8  386  410   9     3 11  5   74   33  74

3  5-14  169  186  57     3  6 -1  455  475   6     3  7 16  121  141 121     3  9  9  335  339  13     3 11  6    0   18   1

3  5-13   49   43  48     3  6 -1  473  480   5     3  8-12  324  322  30     3  9  9  340  342  17     3 11  7  538  585  11

3  5-13  146   43  73     3  6  0   33   25  33     3  8-12  313  325  22     3  9 10   57   27  56     3 11  7  580  580  13

3  5-12  325  364  23     3  6  0   67   24  49     3  8-11  271  288  23     3  9 10  143   27  46     3 11  8  527  552  12

3  5-12  357  361  22     3  6  1  161   44  14     3  8-10  151  132  61     3  9 11  107   83 107     3 11  9  428  465  15

3  5-11  196  165  38     3  6  1  155   45  14     3  8-10  172  133  48     3  9 11  117   83  64     3 11  9  453  469  20

3  5-11  163  163  48     3  6  2  225  207   8     3  8 -9  127   56  72     3  9 12  277  292  26     3 11 10   81   49  80

3  5-10  385  374  18     3  6  3  136  138  18     3  8 -9  152   57  51     3  9 12  307  295  27     3 11 10  135   49  64

3  5-10  391  377  16     3  6  3  141  136  15     3  8 -8   98   59  98     3  9 13  139   30  80     3 11 11  126   82 126

3  5 -9   53   25  52     3  6  4  534  519   5     3  8 -8  100   59  99     3  9 13    0   30   1     3 11 11  144   82  62

3  5 -9   80   25  80     3  6  5   67   14  67     3  8 -7   86    1  85     3  9 14    0   48   1     3 11 12   92   54  91

3  5 -8  184  185  29     3  6  5   59   14  59     3  8 -7  100    1  99     3  9 14  168   48  68     3 11 12  140   55  99

3  5 -8  192  183  30     3  6  6  148  139  21     3  8 -6  257  263  19     3 10-10  162   72  83     3 12 -7   97   49  97

3  5 -7  395  398  14     3  6  6  143  141  24     3  8 -6  262  265  15     3 10-10   89   71  89     3 12 -7  126   49  83

3  5 -7  408  394  13     3  6  7  135  120  30     3  8 -5   85    7  78     3 10 -9  154  106  51     3 12 -6  316  260  31

3  5 -6  268  252  19     3  6  7  120  121  40     3  8 -5   66    7  66     3 10 -9  165  107  49     3 12 -6  242  257  40

3  5 -6  255  254  17     3  6  8  227  210  20     3  8 -4  247  246  17     3 10 -8  109   89 108     3 12 -5   77   33  77

3  5 -5  863  863   5     3  6  8  230  208  21     3  8 -4  239  248  16     3 10 -8   81   89  81     3 12 -5    0   34   1

3  5 -4   81  116  80     3  6  9  118   66  45     3  8 -3  542  563   8     3 10 -7  194  166  39     3 12 -4  191  114  34

3  5 -4  174  115  20     3  6  9   95   66  48     3  8 -2  472  484   9     3 10 -7  169  167  42     3 12 -4  151  113  60

3  5 -3  142  138  20     3  6 10  121   64  59     3  8 -2  440  479   7     3 10 -6  100   60 100     3 12 -3  445  469  19

3  5 -3  137  139  23     3  6 10  113   63  58     3  8 -1  151  125  19     3 10 -6  105   61 104     3 12 -3  491  474  14

3  5 -2 1181 1167   4     3  6 11  402  418  16     3  8 -1  151  126  30     3 10 -5  145   92  46     3 12 -2  281  270  18

3  5 -2 1204 1177   3     3  6 11  412  414  14     3  8  0  176  166  33     3 10 -5  112   93  50     3 12 -2  251  267  29

3  5 -1  330  330   8     3  6 12  204  171  34     3  8  0  177  164  17     3 10 -4   98   91  97     3 12 -1  152  167  57

3  5 -1  329  333   6     3  6 12  190  170  34     3  8  1  147   52  36     3 10 -4  144   90  36     3 12 -1  202  169  28

3  5  0  295  280   8     3  6 13  456  461  18     3  8  1    0   53   1     3 10 -3  178  151  26     3 12  0  174  201  46

3  5  0  298  282   7     3  6 13  439  457  15     3  8  2  145  150  43     3 10 -3  125  149  43     3 12  0  207  203  32

3  5  1  386  380   6     3  6 14   28   60  28     3  8  2  158  149  42     3 10 -2  238  184  19     3 12  1  120   59 120

3  5  1  378  383   5     3  6 14  119   61 118     3  8  3  133  119  30     3 10 -2  202  182  26     3 12  1   58   59  57

3  5  2  207  174  10     3  6 15  221  247  36     3  8  3  159  118  26     3 10 -1  503  552  12     3 12  2  139   42  90

3  5  2  184  172  10     3  6 15  288  245  31     3  8  4  376  383  10     3 10 -1  506  557  13     3 12  2  138   41  86

3  5  3  266  249   9     3  6 16  125   77 101     3  8  5  260  277  15     3 10  0  205  197  25     3 12  3  146  103  61

3  5  3  276  247   8     3  6 16   90   77  90     3  8  5  265  274  16     3 10  0  164  195  41     3 12  3  211  102  32

3  5  4 1254 1222   3     3  7-13  452  485  24     3  8  6  414  433  10     3 10  1  191   64  46     3 12  4  264  286  26

3  5  4 1221 1211   3     3  7-13  465  489  20     3  8  7   30    1  30     3 10  1    0   64   1     3 12  4  299  283  22

3  5  5  545  542   5     3  7-12  126   35 125     3  8  7   78    1  77     3 10  2  368  382  23     3 12  5  221  188  32

3  5  5  556  546   6     3  7-12   98   35  97     3  8  8   73   85  72     3 10  2  387  379  14     3 12  5  209  186  32

3  5  6  257  265  13     3  7-11   71    1  70     3  8  8    0   86   1     3 10  3  200  254  33     3 12  6  309  253  25

3  5  6  260  262   9     3  7-11  137    1  72     3  8  9   54  101  54     3 10  4  402  400  12     3 12  6  309  251  25

3  5  7  821  814   5     3  7-10  469  477  18     3  8  9  107  102  90     3 10  4  411  396  16     3 12  7  165   60  41

3  5  7  796  807   4     3  7-10  488  481  16     3  8 10  165  170  41     3 10  5  273  253  18     3 12  7  134   60  85

3  5  8  472  479   7     3  7 -9  117   93 102     3  8 10  192  169  27     3 10  6  123   85  66     3 12  8  136   87  66

3  5  8  466  483   8     3  7 -9  138   94  57     3  8 11  274  258  22     3 10  6   99   86  60     3 12  8  147   86  51

3  5  9  401  412  11     3  7 -8    0    3   1     3  8 11  276  261  24     3 10  7   69   19  69     3 12  9  173   47  41

3  5  9  406  409  11     3  7 -8  123    2  48     3  8 12  162  122  51     3 10  7   56   18  55     3 12  9  165   47  68

3  5 10  344  339  17     3  7 -7  826  819   8     3  8 12  130  123 129     3 10  8  358  361  17     3 12 10  232  186  48

3  5 10  340  336  13     3  7 -7  838  827   6     3  8 13  461  430  15     3 10  8  334  358  12     3 12 10  256  184  45

3  5 11   26    3  26     3  7 -6  513  535  11     3  8 14  167  188  64     3 10  9  143  171  42     3 13 -5  351  277  19

3  5 11   78    3  77     3  7 -6  520  539   8     3  8 14  222  186  38     3 10  9  202  172  33     3 13 -4  371  300  21

3  5 12  281  286  23     3  7 -5  459  489  10     3  8 15  298  264  35     3 10 10  149  111  51     3 13 -4  369  298  28

3  5 12  308  283  20     3  7 -4  404  406   9     3  8 15  237  261  42     3 10 11  315  312  22     3 13 -3  250  250  39

3  5 13  165  189  51     3  7 -4  392  402  11     3  9-11  110   76 109     3 10 11  289  315  27     3 13 -3  319  252  17

3  5 13  169  187  53     3  7 -3  211  223  15     3  9-10  249  265  39     3 10 12  192   64  43     3 13 -2  394  385  20

3  5 14  148   79  66     3  7 -3  202  221  22     3  9-10  266  262  34     3 10 12  103   65 103     3 13 -2  381  388  18

3  5 14  115   78  86     3  7 -2  322  305  10     3  9 -9   38   83  38     3 10 13  197  191  49     3 13 -1  191    7  36

3  5 15   88   50  88     3  7 -1  272  242  12     3  9 -9  157   84  55     3 10 13  181  193  54     3 13 -1  191    7  43

3  5 15  114   50 113     3  7  0  267  250   9     3  9 -8  111  104 111     3 11 -9  150  136  64     3 13  0  173  149  49

3  5 16  256  240  30     3  7  0  277  248   9     3  9 -8   73  104  73     3 11 -9  176  134  65     3 13  0  124  150  57

3  5 16  264  242  36     3  7  1  345  342   9     3  9 -7  353  356  17     3 11 -8   54   67  54     3 13  1  140   26 122

3  5 17   70   19  69     3  7  1  369  346   7     3  9 -7  354  353  21     3 11 -8  174   67  72     3 13  1  234   26  53

3  5 17  124   19 124     3  7  3   62    8  62     3  9 -6  243  244  17     3 11 -7  526  537  15     3 13  2  200  170  52

3  6-14  160  118  57     3  7  3   99    8  65     3  9 -6  222  242  26     3 11 -7  549  542  13     3 13  2  196  172  47

3  6-14  138  117 138     3  7  4  421  408   7     3  9 -5  561  570  11     3 11 -6  375  417  22     3 13  3   96   31  96

3  6-13  159  204  55     3  7  4  392  411   8     3  9 -4  157  127  33     3 11 -6  393  421  16     3 13  4  381  384  22

3  6-13  181  202  51     3  7  5  174  161  21     3  9 -4  153  126  37     3 11 -5  622  568  10     3 13  4  371  381  20

3  6-12  275  298  24     3  7  5  156  160  20     3  9 -3  248  255  21     3 11 -5  529  563  16     3 13  5  251  241  35

3  6-12  309  295  32     3  7  6  531  544   5     3  9 -3  232  253  14     3 11 -4  155   88  51     3 13  5  302  243  30

3  6-11  215  243  29     3  7  6  523  549   7     3  9 -2  679  706   6     3 11 -4  175   89  33     3 13  6  341  362  23

3  6-11  254  241  31     3  7  7  374  389  12     3  9 -1  135  146  48     3 11 -3   90   27  89     3 13  6  362  359  24

3  6-10  210  196  37     3  7  7  371  386   9     3  9  0  178  145  41     3 11 -3  107   27  81     3 13  7  316  286  28

3  6-10  211  194  41     3  7  8  460  465   9     3  9  1  279  217  23     3 11 -2  280  277  22     3 13  8  308  298  33

3  6 -9   57   10  57     3  7  8  461  461   7     3  9  1  208  219  28     3 11 -2  284  279  19     3 13  8  298  295  22

Observed and calculated structure factors for joteite                                                                 Page 12

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

3 14 -1  228  202  44     4 -8 -6  110    7 109     4 -6 -8  237  241  30     4 -5 12  355  362  21     4 -3 -1  136   35  41

3 14 -1  195  200  45     4 -8 -6  141    7  73     4 -6 -8  216  243  31     4 -5 12  370  365  19     4 -3 -1  118   35  49

3 14  0    0   36   1     4 -8 -5  174   31  46     4 -6 -7  206  178  33     4 -5 13  104   43 104     4 -3  0  526  513   8

3 14  0  131   36  87     4 -8 -5  167   31  57     4 -6 -7  175  176  40     4 -5 13  103   43 103     4 -3  0  510  517   8

3 14  1  140   38 140     4 -8 -4   86   67  85     4 -6 -6   36   43  35     4 -5 14   80   88  79     4 -3  1  123   14  45

3 14  1   86   38  86     4 -8 -4  135   67  74     4 -6 -6   63   44  63     4 -5 14  177   87  61     4 -3  2  576  595   8

3 14  2  262  163  41     4 -8 -3  219  222  35     4 -6 -5  161  153  50     4 -5 15  145   26  87     4 -3  2  607  600   9

3 14  2  213  165  51     4 -8 -3  217  221  31     4 -6 -5  153  152  40     4 -5 15   32   26  31     4 -3  3  169  156  29

3 14  3  191   96  48     4 -8 -2  256  282  26     4 -6 -4  221  216  32     4 -4-12  414  421  20     4 -3  3  148  154  42

3 14  3  189   95  48     4 -8 -2  256  284  27     4 -6 -4  242  214  29     4 -4-11  169  121  54     4 -3  4  125  117  48

3 14  4  141  202  54     4 -8 -1  237  235  31     4 -6 -3  434  441  20     4 -4-11  181  122  53     4 -3  4  135  115  37

3 14  4  229  201  26     4 -8 -1  259  233  28     4 -6 -3  438  445  14     4 -4-10  160  176  64     4 -3  5  706  714   7

4-11  0  197  229  53     4 -8  0  145  202  69     4 -6 -2  542  539  10     4 -4-10  183  178  44     4 -3  6  256  235  22

4-11  0  275  231  38     4 -8  0  254  200  30     4 -6 -2  529  534  12     4 -4 -9  190  157  37     4 -3  6  226  233  18

4-11  1  148  112 147     4 -8  1  496  468  15     4 -6 -1  367  385  15     4 -4 -9  215  159  35     4 -3  7  331  315  13

4-11  1  196  111  66     4 -8  1  494  472  14     4 -6 -1  397  388  14     4 -4 -8  195  188  38     4 -3  7  333  318  15

4-11  2  344  330  30     4 -8  2  798  806  10     4 -6  0  199  152  37     4 -4 -8  200  186  32     4 -3  8  237  237  21

4-11  2  356  327  32     4 -8  2  777  813  10     4 -6  0  205  150  37     4 -4 -7  145  133  43     4 -3  8  238  235  20

4-11  3  182   24  60     4 -8  3  314  277  30     4 -6  1  401  398  18     4 -4 -7  175  135  38     4 -3  9  145  124  39

4-11  3    0   24   1     4 -8  3  299  274  34     4 -6  1  400  395  18     4 -4 -6  289  284  22     4 -3  9  111  125  55

4-11  4  187   43  43     4 -8  4  127   50  95     4 -6  2  447  442  13     4 -4 -6  277  282  19     4 -3 10  162  164  36

4-11  4  146   43  59     4 -8  4  125   49  79     4 -6  2  427  446  14     4 -4 -5  173  124  31     4 -3 10  157  165  46

4-10 -5  110   43 110     4 -8  5  265  210  27     4 -6  3  195  142  40     4 -4 -5  119  123  52     4 -3 11  101  111 101

4-10 -5   70   43  70     4 -8  5  231  209  28     4 -6  4  171  135  37     4 -4 -4  125   43  68     4 -3 11  123  110  62

4-10 -4  188  184  55     4 -8  6  109   36 109     4 -6  4  157  136  54     4 -4 -4  108   42  54     4 -3 12  147  107  51

4-10 -3  334  363  20     4 -8  6  106   36 106     4 -6  5  377  401  15     4 -4 -3  362  379  13     4 -3 12  107  106  98

4-10 -3  385  366  25     4 -8  7  100   70  99     4 -6  6  142  156  46     4 -4 -3  372  376  14     4 -3 13  136   54  67

4-10 -2  273  263  32     4 -8  7  114   69 114     4 -6  6  260  158  21     4 -4 -2  409  419  12     4 -3 13   95   54  95

4-10 -2  280  261  33     4 -8  8  275  296  31     4 -6  7  133   70  55     4 -4 -2  410  423  14     4 -3 14  389  406  19

4-10 -1  204   82  40     4 -8  9  147   78  75     4 -6  7    0   70   1     4 -4 -1   69  107  68     4 -3 14  394  410  17

4-10 -1  136   81 107     4 -8  9   84   78  83     4 -6  8  121  126  67     4 -4 -1  132  106  44     4 -3 15  159  139  62

4-10  0  324  280  28     4 -8 10  148   27  62     4 -6  8  145  125  40     4 -4  0  228  236  24     4 -3 15  195  138  43

4-10  0  278  277  48     4 -8 10    0   27   1     4 -6  9  117   17  70     4 -4  0  250  234  21     4 -3 16  361  350  25

4-10  1  238  246  38     4 -8 11  359  371  22     4 -6  9   67   16  66     4 -4  1  598  595   9     4 -3 16  338  347  25

4-10  1  260  244  42     4 -8 11  341  367  23     4 -6 10  205  182  31     4 -4  1  586  600   9     4 -2-13  346  359  24

4-10  2   90  182  89     4 -8 12  274  277  29     4 -6 10  180  180  39     4 -4  2  666  669   8     4 -2-13  368  362  24

4-10  3   51   26  51     4 -8 12  238  279  29     4 -6 11  443  461  16     4 -4  2  675  675   9     4 -2-12  186  135  51

4-10  3    0   26   1     4 -7-10   65  107  64     4 -6 11  466  465  16     4 -4  3  123   81  47     4 -2-12  162  134  60

4-10  4  214    9  53     4 -7-10   90  106  90     4 -6 12  367  400  20     4 -4  3   57   82  56     4 -2-11  145   69  67

4-10  4  134    9 104     4 -7 -9  425  454  20     4 -6 12  376  404  27     4 -4  4  126   70  50     4 -2-11  139   69  64

4-10  5   79   66  78     4 -7 -9  444  458  19     4 -6 13  427  442  19     4 -4  4   51   70  51     4 -2-10  213  214  42

4-10  5  138   66  93     4 -7 -8   82  114  82     4 -6 13  445  446  17     4 -4  5   69   64  69     4 -2-10  251  216  23

4-10  6  248  111  27     4 -7 -8  167  113  62     4 -6 14  153  149  73     4 -4  5  141   64  54     4 -2 -9  247  240  28

4-10  6  226  112  41     4 -7 -7    0   44   1     4 -6 14  156  151  64     4 -4  6   84   89  83     4 -2 -9  261  238  25

4-10  7  180  125  45     4 -7 -7   75   44  74     4 -5-11  159   75  71     4 -4  6  109   90  63     4 -2 -8  291  282  23

4-10  7  222  126  43     4 -7 -6  186  162  40     4 -5-11  130   74 107     4 -4  7   76   46  76     4 -2 -8  289  279  21

4-10  8   77   41  77     4 -7 -6  190  160  46     4 -5-10   92  111  92     4 -4  7   92   45  92     4 -2 -7  164  111  39

4-10  8   97   41  97     4 -7 -5  183  150  39     4 -5-10  107  110 107     4 -4  8  220  240  20     4 -2 -7  132  112  45

4 -9 -7  221  255  31     4 -7 -5  124  149 102     4 -5 -9  541  526  15     4 -4  8  259  238  21     4 -2 -6   34   44  34

4 -9 -7  211  257  39     4 -7 -4  272  189  28     4 -5 -9  542  521  14     4 -4  9  212  210  27     4 -2 -6  105   44  73

4 -9 -6  203  186  42     4 -7 -3  162  149  47     4 -5 -8  294  287  23     4 -4  9  224  212  21     4 -2 -5   97   53  77

4 -9 -6  187  187  60     4 -7 -3  166  148  44     4 -5 -8  309  290  28     4 -4 10  223  223  26     4 -2 -5   88   52  87

4 -9 -5    0   18   1     4 -7 -2  370  371  14     4 -5 -7  346  353  18     4 -4 10  238  225  30     4 -2 -4  220  213  20

4 -9 -5    0   17   1     4 -7 -2  405  374  14     4 -5 -7  345  350  18     4 -4 11  244  234  27     4 -2 -4  208  215  22

4 -9 -4  309  300  31     4 -7 -1   84   67  83     4 -5 -6  271  256  21     4 -4 11  254  236  24     4 -2 -3  302  295  16

4 -9 -4  308  297  27     4 -7 -1  109   67  79     4 -5 -6  269  254  21     4 -4 12  308  302  21     4 -2 -3  295  292  13

4 -9 -3   77  102  77     4 -7  0  208  209  34     4 -5 -5  194  204  29     4 -4 12  294  300  23     4 -2 -1  748  729   6

4 -9 -3  130  101  96     4 -7  0  229  207  31     4 -5 -5  224  206  23     4 -4 13  484  477  15     4 -2 -1  744  722   7

4 -9 -2  223  188  30     4 -7  1  158  134  53     4 -5 -4  446  451  11     4 -4 13  460  473  16     4 -2  0  201  180  21

4 -9 -2  224  187  29     4 -7  1  147  133  55     4 -5 -4  429  447  11     4 -4 14   95   72  94     4 -2  0  201  178  23

4 -9 -1  167  208  47     4 -7  2  388  348  18     4 -5 -3  129  115  55     4 -4 14  141   73  79     4 -2  1  896  885   6

4 -9 -1  254  206  33     4 -7  2  349  351  20     4 -5 -3  134  116  39     4 -4 15  252  269  29     4 -2  2 1121 1122   5

4 -9  0  295  283  39     4 -7  3  121   85  80     4 -5 -2  164  190  37     4 -4 15  251  266  35     4 -2  3  412  433   8

4 -9  1  140  166  73     4 -7  3   56   84  55     4 -5 -1  281  259  25     4 -3-13   75   52  75     4 -2  3  458  437  10

4 -9  1  174  168  50     4 -7  4  123   77  69     4 -5  0  462  440  11     4 -3-13  112   52 111     4 -2  4  174  164  33

4 -9  2  388  396  22     4 -7  4  127   76  75     4 -5  0  424  437  14     4 -3-12  174  169  65     4 -2  4  172  163  26

4 -9  2  407  400  20     4 -7  5  475  486  13     4 -5  1  280  246  23     4 -3-12  206  171  46     4 -2  5  947  928   5

4 -9  3  137  110 105     4 -7  6  237  242  34     4 -5  1  281  243  19     4 -3-11  346  340  24     4 -2  5  943  936   6

4 -9  3  145  109  82     4 -7  6  246  245  25     4 -5  2  514  513  11     4 -3-11  359  337  20     4 -2  6  228  229  19

4 -9  4  211   53  49     4 -7  7  441  414  16     4 -5  2  503  509  16     4 -3-10  330  316  22     4 -2  6  229  226  19

4 -9  4   42   53  41     4 -7  8  122  154  75     4 -5  3  350  354  18     4 -3-10  333  319  21     4 -2  7   79    2  79

4 -9  5  327  323  22     4 -7  8  138  153  51     4 -5  3  354  357  23     4 -3 -9  621  620  11     4 -2  7   85    2  85

4 -9  5  357  325  23     4 -7  9  148   93  69     4 -5  4  203  134  26     4 -3 -9  608  626  12     4 -2  8  468  504  10

4 -9  6    0   46   1     4 -7  9  113   92  83     4 -5  5  564  559  10     4 -3 -8  104   16 104     4 -2  9  117  105  43

4 -9  6  119   46  70     4 -7 10  248  233  27     4 -5  5  584  564  14     4 -3 -8   89   16  88     4 -2  9  130  104  48

4 -9  7  304  239  28     4 -7 10  236  231  33     4 -5  6  124   87  59     4 -3 -7  139  133  49     4 -2 10  236  222  23

4 -9  7  252  237  34     4 -7 11  236  229  36     4 -5  6   72   86  72     4 -3 -7   75  132  75     4 -2 10  224  224  28

4 -9  8    0  108   1     4 -7 11  235  231  35     4 -5  7  354  366  19     4 -3 -6  272  277  19     4 -2 11  567  570  11

4 -9  8   98  109  98     4 -7 12  117  103 116     4 -5  7  365  363  17     4 -3 -6  252  279  22     4 -2 11  578  575  10

4 -9  9  235  244  40     4 -7 12  150  102  76     4 -5  8   66   22  66     4 -3 -5  155  136  34     4 -2 12  510  530  15

4 -9  9  281  246  28     4 -7 13  214  159  42     4 -5  8    0   23   1     4 -3 -5  177  138  38     4 -2 12  509  525  12

4 -9 10    0   24   1     4 -7 13  165  157  66     4 -5  9  433  452  10     4 -3 -4  249  250  21     4 -2 13  485  477  13

4 -9 10    0   24   1     4 -6-11  174   76  41     4 -5  9  451  448  14     4 -3 -4  232  248  19     4 -2 13  467  482  16

4 -8 -8  117   77 116     4 -6-11  106   77 105     4 -5 10  142   87  50     4 -3 -3  107   97  52     4 -2 14  160  166  46

4 -8 -8   60   77  59     4 -6-10  162  162  57     4 -5 10  155   87  51     4 -3 -3  120   96  43     4 -2 14  207  167  47

4 -8 -7   72   43  71     4 -6 -9  367  366  21     4 -5 11   85   23  84     4 -3 -2  470  484  10     4 -2 15  167  111  54

4 -8 -7   46   42  46     4 -6 -9  364  370  21     4 -5 11   66   23  65     4 -3 -2  496  488  10     4 -2 15  178  110  50

Observed and calculated structure factors for joteite                                                                 Page 13

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

4 -2 16  277  268  30     4  0  0  567  555   9     4  1 13  170  107  34     4  3 -6  175  198  25     4  4  7   89   90  88

4 -2 16  275  270  29     4  0  0  559  560   8     4  1 14  173  141  44     4  3 -6  183  199  28     4  4  8  471  476   9

4 -1-13   55   47  54     4  0  1  833  802   5     4  1 14  172  142  43     4  3 -5  200  177  22     4  4  8  470  471   9

4 -1-13  130   46 130     4  0  2 1037  942   4     4  1 15  205  240  37     4  3 -5  198  175  27     4  4  9  197  199  24

4 -1-12  200  164  50     4  0  2  939  950   5     4  1 15  210  238  37     4  3 -4  508  508   8     4  4  9  195  197  22

4 -1-12  188  162  56     4  0  3  238  247  15     4  1 16  338  364  23     4  3 -4  506  504   9     4  4 10   55   71  55

4 -1-11  308  295  27     4  0  3  242  245  17     4  1 16  370  368  23     4  3 -3  130   91  29     4  4 10  132   71  43

4 -1-11  305  292  22     4  0  4  194  168  19     4  1 17   59  126  58     4  3 -3  139   90  28     4  4 11  436  446  12

4 -1-10  135  123  61     4  0  4  180  167  22     4  1 17  187  127  47     4  3 -2  939  923   5     4  4 11  434  442  13

4 -1-10  119  122  78     4  0  5   66   37  66     4  2-14  241  278  31     4  3 -2  937  915   5     4  4 12  246  231  24

4 -1 -9  605  628  11     4  0  5   37   37  37     4  2-14  241  275  29     4  3 -1  100   59  62     4  4 12  226  233  26

4 -1 -9  596  634  10     4  0  6  100   71  43     4  2-13  281  280  35     4  3 -1  102   59  39     4  4 13  226  228  27

4 -1 -8   97   54  96     4  0  6   85   71  62     4  2-13  271  277  30     4  3  0  266  240  20     4  4 13  233  230  31

4 -1 -8  106   54 106     4  0  7  291  276  16     4  2-12  193  173  47     4  3  0  250  238  15     4  4 14  209  197  42

4 -1 -7  182  158  29     4  0  7  287  278  15     4  2-12  217  174  36     4  3  1  181  128  22     4  4 14  224  195  30

4 -1 -7  153  159  39     4  0  8  204  179  21     4  2-11  119   54  93     4  3  1   94  127  94     4  4 15  225  236  42

4 -1 -6  324  300  16     4  0  8  205  180  23     4  2-11  159   55  51     4  3  2  523  512   9     4  4 16  318  322  24

4 -1 -6  311  303  19     4  0  9  125  112  39     4  2-10  204  215  34     4  3  2  512  507   8     4  4 16  366  325  23

4 -1 -5   91   99  90     4  0  9  154  113  35     4  2-10  222  213  33     4  3  3  157  157  34     4  4 17  125  178 124

4 -1 -5  121   98  49     4  0 10   94   92  93     4  2 -9  368  383  17     4  3  3  173  158  24     4  4 17  133  180 133

4 -1 -4  303  301  15     4  0 10  113   93  93     4  2 -9  379  387  16     4  3  4  157  128  29     4  5-13  238  236  35

4 -1 -4  284  298  15     4  0 11  384  377  16     4  2 -8  318  332  19     4  3  4  142  127  20     4  5-13  282  234  33

4 -1 -3  334  322  12     4  0 11  366  381  16     4  2 -8  335  335  17     4  3  5 1089 1149   4     4  5-12  204  209  39

4 -1 -3  331  325  13     4  0 12  394  413  16     4  2 -7  190  187  31     4  3  5 1161 1139   4     4  5-12  181  207  52

4 -1 -2  397  382  11     4  0 12  393  409  15     4  2 -7  188  185  30     4  3  6  412  401  11     4  5-11   94  101  93

4 -1 -2  396  378   9     4  0 13  460  466  14     4  2 -6  189  167  29     4  3  6  394  405  10     4  5-11  140  100  70

4 -1 -1  109   77  61     4  0 14  212  170  36     4  2 -6  171  166  25     4  3  7  596  615   7     4  5-10   68    7  67

4 -1 -1   87   76  86     4  0 14  163  168  45     4  2 -5  187  179  24     4  3  7  617  609   7     4  5-10   67    7  66

4 -1  0  331  322  12     4  0 15  338  352  21     4  2 -5  160  181  31     4  3  8  278  256  15     4  5 -9  620  650  11

4 -1  0  305  319  12     4  0 15  335  355  23     4  2 -4   21   37  20     4  3  8  258  254  16     4  5 -9  645  656  11

4 -1  1  281  269  14     4  0 16  632  654  14     4  2 -4   73   37  73     4  3  9   85   66  85     4  5 -8  340  344  20

4 -1  2  523  498   7     4  0 16  618  648  15     4  2 -3  515  509   8     4  3  9   82   66  81     4  5 -8  326  341  18

4 -1  2  512  493   7     4  0 17  174  164  54     4  2 -3  494  505   7     4  3 10  270  281  19     4  5 -7  401  390  12

4 -1  3  210  201  20     4  0 17  200  166  52     4  2 -2  774  781   5     4  3 10  262  279  19     4  5 -7  426  393  11

4 -1  3  203  199  19     4  1-14  185  144  44     4  2 -2  771  788   5     4  3 11  290  288  17     4  5 -6  464  471   8

4 -1  4   93   68  66     4  1-14  130  143  68     4  2 -1  582  592   6     4  3 11  279  291  17     4  5 -6  467  467   9

4 -1  4   62   69  61     4  1-13   73  118  72     4  2 -1  579  597   6     4  3 12  116   66  79     4  5 -5  176  182  26

4 -1  5  674  693   7     4  1-13  157  117  61     4  2  0  158  139  25     4  3 12  124   66  51     4  5 -5  216  183  20

4 -1  5  661  687   6     4  1-12  298  303  26     4  2  0  174  138  33     4  3 13    0   11   1     4  5 -4  544  527   7

4 -1  6  187  155  24     4  1-12  311  301  23     4  2  1  626  600   7     4  3 13  109   11 103     4  5 -4  522  522   8

4 -1  7  203  214  20     4  1-11    0   69   1     4  2  1  614  595   7     4  3 14  405  405  16     4  5 -3  142  144  27

4 -1  7  208  212  21     4  1-11    0   69   1     4  2  2  663  666   8     4  3 14  410  409  20     4  5 -3  126  143  34

4 -1  8  221  222  21     4  1-10  115   15  84     4  2  2  630  660   7     4  3 15  137  170  96     4  5 -2  294  316  11

4 -1  8  224  224  20     4  1-10  151   15  60     4  2  3  141  117  36     4  3 15  154  171  78     4  5 -2  324  319  10

4 -1  9  128   60  44     4  1 -9  547  561  12     4  2  3  106  116  40     4  3 16  277  280  30     4  5 -1  277  288  12

4 -1  9  103   59  55     4  1 -9  550  566  11     4  2  4  332  327  13     4  3 16  291  277  34     4  5 -1  296  291  15

4 -1 10  188  176  29     4  1 -8  228  213  26     4  2  4  313  325  13     4  3 17  187  152  49     4  5  0  565  535   7

4 -1 10  181  175  26     4  1 -8  215  211  28     4  2  5  705  690   6     4  3 17  189  154  57     4  5  0  535  530   7

4 -1 11  223  214  33     4  1 -7  306  315  17     4  2  5  700  696   5     4  4-13  444  443  22     4  5  1  151  140  29

4 -1 11  212  212  25     4  1 -7  311  313  15     4  2  6  315  299  14     4  4-13  454  439  20     4  5  1  170  141  22

4 -1 12  187  135  34     4  1 -6  451  462  11     4  2  6  292  296  14     4  4-12  336  345  25     4  5  2  328  354  17

4 -1 12  125  136  58     4  1 -6  471  466  11     4  2  7  134  108  29     4  4-12  345  348  27     4  5  2  363  357  12

4 -1 13  144  120  49     4  1 -5  166  129  27     4  2  7  108  107  40     4  4-11  144  100  69     4  5  3  318  315  11

4 -1 13  115  119  91     4  1 -5  144  130  27     4  2  8  245  261  17     4  4-11  151   99  72     4  5  3  295  312  10

4 -1 14  327  332  21     4  1 -4  458  450   9     4  2  8  242  263  16     4  4-10  184  185  35     4  5  4  128  119  27

4 -1 14  331  329  26     4  1 -4  460  454   9     4  2  9  199  193  23     4  4-10  182  183  45     4  5  4  134  118  26

4 -1 15  228  143  39     4  1 -3  234  213  16     4  2  9  185  191  24     4  4 -9  206  173  34     4  5  5  437  444   8

4 -1 15  176  142  49     4  1 -3  228  211  17     4  2 10  122  113  43     4  4 -9  183  171  36     4  5  5  395  448   8

4 -1 16  370  373  26     4  1 -2  179  173  20     4  2 10  104  114  82     4  4 -8  235  172  27     4  5  6  112  104  44

4 -1 16  351  369  27     4  1 -1  242  228  16     4  2 11  525  544  10     4  4 -8  174  171  37     4  5  6   68  105  67

4 -1 17  135   50  88     4  1 -1  227  230  15     4  2 11  523  549  11     4  4 -7  102   59  67     4  5  7  465  460   7

4 -1 17  174   50  71     4  1  0  518  509   7     4  2 12  501  498  12     4  4 -7   54   58  53     4  5  7  457  465   9

4  0-13  499  522  17     4  1  0  517  514   8     4  2 12  481  493  11     4  4 -6  178  142  31     4  5  8   79   44  78

4  0-12  588  623  13     4  1  1  207  199  17     4  2 13  506  514  14     4  4 -6  141  143  37     4  5  9  334  335  13

4  0-12  603  628  13     4  1  1  224  200  20     4  2 13  495  509  12     4  4 -5  229  237  19     4  5  9  333  338  12

4  0-11  158  180  50     4  1  2  553  535   8     4  2 14  158  112  51     4  4 -5  246  240  15     4  5 10  274  260  21

4  0-11  198  182  43     4  1  2  535  530   8     4  2 14  107  111 106     4  4 -4   69   16  69     4  5 10  252  258  17

4  0-10  248  242  26     4  1  3  377  374  12     4  2 15  121  151  86     4  4 -4   68   17  68     4  5 11  230  222  25

4  0-10  234  240  31     4  1  3  364  371  10     4  2 15  159  152  59     4  4 -3  306  310  14     4  5 11  233  220  26

4  0 -9  376  363  20     4  1  4  168  143  31     4  2 16  345  345  29     4  4 -3  307  313  13     4  5 12  352  352  17

4  0 -9  341  360  20     4  1  4  117  142  38     4  2 16  366  348  23     4  4 -2  409  407   8     4  5 12  359  349  19

4  0 -8  292  282  21     4  1  5  639  649   5     4  2 17  110   69 110     4  4 -2  409  411   8     4  5 13  134    9  71

4  0 -8  283  280  20     4  1  6  138  120  27     4  2 17   61   70  61     4  4 -1  225  253  19     4  5 13  141    9  82

4  0 -7  122   72  63     4  1  6  139  121  27     4  3-13   65   66  65     4  4 -1  241  255  15     4  5 14  168  131  57

4  0 -7  142   73  43     4  1  7  490  492   8     4  3-13  178   65  51     4  4  0  276  244  20     4  5 14  159  129  65

4  0 -6  335  351  14     4  1  7  496  497   9     4  3-12  247  214  38     4  4  0  260  246  13     4  5 15  109   56 108

4  0 -6  314  354  14     4  1  8  107  121  51     4  3-12  204  216  44     4  4  1  760  776   6     4  5 15   68   55  68

4  0 -5   63    8  63     4  1  8  127  120  33     4  3-11  423  417  18     4  4  1  792  769   6     4  5 16  363  360  24

4  0 -5   16    8  16     4  1  9  543  554   9     4  3-11  404  414  21     4  4  2  977 1006   5     4  5 16  372  363  23

4  0 -4  128   86  37     4  1  9  541  559   9     4  3-10  206  238  37     4  4  3  253  227  20     4  6-12  262  259  43

4  0 -4  105   86  53     4  1 10  128  138  49     4  3-10  247  240  28     4  4  3  248  229  13     4  6-12  267  262  29

4  0 -3  688  689   7     4  1 10  131  137  43     4  3 -9  539  547  12     4  4  4  159  179  24     4  6-11  123   67 122

4  0 -3  691  683   6     4  1 11   77   63  76     4  3 -9  529  542  11     4  4  4  186  177  24     4  6-11   74   66  73

4  0 -2  199  212  22     4  1 11   82   62  81     4  3 -8  186  147  30     4  4  5  333  345  13     4  6-10  289  313  24

4  0 -2  189  210  17     4  1 12  335  336  19     4  3 -8  183  148  29     4  4  6   67   13  67     4  6-10  310  310  27

4  0 -1  122  118  38     4  1 12  327  333  23     4  3 -7  112   34  68     4  4  6   46   13  46     4  6 -9  384  384  15

4  0 -1  150  119  42     4  1 13   94  108  93     4  3 -7  105   35  71     4  4  7   82   89  81     4  6 -9  365  380  17

Observed and calculated structure factors for joteite                                                                 Page 14

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

4  6 -8  255  265  28     4  7  9  150  130  29     4  9  0  308  284  14     4 11  0  441  432  14     5 -9  2  308  211  27

4  6 -8  260  267  28     4  7  9  136  131  37     4  9  1  147   18  37     4 11  1    0   34   1     5 -9  3  274  178  28

4  6 -7   40   48  39     4  7 10  308  310  19     4  9  1   58   18  58     4 11  2  119  169  73     5 -9  3  142  105  72

4  6 -7   94   48  94     4  7 11  128   72  48     4  9  2  322  297  21     4 11  2  195  170  37     5 -9  3  126  105 125

4  6 -6   72   33  71     4  7 11  119   72  94     4  9  2  286  295  16     4 11  3  368  390  16     5 -9  4  165  112  45

4  6 -6   88   33  87     4  7 12  238  225  29     4  9  3  233  230  17     4 11  3  416  394  20     5 -9  4  153  109 102

4  6 -5  234  224  22     4  7 12  246  227  35     4  9  3  222  228  20     4 11  4  127  137  54     5 -9  4   45  110  44

4  6 -5  235  226  16     4  7 13   51    9  50     4  9  4   90    5  90     4 11  4  163  138  47     5 -9  5  624  634  14

4  6 -4  271  254  16     4  7 13   48    9  48     4  9  4   79    5  79     4 11  5  432  416  13     5 -9  5  692  756  10

4  6 -4  257  252  19     4  7 14  180  196  58     4  9  5  575  600   8     4 11  5  434  420  14     5 -9  5  614  629  16

4  6 -3  395  415  11     4  7 14  218  194  32     4  9  6  239  264  21     4 11  6   89   31  89     5 -9  6  325  282  29

4  6 -3  404  419   7     4  7 15  193    9  42     4  9  6  272  262  14     4 11  6  101   32 101     5 -9  6  276  287  38

4  6 -2  254  287  14     4  7 15   83    9  83     4  9  7  336  322  15     4 11  7  306  318  23     5 -9  6  289  280  31

4  6 -2  272  289  12     4  8-11  100   63  99     4  9  7  306  320  13     4 11  7  329  315  18     5 -9  7  344  244  28

4  6 -1  178  182  17     4  8-11  147   63  95     4  9  8  273  250  22     4 11  8  210  128  45     5 -9  7  245  242  36

4  6  0  437  430   5     4  8-10   16   70  16     4  9  8  263  248  18     4 11  8  138  129  69     5 -9  7  235  242  33

4  6  0  431  426   7     4  8-10  101   70 101     4  9  9  119   79  64     4 11  9  210  224  47     5 -8 -5  163   66  52

4  6  1  384  387   7     4  8 -9  150  139  65     4  9  9   70   78  69     4 11  9  276  222  33     5 -8 -5  322  330  24

4  6  1  418  391   5     4  8 -9  197  140  40     4  9 10  159  143  49     4 11 10  247  228  35     5 -8 -5  254   66  46

4  6  2  554  467   6     4  8 -8  209  171  32     4  9 10  145  142  45     4 11 10  214  226  33     5 -8 -4  115  118 114

4  6  3   48   79  47     4  8 -8  209  169  38     4  9 11  186  186  47     4 11 11  241  103  44     5 -8 -4  197  119  38

4  6  4  197  163  17     4  8 -7  228  209  26     4  9 11  169  184  42     4 11 11  104  102 104     5 -8 -4  207  259  37

4  6  4  162  164  16     4  8 -7  219  208  28     4  9 12  142  119  73     4 12 -6  180  100  58     5 -8 -3  182  205  48

4  6  5   88   82  26     4  8 -6   48    7  48     4  9 12  117  118 116     4 12 -6   56   99  55     5 -8 -3  188  206  49

4  6  5  104   82  30     4  8 -6   50    7  49     4  9 13    0    3   1     4 12 -5  142  110  91     5 -8 -3  282  271  25

4  6  6  211  205  16     4  8 -5  189  156  32     4  9 13  168    3  69     4 12 -5  125  111  67     5 -8 -2  291  315  26

4  6  6  218  207  16     4  8 -5  191  158  23     4  9 14  293  337  35     4 12 -4   58   51  57     5 -8 -2  305  315  36

4  6  7  157  161  29     4  8 -4  189  189  24     4  9 14  295  334  39     4 12 -3  240  238  29     5 -8 -2  258  318  33

4  6  7  189  163  23     4  8 -4  164  187  35     4 10 -9  385  430  22     4 12 -3  250  236  31     5 -8 -1  291  269  26

4  6  8  110   90  41     4  8 -3  183  165  26     4 10 -9  410  426  21     4 12 -2  257  227  24     5 -8 -1  254  271  28

4  6  8  108   89  49     4  8 -3  159  166  21     4 10 -8  259  261  41     4 12 -2  228  225  35     5 -8 -1  267  272  27

4  6  9  135  136  42     4  8 -2  346  343  12     4 10 -8  277  259  36     4 12 -1  133  106  77     5 -8  0  313  232  28

4  6  9  164  135  34     4  8 -2  364  346  11     4 10 -7   79   49  79     4 12 -1  158  107  38     5 -8  0  197  222  40

4  6 10   26    5  25     4  8 -1  223  220  11     4 10 -7  140   48 100     4 12  0  260  268  23     5 -8  0  217  220  31

4  6 10  125    5  29     4  8 -1  220  218  16     4 10 -6  112  138 111     4 12  0  265  266  26     5 -8  1  232   94  36

4  6 11  357  371  17     4  8  0  432  360   6     4 10 -6  153  139  52     4 12  1  532  485  17     5 -8  1  135   80  63

4  6 11  382  375  16     4  8  0  351  357   9     4 10 -5  131  138  66     4 12  1  469  481  16     5 -8  1  134   79  75

4  6 12  465  474  13     4  8  1  971  943   3     4 10 -5  177  136  45     4 12  2  437  505  20     5 -8  2  181   73  43

4  6 12  483  470  14     4  8  1 1009  952   4     4 10 -4  213  243  26     4 12  2  543  510  14     5 -8  2    0   72   1

4  6 13  457  455  17     4  8  2 1088 1052   3     4 10 -4  209  241  27     4 12  3  231  179  41     5 -8  3  137   52  82

4  6 13  446  451  16     4  8  2 1015 1043   3     4 10 -3  514  505  10     4 12  4  131   22  81     5 -8  3    0   51   1

4  6 14  173  128  53     4  8  3  305  313   8     4 10 -3  470  501  12     4 12  4  122   22  79     5 -8  4  213  234  35

4  6 14  180  129  51     4  8  4  171  153  21     4 10 -2  384  375  15     4 12  5  297  266  23     5 -8  4  115   74 114

4  6 15  314  284  33     4  8  4  207  154  16     4 10 -2  357  371  15     4 12  5  281  268  24     5 -8  4  133   75  97

4  6 15  310  281  23     4  8  5  466  475   9     4 10 -1   79   81  78     4 12  6   90   82  89     5 -8  5    0   43   1

4  6 16  421  424  27     4  8  5  481  479   7     4 10  0  183  150  38     4 12  6  142   81  65     5 -8  5  270  275  35

4  6 16  411  420  20     4  8  6   62   32  62     4 10  0  145  149  55     4 12  7   38    9  38     5 -8  5    0   43   1

4  7-12  207  199  46     4  8  6  108   32  45     4 10  1  276  248  22     4 12  7  123    9 122     5 -8  6   50   16  50

4  7-12  220  200  46     4  8  7  148  127  37     4 10  1  332  250  16     4 12  8  221  207  37     5 -8  6  149   16  76

4  7-11  258  240  39     4  8  7  142  126  34     4 10  2  415  388  14     4 12  8  252  205  25     5 -8  6  268  318  25

4  7-11  256  242  38     4  8  8  375  383  12     4 10  2  382  392  16     4 12  9  142   97  58     5 -8  7  248  272  29

4  7-10  138  133  98     4  8  8  371  386  15     4 10  3   63   46  63     4 12  9  144   97  74     5 -8  7  209  176  41

4  7-10  166  134  41     4  8  9   35   52  34     4 10  3  110   47 110     4 13 -3  166   83  56     5 -8  7  175  178  53

4  7 -9  516  498  14     4  8  9   98   51  63     4 10  4   70   23  69     4 13 -3  152   83  94     5 -8  8  250  229  29

4  7 -9  512  493  14     4  8 10  223  201  24     4 10  4  168   23  29     4 13 -2  345  330  21     5 -8  8  215  231  43

4  7 -8   57   39  56     4  8 10  216  203  24     4 10  5  444  397  13     4 13 -2  315  327  27     5 -8  8  303  258  23

4  7 -8  147   39  60     4  8 11  465  452  17     4 10  5  395  400  13     4 13 -1   37   99  37     5 -8  9  336  323  27

4  7 -7  234  210  24     4  8 11  451  448  13     4 10  6  272  266  23     4 13 -1  169  100  48     5 -8  9  333  320  22

4  7 -7  213  208  27     4  8 12  141  120  53     4 10  6  275  268  21     4 13  0  126  102  70     5 -7 -7  116   21 115

4  7 -6  104   68  87     4  8 12  162  122  57     4 10  7  262  244  25     4 13  0   92  102  91     5 -7 -7  164   22  71

4  7 -5   51    5  51     4  8 13  231  207  39     4 10  7  290  242  21     4 13  1  178   12  87     5 -7 -6  582  588  16

4  7 -5  116    5  60     4  8 13  256  208  34     4 10  8  104  114  86     4 13  1   84   12  84     5 -7 -6  586  593  14

4  7 -4  343  350  14     4  8 14  270  277  27     4 10  8  108  115 108     4 13  2  206  209  52     5 -7 -5  453  468  16

4  7 -4  354  353  10     4  8 14  274  279  34     4 10  9   90   34  89     4 13  2  262  211  31     5 -7 -5  428  464  18

4  7 -3  101   88  48     4  8 15  172  152  54     4 10  9    0   34   1     4 13  3   92   86  91     5 -7 -4  554  581  15

4  7 -3  116   87  48     4  8 15  155  151  42     4 10 10  148   18  66     4 13  4  103   22 103     5 -7 -4  470  504  15

4  7 -2  331  334  11     4  9-10   82  115  82     4 10 10    0   18   1     4 13  4  106   22 105     5 -7 -4  430  500  16

4  7 -2  331  337  10     4  9-10  205  116  47     4 10 11  428  418  24     4 13  5  474  486  13     5 -7 -3  225  208  36

4  7 -1  184  138  16     4  9 -9  347  367  26     4 10 12  424  437  19     4 13  6  223  221  31     5 -7 -3  292  314  22

4  7 -1  164  137  20     4  9 -9  356  364  25     4 10 12  432  441  19     4 13  6  251  219  40     5 -7 -3  234  206  32

4  7  0  148  100  21     4  9 -8  151   37  54     4 10 13  380  410  22     4 13  7  232  178  36     5 -7 -2   96    6  95

4  7  0  154  101  17     4  9 -8    0   37   1     4 11 -8  239  109  41     4 13  7  219  179  34     5 -7 -2   97    6  96

4  7  1  268   25  10     4  9 -7  165   81  65     4 11 -8  150  108  88     5 -9 -3   85   19  85     5 -7 -2   27   36  27

4  7  2  379  382   7     4  9 -7  110   80 110     4 11 -7  233  154  36     5 -9 -3  196   19  36     5 -7 -1  249  263  29

4  7  2  437  385   6     4  9 -6  268  252  27     4 11 -7  203  153  56     5 -9 -2  239  290  30     5 -7 -1  402  465  17

4  7  3  125   38  20     4  9 -6  300  254  23     4 11 -6  375  382  21     5 -9 -2  190   66  50     5 -7 -1  294  266  33

4  7  3   47   38  47     4  9 -5   70   37  69     4 11 -5  224  260  28     5 -9 -2   41   67  41     5 -7  0  397  346  16

4  7  4  101   67  36     4  9 -5  114   38  49     4 11 -5  187  257  48     5 -9 -1  366  416  23     5 -7  0  360  344  21

4  7  4  101   66  29     4  9 -4  242  222  19     4 11 -4  400  426  17     5 -9 -1  404  420  22     5 -7  0  333  341  23

4  7  5  528  515   6     4  9 -4  241  224  17     4 11 -4  415  422  17     5 -9 -1  755  758  12     5 -7  1  167  104  46

4  7  5  498  519   6     4  9 -3   59   49  58     4 11 -3  220  159  38     5 -9  0   53   26  52     5 -7  1  131  111  62

4  7  6  161  148  21     4  9 -3   91   50  90     4 11 -3  178  160  41     5 -9  0  412  113  20     5 -7  1  119  105  87

4  7  6  148  146  24     4  9 -2  347  372  12     4 11 -2  223  225  25     5 -9  0  135   26  91     5 -7  2  429  395  18

4  7  7  315  321  10     4  9 -2  373  375  12     4 11 -2  300  227  26     5 -9  1  149  177  62     5 -7  2  555  556  11

4  7  7  328  324  14     4  9 -1   71  103  71     4 11 -1   72   35  71     5 -9  1    0  144   1     5 -7  2  371  391  20

4  7  8   93   60  73     4  9 -1  102  102  84     4 11 -1   98   35  98     5 -9  1   93  142  92     5 -7  3    0   37   1

4  7  8  112   60  64     4  9  0  283  281  15     4 11  0  397  428  15     5 -9  2  260  213  31     5 -7  3    0  111   1

Observed and calculated structure factors for joteite                                                                 Page 15

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

5 -7  3  115   37 114     5 -5  3  201  199  31     5 -3 -3  110   42  71     5 -2 15  194  150  48     5  0  4  132  149  34

5 -7  4  102   62 101     5 -5  3  253  200  33     5 -3 -3  132   42  48     5 -2 15  135  149  97     5  0  5  113  119  43

5 -7  4  313  349  16     5 -5  4  297  283  18     5 -3 -2  131   30  51     5 -1-11  184  130  45     5  0  5  141  120  38

5 -7  4  132   62  64     5 -5  4  283  286  27     5 -3 -2   54   30  54     5 -1-11  161  128  51     5  0  6   98   48  97

5 -7  5  367  379  22     5 -5  5  670  667   9     5 -3 -1  493  513  12     5 -1-10  209  154  42     5  0  6   70   47  70

5 -7  5  454  463  14     5 -5  5  681  673  10     5 -3 -1  544  518  12     5 -1-10  185  155  40     5  0  7  312  330  16

5 -7  5  405  383  17     5 -5  6  328  322  16     5 -3  0   47   67  46     5 -1 -9  559  589  13     5  0  7  325  328  15

5 -7  6  170   36  85     5 -5  6  323  325  21     5 -3  0  104   67  80     5 -1 -9  586  584  13     5  0  8  296  310  16

5 -7  6  109   36 108     5 -5  7  296  280  26     5 -3  1  155  146  39     5 -1 -8  190  177  37     5  0  8  316  313  17

5 -7  6   83   35  83     5 -5  7  265  283  25     5 -3  1  155  147  37     5 -1 -7  105  111  86     5  0  9  241  227  23

5 -7  7  300  314  22     5 -5  8  508  478  13     5 -3  2  431  416  15     5 -1 -7  137  112  52     5  0  9  223  225  24

5 -7  7  290  237  28     5 -5  8  480  474  13     5 -3  2  420  420  12     5 -1 -6  707  694   9     5  0 10  215  208  27

5 -7  7  254  235  25     5 -5  9  217  182  34     5 -3  3  178  176  32     5 -1 -6  714  700  10     5  0 10  220  206  27

5 -7  8  370  295  20     5 -5  9  232  181  34     5 -3  3  168  178  36     5 -1 -5  247  235  22     5  0 11   39   25  38

5 -7  8  399  293  17     5 -5 10  478  439  13     5 -3  4  235  189  29     5 -1 -5  237  237  23     5  0 11   23   24  23

5 -7  9  377  281  24     5 -5 10  503  435  15     5 -3  4  188  187  30     5 -1 -4  361  360  14     5  0 12  170  158  43

5 -7  9  347  278  22     5 -5 11   58   64  57     5 -3  5  815  808   8     5 -1 -4  361  363  14     5  0 12  167  156  38

5 -7 10  607  558  17     5 -5 11  121   65 120     5 -3  5  783  801   6     5 -1 -3  432  424  12     5  0 13  204  241  32

5 -7 10  610  553  13     5 -5 12  123   22 111     5 -3  6  174  136  37     5 -1 -3  422  420  12     5  0 13  213  243  35

5 -7 11  189   75  46     5 -5 12   99   22  98     5 -3  6  131  135  43     5 -1 -2  297  286  24     5  0 14  257  270  33

5 -7 11   76   74  76     5 -5 13  351  296  23     5 -3  7  186  163  33     5 -1 -2  286  288  17     5  0 14  262  268  26

5 -6 -8  181   35  53     5 -5 13  337  293  26     5 -3  7  146  164  44     5 -1 -1  524  540  10     5  0 15  233  216  31

5 -6 -8    0   35   1     5 -4-10  111   17 111     5 -3  8  609  615  11     5 -1 -1  550  545  13     5  0 15  210  214  36

5 -6 -7  108   23 107     5 -4-10    0   18   1     5 -3  8  587  609  11     5 -1  0  307  301  17     5  0 16  155  171  65

5 -6 -7   80   23  79     5 -4 -9  230  147  47     5 -3  9  446  449  14     5 -1  0  305  304  13     5  0 16  145  169  70

5 -6 -6  285  273  25     5 -4 -9  182  149  50     5 -3  9  454  453  13     5 -1  1  227  241  25     5  1-12   93   69  92

5 -6 -6  262  271  29     5 -4 -8  142   82  89     5 -3 10  551  567  11     5 -1  2  306  295  13     5  1-12  120   68 119

5 -6 -5  280  268  25     5 -4 -8  140   83  67     5 -3 10  568  572   9     5 -1  2  307  297  18     5  1-11  291  291  22

5 -6 -5  250  270  32     5 -4 -7  234  254  30     5 -3 11  118  127  96     5 -1  3  490  492  11     5  1-11  275  288  32

5 -6 -4  178  107  47     5 -4 -7  288  256  25     5 -3 11  195  126  35     5 -1  3  541  497  12     5  1-10  171  131  38

5 -6 -4  176  106  43     5 -4 -6  256  231  26     5 -3 12  124  123  80     5 -1  4  262  257  22     5  1-10  101  130 101

5 -6 -3  241  235  28     5 -4 -6  214  229  29     5 -3 12  138  124  66     5 -1  4  274  254  17     5  1 -9  191  176  40

5 -6 -3  218  233  35     5 -4 -5  135   35  57     5 -3 13  222  158  34     5 -1  5  619  627   7     5  1 -9  186  178  32

5 -6 -2  467  457  15     5 -4 -5  147   35  55     5 -3 14  258  276  31     5 -1  6  186  177  26     5  1 -8  293  313  18

5 -6 -2  398  453  20     5 -4 -4  109   61 108     5 -3 14  284  274  29     5 -1  6  204  179  26     5  1 -8  312  310  24

5 -6 -1  477  475  14     5 -4 -4   98   61  98     5 -3 15  183  148  51     5 -1  7  475  466  11     5  1 -7    0   27   1

5 -6 -1  507  480  17     5 -4 -3  212  185  28     5 -3 15  180  149  52     5 -1  7  497  470  11     5  1 -7   66   28  65

5 -6  0  186  123  39     5 -4 -3  163  183  41     5 -2-11  175  154  55     5 -1  8  287  271  18     5  1 -6  418  435  14

5 -6  0  164  124  45     5 -4 -2  189  151  30     5 -2-11  155  156  66     5 -1  8  301  273  18     5  1 -6  426  439  12

5 -6  1  181  159  38     5 -4 -2  176  150  29     5 -2-10  264  274  36     5 -1  9  141   80  41     5  1 -5  204  195  26

5 -6  1  170  161  39     5 -4 -1  258  202  28     5 -2-10  269  272  30     5 -1  9  137   80  45     5  1 -5  198  194  24

5 -6  2  252  253  31     5 -4 -1  187  200  31     5 -2 -9   70   24  70     5 -1 10  540  531  11     5  1 -4  728  729   7

5 -6  2  226  255  36     5 -4  0  235  213  25     5 -2 -9   80   24  80     5 -1 10  569  536   9     5  1 -4  713  722  10

5 -6  3  110   28 109     5 -4  0  238  215  29     5 -2 -8  132   48  70     5 -1 11   85   65  85     5  1 -3  145  118  34

5 -6  3  117   28  74     5 -4  1  318  311  15     5 -2 -7   67   60  66     5 -1 11   96   65  96     5  1 -3  136  119  40

5 -6  4  233  201  28     5 -4  1  329  309  18     5 -2 -7  117   60 117     5 -1 12   69   13  68     5  1 -2  308  293  18

5 -6  4  246  203  36     5 -4  2   45   28  45     5 -2 -6  304  312  20     5 -1 12   73   13  72     5  1 -2  294  290  19

5 -6  5  192   88  44     5 -4  2  117   28  64     5 -2 -6  327  310  19     5 -1 13  519  512  13     5  1 -1  466  481  11

5 -6  5  124   89  80     5 -4  3  136  149  43     5 -2 -5  316  336  17     5 -1 13  505  507  14     5  1 -1  466  485  10

5 -6  6  251  167  34     5 -4  3  224  150  28     5 -2 -5  326  339  16     5 -1 14  150   31  54     5  1  0  169  134  29

5 -6  6  211  166  40     5 -4  4  182  185  44     5 -2 -4  141  129  38     5 -1 14   78   31  78     5  1  0  152  133  31

5 -6  7  309  291  23     5 -4  4  202  183  26     5 -2 -4  151  130  39     5 -1 15  115   16 115     5  1  1   95  104  69

5 -6  7  322  294  26     5 -4  5  102    5 101     5 -2 -3  259  240  21     5 -1 15   90   16  90     5  1  1  112  105  70

5 -6  8  428  451  20     5 -4  5   84    5  84     5 -2 -3  298  242  20     5 -1 16  406  429  22     5  1  2  628  622   8

5 -6  8  427  455  16     5 -4  6  198  196  31     5 -2 -2  488  462  12     5 -1 16  418  425  21     5  1  2  639  617   8

5 -6  9  299  238  22     5 -4  6  207  194  29     5 -2 -1  592  571  11     5  0-12  250  270  33     5  1  3   48   35  47

5 -6  9  319  236  26     5 -4  7  158   41  43     5 -2 -1  591  577  12     5  0-12  269  268  30     5  1  3  114   35  49

5 -6 10  165   22  51     5 -4  8  183  165  34     5 -2  0  175  174  29     5  0-11  195  174  40     5  1  4  107   81  57

5 -6 10  198   22  38     5 -4  8  193  164  33     5 -2  0  220  175  26     5  0-11  172  172  49     5  1  4   90   82  89

5 -6 11  150   22  62     5 -4  9  317  296  21     5 -2  1  134   95  44     5  0-10  166  171  46     5  1  5  861  830   7

5 -6 11   99   21  98     5 -4  9  302  298  18     5 -2  1  133   95  44     5  0-10  171  169  48     5  1  5  874  837   8

5 -6 12  150   55  70     5 -4 10  313  295  20     5 -2  2  242  262  22     5  0 -9  135  111  48     5  1  6   88   68  87

5 -6 12    0   56   1     5 -4 10  330  292  19     5 -2  2  262  260  20     5  0 -9  166  110  52     5  1  6  149   69  44

5 -5 -9  378  362  23     5 -4 11  176   55  44     5 -2  3   59   13  58     5  0 -8  163  150  50     5  1  7  110   27  55

5 -5 -9  375  359  21     5 -4 11  209   54  38     5 -2  3   37   13  36     5  0 -8  174  151  38     5  1  7   10   27  10

5 -5 -8  105   16 104     5 -4 12  301  311  34     5 -2  4  302  282  18     5  0 -7  170  146  38     5  1  8  801  795   7

5 -5 -8   51   16  50     5 -4 12  321  308  23     5 -2  4  307  280  14     5  0 -7  137  147  51     5  1  8  796  788   6

5 -5 -7  136   56  70     5 -4 13  210  198  37     5 -2  5   70   44  69     5  0 -6  191  201  32     5  1  9  386  394  12

5 -5 -7  171   55  47     5 -4 13  197  200  50     5 -2  5   95   44  94     5  0 -6  206  203  36     5  1  9  372  397  12

5 -5 -6  424  410  17     5 -4 14  165  196  58     5 -2  6   57    8  57     5  0 -5  122   97  53     5  1 10  416  401  12

5 -5 -6  450  407  16     5 -4 14  207  194  41     5 -2  6  100    8 100     5  0 -5   84   96  84     5  1 10  408  397  12

5 -5 -5  232  224  34     5 -3-11  142  167  48     5 -2  7  302  293  15     5  0 -4   60   15  59     5  1 11  215  200  28

5 -5 -5  236  226  27     5 -3-11  145  166  48     5 -2  7  305  295  19     5  0 -4   25   15  25     5  1 11  188  198  32

5 -5 -4  450  398  15     5 -3-10  128   10 106     5 -2  8  299  307  15     5  0 -3  224  241  22     5  1 12  239  201  28

5 -5 -4  387  402  16     5 -3-10  120   10 119     5 -2  8  326  309  17     5  0 -3  275  239  19     5  1 12  197  199  35

5 -5 -3  118   31  63     5 -3 -9  316  305  23     5 -2  9  253  206  21     5  0 -2  484  499  10     5  1 13  161  112  56

5 -5 -3  153   31  45     5 -3 -9  308  308  24     5 -2  9  217  204  20     5  0 -2  493  494  12     5  1 13  148  111  47

5 -5 -2  156   94  39     5 -3 -8   97   77  96     5 -2 10  124   33  59     5  0 -1  397  408  16     5  1 14  397  416  17

5 -5 -2  157   94  59     5 -3 -8  116   76 111     5 -2 10   72   33  71     5  0 -1  416  412  13     5  1 15  115   79  96

5 -5 -1  528  530  12     5 -3 -7   91   41  91     5 -2 11    0   12   1     5  0  0  346  333  14     5  1 15   87   80  86

5 -5 -1  516  535  11     5 -3 -7  140   41  59     5 -2 11  158   12  46     5  0  0  324  330  15     5  1 16  226  200  38

5 -5  0  104   36 104     5 -3 -6  473  484  12     5 -2 12  197  138  38     5  0  1  293  250  20     5  1 16  222  202  42

5 -5  0   72   36  72     5 -3 -6  485  480  11     5 -2 12  148  139  52     5  0  2  141  164  37     5  2-12  196  204  54

5 -5  1  184  161  42     5 -3 -5  415  414  12     5 -2 13  213  189  38     5  0  2  194  165  24     5  2-12  215  205  43

5 -5  1  171  160  38     5 -3 -5  424  418  12     5 -2 13  206  191  37     5  0  3  330  269  15     5  2-11  154  127  71

5 -5  2  258  250  28     5 -3 -4  534  530  12     5 -2 14  355  364  25     5  0  3  272  267  24     5  2-11  177  128  46

5 -5  2  281  253  27     5 -3 -4  531  535  12     5 -2 14  372  368  20     5  0  4  182  151  29     5  2-10  164  161  52

Observed and calculated structure factors for joteite                                                                 Page 16

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

5  2-10  173  163  42     5  3  6   21   22  21     5  5 -6  549  571  11     5  6 13  291  261  29     5  8 10  117   14  90

5  2 -9  119   61  72     5  3  6  119   22  67     5  5 -5  358  368  11     5  6 13  298  258  23     5  8 11   22    5  21

5  2 -9  106   61 106     5  3  7  370  379  15     5  5 -5  379  364  18     5  6 14  269  284  31     5  8 11   80    5  79

5  2 -8   86   38  86     5  3  7  369  376  15     5  5 -4  592  589   7     5  6 14  320  281  25     5  8 12  214  203  30

5  2 -8  124   39  65     5  3  8  530  529   9     5  5 -4  583  583   9     5  6 15  136   68  99     5  8 12  198  205  42

5  2 -7  151   24  47     5  3  8  494  524   9     5  5 -3  158  123  40     5  6 15    0   68   1     5  8 13  155  181  62

5  2 -7    0   24   1     5  3  9  242  231  21     5  5 -3  141  124  26     5  7-10  177  101  63     5  8 13  207  183  38

5  2 -6  204  205  26     5  3  9  252  233  25     5  5 -2  105   53 104     5  7-10  130  101 128     5  8 14  265  251  26

5  2 -6  205  203  26     5  3 10  574  605  10     5  5 -2  111   52  92     5  7 -9  310  310  26     5  8 14  266  253  31

5  2 -5  128   45  45     5  3 10  584  610  12     5  5 -1  651  655  10     5  7 -9  308  313  28     5  9 -8  148   17  86

5  2 -5   81   45  81     5  3 11   72   54  71     5  5  0  132   94  83     5  7 -8  129   13  73     5  9 -8    0   17   1

5  2 -4   73   15  73     5  3 11   63   54  63     5  5  0   97   95  96     5  7 -8  124   14  89     5  9 -7  273  263  28

5  2 -4   83   15  83     5  3 12   98   38  98     5  5  1    0   14   1     5  7 -7  150  126  52     5  9 -7  280  265  29

5  2 -3  166  141  30     5  3 12  131   38  51     5  5  1  107   14 106     5  7 -6  299  299  18     5  9 -6  785  750  11

5  2 -3  139  142  34     5  3 13  393  400  16     5  5  2  310  346  17     5  7 -6  308  296  20     5  9 -5  412  406  17

5  2 -2  193  173  23     5  3 13  395  404  18     5  5  2  339  343  14     5  7 -5  210  157  32     5  9 -5  413  410  13

5  2 -2  163  171  38     5  3 14   70   35  70     5  5  3  197  194  26     5  7 -5  196  158  27     5  9 -4  384  419  17

5  2 -1  439  422  11     5  3 14  101   36 101     5  5  3  213  196  24     5  7 -4  432  421  13     5  9 -4  436  423  14

5  2 -1  428  419  11     5  3 15   86   44  86     5  5  4  253  210  21     5  7 -4  395  417  16     5  9 -3  224  173  26

5  2  0  454  455  15     5  3 15  135   44  79     5  5  4  140  209  58     5  7 -3  198  186  24     5  9 -3  236  175  26

5  2  0  459  459  12     5  3 16  245  281  44     5  5  5  680  701  10     5  7 -3  206  184  23     5  9 -2  138   81  43

5  2  1  336  345  12     5  3 16  306  284  25     5  5  6  129   95  37     5  7 -2  173  158  27     5  9 -2  142   81  74

5  2  1  352  348  16     5  4-12  180  136  33     5  5  6  118   96  46     5  7 -1  664  663   8     5  9 -1  308  339  18

5  2  2  266  269  17     5  4-12  136  137  66     5  5  7  163  161  28     5  7  0  125  120  38     5  9 -1  338  336  15

5  2  2  274  271  17     5  4-11  176  233  53     5  5  7  170  159  38     5  7  0  133  121  27     5  9  0  297  296  12

5  2  3  134  134  42     5  4-11  220  231  31     5  5  8  590  594   7     5  7  1  152  157  36     5  9  0  317  299  16

5  2  3  168  135  33     5  4-10  222  248  39     5  5  8  589  588   8     5  7  1  151  159  42     5  9  1  147   24  45

5  2  4  417  408  14     5  4-10  220  246  39     5  5  9  363  379  13     5  7  2  465  447  12     5  9  1  116   24  25

5  2  5   98  169  82     5  4 -9  193  126  38     5  5  9  370  383  13     5  7  2  462  451  12     5  9  2  366  321   7

5  2  5  155  171  36     5  4 -9  133  124  69     5  5 10  580  594   9     5  7  3  205  192  34     5  9  2  388  324  13

5  2  6  118   83  44     5  4 -8  130   15  72     5  5 10  584  589   9     5  7  4  461  489  13     5  9  3  166  166  29

5  2  6   99   84  99     5  4 -8   87   15  86     5  5 11  148  131  39     5  7  4  486  485  14     5  9  3  213  167  24

5  2  7   69   15  69     5  4 -7  112   76  99     5  5 12  124   60  73     5  7  5  833  826   7     5  9  4   65   44  65

5  2  7   77   15  76     5  4 -7  110   76  76     5  5 12  104   60 103     5  7  5  841  819   7     5  9  4  106   45  38

5  2  8  305  309  14     5  4 -6  307  301  22     5  5 13  294  317  22     5  7  6  262  237  19     5  9  5  394  389  10

5  2  8  315  312  13     5  4 -6  315  304  17     5  5 13  316  320  22     5  7  6  257  239  15     5  9  5  377  386  15

5  2  9  352  362  13     5  4 -5  289  266  16     5  5 14  155   83  63     5  7  7  182  215  26     5  9  6  107   16  63

5  2  9  340  365  13     5  4 -5  260  263  20     5  5 14  122   82  77     5  7  7  206  213  16     5  9  6    0   16   1

5  2 10  311  297  19     5  4 -4  268  246  15     5  5 15    0  128   1     5  7  8  549  522  11     5  9  7  233  205  24

5  2 10  302  300  15     5  4 -4  260  244  20     5  5 15  158  126  69     5  7  9  179  171  28     5  9  7  229  206  30

5  2 11   56   76  55     5  4 -3  343  341  13     5  6-11  136   84  82     5  7  9  179  170  23     5  9  8  520  506  12

5  2 11   62   77  62     5  4 -3  367  344  12     5  6-11  167   84  52     5  7 10  304  284  17     5  9  8  518  510  13

5  2 12  122  112  65     5  4 -1  455  484  10     5  6-10  134  102 134     5  7 10  284  282  16     5  9  9  319  338  13

5  2 12  128  111  57     5  4  0   95   25  94     5  6-10  185  103  49     5  7 11  261  270  26     5  9  9  360  341  18

5  2 13  229  217  32     5  4  0   90   25  90     5  6 -9  116   27 115     5  7 11  265  272  28     5  9 10  785  772  10

5  2 13  216  219  31     5  4  1  125   70  55     5  6 -9  154   28  72     5  7 12   98   42  98     5  9 10  836  765  10

5  2 14  246  242  28     5  4  1  123   70  48     5  6 -8  238  216  31     5  7 12  106   43 106     5  9 11  180  197  39

5  2 14  234  240  27     5  4  2  310  279  19     5  6 -8  216  214  35     5  7 13  254  222  27     5  9 11  261  199  33

5  2 15  128   24  71     5  4  2  299  277  22     5  6 -7  249  240  24     5  7 13  245  224  32     5  9 12  160   47  93

5  2 15   63   25  62     5  4  3  115   30  58     5  6 -7  236  242  24     5  7 14  170  170  63     5  9 12  132   47  75

5  2 16   99   33  99     5  4  3   38   29  37     5  6 -6  269  256  22     5  7 14  217  169  40     5  9 13  481  485  14

5  2 16   92   32  91     5  4  4  239  228  21     5  6 -6  243  258  20     5  8 -9   76   46  76     5 10 -7   72  112  72

5  3-12  234  236  49     5  4  4  217  230  25     5  6 -5  130   62  37     5  8 -8   98    7  98     5 10 -7  210  113  51

5  3-12  253  234  28     5  4  5  199  172  29     5  6 -5  168   61  37     5  8 -8   82    7  82     5 10 -6  206  190  32

5  3-11  189  169  53     5  4  5  175  171  41     5  6 -4  142  103  28     5  8 -7    0   37   1     5 10 -6    0  188   1

5  3-11  173  167  56     5  4  6  179  188  32     5  6 -4   79  102  78     5  8 -7   80   37  80     5 10 -5    0   41   1

5  3-10  157  152  58     5  4  6  205  189  29     5  6 -3  176  196  18     5  8 -6  203  194  38     5 10 -5  147   41  60

5  3-10  191  154  40     5  4  7  401  407  12     5  6 -3  164  195  27     5  8 -6  206  196  34     5 10 -4  219   77  33

5  3 -9  433  462  16     5  4  8  256  261  20     5  6 -2  139  125  45     5  8 -5  233  226  19     5 10 -4  200   76  45

5  3 -9  458  466  13     5  4  8  254  258  16     5  6 -2   79  124  78     5  8 -5  241  224  25     5 10 -3  342  338  24

5  3 -8  102   54 102     5  4  9  108   86  73     5  6 -1  286  268  20     5  8 -4  136   50  41     5 10 -3  334  335  21

5  3 -8  112   53  82     5  4  9  143   85  37     5  6 -1  295  266  20     5  8 -4   67   49  66     5 10 -2  256  270  31

5  3 -7   87   82  87     5  4 10   98   65  74     5  6  0  517  500  13     5  8 -3  333  347  14     5 10 -2  264  267  34

5  3 -7   96   82  95     5  4 10  127   64  41     5  6  0  523  504  12     5  8 -2  467  479  11     5 10 -1  302  290  28

5  3 -6  713  726   8     5  4 11  145  113  41     5  6  1  237  213  27     5  8 -2  497  484   8     5 10 -1  293  293  30

5  3 -6  747  732   8     5  4 11  112  112  63     5  6  1  213  215  30     5  8 -1  434  408  11     5 10  0  219  108  40

5  3 -5  332  338  16     5  4 12  107   83 107     5  6  2  164  138  47     5  8 -1  410  412   8     5 10  0  231  107  45

5  3 -5  326  335  17     5  4 12  115   84  86     5  6  2  160  137  38     5  8  0   91  120  58     5 10  1  160    7  63

5  3 -4  410  416  14     5  4 13  213  131  35     5  6  3  290  297  18     5  8  0  121  119  32     5 10  1  137    7  82

5  3 -4  408  412  12     5  4 13  173  133  50     5  6  3  280  300  19     5  8  1   85   62  53     5 10  2  157  195  46

5  3 -3  348  330  16     5  4 14  273  269  28     5  6  4  276  279  20     5  8  1   99   63  31     5 10  2  250  197  35

5  3 -3  352  333  14     5  4 14  278  271  29     5  6  4  274  281  14     5  8  2  215  176  15     5 10  3  127   18 126

5  3 -2  180  182  25     5  4 15  262  258  31     5  6  5  187  129  28     5  8  3  173  171  23     5 10  3  158   18  61

5  3 -2  165  180  27     5  4 15  263  261  27     5  6  5  126  130  34     5  8  3  195  173  15     5 10  4   58   24  57

5  3 -1  435  448  10     5  4 16  219  109  38     5  6  6  186  212  28     5  8  4   57   39  56     5 10  4  142   24  69

5  3 -1  426  444  13     5  4 16   79  108  78     5  6  6  233  211  21     5  8  4   41   40  41     5 10  5  127   21 126

5  3  0  219  148  25     5  5-11  201  156  50     5  6  7  138  107  49     5  8  5  113   51  41     5 10  5  141   21  75

5  3  0  175  150  27     5  5-11  184  158  53     5  6  7  109  106  54     5  8  5  161   51  21     5 10  6  149   48  65

5  3  1  278  289  18     5  5-10  134   21  67     5  6  8  314  310  17     5  8  6  194  201  28     5 10  6  155   48  46

5  3  2  196  182  25     5  5-10   93   21  92     5  6  9  341  333  16     5  8  6  196  203  21     5 10  7  305  300  20

5  3  2  214  184  23     5  5 -9  289  317  25     5  6  9  343  330  12     5  8  7  315  298  15     5 10  7  312  303  24

5  3  3  462  473  14     5  5 -9  349  314  20     5  6 10  154   96  33     5  8  7  344  301  15     5 10  8  308  329  27

5  3  3  483  477  11     5  5 -8  147   74  45     5  6 10  136   95  44     5  8  8  278  311  15     5 10  8  328  326  20

5  3  4  380  357  18     5  5 -8  127   73  59     5  6 11  187  126  31     5  8  8  291  308  14     5 10  9  167  123  65

5  3  4  353  354  14     5  5 -7  183  181  33     5  6 11   81  124  80     5  8  9  145  123  56     5 10  9  213  124  61

5  3  5  690  662   9     5  5 -7  203  183  25     5  6 12  324  366  19     5  8  9  151  122  41     5 10 10  211   57  38

5  3  5  674  656   8     5  5 -6  565  576   9     5  6 12  364  369  17     5  8 10  116   14  89     5 10 10  115   58 114

Observed and calculated structure factors for joteite                                                                 Page 17

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

5 10 11  125   22  61     6 -6  1  417  431  22     6 -2 -6  229  222  22     6  0 -8  228  100  33     6  1  1  437  530   4

5 10 11  108   22 108     6 -6  2  641  665  15     6 -2 -6  275  286  28     6  0 -7  403  407  17     6  1  1  418  526  11

5 10 12  212   91  44     6 -6  4  429  427  21     6 -2 -5  183   54  25     6  0 -7  632  650  12     6  1  1  594  602  11

5 10 12   91   90  91     6 -6  5  227  201  42     6 -2 -5  129  104  71     6  0 -6  114   73  86     6  1  2  170  173  32

5 11 -6  273  296  23     6 -6  6  400  392  21     6 -2 -4  192  193  45     6  0 -6  497  536  14     6  1  2  434  398  15

5 11 -5  318  262  26     6 -6  7  210  167  47     6 -2 -4  109   74  45     6  0 -6  289   73  23     6  1  2  136  172  56

5 11 -4  497  492  18     6 -6  8  289  254  30     6 -2 -3  327  317  21     6  0 -5  183  183  17     6  1  3  290  356  17

5 11 -4  524  496  15     6 -6  9  374  349  29     6 -2 -2  168  128  44     6  0 -5  183  197  54     6  1  3  412  396  17

5 11 -3  126   84  57     6 -6 10  189  180  50     6 -2 -1  296  283  23     6  0 -5  186  181  19     6  1  3  331  359  21

5 11 -3  178   83  58     6 -5 -6  234  209  39     6 -2  0  225  233  26     6  0 -4  159    8  31     6  1  4  588  605  11

5 11 -2  149  151  48     6 -5 -5  187  166  62     6 -2  2  630  633   9     6  0 -4  163  186  43     6  1  4  301  291   5

5 11 -2   89  150  89     6 -5 -3  399  408  22     6 -2  4  450  449  14     6  0 -4  101    8 101     6  1  4  340  294  19

5 11 -1  621  631  14     6 -5 -2  343  328  23     6 -2  5  266  235  23     6  0 -3  337  350  11     6  1  5  184  163  35

5 11 -1  606  636  15     6 -5  0   99   31  98     6 -2  6  299  286  20     6  0 -3  281  353  16     6  1  5  127  140  18

5 11  0  217  179  58     6 -5  1  323  335  24     6 -2  7  143  130  56     6  0 -3  353  355  20     6  1  6  385  414   6

5 11  0  206  177  47     6 -5  2  299  292  30     6 -2  8  368  316  20     6  0 -2  360  364   8     6  1  6  416  415  13

5 11  1  100  101  99     6 -5  3  317  290  25     6 -2  9  187  192  39     6  0 -2  366  361   9     6  1  6  364  418   6

5 11  1   73  100  72     6 -5  4  343  338  23     6 -2 10  115  104 114     6  0 -2  446  449  15     6  1  7  178  175  24

5 11  2  457  440  15     6 -5  5  110   31 109     6 -2 10   82   88  82     6  0 -1  404  519   6     6  1  7  304  298  20

5 11  3  217  195  32     6 -5  6  482  468  16     6 -2 11  278  286  26     6  0 -1  623  653  11     6  1  7  116  173  26

5 11  3  188  197  67     6 -5  7  315  326  28     6 -2 11  187  178  38     6  0 -1  480  515   5     6  1  8  439  436  18

5 11  4  317  324  27     6 -5  8  426  406  20     6 -2 11  212  180  26     6  0  0  173  110  22     6  1  8  301  333  12

5 11  4  306  327  28     6 -5  9  142  185  65     6 -2 12  209  222  26     6  0  0  373  348  17     6  1  8  402  336  15

5 11  5  642  674  14     6 -5 10  207  168  51     6 -2 12  186  245  43     6  0  1  293  283  16     6  1  9  200  196  29

5 11  5  672  668  10     6 -5 11  219  208  47     6 -2 12  127  220  79     6  0  1  274   39   8     6  1  9  179   96  27

5 11  6   72   53  72     6 -4 -7  400  400  21     6 -2 13  257  280  28     6  0  2  784  793   8     6  1 10  213  189  23

5 11  6  138   53  55     6 -4 -6  256  252  35     6 -2 13  316  281  33     6  0  3  788  794   8     6  1 10  374  413  18

5 11  7   19    8  18     6 -4 -5  121  125 121     6 -2 13  279  282  22     6  0  4  269  280  20     6  1 10  267  191  19

5 11  7   89    8  88     6 -4 -4   68   85  68     6 -2 14  192  161  43     6  0  5  275  327   8     6  1 11  250  285  26

5 11  8  636  534  12     6 -4 -3  372  353  21     6 -2 14  165  163  40     6  0  5  355  345  19     6  1 11  221  118  21

5 11  8  527  539  18     6 -4 -2  379  397  20     6 -2 14  148  173  82     6  0  5  314  330  18     6  1 11  230  119  27

5 11  9  346  292  23     6 -4 -1  304  296  24     6 -1 -9  195  174  48     6  0  6  630  654   9     6  1 12  231  223  51

5 11  9  323  295  29     6 -4  0  185  177  42     6 -1 -9  185  173  46     6  0  6  353  401   7     6  1 12  208  167  21

5 11 10  400  292  22     6 -4  1  147  137  79     6 -1 -9  213  202  42     6  0  6  391  397   7     6  1 12  148  168  44

5 12 -4  104   53 103     6 -4  2  334  308  21     6 -1 -8  366  416  18     6  0  7  452  450  14     6  1 13  270   28  24

5 12 -3  152  118  55     6 -4  3  306  310  28     6 -1 -8  428  418  22     6  0  7  251  268  13     6  1 13  405  402  24

5 12 -3   80  117  80     6 -4  4  145  138  58     6 -1 -8  395  419  16     6  0  7  276  266   9     6  1 14   74  111  73

5 12 -2  284   65  33     6 -4  5  162  177  46     6 -1 -7  308  360  25     6  0  8  297   60  25     6  1 14  197  114  41

5 12 -2  129   65 128     6 -4  6  305  299  28     6 -1 -6  125   47  25     6  0  8  382  358  17     6  1 14  131  112  74

5 12 -1  294  289  34     6 -4  7  388  400  19     6 -1 -6  192  199  42     6  0  8  246   59  25     6  1 15  260  248  33

5 12 -1  280  292  26     6 -4  8  180   83  17     6 -1 -6  152   48  41     6  0  9  227  186  27     6  1 15  243  263  47

5 12  0  269  256  49     6 -4  8  360  355  18     6 -1 -5  142  143  61     6  0  9  197  184  30     6  1 15  301  251  30

5 12  0  233  254  44     6 -4  9  121   84  87     6 -1 -5  147  142  50     6  0  9  158  184  36     6  2-10  175  235  37

5 12  1  203  219  44     6 -4 10  136  126  71     6 -1 -4  157   51  44     6  0 10  139   78  29     6  2-10  144  238  40

5 12  1  211  217  48     6 -4 10  134   77  43     6 -1 -4  199   51  27     6  0 10  142   77  30     6  2 -9  239  320  41

5 12  2  135  134 134     6 -4 11  254  251  38     6 -1 -4  254  259  28     6  0 11  478  531  16     6  2 -9  246  241  28

5 12  3  274  245  26     6 -4 11  154  218  31     6 -1 -3  179  160  25     6  0 11  486  526  12     6  2 -9  197  243  47

5 12  3  217  247  42     6 -4 12  387  399  21     6 -1 -3  399  380  18     6  0 11  531  531  17     6  2 -8  420  501  22

5 12  4  185  192  58     6 -3 -8  483  521  20     6 -1 -2  221  190  17     6  0 12  504  506  10     6  2 -8  232  229  23

5 12  4  216  190  49     6 -3 -8  360  456  16     6 -1 -2  337  328  23     6  0 12  605  649  15     6  2 -8  315  226  27

5 12  5  113   16 112     6 -3 -8  564  460  21     6 -1 -1  625  621  10     6  0 12  475  510  12     6  2 -7  297  294  20

5 12  5  102   16 102     6 -3 -7  203  306  35     6 -1  0  209  189  30     6  0 13  442  431  22     6  2 -7  276  292  29

5 12  6  103   97 103     6 -3 -7  267  307  30     6 -1  1  370  363  12     6  0 13  391  423  20     6  2 -7  297  329  24

5 12  7  162   33 161     6 -3 -6  332  347  15     6 -1  2  409  403  15     6  0 14  200  116  36     6  2 -6  307  326  18

5 12  7    0   32   1     6 -3 -6  420  423  18     6 -1  3  401  400  16     6  0 14  308  274  27     6  2 -6  298  323  22

5 12  8  119  224 119     6 -3 -5  343  375  23     6 -1  4  381  366  17     6  1-10   91   87  90     6  2 -6  322  331  21

5 12  8  242  226  42     6 -3 -4  287  298  26     6 -1  5  242  188  27     6  1-10  180   86  36     6  2 -5  131  132  73

5 13  1  168   53  48     6 -3 -3  487  499  15     6 -1  5  172  170  43     6  1 -9  191  115  46     6  2 -5  112  133  45

5 13  1  128   53  94     6 -3 -2  166  148  45     6 -1  6  612  618  10     6  1 -9   83   26  82     6  2 -5  177  197  33

5 13  2  178  128  78     6 -3 -1  338  350  23     6 -1  7  237  265  10     6  1 -9    0   26   1     6  2 -4  163   91  56

5 13  2  185  127  49     6 -3  0  173  157  40     6 -1  7  332  327  21     6  1 -8  372  399  21     6  2 -4   97   18  64

5 13  3  172  155  45     6 -3  1  587  578  11     6 -1  8  302  342  10     6  1 -8  338  398  20     6  2 -4   47   17  47

5 13  3   43  154  43     6 -3  2  456  454  13     6 -1  8  263  345  14     6  1 -8  349  401  21     6  2 -3  377  374  15

5 13  4  158   98  70     6 -3  3  446  451  14     6 -1  8  405  378  19     6  1 -7  137  147  50     6  2 -3  331  361  11

5 13  4  123   99  65     6 -3  4  581  582  11     6 -1  9  294  255  15     6  1 -7  198  223  37     6  2 -3  381  364  14

6 -8  1  159  139  65     6 -3  5  196  156  37     6 -1  9  268  257  24     6  1 -7  187  148  32     6  2 -2  369  409   8

6 -8  2  322  285  27     6 -3  6  331  347  18     6 -1  9  195  252  30     6  1 -6  292  283  25     6  2 -2  412  412  12

6 -8  3  280  287  27     6 -3  7  194  149  36     6 -1 10  157   25  41     6  1 -6  267  257  27     6  2 -2  421  424  17

6 -8  4  166  139  54     6 -3  8  519  499  13     6 -1 10  121   25  45     6  1 -6  232  259  21     6  2 -1  244  311  24

6 -7 -3  240  262  29     6 -3  8  228  338  15     6 -1 10  174  144  58     6  1 -5  413  411  15     6  2 -1  309  314   5

6 -7 -2  274  271  39     6 -3  9  299  300  29     6 -1 11  189  193  20     6  1 -5  341  364  12     6  2 -1  330  317  23

6 -7 -1  353  367  29     6 -3 10  343  373  21     6 -1 11  190  191  33     6  1 -5  344  367  12     6  2  0  366  338  18

6 -7  0  161  102  72     6 -3 11  426  424  22     6 -1 11  242  197  43     6  1 -4  219  196  32     6  2  0  381  341  20

6 -7  1  348  356  28     6 -3 12  150   21  28     6 -1 12  353  357  20     6  1 -4  132  170  30     6  2  0  281  335  17

6 -7  2  284  285  35     6 -3 12  292  310  27     6 -1 12  337  356  20     6  1 -4  185  171  23     6  2  1  389  401  13

6 -7  3  321  282  29     6 -3 12   85   21  85     6 -1 12  333  353  19     6  1 -3  423  437  15     6  2  1  296  300  19

6 -7  4  379  359  26     6 -3 13  171  251  19     6 -1 13  239   42  24     6  1 -3  266  279  11     6  2  1  290  297  22

6 -7  5  147  101  72     6 -3 13  496  524  21     6 -1 13  336   42  19     6  1 -3  255  282  10     6  2  2  473  444  13

6 -7  6  339  364  26     6 -3 13  344  249  20     6 -1 13  376  422  22     6  1 -2  316  297  20     6  2  2  462  462  11

6 -7  7  281  273  37     6 -2 -9  162   62  54     6 -1 14  192  103  35     6  1 -2  209  242  14     6  2  2  434  440  15

6 -7  8  283  261  32     6 -2 -9  135   62  48     6 -1 14  139  104  66     6  1 -2  240  240  17     6  2  3  163  139  43

6 -6 -5  168  181  56     6 -2 -8  124   31  59     6 -1 14  185  203  53     6  1 -1  451  418  17     6  2  3  463  465  12

6 -6 -4  394  352  28     6 -2 -8  110   31 109     6  0 -9  214  246  32     6  1 -1  116   19  21     6  2  3  166  141  40

6 -6 -3  294  255  33     6 -2 -8  240  284  35     6  0 -9  254  272  33     6  1 -1    0   19   1     6  2  4  263  270  20

6 -6 -2  201  167  54     6 -2 -7  175  107  43     6  0 -9  278  249  28     6  1  0   70   83  51     6  2  4  412  402  11

6 -6 -1  424  391  22     6 -2 -7  140  108  41     6  0 -8  386  435  20     6  1  0  113   83  15     6  2  4  251  268  20

6 -6  0  211  201  48     6 -2 -7  261  247  30     6  0 -8  192  101  38     6  1  0  165  164  48     6  2  5  349  344  15

Observed and calculated structure factors for joteite                                                                 Page 18

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

6  2  5  178   67  32     6  3 10  312  288  25     6  5 -4  207   56  27     6  6  5  275  261  18     6  8 -4   55   40  55

6  2  5  185   67  30     6  3 10  223  164  21     6  5 -4  396  424  19     6  6  5  107   25  93     6  8 -4  147   40  38

6  2  6  103   61  15     6  3 11  157  177  39     6  5 -4  183   56  31     6  6  6  150  112  42     6  8 -4  153   85  55

6  2  6  148   61  57     6  3 11  196  179  37     6  5 -3  193  125  33     6  6  6  105  111 105     6  8 -3  410  396  17

6  2  6  309  320  16     6  3 11  224  217  34     6  5 -3   69  126  69     6  6  6  299  310  17     6  8 -3  381  400  13

6  2  7  177  115  23     6  3 12  127  113  63     6  5 -3  328  324  18     6  6  7  164  160  25     6  8 -3  434  406  16

6  2  7  154  114  34     6  3 12  161  114  51     6  5 -2  107  106 107     6  6  7  333  321  20     6  8 -2  401  408  16

6  2  7  417  428  15     6  3 13  443  209  15     6  5 -2  154  106  52     6  6  7  190  159  40     6  8 -2  340  338  16

6  2  8  395  377  21     6  3 13  448  211  15     6  5 -2  207  248  27     6  6  8  210  157  26     6  8 -2  294  335  20

6  2  8  197  101  34     6  3 14  115   13 114     6  5 -1  309  302  16     6  6  8  243  236  26     6  8 -1  263  290  35

6  2  8  127  100  45     6  3 14   62   13  62     6  5 -1  670  681   9     6  6  8  209  156  37     6  8 -1  263  273  16

6  2  9   95   88  65     6  3 15  333  296  29     6  5 -1  260  299  19     6  6  9  253  256  26     6  8 -1  332  275  26

6  2  9  137   89  59     6  3 15  373  299  23     6  5  0   72   44  72     6  6  9  288  258  19     6  8  0  149   86  49

6  2  9  128   90  59     6  4 -9  216  161  39     6  5  0    0   10   1     6  6  9  285  291  24     6  8  0  104   87 104

6  2 10  245  196  27     6  4 -9  183  159  46     6  5  0  107   10 106     6  6 10  176  102  41     6  8  0  214  189  33

6  2 10  187  145  37     6  4 -8  211   83  47     6  5  1  417  422  14     6  6 10  185  103  45     6  8  1  213  224  24

6  2 10  197  144  26     6  4 -8  195   84  46     6  5  1  468  473  12     6  6 11  259   86  23     6  8  1  167  178  38

6  2 11  322  333  20     6  4 -7  329  292  20     6  5  1  400  426  13     6  6 11  189   86  40     6  8  1  210  176  36

6  2 11  264   70  26     6  4 -7  351  289  20     6  5  2  357  348  15     6  6 12  352  301  19     6  8  2  374  395  16

6  2 11  184   70  31     6  4 -6  210   33  31     6  5  2  112  122  70     6  6 12  311  304  22     6  8  2  434  391  20

6  2 12  191  152  34     6  4 -6  168   34  34     6  5  2  157  123  49     6  6 13  395  388  19     6  8  2  432  436  12

6  2 12  273  331  34     6  4 -6  253  370  24     6  5  3  309  323  18     6  6 13  404  385  18     6  8  3  426  438  14

6  2 12  268  153  23     6  4 -5  163  149  39     6  5  3  327  346  13     6  6 14  217   94  60     6  8  3  165  192  41

6  2 13  458  443  15     6  4 -5   87   58  86     6  5  3  313  326  19     6  6 14  243   95  42     6  8  3  179  191  32

6  2 13  455  447  16     6  4 -5   84   57  83     6  5  4  242  213  23     6  7 -8  454  472  18     6  8  4  223  138  37

6  2 13  500  499  22     6  4 -4   72  173  71     6  5  4  459  475  13     6  7 -8  443  477  19     6  8  4  182  139  34

6  2 14  256  210  29     6  4 -4  344  390  17     6  5  4  191  211  28     6  7 -7  206  209  38     6  8  4  307  225  19

6  2 15  176  105  49     6  4 -4  173  174  45     6  5  5   69   44  69     6  7 -7  164  207  52     6  8  5  194  168  28

6  2 15  232  104  40     6  4 -3  225  182  25     6  5  5  108   43  79     6  7 -6  205  213  39     6  8  5  167  167  41

6  3-10  260  225  25     6  4 -3  186  181  37     6  5  6  673  677  10     6  7 -6  213  211  33     6  8  5  185  188  28

6  3-10  137  227  29     6  4 -3  249  220  23     6  5  6  578  606  11     6  7 -5  280  311  27     6  8  6  308  292  18

6  3 -9  179  167  45     6  4 -2  270  323  24     6  5  6  634  612  11     6  7 -5  310  308  24     6  8  6  164   99  38

6  3 -9  168  168  51     6  4 -2  373  372  15     6  5  7  248  247  23     6  7 -4  231  247  24     6  8  6  131   98  81

6  3 -8  410  478  17     6  4 -1  559  514  12     6  5  7  271  222  19     6  7 -4  234  249  25     6  8  7  243  231  23

6  3 -8  447  473  18     6  4 -1  656  638  12     6  5  7  302  224  27     6  7 -4  278  247  25     6  8  7  396  409  16

6  3 -7  125  122  64     6  4 -1  496  509  14     6  5  8  266  296  20     6  7 -3  281  281  20     6  8  7  223  233  27

6  3 -7  139  166  55     6  4  0  500  479  15     6  5  8  325  299  25     6  7 -3  362  381  19     6  8  8  135   89  49

6  3 -7  171  121  44     6  4  0  224  244  30     6  5  8  335  322  25     6  7 -3  284  279  18     6  8  8  396  409  22

6  3 -6  232  218  28     6  4  0  239  242  26     6  5  9  377  421  15     6  7 -2  466  430  18     6  8  8  189   88  28

6  3 -6  143  126  40     6  4  1   90   26  90     6  5  9  435  417  15     6  7 -2  415  426  16     6  8  9    0   75   1

6  3 -6  184  125  36     6  4  1  142   26  57     6  5  9  444  421  17     6  7 -2  422  441  15     6  8  9  160   76  50

6  3 -5  217  235  31     6  4  1  407  295  14     6  5 10  140   33  54     6  7 -1   94   22  93     6  8 10  101   11 100

6  3 -5  258  237  18     6  4  2  672  670   9     6  5 11  172  160  42     6  7 -1   40   22  39     6  8 10  113   11 113

6  3 -5  258  287  24     6  4  2  631  664   9     6  5 11  150  158  65     6  7 -1  315  341  24     6  8 11  316  310  25

6  3 -4  232  226  15     6  4  2  837  844   7     6  5 12  296  287  30     6  7  0  116   65 115     6  8 11  282  307  27

6  3 -4  252  224  33     6  4  3  544  522  11     6  5 12  311  290  24     6  7  0  120   66  61     6  8 12  320  307  25

6  3 -4  236  237  26     6  4  3  833  846   7     6  5 13  301   34  26     6  7  0  185  137  37     6  8 12  343  310  19

6  3 -3  329  315  14     6  4  3  516  517  11     6  5 13  284   34  27     6  7  1  516  558  10     6  9 -6   36   39  36

6  3 -3  416  437  15     6  4  4  308  294  22     6  5 14  266   39  30     6  7  1  634  650  11     6  9 -6  120   39 120

6  3 -3  285  312  22     6  4  4  298  291  17     6  5 14  296   39  29     6  7  1  556  563  13     6  9 -5  119  176 118

6  3 -2  167  193  40     6  4  5  420  410  16     6  6 -9  195  205  35     6  7  2  198  212  27     6  9 -5  129  175  85

6  3 -2  201  194  24     6  4  5  402  414  15     6  6 -9   35  207  34     6  7  2  186  214  31     6  9 -4    0    9   1

6  3 -2  247  232  26     6  4  5  465  477  11     6  6 -8  288  221  29     6  7  3  344  340  16     6  9 -4  151  203  62

6  3 -1  200  152  37     6  4  6  383  381  15     6  6 -8  247  223  33     6  7  3  279  264  24     6  9 -4  108    9 107

6  3 -1  194  153  26     6  4  6  366  385  20     6  6 -7  281  262  25     6  7  3  245  267  24     6  9 -3  203  231  47

6  3 -1  586  605  12     6  4  6  635  640  10     6  6 -7  292  264  24     6  7  4  649  653   9     6  9 -3  329  376  23

6  3  0  196  170  33     6  4  7  356  374  16     6  6 -6  314  295  27     6  7  4  325  334  18     6  9 -3  219  229  24

6  3  0  107   62  91     6  4  7  139  182  49     6  6 -6  261  292  34     6  7  4  302  331  20     6  9 -2   89   39  88

6  3  0   52   62  52     6  4  7  168  184  48     6  6 -5  174  163  43     6  7  5  120  119  64     6  9 -2  194   40  45

6  3  1  382  436  15     6  4  8  213  124  29     6  6 -5  172  192  47     6  7  5  187  120  46     6  9 -2  270  305  26

6  3  1  545  542  10     6  4  8   74  125  74     6  6 -5  195  162  36     6  7  5  147  136  38     6  9 -1  341  296  25

6  3  1  438  440  16     6  4  8  246  220  24     6  6 -4  168  138  47     6  7  6  333  340  18     6  9 -1  287  293  20

6  3  2  347  364  14     6  4  9  366  349  16     6  6 -4  172  140  37     6  7  6  346  337  20     6  9 -1  505  593  17

6  3  2  239  263  22     6  4  9  381  388  16     6  6 -4  306  293  26     6  7  6  324  338  16     6  9  0  164  114  39

6  3  2  248  265  20     6  4  9  355  346  18     6  6 -3  230  176  32     6  7  7  117  111 117     6  9  0  184  111  54

6  3  3  220  250  23     6  4 10  137  136  53     6  6 -3  172  178  45     6  7  7  130  112  49     6  9  0  176  110  48

6  3  3  360  365  13     6  4 10  141  137  53     6  6 -3  280  236  22     6  7  7  424  444  15     6  9  1  202  220  33

6  3  3  297  253  22     6  4 10   39  148  38     6  6 -2  266  277  19     6  7  8  354  381  19     6  9  1  235  218  28

6  3  4  547  544   9     6  4 11  354  368  21     6  6 -2  280  279  23     6  7  8  275  257  26     6  9  1  228  241  31

6  3  4  343  322  22     6  4 11  346  365  16     6  6 -2  322  320  17     6  7  8  264  259  22     6  9  2  112   80 111

6  3  4  308  319  22     6  4 12  474  449  16     6  6 -1  279  289  27     6  7  9  110   14  69     6  9  2  244  265  29

6  3  5  147  169  37     6  4 12  478  445  15     6  6 -1  341  308  16     6  7  9  140   14  56     6  9  2    0   79   1

6  3  5  146  158  47     6  4 13  368  376  22     6  6 -1  230  287  22     6  7  9  247  249  34     6  9  3  267  263  28

6  3  5  208  157  32     6  4 13  378  373  23     6  6  0  311  260  18     6  7 10  321  267  22     6  9  3  282  251  34

6  3  6  531  580  10     6  4 14  224  200  36     6  6  0  274  257  17     6  7 10  265  270  23     6  9  3  249  253  23

6  3  6  606  585  13     6  4 14  263  198  29     6  6  1  356  392  19     6  7 11  257  199  25     6  9  4   59  100  59

6  3  6  578  600  10     6  5 -9  312  299  27     6  6  1  379  395  16     6  7 11  228  201  28     6  9  4    0  101   1

6  3  7  259  233  30     6  5 -9  288  297  30     6  6  1  558  537  10     6  7 12  198   16  36     6  9  4  281  242  31

6  3  7  167  129  32     6  5 -8  344  362  24     6  6  2  860  855   7     6  7 12  123   17  85     6  9  5  174   31  52

6  3  7  176  130  45     6  5 -8  323  359  24     6  6  2  643  657  13     6  7 13  216  174  40     6  9  5  150  115  49

6  3  8  310  302  16     6  5 -7  184   17  66     6  6  2  631  651  10     6  7 13  445  173  20     6  9  5   69   30  68

6  3  8  439  437  14     6  5 -7  213   17  34     6  6  3  525  549  14     6  8 -7  259  312  32     6  9  6  551  591  15

6  3  8  304  305  20     6  5 -6  153   27  51     6  6  3  875  856   8     6  8 -7  303  315  27     6  9  6  521  511  15

6  3  9  226  239  24     6  5 -6  147   27  69     6  6  4  508  537   9     6  8 -6  142   15  95     6  9  6  511  516  13

6  3  9  125   78  68     6  5 -5  133  221  52     6  6  4  369  364  22     6  8 -6  151   15  61     6  9  7  312  302  22

6  3  9   42   78  42     6  5 -5  264  223  25     6  6  4  367  367  20     6  8 -5   71  101  71     6  9  7  264  302  21

6  3 10  235  165  30     6  5 -5  234  223  22     6  6  5  113   24 112     6  8 -5  137  101  51     6  9  7  313  300  21

Observed and calculated structure factors for joteite                                                                 Page 19

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

6  9  8  274  298  22     6 11  7  223  126  66     7  0 -1  573  587  12     7  4  5  143   55  48     7 10  2  234  216  42

6  9  8  305  296  27     6 11  8   66  237  65     7  0  0  560  545  15     7  4  6  427  393  16     7 10  3  241  226  44

6  9  8  376  375  23     6 11  8  322  332  31     7  0  1  217  204  36     7  4  7  351  340  25     7 10  4  200  215  50

6  9  9  254  201  32     6 11  8  237  239  52     7  0  2  189  146  39     7  4  8  244  264  40     7 10  5  123   62 122

6  9  9  250  203  30     6 12  2  220  221  38     7  0  3  434  461  18     7  4  9  345  330  27     7 10  6  318  344  22

6  9 10  136   63  73     6 12  2  181  228  52     7  0  4  159  146  58     7  4 10  241  249  40     8 -2  2  221  156  38

6  9 10  104   63 104     6 12  2  224  223  40     7  0  5  195  204  36     7  4 11  396  371  20     8 -2  2  178  154  76

6  9 11  161  143  63     6 12  3    0   58   1     7  0  6  535  549  13     7  4 12  173  103  67     8 -2  3  348  281  27

6  9 11  162  141  50     6 12  3  139  230  70     7  0  7  575  590  13     7  5 -6  209  135  43     8 -2  3  291  279  33

6 10 -5  127   25  69     6 12  3  162   57  58     7  0  8  569  606  12     7  5 -5  630  629  13     8 -2  4  154   38  88

6 10 -5  144   25  63     7 -5 -1   93   74  93     7  0  9  499  527  17     7  5 -4  295  281  26     8 -2  4   79   38  79

6 10 -4   86  244  86     7 -5  0  308  303  33     7  0 10  203  226  36     7  5 -3  299  314  28     8 -2  5  172   98  79

6 10 -4  170  138  58     7 -5  1  357  320  37     7  0 11  398  364  23     7  5 -2  465  458  17     8 -2  5   94   97  93

6 10 -4  154  140  66     7 -5  2  265  241  41     7  0 12  172  122  60     7  5 -1  270  263  30     8 -1  0   86   52  85

6 10 -3    0   66   1     7 -5  3  239  130  48     7  1 -7  144   97  74     7  5  1  254  241  26     8 -1  0   59   51  59

6 10 -3  272  324  30     7 -5  4  312  238  35     7  1 -6   32   83  32     7  5  2  466  463  15     8 -1  1  101   14 100

6 10 -3  124   65 124     7 -5  5  331  321  30     7  1 -5  535  550  17     7  5  4  457  460  16     8 -1  1   54   14  53

6 10 -2   91  211  90     7 -5  6  282  301  34     7  1 -4  406  418  22     7  5  7  255  264  27     8 -1  2  343  303  27

6 10 -2  177  166  52     7 -5  7   39   75  38     7  1 -2  270  265  28     7  5  8  458  459  15     8 -1  2  313  300  28

6 10 -2  187  168  51     7 -4 -3  351  368  26     7  1 -1  273  239  31     7  5  9  288  312  26     8 -1  3  353  325  27

6 10 -1  441  466  15     7 -4 -2  310  260  34     7  1  0  584  585  14     7  5 10  278  282  25     8 -1  3  303  322  29

6 10 -1  410  428  18     7 -4 -1  315  285  29     7  1  1  254  261  23     7  5 11  625  631  14     8 -1  4  289  217  36

6 10 -1  437  424  19     7 -4  0  394  396  25     7  1  2  227  204  36     7  5 12  203  136  47     8 -1  4  262  215  40

6 10  0    0   13   1     7 -4  1  155   61  73     7  1  3  247  252  27     7  6 -6  113  167 113     8 -1  5  251  171  37

6 10  0  219  277  38     7 -4  2  124   99 124     7  1  4  221  202  27     7  6 -5  399  363  23     8 -1  5  239  170  47

6 10  0  176   13  48     7 -4  3  260  250  41     7  1  5  275  261  25     7  6 -4   79  137  79     8 -1  6  258  219  42

6 10  1  251  219  43     7 -4  4  200   98  56     7  1  6  569  582  15     7  6 -3  364  359  25     8 -1  6  219  217  44

6 10  1  221  110  40     7 -4  5  201   61  52     7  1  7  263  238  28     7  6 -2  452  466  19     8 -1  7  255  281  35

6 10  1  177  111  57     7 -4  6  403  397  25     7  1  8  260  265  29     7  6 -1  396  406  22     8 -1  7  315  283  30

6 10  2  651  748  12     7 -4  7  301  287  31     7  1  9  369  350  29     7  6  0  422  427  18     8  0 -1  165   95  59

6 10  2  592  603  12     7 -3 -4  240  228  41     7  1 10  404  419  20     7  6  1  151   81  61     8  0 -1  158   94  72

6 10  2  598  608  12     7 -3 -3  417  442  24     7  1 11  563  552  18     7  6  2  248  242  31     8  0  0  338  310  27

6 10  3  422  442  16     7 -3 -2  181  123  61     7  1 12    0   83   1     7  6  3  400  412  19     8  0  0  330  313  32

6 10  3  723  750  10     7 -3 -1  261  199  39     7  1 13  147   97  70     7  6  4  266  240  27     8  0  1  153   55 104

6 10  3  443  438  16     7 -3  0  722  729  14     7  2 -7  243  232  37     7  6  5  115   81 115     8  0  1   62   56  62

6 10  4  231  189  42     7 -3  1  353  348  29     7  2 -6  240  224  39     7  6  6  435  431  18     8  0  2  122  117 122

6 10  4  528  218  16     7 -3  2  243  252  42     7  2 -5  468  452  20     7  6  7  401  409  19     8  0  2  176  116  58

6 10  4  141  188  83     7 -3  3   49  115  48     7  2 -4  334  309  26     7  6  8  455  469  18     8  0  3  570  531  17

6 10  5  283  277  30     7 -3  4  231  252  42     7  2 -3  390  411  20     7  6  9  332  357  26     8  0  3  509  526  18

6 10  5  275  275  23     7 -3  5  408  346  24     7  2 -2  333  336  25     7  6 10  106  137 106     8  0  4  281  289  33

6 10  5  317  275  33     7 -3  6  726  725  14     7  2 -1  241  197  36     7  6 11  378  366  24     8  0  4  267  286  33

6 10  6  237  192  31     7 -3  7  248  197  36     7  2  0  281  305  25     7  6 12  152  166  53     8  0  5  285  248  32

6 10  6  449  469  15     7 -3  8  141  122 111     7  2  1  246  193  31     7  7 -5  350  372  27     8  0  5  271  246  30

6 10  6  243  193  35     7 -3  9  438  439  23     7  2  2  181  121  40     7  7 -4  343  371  25     8  0  6  243  213  40

6 10  7  125  129 125     7 -3 10  148  193  28     7  2  3  291  295  25     7  7 -3  611  600  12     8  0  6  167  215  61

6 10  7  230  211  39     7 -3 10  224  227  49     7  2  4  227  121  35     7  7 -2  134   40 101     8  0  7   71   40  70

6 10  7  109  128 109     7 -2 -5  451  441  24     7  2  5  226  193  29     7  7 -1  151   57  63     8  0  7  139   41  97

6 10  8  306  321  25     7 -2 -4  274  276  38     7  2  6  302  308  24     7  7  0  485  504  16     8  0  8    0   43   1

6 10  8  323  314  26     7 -2 -3  384  360  24     7  2  7  200  198  33     7  7  1  254  230  33     8  0  8   15   43  14

6 10  8  315  317  31     7 -2 -2  334  315  25     7  2  8  330  339  21     7  7  2  114   85 114     8  1 -2   95  165  95

6 10  9  225  199  46     7 -2 -1  111   99 110     7  2  9  401  407  19     7  7  3  440  449  15     8  1 -2  132   53 132

6 10  9  236  201  45     7 -2  0  367  339  22     7  2 10  323  306  24     7  7  4  147   85  60     8  1 -2  142   53  91

6 10  9  318  243  30     7 -2  1  292  251  32     7  2 11  461  453  19     7  7  5  240  229  33     8  1 -1  102   24 102

6 10 10   65   55  64     7 -2  2  221  231  43     7  2 12  210  224  43     7  7  6  490  500  16     8  1 -1    0   24   1

6 10 10   28   55  27     7 -2  3  245  222  40     7  2 13  201  232  44     7  7  7   77   57  77     8  1 -1  264  256  21

6 11 -3  185  233  42     7 -2  4  259  233  37     7  3 -7  137  187  79     7  7  8    0   41   1     8  1  0  193  141  60

6 11 -3  322  332  35     7 -2  5  285  250  30     7  3 -6  201  193  50     7  7  9  613  598  14     8  1  0  433  416  16

6 11 -3  202  231  47     7 -2  6  389  342  22     7  3 -5  490  466  17     7  7 10  388  371  24     8  1  0  187  142  51

6 11 -2   31   69  30     7 -2  7  180  100  49     7  3 -4  446  458  20     7  7 11  380  374  24     8  1  1   96   47  95

6 11 -2  134  143  82     7 -2  8  304  317  30     7  3 -3  786  791  10     7  8 -4  305  315  25     8  1  1    0   47   1

6 11 -2  148   70  71     7 -2  9  354  357  26     7  3 -2  167  122  55     7  8 -3  327  319  23     8  1  1  162  140  42

6 11 -1  359  417  24     7 -2 10  273  273  35     7  3 -1  168  123  59     7  8 -2  314  270  27     8  1  2  285  228  35

6 11 -1  163  138  85     7 -2 11  447  442  22     7  3  0  611  634  11     7  8 -1  200  145  40     8  1  2  269  230  38

6 11 -1  147  137 104     7 -1 -6  143  125 129     7  3  1  254  261  28     7  8  0  394  365  19     8  1  2  225  236  29

6 11  0  260  201  46     7 -1 -5  595  607  17     7  3  2  155  132  50     7  8  1  416  389  17     8  1  3    0   94   1

6 11  0  116   59 116     7 -1 -4  411  413  22     7  3  3  451  448  15     7  8  2  316  324  22     8  1  3  308  307  21

6 11  0  112   58 111     7 -1 -3  559  550  16     7  3  4  144  132  66     7  8  3  290  257  23     8  1  3  194   95  49

6 11  1  320  371  25     7 -1 -2   58   94  57     7  3  5  273  259  30     7  8  4  351  325  21     8  1  4  301  292  30

6 11  1  309  308  32     7 -1 -1  217  159  38     7  3  6  610  630  12     7  8  5  376  387  25     8  1  4  328  290  26

6 11  1  383  306  23     7 -1  0  415  412  18     7  3  7  208  122  34     7  8  6  368  368  21     8  1  4  287  305  34

6 11  2  145   68  58     7 -1  1  314  298  22     7  3  8  185  122  42     7  8  7  137  146  76     8  1  5  174   64  63

6 11  2  217  183  43     7 -1  2  144   97  79     7  3  9  780  788  10     7  8  8  310  272  26     8  1  5  195  238  59

6 11  2   95   68  95     7 -1  3  466  455  19     7  3 10  453  457  17     7  8  9  327  316  28     8  1  5  144   63 143

6 11  3  140  170 140     7 -1  4  142   97  74     7  3 11  464  468  17     7  8 10  294  313  26     8  1  6  110  131 109

6 11  3  198  168  41     7 -1  5  280  300  28     7  3 12  180  192  64     7  9 -2   78   94  78     8  1  6  194  132  50

6 11  3  217  181  40     7 -1  6  415  409  20     7  3 13  200  187  39     7  9 -1  131  153 130     8  1  6  164  139  57

6 11  4  226  208  43     7 -1  7  184  158  52     7  4 -6  118  104 118     7  9  0  389  384  25     8  1  7  358  387  20

6 11  4  154  210  65     7 -1  8  102   93 102     7  4 -5  372  370  22     7  9  1  258  238  35     8  1  7  388  391  24

6 11  4  356  372  22     7 -1  9  561  547  17     7  4 -4  223  249  47     7  9  2  214  213  48     8  1  7  366  413  18

6 11  5  285  199  37     7 -1 10  391  414  20     7  4 -3  323  331  22     7  9  3   93   21  93     8  1  8  256  254  36

6 11  5  165  191  47     7 -1 11  587  608  16     7  4 -2  240  262  32     7  9  4  253  212  37     8  1  8  255  252  29

6 11  5  254  192  30     7 -1 12  148  125  84     7  4 -1  335  337  25     7  9  5  294  237  30     8  1  8  271  255  32

6 11  6  405  414  23     7  0 -6  159  122  92     7  4  0  391  390  18     7  9  6  388  382  22     8  1  9  143  156  59

6 11  6  477  394  22     7  0 -5  362  362  26     7  4  1  114   55 113     7  9  7  239  153  43     8  1  9  168  155  37

6 11  6  387  391  22     7  0 -4  255  225  34     7  4  2  162  145  44     7  9  8   45   95  45     8  2 -2  298  261  29

6 11  7  252  125  28     7  0 -3  518  531  17     7  4  3  265  269  27     7 10  0  317  341  28     8  2 -2  320  331  25

6 11  7  161  143  49     7  0 -2  585  604  15     7  4  4  167  145  48     7 10  1    0   61   1     8  2 -2  286  259  35

Observed and calculated structure factors for joteite                                                                 Page 20

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

8  2 -1  301  252  26     8  3 -1  155  131  64     8  4 -1  184  136  53     8  5  0  122  117 122     8  6  2   61   48  60

8  2 -1  175  215  57     8  3 -1  196  154  32     8  4 -1  207  104  48     8  5  0  122  118 121     8  6  2  193  205  41

8  2 -1  210  213  57     8  3  0  334  310  25     8  4  0  148  100  84     8  5  0  343  373  23     8  6  3  547  561  20

8  2  0  443  441  23     8  3  0  110    5 110     8  4  0  336  328  22     8  5  1   97   26  96     8  6  3  643  615  12

8  2  0  459  443  16     8  3  0    0    5   1     8  4  0  136   99  92     8  5  1  128  111  97     8  6  3  531  556  16

8  2  1  189  210  52     8  3  1  247  227  29     8  4  1  289  305  31     8  5  1    0   26   1     8  6  4  200  260  66

8  2  1    0   60   1     8  3  1  162   29  60     8  4  1  318  307  21     8  5  2  215  193  43     8  6  4  626  618  12

8  2  1  132   61  95     8  3  1  103   28 103     8  4  1  344  308  28     8  5  2  198  208  34     8  6  4  307  262  26

8  2  2   78   54  78     8  3  2  497  451  19     8  4  2  254  197  35     8  5  2  154  195  90     8  6  5  149  199 102

8  2  2  227  127  38     8  3  2  403  378  21     8  4  2  236  199  35     8  5  3  262  203  31     8  6  5  189  203  45

8  2  2    0   53   1     8  3  2  395  382  21     8  4  3  390  389  23     8  5  3  189  201  68     8  6  5  233  197  38

8  2  3  396  381  25     8  3  3  434  351  20     8  4  3  390  393  29     8  5  3  318  311  28     8  6  6  393  344  25

8  2  3  366  377  22     8  3  3  281  261  28     8  4  3  476  390  17     8  5  4   62  237  62     8  6  6  334  347  31

8  2  3  394  401  17     8  3  3  305  263  27     8  4  4  129   30  93     8  5  4  321  311  23     8  6  6  363  344  32

8  2  4  144  134  78     8  3  4  276  351  30     8  4  4  417  394  16     8  5  4  256  235  36     8  6  7  412  459  21

8  2  4  222  135  47     8  3  4  296  233  39     8  4  4  161   30  82     8  5  5   57   77  56     8  6  7    0  146   1

8  2  4  379  403  18     8  3  4  218  235  40     8  4  5  274  285  26     8  5  5  162  209  63     8  6  7  184  147  59

8  2  5    0  114   1     8  3  5  259  242  31     8  4  5  197  206  44     8  5  5    0   78   1     8  7  1    0  106   1

8  2  5   36  115  35     8  3  5  293  245  34     8  4  5  231  204  34     8  5  6  168  107  50     8  7  1  167  210  41

8  2  5  224  126  38     8  3  5  461  452  16     8  4  6  161   29  72     8  5  6  150  110  63     8  7  1    0  105   1

8  2  6  296  201  36     8  3  6  208  224  40     8  4  6  169   29  55     8  5  6  140  108  76     8  7  2  178  240  44

8  2  6  224  200  37     8  3  6  260  226  39     8  4  6  396  309  24     8  5  7  336  354  33     8  7  2  245  255  34

8  2  6  304  209  32     8  3  6  273  225  26     8  4  7  336  326  27     8  5  7  385  351  21     8  7  2  217  242  39

8  2  7   11   72  11     8  3  7  343  310  25     8  4  7  315  313  26     8  5  7  305  370  21     8  7  3  330  287  27

8  2  7  408  446  18     8  3  7  274  307  29     8  4  7  318  310  26     8  5  8  163  198  97     8  7  3  174  185  50

8  2  7    0   72   1     8  3  7  288  307  32     8  4  8  119  136  94     8  5  8  227  201  38     8  7  3  134  183 133

8  2  8  165  135  72     8  3  8  164  155  47     8  4  8  199   88  45     8  5  8  344  199  40     8  7  4  194  219  42

8  2  8  189  253  40     8  3  8  139   83  85     8  4  8  159   87  56     8  6 -1  119  128  80     8  7  4  279  221  31

8  2  8  224  134  37     8  3  8  146   82  66     8  4  9   34  137  33     8  6 -1  181  129  41     8  7  4  298  286  29

8  2  9  170  204  54     8  3  9  172  119  58     8  4  9  181  136  54     8  6  0  442  456  19     8  7  5  272  257  29

8  2  9  277  206  43     8  3  9  132  118  80     8  4  9  275  339  36     8  6  0  420  431  18     8  7  5  203   85  54

8  2  9  232  331  42     8  3  9  205  221  40     8  5 -2  156   78  50     8  6  0  410  435  20     8  7  5  113   86 112

8  3 -2  298  185  38     8  4 -2  338  311  26     8  5 -2  161   78  50     8  6  1  112   19 112     8  7  6  239  209  26

8  3 -2  184  220  45     8  4 -2  324  308  28     8  5 -1  227  202  33     8  6  1  333  348  23     8  7  6  206  181  37

8  3 -2  181  187  52     8  4 -2  307  337  24     8  5 -1    0   36   1     8  6  1    0   19   1     8  7  6  187  182  40

8  3 -1  195  130  53     8  4 -1   95  105  94     8  5 -1  202   36  67     8  6  2  148   48  84