| Table D. Anisotropic displacement parameters (Å2) for selected atoms in kazanskyite. |
| --- |
| Atom | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 | Ueq |
| MO(1) | 0.0330(11) | 0.0126(11) | 0.0373(12) | 0.0036(15) | 0.0177(8) | 0.0055(15) | 0.0275(7) |
| MO(3) | 0.011(2) | 0.0071(17) | 0.021(2) | 0.0073(17) | -0.0043(18) | -0.0022(15) | 0.0126(10) |
| MO(4) | 0.002(2) | 0.0084(16) | 0.025(2) | 0.0051(18) | -0.0013(17) | -0.0010(15) | 0.0115(9) |
| MH(2) | 0.0077(5) | 0.0108(8) | 0.0336(8) | 0.0033(8) | 0.0009(4) | 0.0035(7) | 0.0174(4) |
| Si(4) | 0.0141(19) | 0.0183(18) | 0.050(3) | 0.0107(18) | 0.0013(17) | 0.0097(15) | 0.0270(12) |
| AP(1) | 0.0023(3) | 0.0055(4) | 0.0253(5) | 0.0040(7) | 0.0022(2) | -0.0006(6) | 0.0109(2) |
| AP(2) | 0.0259(18) | 0.039(2) | 0.036(3) | 0.002(4) | 0.0042(15) | 0.016(3) | 0.0337(9) |