Table 5 – Anisotropic displacement parameters Uij (Å2) for the selected fettelite crystals.

| Atom | U11 | U22 | U33 | U12 | U13 | U23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R100124 |  |  |  |  |  |  |
| Fe1 | 0.0167(2) | 0.0172(1) | 0.0186(1) | -0.00001(9) | 0.0005(1) | 0.00003(7) |
| Hg1 | 0.0167(2) | 0.0172(1) | 0.0186(1) | -0.00001(9) | 0.0005(1) | 0.00003(7) |
| Fe2 | 0.0166(2) | 0.0170(1) | 0.0183(1) | 0.00011(9) | 0.0005(1) | 0.00011(7) |
| Hg2 | 0.0166(2) | 0.0170(1) | 0.0183(1) | 0.00011(9) | 0.0005(1) | 0.00011(7) |
| Ag1 | 0.0259(2) | 0.0253(2) | 0.0266(2) | -0.0001(1) | 0.0006(2) | -0.0002(1) |
| Ag2 | 0.0244(2) | 0.0243(2) | 0.0254(2) | -0.0002(1) | 0.0005(2) | 0.0002(1) |
| Ag3 | 0.0197(2) | 0.0201(2) | 0.0209(1) | -0.0001(1) | 0.0006(2) | 0.0001(1) |
| Ag4 | 0.0188(2) | 0.0183(1) | 0.0191(1) | 0.0003(1) | 0.0004(2) | -0.0001(1) |
| Ag5 | 0.0190(2) | 0.0193(2) | 0.0204(1) | 0.0002(1) | 0.0002(2) | 0.0001(1) |
| Ag6 | 0.0205(2) | 0.0207(2) | 0.0208(1) | 0.0001(1) | 0.0005(2) | 0.0002(1) |
| Ag7 | 0.0180(2) | 0.0181(1) | 0.0189(1) | -0.0002(1) | 0.0004(2) | -0.0002(1) |
| Ag8 | 0.0186(2) | 0.0187(1) | 0.0197(1) | 0.0002(1) | -0.0001(1) | 0.00010(9) |
| Ag9 | 0.0255(3) | 0.0251(2) | 0.0257(2) | -0.0001(1) | 0.0012(2) | -0.0001(1) |
| Ag10 | 0.0219(2) | 0.0222(2) | 0.0231(1) | -0.0003(1) | 0.0005(2) | -0.0001(1) |
| Ag11 | 0.0187(2) | 0.0189(1) | 0.0192(1) | -0.0002(1) | 0.0007(1) | 0.00001(9) |
| Ag12 | 0.0209(2) | 0.0200(2) | 0.0215(1) | -0.0003(1) | 0.0007(2) | -0.00002(9) |
| Ag13 | 0.0211(2) | 0.0209(2) | 0.0220(1) | 0.0001(1) | 0.0004(2) | -0.0001(1) |
| Ag14 | 0.0227(2) | 0.0219(2) | 0.0237(1) | 0.0001(1) | 0.0012(2) | -0.0001(1) |
| Ag15 | 0.0159(2) | 0.0151(1) | 0.0172(1) | -0.0002(1) | 0.0006(1) | 0.00003(9) |
| Ag16 | 0.0162(2) | 0.0166(1) | 0.0178(1) | -0.0004(1) | -0.0001(1) | -0.0001(1) |
| Ag17 | 0.0196(2) | 0.0196(2) | 0.0209(1) | 0.0001(1) | 0.0001(2) | -0.0003(1) |
| Ag18 | 0.0199(2) | 0.0195(2) | 0.0203(1) | 0.0007(1) | 0.0003(2) | 0.0002(1) |
| Ag19 | 0.0238(2) | 0.0230(2) | 0.0249(1) | -0.0002(1) | 0.0011(2) | -0.0004(1) |
| Ag20 | 0.0190(3) | 0.0189(2) | 0.0189(2) | 0 | 0.0006(2) | 0 |
| Ag21 | 0.0153(2) | 0.0148(1) | 0.0165(1) | -0.0004(1) | 0.0008(1) | 0.00018(9) |
| Ag22 | 0.0164(2) | 0.0166(1) | 0.0175(1) | 0.0001(1) | 0.0002(1) | -0.00004(9) |
| Ag23 | 0.0190(2) | 0.0183(1) | 0.0201(1) | -0.0004(1) | 0.0008(2) | 0.0001(1) |
| Ag24 | 0.0210(2) | 0.0205(2) | 0.0217(1) | -0.0003(1) | 0.0007(2) | 0.0002(1) |
| Ag25 | 0.0219(2) | 0.0209(2) | 0.0226(1) | 0.0001(1) | 0.0007(2) | -0.0001(1) |
| Ag26 | 0.0161(2) | 0.0164(1) | 0.0173(1) | 0.0002(1) | 0.0002(2) | 0.00017(9) |
| Ag27 | 0.0196(2) | 0.0185(2) | 0.0200(1) | 0.0002(1) | 0.0006(2) | 0.00005(9) |
| Ag28 | 0.0213(2) | 0.0198(2) | 0.0218(1) | -0.0004(1) | 0.0009(2) | 0.0003(1) |
| Ag29 | 0.0167(2) | 0.0164(2) | 0.0174(1) | -0.00002(7) | 0.0005(2) | -0.00009(5) |
| Ag30 | 0.0191(3) | 0.0184(2) | 0.0199(1) | 0 | 0.0007(2) | 0 |
| Ag31 | 0.0157(2) | 0.0161(2) | 0.0177(1) | 0.00004(8) | 0.0001(2) | 0.00006(6) |
| Ag32 | 0.0240(3) | 0.0232(2) | 0.0249(2) | 0 | 0.0009(2) | 0 |
| Ag33 | 0.0204(2) | 0.0198(1) | 0.0214(1) | 0.0003(1) | 0.0006(2) | 0.0001(1) |
| Ag34 | 0.0161(2) | 0.0150(2) | 0.0159(1) | 0 | 0.0007(2) | 0 |
| As1 | 0.0216(4) | 0.0215(2) | 0.0228(2) | -0.0008(2) | -0.0001(3) | -0.0004(2) |
| As2 | 0.0197(3) | 0.0200(2) | 0.0212(2) | 0.0001(2) | 0.0003(2) | 0.0001(2) |
| As3 | 0.0173(3) | 0.0187(2) | 0.0190(2) | 0.0002(2) | 0.0004(2) | -0.0004(1) |
| As4 | 0.0219(4) | 0.0209(2) | 0.0220(2) | -0.0007(2) | 0.0003(2) | -0.0005(2) |
| As5 | 0.0171(3) | 0.0165(2) | 0.0175(2) | 0.0003(2) | 0.0009(2) | 0.0003(1) |
| As6 | 0.0176(3) | 0.0177(2) | 0.0186(2) | 0.0001(2) | 0.0008(2) | 0.0004(1) |
| As7 | 0.0145(3) | 0.0134(2) | 0.0146(2) | -0.0001(1) | 0.0008(2) | -0.0001(1) |
| As8 | 0.0153(3) | 0.0144(2) | 0.0153(2) | 0.0003(2) | 0.0008(2) | 0.0004(1) |
| S1 | 0.0209(6) | 0.0227(4) | 0.0231(4) | 0.0016(4) | 0.0018(5) | -0.0022(3) |
| S2 | 0.0240(8) | 0.0247(5) | 0.0258(5) | -0.0005(5) | 0.0003(6) | 0.0010(4) |
| S3 | 0.0172(6) | 0.0176(4) | 0.0187(4) | 0.0009(4) | 0.0005(4) | -0.0001(3) |
| S4 | 0.0150(6) | 0.0123(3) | 0.0146(3) | 0.0009(3) | 0.0013(4) | 0.0005(2) |
| S5 | 0.0154(6) | 0.0167(4) | 0.0183(3) | -0.0003(3) | 0.0006(4) | 0.0007(3) |
| S6 | 0.0210(6) | 0.0185(4) | 0.0213(4) | 0.0020(4) | 0.0016(5) | -0.0004(3) |
| S7 | 0.0193(6) | 0.0190(4) | 0.0212(4) | 0.0003(3) | 0.0024(5) | 0.0003(3) |
| S8 | 0.0137(5) | 0.0139(4) | 0.0151(4) | -0.0001(3) | 0.0005(4) | 0.0004(3) |
| S9 | 0.0187(6) | 0.0193(4) | 0.0192(4) | -0.0009(4) | 0.0006(5) | 0.0001(3) |
| S10 | 0.0206(7) | 0.0220(5) | 0.0233(5) | 0.0002(4) | 0.0009(5) | 0.0007(4) |
| S11 | 0.0180(6) | 0.0152(4) | 0.0171(4) | -0.0010(3) | 0.0003(4) | 0.0006(3) |
| S12 | 0.0184(6) | 0.0188(4) | 0.0199(5) | -0.0003(3) | 0.0003(5) | 0.0007(2) |
| S13 | 0.0123(5) | 0.0124(4) | 0.0141(3) | 0.0007(3) | 0.0004(4) | 0.0003(2) |
| S14 | 0.0143(7) | 0.0102(5) | 0.0145(5) | 0 | -0.0003(6) | 0 |
| S15 | 0.0188(9) | 0.0199(6) | 0.0213(6) | 0 | -0.0002(7) | 0 |
| S16 | 0.0156(6) | 0.0166(4) | 0.0158(4) | -0.0005(4) | 0.0002(5) | 0.0004(3) |
| S17 | 0.0153(6) | 0.0156(4) | 0.0163(4) | -0.0012(3) | -0.0003(5) | 0.0006(3) |
| S18 | 0.0134(5) | 0.0151(4) | 0.0181(4) | 0.0001(3) | -0.0011(4) | -0.0016(3) |
| S19 | 0.0150(6) | 0.0172(4) | 0.0193(3) | -0.0006(3) | -0.0018(4) | -0.0009(3) |
| S20 | 0.0112(5) | 0.0134(3) | 0.0146(3) | 0.0007(2) | 0.0005(4) | 0.0001(2) |
| S21 | 0.0163(6) | 0.0132(4) | 0.0145(3) | 0.0004(3) | -0.0001(5) | -0.0005(3) |
| S22 | 0.0115(5) | 0.0119(3) | 0.0113(3) | -0.0015(3) | -0.0002(4) | 0.0001(3) |
| S23 | 0.0165(7) | 0.0198(4) | 0.0176(4) | -0.0010(4) | -0.0018(5) | 0.0006(3) |
| S24 | 0.0144(6) | 0.0156(4) | 0.0142(4) | 0.0001(3) | -0.0003(4) | 0.0003(3) |
| S25 | 0.0146(6) | 0.0164(4) | 0.0154(4) | -0.0007(3) | 0.0001(4) | -0.0008(3) |
| S26 | 0.0131(5) | 0.0153(4) | 0.0152(3) | 0.0002(3) | -0.0001(4) | 0.0003(3) |
| S27 | 0.0099(5) | 0.0105(3) | 0.0115(3) | -0.0002(3) | 0.0000(4) | 0.0001(2) |
| S28 | 0.0157(6) | 0.0153(4) | 0.0168(4) | 0.0015(3) | -0.0003(5) | 0.0002(3) |
| S29 | 0.0107(5) | 0.0116(3) | 0.0106(3) | -0.0010(3) | 0.0009(4) | -0.0005(2) |
| S30 | 0.0184(6) | 0.0171(4) | 0.0181(4) | 0.0006(3) | 0.0010(4) | -0.0004(3) |
| S31 | 0.0088(5) | 0.0106(3) | 0.0118(3) | -0.0001(2) | -0.0011(3) | -0.0004(2) |
| R110042 |  |  |  |  |  |
| Hg1 | 0.0255(5) | 0.0257(4) | 0.0264(4) | -0.0002(3) | -0.0002(4) | 0.0003(3) |
| Cu1 | 0.0255(5) | 0.0257(4) | 0.0264(4) | -0.0002(3) | -0.0002(4) | 0.0003(3) |
| Hg2 | 0.0246(6) | 0.0243(4) | 0.0247(5) | -0.0005(4) | 0.0012(4) | 0.0003(3) |
| Cu2 | 0.0246(6) | 0.0243(4) | 0.0247(5) | -0.0005(4) | 0.0012(4) | 0.0003(3) |
| Ag1 | 0.030(1) | 0.0316(8) | 0.0297(9) | 0.0003(7) | 0.0004(8) | -0.0004(6) |
| Ag2 | 0.024(1) | 0.0217(6) | 0.0240(9) | -0.0020(6) | 0.0006(7) | -0.0008(5) |
| Ag3 | 0.0204(9) | 0.0208(6) | 0.0209(7) | -0.0005(6) | -0.0003(6) | -0.0003(5) |
| Ag4 | 0.027(1) | 0.0281(7) | 0.0278(9) | -0.0001(7) | -0.0004(8) | 0.0004(5) |
| Ag5 | 0.030(1) | 0.0259(7) | 0.0252(8) | 0.0006(6) | 0.0028(8) | 0.0004(5) |
| Ag6 | 0.026(1) | 0.0221(6) | 0.0239(9) | -0.0012(6) | 0.0014(8) | -0.0012(5) |
| Ag7 | 0.030(1) | 0.0293(7) | 0.0316(9) | 0.0010(7) | 0.0004(8) | 0.0013(6) |
| Ag8 | 0.024(1) | 0.0249(7) | 0.0235(8) | 0.0022(6) | -0.0013(7) | 0.0008(5) |
| Ag9 | 0.031(1) | 0.0302(8) | 0.0295(9) | -0.0011(7) | 0.0028(8) | 0.0002(5) |
| Ag10 | 0.024(1) | 0.0225(7) | 0.0237(8) | -0.0010(6) | 0.0011(7) | -0.0008(5) |
| Ag11 | 0.030(1) | 0.0262(7) | 0.0298(9) | -0.0026(6) | -0.0012(8) | -0.0005(5) |
| Ag12 | 0.031(1) | 0.0355(7) | 0.0328(8) | -0.0006(7) | -0.0004(8) | 0.0007(6) |
| Ag13 | 0.0241(9) | 0.0220(6) | 0.0220(7) | 0.0000(6) | 0.0013(6) | 0.0000(5) |
| Ag14 | 0.030(1) | 0.0279(7) | 0.0289(8) | -0.0008(6) | -0.0009(7) | 0.0000(5) |
| Ag15 | 0.025(1) | 0.0271(6) | 0.0267(8) | 0.0000(6) | -0.0025(8) | 0.0002(5) |
| Ag16 | 0.029(1) | 0.0324(7) | 0.0301(9) | -0.0013(7) | -0.0004(8) | -0.0007(6) |
| Ag17 | 0.0184(9) | 0.0200(6) | 0.0204(7) | 0.0004(5) | -0.0014(6) | 0.0006(4) |
| Ag18 | 0.024(1) | 0.0252(7) | 0.0257(9) | -0.0006(6) | 0.0013(8) | -0.0002(5) |
| Ag19 | 0.0286(9) | 0.0252(7) | 0.0253(8) | 0.0000(6) | 0.0012(7) | 0.0000(5) |
| Ag20 | 0.032(1) | 0.029(1) | 0.030(1) | 0 | 0.004(1) | 0 |
| Ag21 | 0.0224(9) | 0.0259(6) | 0.0234(8) | 0.0011(6) | -0.0029(7) | 0.0007(5) |
| Ag22 | 0.028(1) | 0.0267(6) | 0.0253(7) | -0.0004(6) | -0.0011(7) | -0.0004(5) |
| Ag23 | 0.027(1) | 0.0296(7) | 0.0277(8) | 0.0001(6) | -0.0018(7) | 0.0013(5) |
| Ag24 | 0.0232(9) | 0.0211(6) | 0.0222(7) | 0.0010(5) | -0.0002(6) | 0.0010(4) |
| Ag25 | 0.026(1) | 0.0257(7) | 0.0258(8) | -0.0004(6) | 0.0005(7) | -0.0009(5) |
| Ag26 | 0.027(1) | 0.0263(7) | 0.0274(10) | -0.0013(6) | 0.0007(9) | -0.0005(5) |
| Ag27 | 0.023(1) | 0.0193(6) | 0.0206(7) | -0.0003(6) | 0.0022(7) | -0.0006(4) |
| Ag28 | 0.029(1) | 0.0283(7) | 0.0281(9) | 0.0015(7) | -0.0005(8) | 0.0001(5) |
| Ag29 | 0.0214(9) | 0.0210(6) | 0.0235(7) | -0.0006(6) | 0.0014(6) | -0.0005(5) |
| Ag30 | 0.024(1) | 0.0207(8) | 0.0242(9) | 0 | 0.0036(8) | 0 |
| Ag31 | 0.0204(7) | 0.0252(6) | 0.0246(6) | -0.0012(6) | -0.0023(5) | -0.0006(5) |
| Ag32 | 0.026(1) | 0.028(1) | 0.026(1) | 0 | -0.001(1) | 0 |
| Ag33 | 0.0218(9) | 0.0227(6) | 0.0221(7) | -0.0005(6) | 0.0017(7) | 0.0004(5) |
| Ag34 | 0.023(1) | 0.0200(9) | 0.022(1) | 0 | 0.001(1) | 0 |
| As1 | 0.022(2) | 0.0255(9) | 0.022(1) | 0.0007(9) | -0.002(1) | -0.0004(7) |
| As2 | 0.025(2) | 0.0255(9) | 0.026(1) | -0.0007(9) | -0.001(1) | -0.0010(7) |
| As3 | 0.022(2) | 0.0206(9) | 0.021(1) | -0.0003(8) | -0.001(1) | -0.0004(6) |
| As4 | 0.020(1) | 0.0195(9) | 0.019(1) | -0.0007(7) | 0.002(1) | -0.0007(6) |
| As5 | 0.021(1) | 0.0209(8) | 0.020(1) | -0.0001(8) | -0.0012(9) | -0.0016(7) |
| As6 | 0.019(1) | 0.0208(8) | 0.022(1) | -0.0025(8) | -0.001(1) | -0.0002(6) |
| As7 | 0.020(1) | 0.0215(8) | 0.021(1) | 0.0012(8) | -0.001(1) | -0.0014(6) |
| As8 | 0.019(1) | 0.0208(8) | 0.020(1) | -0.0003(8) | -0.0020(9) | 0.0000(7) |
| S1 | 0.031(4) | 0.035(3) | 0.033(3) | 0.006(2) | -0.002(3) | 0.001(2) |
| S2 | 0.037(4) | 0.037(3) | 0.044(4) | 0.004(3) | 0.003(3) | 0.001(2) |
| S3 | 0.040(4) | 0.031(3) | 0.047(4) | 0.002(2) | 0.004(3) | -0.003(2) |
| S4 | 0.028(3) | 0.033(2) | 0.028(3) | -0.004(2) | -0.001(3) | -0.002(2) |
| S5 | 0.039(5) | 0.048(3) | 0.039(4) | 0.005(3) | 0.001(3) | -0.001(2) |
| S6 | 0.042(4) | 0.026(2) | 0.024(3) | 0.000(2) | 0.001(3) | 0.002(2) |
| S7 | 0.029(4) | 0.027(2) | 0.032(3) | -0.002(2) | -0.002(3) | 0.002(2) |
| S8 | 0.035(4) | 0.030(2) | 0.040(3) | 0.003(2) | -0.002(3) | -0.001(2) |
| S9 | 0.036(4) | 0.030(2) | 0.037(3) | 0.002(2) | 0.001(3) | 0.001(2) |
| S10 | 0.037(4) | 0.036(3) | 0.036(3) | -0.001(2) | -0.003(3) | 0.000(2) |
| S11 | 0.042(5) | 0.042(3) | 0.041(4) | -0.003(3) | 0.000(4) | -0.004(2) |
| S12 | 0.029(4) | 0.037(2) | 0.036(3) | 0.002(2) | -0.010(3) | 0.001(2) |
| S13 | 0.041(4) | 0.035(3) | 0.036(3) | -0.003(2) | -0.002(3) | -0.001(2) |
| S14 | 0.034(5) | 0.029(3) | 0.057(6) | 0 | -0.001(4) | 0 |
| S15 | 0.024(5) | 0.027(3) | 0.045(5) | 0 | 0.002(4) | 0 |
| S16 | 0.049(5) | 0.032(2) | 0.034(3) | 0.004(2) | 0.007(3) | 0.003(2) |
| S17 | 0.028(4) | 0.041(3) | 0.042(4) | 0.004(2) | -0.001(3) | 0.003(2) |
| S18 | 0.029(4) | 0.032(2) | 0.033(3) | 0.002(2) | 0.005(3) | -0.002(2) |
| S19 | 0.034(4) | 0.046(3) | 0.033(3) | -0.004(2) | 0.003(3) | -0.003(2) |
| S20 | 0.037(4) | 0.034(2) | 0.030(3) | -0.002(2) | 0.006(3) | 0.006(2) |
| S21 | 0.047(4) | 0.025(2) | 0.034(3) | 0.002(2) | 0.002(3) | -0.001(2) |
| S22 | 0.027(4) | 0.046(3) | 0.039(4) | 0.007(2) | -0.003(3) | 0.007(2) |
| S23 | 0.039(4) | 0.029(2) | 0.034(3) | 0.004(2) | 0.001(3) | 0.001(2) |
| S24 | 0.041(4) | 0.035(2) | 0.026(3) | 0.001(2) | 0.002(3) | -0.002(2) |
| S25 | 0.030(3) | 0.024(2) | 0.038(3) | 0.004(2) | 0.001(3) | 0.002(2) |
| S26 | 0.034(4) | 0.030(2) | 0.035(3) | -0.003(2) | 0.004(3) | -0.001(2) |
| S27 | 0.038(4) | 0.026(2) | 0.035(3) | -0.001(2) | 0.004(3) | 0.001(2) |
| S28 | 0.039(4) | 0.038(2) | 0.032(3) | -0.006(3) | -0.003(3) | -0.003(2) |
| S29 | 0.023(3) | 0.035(2) | 0.041(3) | 0.005(2) | -0.004(3) | 0.003(2) |
| S30 | 0.042(4) | 0.036(2) | 0.034(3) | -0.004(2) | 0.001(3) | 0.002(2) |
| S31 | 0.037(4) | 0.031(2) | 0.031(3) | -0.004(2) | 0.008(3) | -0.001(2) |