Observed and calculated structure factors for calciodelrioite                                                         Page  1

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

4  0  0 2372 2269  17     5  2  1   13   42  13    10  0  2    0   36   1     0  6  2  421  393   6    -4  5  3 1247 1266   8

6  0  0 1074 1046   5     7  2  1   50   46  21    12  0  2  477  457   7     2  6  2  259  267   6    -2  5  3  492  494   7

8  0  0  993  983   6     9  2  1   68   48  17    14  0  2  255  265  25     4  6  2  777  779   7     0  5  3  583  580   5

10  0  0  351  368  13    11  2  1  186  197   6    16  0  2  951  986  18     6  6  2  140  193  22     2  5  3  775  794   5

12  0  0 1093 1078  14    13  2  1   85   59  28   -17  1  2    0   14   1     8  6  2  327  316  14     4  5  3 2061 2073   9

14  0  0   91  103  91    15  2  1   74   24  48   -15  1  2  188  212  15    10  6  2    0    5   1     6  5  3  796  780   8

16  0  0  273  272  33   -16  3  1  550  564  14   -13  1  2   87   62  30    -9  7  2  585  571  13     8  5  3 1285 1290  18

1  1  0  369  379   2   -14  3  1  231  260  12   -11  1  2   18    9  17    -7  7  2  629  625  11    10  5  3  387  416  20

3  1  0  121  139   5   -12  3  1  700  716   6    -9  1  2  349  337   9    -5  7  2  105  120  21    12  5  3    0   78   1

5  1  0  382  377   3   -10  3  1  424  413   6    -7  1  2 1156 1115   5    -3  7  2  508  487   8   -11  6  3  288  289  20

7  1  0  408  404   3    -8  3  1 1046 1041   5    -5  1  2  123  130   4    -1  7  2   73   73  24    -9  6  3  109  102  36

9  1  0  194  158   7    -6  3  1   17   13  17    -3  1  2  308  280   4     1  7  2   37   36  37    -7  6  3    0   30   1

11  1  0  231  230   7    -4  3  1  205  179   8    -1  1  2  213  192   3     3  7  2  146  115  21    -5  6  3  303  273  17

13  1  0  417  394  12    -2  3  1  233  211   8     1  1  2   28   55  28     5  7  2   10   21   9    -3  6  3    0   20   1

15  1  0   88  108  58     0  3  1  921  966   6     3  1  2  266  295   5     7  7  2   98  111  68    -1  6  3  943  927   5

0  2  0 3943 3672  36     2  3  1  533  536   3     5  1  2 1124 1114   5    -4  8  2  524  498  13     1  6  3  299  292   8

2  2  0 1406 1416   4     4  3  1  568  621   4     7  1  2  172  188   7    -2  8  2  236  287  14     3  6  3  510  539   5

4  2  0 1712 1752   6     6  3  1  313  332   5     9  1  2  159  171  10     0  8  2   50   52  50     5  6  3  497  498  11

6  2  0 1146 1137   4     8  3  1 1416 1433   7    11  1  2  587  609   5     2  8  2   66  108  65     7  6  3  348  328  15

8  2  0 1415 1413   6    10  3  1  434  419   7    13  1  2   81   56  21   -16  1  3 1389 1361  10     9  6  3  154  192  25

10  2  0  361  343   5    12  3  1 1573 1554   8    15  1  2   19    6  18   -14  1  3  133  128  17    -8  7  3  454  421  14

12  2  0  656  672   6    14  3  1  454  488  23   -16  2  2  557  544  20   -12  1  3  117   99  16    -6  7  3  110   91  32

14  2  0  410  418   7   -15  4  1  443  477  29   -14  2  2  486  500  11   -10  1  3  209  224  10    -4  7  3  469  466   8

16  2  0    0   50   1   -13  4  1  330  350  16   -12  2  2  969  967   6    -8  1  3 2105 2062   9    -2  7  3   46   96  17

1  3  0 2083 2027   7   -11  4  1  329  314  14   -10  2  2  596  592   5    -6  1  3  280  279   3     0  7  3  357  333  10

3  3  0  262  277   5    -9  4  1  231  243  12    -8  2  2 2907 2862  12    -4  1  3 2782 2686   9     2  7  3  234  243   9

5  3  0  493  472   3    -7  4  1  509  496   8    -6  2  2  829  803   3    -2  1  3  950  968   4     4  7  3 1098 1059  12

7  3  0  336  314   5    -5  4  1  105   88  17    -4  2  2 1570 1621   5     0  1  3 1814 1787   6     6  7  3  339  293  15

9  3  0  157  142  10    -3  4  1  254  252   9    -2  2  2 1165 1173   6     2  1  3  777  803   5     8  7  3  735  712  13

11  3  0  270  265   7    -1  4  1  682  685   6     0  2  2 2714 2716  24     4  1  3 3358 3426  16    -3  8  3  298  320  18

13  3  0  131  166  13     1  4  1  206  183   5     2  2  2  684  683   3     6  1  3 1184 1189   6    -1  8  3  351  336  10

15  3  0    0   11   1     3  4  1  246  268   4     6  2  2  692  685   4     8  1  3 1812 1819   8     1  8  3  111  126  25

0  4  0 3686 3586  23     5  4  1  627  623   7     8  2  2  128  117  11    10  1  3  585  591   5     3  8  3  465  455  31

2  4  0  764  763   3     7  4  1  741  756   9    10  2  2    5   10   5    12  1  3  464  463   5   -16  0  4 2071 2009  19

4  4  0  999 1006   7     9  4  1   49   28  48    12  2  2  883  894   5    14  1  3  369  370  12   -14  0  4  508  483  14

6  4  0  411  413   8    11  4  1  354  303   7    14  2  2   98   97  37    16  1  3  903  894  14   -12  0  4 1262 1209  12

8  4  0  485  527   7    13  4  1  274  284  13    16  2  2 1010 1030  16   -15  2  3  367  377  17   -10  0  4  736  737   9

10  4  0  258  243   8   -12  5  1  752  727  16   -15  3  2  287  280  11   -13  2  3   90   78  20    -8  0  4 1076 1053   4

12  4  0  775  771  13   -10  5  1   71  106  62   -13  3  2  407  400   9   -11  2  3   36   49  36    -6  0  4  729  708   6

14  4  0   11   28  11    -8  5  1 1079 1103  10   -11  3  2  285  253   8    -9  2  3   74   34  13    -4  0  4 2618 2581  14

1  5  0  747  745   7    -6  5  1   70   63  41    -9  3  2 1315 1310   6    -7  2  3  541  525   3    -2  0  4  623  617   5

3  5  0  296  273  10    -4  5  1    0    4   1    -7  3  2  855  840   5    -5  2  3   17   50  16     0  0  4 1579 1514  12

5  5  0  646  671   5    -2  5  1  225  228   4    -5  3  2   59   22  27    -3  2  3  535  522   3     2  0  4  407  394   8

7  5  0  317  342  12     0  5  1 1309 1316   5    -3  3  2  580  619   5    -1  2  3  581  566   5     6  0  4  487  526  10

9  5  0   94  134  38     2  5  1  374  364   5    -1  3  2   36   16  24     1  2  3   83   84  11     8  0  4 2119 2139  15

11  5  0    0   11   1     4  5  1 1246 1239   7     1  3  2  431  391   3     3  2  3  483  457   3    10  0  4   40   50  40

13  5  0  130  110  32     6  5  1  253  264  12     3  3  2  382  397   3     5  2  3  192  182   6    12  0  4  167  164  15

0  6  0 1646 1655  10     8  5  1  438  398  14     5  3  2  324  334   4     7  2  3   49   16  48    14  0  4  141  166  21

2  6  0  398  389   4    10  5  1  397  401  11     7  3  2   32   19  32     9  2  3   94  117  19   -17  1  4   61   48  60

4  6  0 1125 1076   7    12  5  1 1357 1341  11     9  3  2  247  229   9    11  2  3  255  262   6   -15  1  4  560  539   8

6  6  0  516  496  10   -11  6  1  168  173  25    11  3  2  227  216   8    13  2  3  125  144  15   -13  1  4   93  120  23

8  6  0  320  313  22    -9  6  1  270  223  20    13  3  2  292  329   8    15  2  3   86   44  85   -11  1  4  120  126  12

10  6  0  141  156  36    -7  6  1  278  309  16    15  3  2   57   74  57   -16  3  3  929  915  20    -9  1  4  307  285   5

1  7  0  766  812   9    -5  6  1  342  325  17   -14  4  2  228  258  17   -14  3  3   12    2  12    -7  1  4  397  391   3

3  7  0   75   71  32    -3  6  1  437  427   8   -12  4  2  802  848  11   -12  3  3  130  154  10    -5  1  4 1184 1203   4

5  7  0  376  400  19    -1  6  1  141  148   8   -10  4  2  587  594   8   -10  3  3  288  288   8    -3  1  4  170  193   5

7  7  0  105  119  42     1  6  1  266  242   6    -8  4  2 2445 2397  16    -8  3  3 1136 1143  10    -1  1  4  209  205   5

9  7  0    0   31   1     3  6  1  264  239   9    -6  4  2  335  342   9    -6  3  3  342  340   4     1  1  4   21   20  20

0  8  0  905  841  16     5  6  1   56   42  55    -4  4  2  812  823   7    -4  3  3  382  385   6     3  1  4  667  666   5

2  8  0  469  436  18     7  6  1  689  662   9    -2  4  2  665  638   3    -2  3  3  438  446   5     5  1  4   68  122  22

4  8  0  563  516  13     9  6  1  225  232  17     0  4  2  662  652   3     0  3  3 2418 2392   9     7  1  4  100  104  12

-16  1  1  537  527  11    11  6  1  308  309  19     2  4  2  375  336   4     2  3  3  813  827   3     9  1  4  343  340   8

-14  1  1   55   60  54    -8  7  1  536  526  14     4  4  2 1338 1333   5     4  3  3 2918 2891  13    11  1  4  403  405   7

-12  1  1 1163 1131  10    -6  7  1   80   78  56     6  4  2   68   70  22     6  3  3  995 1020   4    13  1  4  134  134  21

-10  1  1  366  367   9    -4  7  1   59   73  58     8  4  2  150  160   9     8  3  3 1431 1438   7    15  1  4   54  119  54

-8  1  1 2346 2330  12    -2  7  1   34   92  34    10  4  2  265  266  11    10  3  3  510  505   6   -16  2  4 1737 1708  12

-6  1  1   41   38  15     0  7  1  520  502   5    12  4  2  784  821   7    12  3  3   72    6  25   -14  2  4  200  188  13

-4  1  1  152  135   6     2  7  1   21   28  20    14  4  2    0   54   1    14  3  3  174  183  18   -12  2  4  883  865   6

-2  1  1  420  397   3     4  7  1  547  540   8   -13  5  2  385  388  26   -15  4  3  231  303  43   -10  2  4  421  419   5

2  1  1  701  712   3     6  7  1    0   38   1   -11  5  2  221  215  19   -13  4  3  110  114  16    -8  2  4 1308 1309   5

4  1  1 2608 2583  11     8  7  1  199  263  48    -9  5  2  579  562  16   -11  4  3  238  266   8    -6  2  4  769  749   4

6  1  1  439  431   4    -3  8  1  133  148  21    -7  5  2  593  579  11    -9  4  3  552  544   9    -2  2  4  193  182   5

8  1  1 1009  999   4    -1  8  1  206  229  17    -5  5  2  250  221   9    -7  4  3  137  159  14     2  2  4  378  340   5

10  1  1  231  235   3     1  8  1  130   93  29    -3  5  2  566  566   8    -5  4  3  225  199   9     4  2  4 1760 1796  13

12  1  1 1733 1742  10     3  8  1   88   41  48    -1  5  2  586  607   4    -3  4  3  281  232   8     6  2  4  428  427   5

14  1  1  526  497  12   -16  0  2  718  693  16     1  5  2  122  145   9    -1  4  3  704  684   4     8  2  4 1474 1502   8

16  1  1 1023 1029  13   -14  0  2  572  590  12     3  5  2  319  310   6     1  4  3  378  377   4    10  2  4  296  297   8

-15  2  1   77    8  41   -12  0  2 1505 1445  15     5  5  2  464  467   8     3  4  3  622  622   4    12  2  4   81   51  31

-13  2  1    0   21   1   -10  0  2 1149 1134  12     7  5  2  456  426   9     5  4  3  607  604   5    14  2  4  209  231  20

-11  2  1  160  127   8    -8  0  2 6111 5733  67     9  5  2   54  106  11     7  4  3  247  253   7   -15  3  4  274  290  23

-9  2  1    0   20   1    -6  0  2  999  987   9    11  5  2  252  260  18     9  4  3  555  551   6   -13  3  4   72   47  34

-7  2  1  560  544   3    -4  0  2 1995 1868  11    13  5  2   95   98  35    11  4  3  123   73  21   -11  3  4  563  537   5

-5  2  1  187  182   5    -2  0  2 1172 1202   5   -10  6  2  298  285  18    13  4  3  482  478   8    -9  3  4   26   22  26

-3  2  1  160  169   8     2  0  2  838  839   5    -8  6  2 1368 1361  13   -12  5  3   25   21  24    -7  3  4  369  357   4

-1  2  1  169  128   3     4  0  2 2503 2420  15    -6  6  2  433  398  11   -10  5  3  186  158  18    -5  3  4   83   77  12

1  2  1  382  350   3     6  0  2  541  540  10    -4  6  2 1112 1089  10    -8  5  3  967  948   8    -3  3  4   89   54  14

3  2  1  332  323   4     8  0  2  707  682   7    -2  6  2  335  338   6    -6  5  3  289  285  15    -1  3  4   41   48  38

Observed and calculated structure factors for calciodelrioite                                                         Page  2

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

1  3  4  303  312   5    15  2  5  287  335  63    -1  1  6  514  497   4    -8  1  7 1780 1787   7   -10  0  8  153  149  12

3  3  4  165  149   7   -16  3  5  856  892  29     1  1  6  535  520   5    -6  1  7  757  749   4    -8  0  8 2006 2004  11

5  3  4  694  730   5   -14  3  5  299  272   9     3  1  6  584  614   6    -4  1  7 1255 1206   5    -6  0  8  709  738   6

7  3  4   85   77  15   -12  3  5  481  446   8     5  1  6  304  325   7    -2  1  7  776  768   4    -2  0  8 1332 1315   8

9  3  4  446  462   7   -10  3  5  551  566   4     7  1  6  135  139  13     0  1  7 1076 1106   5     0  0  8 2137 2181  13

11  3  4   90   71  21    -8  3  5 1481 1461   6     9  1  6  583  558   8     2  1  7  749  734   5     2  0  8 1479 1485  11

13  3  4  195  227  10    -6  3  5  774  823   4    11  1  6  109   84  27     4  1  7 1455 1490   7     4  0  8 2785 2734  20

-14  4  4  120  136  19    -4  3  5 3054 3043  13    13  1  6  105  106  23     6  1  7  249  215   9     6  0  8  967  992  10

-12  4  4  595  628   6    -2  3  5 1016 1012   5   -16  2  6  623  603   9     8  1  7 1363 1359   8     8  0  8   24   18  24

-10  4  4  474  465   6     0  3  5 1431 1493   6   -14  2  6  321  313  11    10  1  7   16   28  16    10  0  8  498  497  17

-8  4  4  701  740   7     2  3  5 1017 1003   5   -12  2  6  746  771   6    12  1  7 1464 1438   9    12  0  8  850  840  15

-6  4  4  190  204   5     4  3  5  107  124  12   -10  2  6   75   81  14    14  1  7   97   74  27    14  0  8  331  355  22

-4  4  4 1495 1526   8     6  3  5  557  550   6    -8  2  6  402  413   3   -15  2  7   42   55  42   -15  1  8   41   62  41

-2  4  4  166  138   6     8  3  5 1224 1250   7    -6  2  6  113  111   8   -13  2  7   55   16  38   -13  1  8  260  247  11

0  4  4  177  194  10    10  3  5  452  433   6    -4  2  6 1696 1735   6   -11  2  7   88  124  15   -11  1  8  665  677   6

2  4  4  208  211   6    12  3  5  720  725   9    -2  2  6  642  633   4    -9  2  7  248  257   7    -9  1  8  340  348   6

4  4  4  871  911   5    14  3  5   59   23  58     0  2  6 1615 1679   6    -7  2  7  300  292   6    -7  1  8   62   56  20

6  4  4   53   27  25   -15  4  5  126  147  33     2  2  6  571  571   5    -5  2  7   52   41  22    -5  1  8  389  414   5

8  4  4 1517 1523   7   -13  4  5  116  136  18     4  2  6   77   77  18    -3  2  7  721  729   4    -3  1  8  313  322   7

10  4  4  214  221  11   -11  4  5   55  104  26     6  2  6  329  341   7    -1  2  7  269  289   6    -1  1  8  737  720   6

12  4  4   67   70  46    -9  4  5  399  395   5     8  2  6 2498 2494  14     1  2  7  304  313   7     1  1  8  456  436   7

-13  5  4  138  128  30    -7  4  5  482  443   8    10  2  6  603  603   6     3  2  7  265  268   8     3  1  8    0   59   1

-11  5  4  252  280  26    -5  4  5  561  582   4    12  2  6 1572 1585  10     5  2  7  131  140  14     5  1  8    0   17   1

-9  5  4  372  360  10    -3  4  5  549  541   4    14  2  6  182  224  20     7  2  7  709  702   8     7  1  8  687  695   7

-7  5  4  111   75  23    -1  4  5  263  242   6   -15  3  6  177  194  21     9  2  7  287  269  11     9  1  8   59   68  58

-5  5  4  481  467   8     1  4  5  630  615   5   -13  3  6    0   29   1    11  2  7   79   75  40    11  1  8    0   39   1

-3  5  4  321  333   6     3  4  5  382  384   7   -11  3  6  130   95   9    13  2  7  359  326  12    13  1  8  215  244  15

-1  5  4  191  169   7     5  4  5  735  739   5    -9  3  6   98   91  12   -16  3  7  631  627  12   -16  2  8  208  217  17

1  5  4  171  153   9     7  4  5  481  486   5    -7  3  6  279  290   5   -14  3  7  396  422  22   -14  2  8   94   73  23

3  5  4  411  421   6     9  4  5  149  170  11    -5  3  6  441  475   4   -12  3  7 1705 1722   9   -12  2  8  738  721   5

5  5  4  166  154   8    11  4  5   81  102  26    -3  3  6  374  381   8   -10  3  7  473  484   6   -10  2  8  324  305   6

7  5  4  343  359   7    13  4  5  395  373  13    -1  3  6  358  340   5    -8  3  7 1218 1207   5    -8  2  8 1226 1255   7

9  5  4  191  183  11   -12  5  5  706  716  17     1  3  6  730  717   5    -6  3  7  798  797   5    -6  2  8  523  536   4

11  5  4  137  135  14   -10  5  5  347  314  15     3  3  6  160  154   9    -4  3  7   36    8  35    -4  2  8  282  290   6

-10  6  4  108  133  35    -8  5  5  627  637   8     5  3  6  295  280   7    -2  3  7  846  844   5    -2  2  8  577  588   5

-8  6  4  333  299  18    -6  5  5  663  696   6     7  3  6  737  728   9     0  3  7 1844 1854   8     0  2  8 3999 3932  19

-4  6  4  793  796   9    -4  5  5 2038 2047  17     9  3  6  123  109  18     2  3  7  748  743   6     2  2  8  618  631   6

-2  6  4   36   56  35    -2  5  5  806  816   6    11  3  6  262  239  11     4  3  7 1243 1265   7     4  2  8 2188 2206  10

0  6  4  568  568   6     0  5  5 1758 1738   8    13  3  6  317  330  17     6  3  7   40   21  39     6  2  8  171  200  12

2  6  4   32   70  32     2  5  5  446  442   5   -14  4  6    0   59   1     8  3  7 1005 1038   7     8  2  8  425  406  12

4  6  4  743  733  11     4  5  5  335  333   8   -12  4  6 1016 1034  11    10  3  7  107  126  21    10  2  8  508  510   9

6  6  4   79   79  16     6  5  5  209  192   9   -10  4  6   61   38  26    12  3  7 1094 1111  12    12  2  8  814  801   9

8  6  4  726  738  10     8  5  5  705  748  12    -8  4  6  288  317   5   -13  4  7  232  234  18   -15  3  8  166  179  43

10  6  4  198  210  27    10  5  5  133  139  21    -6  4  6   77   62  15   -11  4  7  266  264   8   -13  3  8   92  137  16

-9  7  4  111   88  38   -11  6  5    0   58   1    -4  4  6  860  896   5    -9  4  7  244  245   8   -11  3  8   64    4  46

-7  7  4    0   20   1    -9  6  5  784  749  10    -2  4  6  171  204   8    -7  4  7  379  359   5    -9  3  8  285  285   7

-5  7  4  141  138  17    -7  6  5  217  234  16     0  4  6 2171 2217   9    -5  4  7  614  630   4    -7  3  8  149  140  10

-3  7  4   39   97  39    -5  6  5  574  574   9     2  4  6   12   35  11    -3  4  7  602  620   5    -5  3  8  336  354   6

-1  7  4  165  178  12    -3  6  5  476  472   9     4  4  6  105  121  16    -1  4  7  277  265   7    -3  3  8  309  319   6

1  7  4  137  102  15    -1  6  5  182  208  12     6  4  6  370  355   7     1  4  7   57   67  29    -1  3  8  572  567   5

3  7  4  152  175  10     1  6  5  214  228  11     8  4  6 1355 1396   8     3  4  7  171  171  11     1  3  8  347  325   6

5  7  4  129  116  29     3  6  5  112   91  17    10  4  6  317  332   8     5  4  7  709  718   6     3  3  8  417  402   8

7  7  4    0   94   1     5  6  5  294  285   9    12  4  6 1257 1250  12     7  4  7  356  382   9     5  3  8  627  626   7

-2  8  4  102   90  28     7  6  5   71  121  23   -13  5  6  149  162  35     9  4  7  125   88  21     7  3  8   58   22  57

0  8  4   71   95  70     9  6  5   90    5  58   -11  5  6    0   67   1    11  4  7  199  235  25     9  3  8  211  185  12

2  8  4   17   63  17    -8  7  5  249  235  23    -9  5  6   93   40  32   -12  5  7 1333 1317  12    11  3  8  237  257  17

-16  1  5 1189 1153  10    -6  7  5  276  273  16    -7  5  6   40   33  40   -10  5  7  522  502   9   -14  4  8    0   44   1

-14  1  5   87   97  28    -4  7  5 1078 1047   9    -5  5  6  399  391  10    -8  5  7 1344 1375  15   -12  4  8  717  765  10

-12  1  5 1054 1049   5    -2  7  5  378  368  13    -3  5  6  155  130   8    -6  5  7  343  346  10   -10  4  8  132  152  13

-10  1  5  555  562   5     0  7  5  749  735  12    -1  5  6  377  381   6    -4  5  7  263  262   6    -8  4  8 1572 1578   7

-8  1  5 1390 1403   5     2  7  5  221  226  11     1  5  6  220  220   9    -2  5  7  119  127  14    -6  4  8  354  349   5

-6  1  5  900  901   4     4  7  5  179  167  17     3  5  6  140  121  13     0  5  7  801  783   7    -4  4  8  200  186  10

-4  1  5 3139 3185  11     6  7  5  221  242  22     5  5  6  211  233  11     2  5  7   75   51  26    -2  4  8  369  403   6

-2  1  5 1191 1211   5    -1  8  5  221  236  18     7  5  6  503  519  13     4  5  7  650  673   6     0  4  8 1603 1627   8

0  1  5 2375 2309   9   -16  0  6  837  822  14     9  5  6  390  420   9     6  5  7  113   97  17     2  4  8  567  581   6

2  1  5  781  811   4   -14  0  6  140  163  32    11  5  6  470  468  21     8  5  7  397  425   8     4  4  8 1979 1967  13

4  1  5 1290 1216   6   -12  0  6 1258 1248  12   -10  6  6  122  107  41    10  5  7   82   91  38     6  4  8  736  744   7

6  1  5  611  618   5   -10  0  6   54   28  14    -8  6  6  452  455  10   -11  6  7  234  273  24     8  4  8  451  449   9

8  1  5 1103 1130   6    -8  0  6 1092 1077   7    -6  6  6  131  111  27    -9  6  7   81   63  56    10  4  8  510  517   9

10  1  5  591  587   8    -6  0  6   11    2  11    -4  6  6  692  653   9    -7  6  7  372  379  13   -13  5  8  159  188  27

12  1  5  733  760   7    -2  0  6  292  314  10    -2  6  6   60    3  38    -5  6  7    0   33   1   -11  5  8  117  104  26

14  1  5  112  142  25     0  0  6 3780 3707  28     0  6  6  634  650   8    -3  6  7  481  473   7    -9  5  8  197  207  16

-15  2  5  312  273  13     2  0  6  246  226  12     2  6  6  293  281   8    -1  6  7  133  124  18    -7  5  8  239  268   7

-13  2  5  144  153  16     4  0  6  187  198  13     4  6  6  145  150  16     1  6  7   30   42  30    -5  5  8  157  160   9

-11  2  5  384  394   6     6  0  6  884  908   8     6  6  6  284  290  15     3  6  7    0   12   1    -3  5  8  155  159  11

-9  2  5  500  513   4     8  0  6 1886 1911  14     8  6  6 1004  949  11     5  6  7  374  358   9    -1  5  8  732  740   6

-7  2  5   91   97   8    10  0  6  678  659  11    -7  7  6  253  232  17     7  6  7  406  426  14     1  5  8  562  577   9

-5  2  5  229  239   6    12  0  6 1768 1759  15    -5  7  6  194  186  22    -8  7  7  631  577  12     3  5  8  436  443   8

-3  2  5   32   19  32    14  0  6  356  345  20    -3  7  6   67   92  66    -6  7  7  199  188  20     5  5  8  368  360   8

-1  2  5  261  278   5   -17  1  6   78   38  55    -1  7  6  215  263  14    -4  7  7  196  184  26     7  5  8   49   52  49

1  2  5  143  147   8   -15  1  6  164  178  17     1  7  6  404  408   8    -2  7  7  192  229  13     9  5  8  295  319  11

3  2  5  254  248   7   -13  1  6  473  457   8     3  7  6  267  302  12     0  7  7  537  504   8   -10  6  8  112   68  33

5  2  5  363  368   5   -11  1  6  385  356   6     5  7  6  115   20  37     2  7  7  202  230  18    -8  6  8  545  539  12

7  2  5  258  267   9    -9  1  6  214  230   7   -16  1  7  672  669   9     4  7  7   65  113  64    -6  6  8  161  189  18

9  2  5   58   24  37    -7  1  6  143  137   7   -14  1  7  412  397  15   -16  0  8  460  436  15    -4  6  8  162  206  13

11  2  5  264  267   9    -5  1  6  410  396   4   -12  1  7 1646 1613   8   -14  0  8  185  183  24    -2  6  8  474  497   8

13  2  5   91   87  23    -3  1  6  964  972   4   -10  1  7  420  429   5   -12  0  8  407  405   7     0  6  8 1218 1184   8

Observed and calculated structure factors for calciodelrioite                                                         Page  3

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

2  6  8  473  444   8    -6  7  9  151  163  27    -6  6 10  301  311  10    -6  0 12  644  658   9   -13  2 13  298  280  14

4  6  8  905  907   9    -4  7  9   77   99  64    -4  6 10  850  848  16    -4  0 12  800  818   9   -11  2 13    0   37   1

6  6  8  270  309  15    -2  7  9  114  142  22    -2  6 10  475  463   9    -2  0 12    0   68   1    -9  2 13  133  140  19

8  6  8  260  270  28     0  7  9  512  504  11     0  6 10  355  327  10     0  0 12  991 1004   9    -7  2 13  194  211  14

-7  7  8  191  219  27     2  7  9   69   41  49     2  6 10  347  346  12     2  0 12  590  583  12    -5  2 13  261  274  11

-5  7  8  416  406  13   -16  0 10  843  846  15     4  6 10  640  601  10     4  0 12  799  812  12    -3  2 13  267  256  12

-3  7  8  136   64  31   -14  0 10  475  438  14     6  6 10   69   18  68     6  0 12  112  127  49    -1  2 13  198  173  16

-1  7  8  507  520  12   -12  0 10    0   12   1    -5  7 10  263  311  19     8  0 12  935  929  14     1  2 13  189  214  18

1  7  8  362  359   9   -10  0 10  490  501   9    -3  7 10  579  575  12    10  0 12    0   34   1     3  2 13  330  300  14

3  7  8  222  268  21    -8  0 10 1941 1944  11    -1  7 10    0   37   1   -15  1 12  197  219  14     5  2 13  487  476  12

-16  1  9 1014  997  10    -6  0 10 1082 1121   8     1  7 10  462  403  11   -13  1 12   95   79  22     7  2 13   81   65  66

-14  1  9  411  410   8    -4  0 10 2707 2695  17   -16  1 11 1041 1025  10   -11  1 12   62   61  36     9  2 13  206  243  25

-12  1  9  336  324   8    -2  0 10 1203 1241  11   -14  1 11  106  117  18    -9  1 12    0    1   1   -12  3 13 1042 1067   9

-10  1  9  455  449   5     2  0 10  669  701  11   -12  1 11  920  965   6    -7  1 12  413  398   8   -10  3 13  397  366   9

-8  1  9 1231 1263   6     4  0 10  690  686  17   -10  1 11   98   86  19    -5  1 12  527  533   9    -8  3 13   61   46  60

-6  1  9  305  299   6     6  0 10  489  482  16    -8  1 11 1402 1424   8    -3  1 12  133  124  16    -6  3 13  482  500   8

-4  1  9 1640 1702   7     8  0 10  730  713  13    -6  1 11  106   83  17    -1  1 12   28   58  27    -4  3 13 1031 1016   7

-2  1  9  199  181   9    10  0 10  218  215  27    -4  1 11 1961 1939   9     1  1 12   62   76  61    -2  3 13  469  463   8

0  1  9 1940 1886  10    12  0 10  327  317  19    -2  1 11   77   26  26     3  1 12  258  282  12     0  3 13 1633 1653  11

2  1  9   42   37  41   -15  1 10   34   48  33     0  1 11  466  453   9     5  1 12   63   88  62     2  3 13  302  285  15

4  1  9 2110 2109  13   -13  1 10  216  230   9     2  1 11  354  350   9     7  1 12    0   64   1     4  3 13  909  891   8

6  1  9  203  190  14   -11  1 10  107   99  24     4  1 11 1520 1506   9     9  1 12   89  125  52     6  3 13  351  299  22

8  1  9  140   96  21    -9  1 10  771  766   5     6  1 11  471  474  10    11  1 12  237  250  27     8  3 13  446  430  14

10  1  9  226  206  16    -7  1 10  299  294   7     8  1 11 1523 1521  10   -14  2 12  184  188  13   -11  4 13  368  390  10

12  1  9  930  917   9    -5  1 10   74   61  23    10  1 11  477  464  13   -12  2 12 1498 1524   9    -9  4 13  463  451   8

-15  2  9  194  241  26    -3  1 10   81   90  22    12  1 11  818  815  12   -10  2 12  503  514   8    -7  4 13   47   55  46

-13  2  9   77   48  24    -1  1 10  342  339   8   -15  2 11  112  135  20    -8  2 12  348  329   9    -5  4 13  122  126  22

-11  2  9  479  476   6     1  1 10  293  298  12   -13  2 11    0   56   1    -6  2 12  474  489   8    -3  4 13    0   10   1

-9  2  9  116  101  16     3  1 10  222  205  11   -11  2 11  110  120  22    -4  2 12 1559 1573   8    -1  4 13   56  101  55

-7  2  9  320  352   7     5  1 10  421  419   9    -9  2 11  626  646   8    -2  2 12  613  621   8     1  4 13   55   89  55

-5  2  9   83   49  18     7  1 10    0    5   1    -7  2 11  287  292   8     0  2 12  638  638   8     3  4 13  191  196  20

-3  2  9  182  184   9     9  1 10  122  142  27    -5  2 11  412  398   7     2  2 12  474  472   9     5  4 13  422  419  12

-1  2  9 1012 1022   6    11  1 10  400  389  14    -3  2 11  314  300   7     4  2 12  260  253  17     7  4 13  183  194  28

1  2  9  416  419   7   -16  2 10  859  867  10    -1  2 11  299  301   9     6  2 12  157  172  23   -10  5 13    0   52   1

3  2  9  198  198  11   -14  2 10  377  355   8     1  2 11  197  208  13     8  2 12 1169 1150   9    -8  5 13  147  143  17

5  2  9  544  549   7   -12  2 10  163  164  12     3  2 11  494  488   8    10  2 12  163  190  23    -6  5 13   63   62  62

7  2  9  305  330  16   -10  2 10  469  484  12     5  2 11  167  156  19   -13  3 12  186  191  19    -4  5 13  864  887   9

9  2  9   19   45  18    -8  2 10 2548 2527  12     7  2 11  172  174  18   -11  3 12  416  397  10    -2  5 13  327  324  14

11  2  9  334  324  13    -6  2 10  216  221   9     9  2 11  217  224  19    -9  3 12  120  156  19     0  5 13 1153 1131   9

13  2  9   93   62  40    -4  2 10 2119 2140   9    11  2 11   76  126  76    -7  3 12  363  338   8     2  5 13  491  476  11

-14  3  9  275  254  20    -2  2 10  455  466   7   -14  3 11   60   34  59    -5  3 12   60   82  60     4  5 13  524  525  15

-12  3  9   24   53  23     0  2 10  701  736   7   -12  3 11  812  811   7    -3  3 12   93   49  24    -5  6 13  310  329  13

-10  3  9  394  401   6     2  2 10  747  766   7   -10  3 11   32   18  31    -1  3 12   66   68  48    -3  6 13  162  194  23

-8  3  9 1534 1589   7     4  2 10 1413 1417   8    -8  3 11  851  850   7     1  3 12  200  212  14    -1  6 13  172  159  20

-6  3  9  353  349   8     6  2 10  482  493  10    -6  3 11  334  318   7     3  3 12   92   47  38     1  6 13  303  317  14

-4  3  9 1285 1297   6     8  2 10  465  474   9    -4  3 11 1797 1818   8     5  3 12   38   29  38   -14  0 14  245  293  21

-2  3  9   71   54  26    10  2 10  241  235  17    -2  3 11  561  563   6     7  3 12   69   90  68   -12  0 14  987 1013  10

0  3  9 1245 1251   7    12  2 10  355  370  14     0  3 11   86   34  31     9  3 12   60  122  59   -10  0 14  121   94  30

2  3  9  377  349   8   -15  3 10   64   52  64     2  3 11  539  535  11   -12  4 12 1305 1326  16    -8  0 14  798  789  12

4  3  9 1792 1805  12   -13  3 10  106  136  20     4  3 11 1061 1081   9   -10  4 12  409  397   8    -6  0 14  234  265  21

6  3  9  223  240  11   -11  3 10  315  309   8     6  3 11  461  450  10    -8  4 12  440  446   8    -4  0 14  762  767  10

8  3  9  151  161  17    -9  3 10  256  222   9     8  3 11 1315 1303   9    -6  4 12  635  642   7    -2  0 14  352  328  15

10  3  9  144  191  22    -7  3 10  543  533   7    10  3 11  182  235  25    -4  4 12  375  388   8     0  0 14  996  950  12

12  3  9  812  819   9    -5  3 10  330  342   7   -13  4 11   69   72  41    -2  4 12  262  266  11     2  0 14  181  164  24

-13  4  9  323  327  27    -3  3 10  672  677   6   -11  4 11  429  420   7     0  4 12  752  747   9     4  0 14 1180 1175  21

-11  4  9  304  312   9    -1  3 10  184  175  11    -9  4 11  286  300  11     2  4 12   80   46  38     6  0 14  111  126 100

-9  4  9   42   29  42     1  3 10  311  314  10    -7  4 11  142  112  14     4  4 12  504  493   9     8  0 14  543  539  22

-7  4  9  268  295   8     3  3 10  152  149  16    -5  4 11  138  141  17     6  4 12  121  122  30   -13  1 14  305  315  12

-5  4  9  194  178   9     5  3 10  213  228  13    -3  4 11  419  431   8     8  4 12  816  830  10   -11  1 14  123  116  22

-3  4  9  769  767   6     7  3 10  233  221  19    -1  4 11  425  433   8   -11  5 12  655  639  11    -9  1 14    0   17   1

-1  4  9  372  367   7     9  3 10   91  108  33     1  4 11   76   83  33    -9  5 12    0   30   1    -7  1 14    0   20   1

1  4  9    0    7   1    11  3 10  113  140  30     3  4 11   81   47  38    -7  5 12  303  301  11    -5  1 14  153  152  19

3  4  9  344  330   9   -14  4 10  191  238  34     5  4 11   71   79  49    -5  5 12   49    8  48    -3  1 14  168  202  18

5  4  9  238  248  12   -12  4 10    0   13   1     7  4 11  144  148  22    -3  5 12   71    5  53    -1  1 14  220  225  14

7  4  9  167  144  18   -10  4 10  219  227  16     9  4 11   86   38  40    -1  5 12  402  390  11     1  1 14  191  168  17

9  4  9  112  100  24    -8  4 10 1316 1354   7   -12  5 11  649  646  11     1  5 12    0   73   1     3  1 14  162  153  21

11  4  9   40   41  40    -6  4 10  545  542   6   -10  5 11   46   74  46     3  5 12  286  279  15     5  1 14  163  145  26

-12  5  9   48   41  48    -4  4 10 2035 2038  10    -8  5 11  350  379  13     5  5 12   68   33  67     7  1 14  277  252  15

-10  5  9   65   96  14    -2  4 10  669  679  11    -6  5 11   30   43  30    -8  6 12  175  211  21     9  1 14  172  192  33

-8  5  9  788  780   8     0  4 10  573  572   8    -4  5 11  766  765   8    -6  6 12  175  225  15   -14  2 14  156  181  17

-6  5  9   25   44  24     2  4 10  708  723   8    -2  5 11   96   86  24    -4  6 12  713  691  15   -12  2 14  992  977   9

-4  5  9  790  831  10     4  4 10  392  403  10     0  5 11   84  102  34    -2  6 12   99   56  35   -10  2 14  291  306  15

-2  5  9  104  100  22     6  4 10  505  493   9     2  5 11   82   23  34     0  6 12  452  462  11    -8  2 14  591  616   8

0  5  9  393  403   8     8  4 10  519  518  10     4  5 11  837  831   9     2  6 12   56    4  55    -6  2 14  325  312  13

2  5  9   18   31  18    10  4 10   31    8  31     6  5 11  255  260  16   -14  1 13   22   42  22    -4  2 14  219  218  14

4  5  9  886  901   8   -11  5 10   74  106  63    -9  6 11  462  450  35   -12  1 13 1266 1235   8    -2  2 14  282  292  12

6  5  9  125  111  19    -9  5 10  513  525  12    -7  6 11    0   21   1   -10  1 13  226  204  11     0  2 14 1450 1443  10

8  5  9  191  181  14    -7  5 10  315  328   7    -5  6 11  127  160  19    -8  1 13  235  241  11     2  2 14   90   74  39

-9  6  9  160  197  25    -5  5 10  188  187  12    -3  6 11  238  287  18    -6  1 13  258  265  10     4  2 14  695  696  12

-7  6  9  103   36  29    -3  5 10  557  556   7    -1  6 11  433  410   9    -4  1 13 1552 1529   9     6  2 14  335  334  14

-5  6  9   73   66  18    -1  5 10   63   89  41     1  6 11  160  144  18    -2  1 13  516  529   8     8  2 14  457  448  14

-3  6  9  402  390  14     1  5 10  439  441   8     3  6 11  418  399  24     0  1 13 1786 1777  10   -13  3 14   58   33  57

-1  6  9  504  509   8     3  5 10  128  112  20     5  6 11  187  213  17     2  1 13  734  730   8   -11  3 14  318  281  14

1  6  9   77   89  32     5  5 10   62   24  61   -14  0 12  331  366  22     4  1 13 1297 1286   9    -9  3 14    0   54   1

3  6  9   56   57  56     7  5 10  314  316  13   -12  0 12 1733 1712  13     6  1 13  735  763   9    -7  3 14   89   77  31

5  6  9  403  408  12   -10  6 10  428  407  13   -10  0 12  661  648  10     8  1 13  354  357  16    -5  3 14  190  196  15

7  6  9  282  331  16    -8  6 10  993  986  15    -8  0 12   90   60  35    10  1 13  479  447  13    -3  3 14  196  189  15

Observed and calculated structure factors for calciodelrioite                                                         Page  4

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

-1  3 14    0   21   1    -3  2 15  448  436  10     6  0 16  116   25 115    -3  5 16  142  161  28     2  0 18  551  518  19

1  3 14  138  161  25    -1  2 15   33   33  33   -13  1 16  128  154  25    -1  5 16  318  336  19     4  0 18  535  531  18

3  3 14  132  137  27     1  2 15  226  213  17   -11  1 16  238  258  16   -12  1 17  839  825   9    -9  1 18  164  176  23

5  3 14  250  236  17     3  2 15   90   54  49    -9  1 16  143  155  20   -10  1 17  509  492  10    -7  1 18  133  121  27

7  3 14   84   50  59     5  2 15  182  124  21    -7  1 16    0    2   1    -8  1 17  516  519  10    -5  1 18  180  177  22

-10  4 14   80   67  47     7  2 15   34   42  33    -5  1 16   48   19  47    -6  1 17  445  429  11    -3  1 18  152  169  25

-8  4 14  661  657   8   -12  3 15  769  769  10    -3  1 16  152  146  22    -4  1 17 1153 1116  10    -1  1 18    5   68   5

-6  4 14  144  146  20   -10  3 15  258  288  29    -1  1 16   92   16  41    -2  1 17  255  252  15     1  1 18   87   53  64

-4  4 14  494  472   9    -8  3 15 1375 1391  10     1  1 16   73  111  65     0  1 17  166  130  23     3  1 18  101  117  42

-2  4 14   19   57  18    -6  3 15  353  333  16     3  1 16  186  184  23     2  1 17   30   50  30   -10  2 18  167  170  22

0  4 14  740  745   9    -4  3 15  885  869   8     5  1 16  116  117  35     4  1 17 1205 1206  11    -8  2 18  443  448  15

2  4 14   71   54  71    -2  3 15  164  172  22     7  1 16  145  138  30   -11  2 17  178  235  26    -6  2 18  452  433  12

4  4 14  605  585  10     0  3 15  378  375  13   -12  2 16  230  277  22    -9  2 17  130  125  30    -4  2 18 1799 1797  13

6  4 14   90  109  48     2  3 15  135  118  29   -10  2 16  132  144  27    -7  2 17   86   55  47    -2  2 18  560  552  11

-9  5 14  273  303  12     4  3 15  889  867  11    -8  2 16 1098 1069  10    -5  2 17   53    9  53     0  2 18  798  769  10

-7  5 14   59   22  58     6  3 15   99  133  47    -6  2 16  172  202  20    -3  2 17  185  142  21     2  2 18  485  437  13

-5  5 14  320  285  13    -9  4 15   60   34  60    -4  2 16  630  654  10    -1  2 17  110  101  36    -7  3 18  261  259  21

-3  5 14    0   54   1    -7  4 15  238  244  16    -2  2 16  397  389  12     1  2 17   34   57  33    -5  3 18  142  136  33

-1  5 14  209  189  18    -5  4 15  142  147  22     0  2 16  399  387  15     3  2 17  276  257  20    -3  3 18  251  225  21

1  5 14  182  198  22    -3  4 15  553  538   9     2  2 16  401  389  14     5  2 17  114   57  38    -1  3 18   91    3  61

3  5 14    0    3   1    -1  4 15  128  120  28     4  2 16 1776 1770  13   -10  3 17   55   81  55     1  3 18  237  263  24

-14  1 15  126  142  25     1  4 15  181  197  21     6  2 16  527  507  15    -8  3 17  462  437  12    -8  1 19  106   62  39

-12  1 15 1003 1002   8     3  4 15   45   10  44   -11  3 16  272  266  16    -6  3 17   42   66  42    -6  1 19   79   44  79

-10  1 15  387  356  11     5  4 15  134  187  34    -9  3 16   78   85  49    -4  3 17  956  943  11    -4  1 19 1163 1161  10

-8  1 15 1516 1512   9    -6  5 15  475  455  11    -7  3 16   36    8  35    -2  3 17   73  115  73    -2  1 19  159  153  25

-6  1 15  685  677   8    -4  5 15  528  524  10    -5  3 16  135  142  26     0  3 17  243  218  20     0  1 19  665  679  12

-4  1 15 1325 1316   9    -2  5 15  477  461  12    -3  3 16  237  252  19     2  3 17  150  181  34     2  1 19  143  142  33

-2  1 15  834  861   8     0  5 15  506  500  12    -1  3 16  111   93  42    -7  4 17  293  262  17    -7  2 19   76   63  76

0  1 15  505  505   9     2  5 15  306  329  19     1  3 16    0  115   1    -5  4 17   75   82  75    -5  2 19  174  149  26

2  1 15  593  598  10   -12  0 16  201  188  23     3  3 16  179  195  26    -3  4 17  157  191  30    -3  2 19  164  141  26

4  1 15 1083 1056   9   -10  0 16  248  288  36     5  3 16  128  153  40    -1  4 17  321  316  17    -1  2 19  106  103  39

6  1 15  191  184  22    -8  0 16  829  823  12    -8  4 16  619  634  10     1  4 17    0   36   1    -6  0 20  295  335  26

8  1 15  112  117  39    -6  0 16  189  158  24    -6  4 16    0   19   1   -10  0 18    0   14   1    -4  0 20  600  593  17

-13  2 15   72   74  71    -4  0 16 1049 1062  12    -4  4 16  546  536  11    -8  0 18  601  579  15    -2  0 20  458  457  19

-11  2 15  226  195  15    -2  0 16  110  119  51    -2  4 16  194  185  26    -6  0 18  144  143  41    -5  1 20   17    1  17

-9  2 15  183  176  17     0  0 16  818  828  12     0  4 16  764  747  11    -4  0 18 1621 1649  17    -3  1 20   96   66  54

-7  2 15  128  126  22     2  0 16   67   76  67     2  4 16  247  234  19    -2  0 18  130  116  47

-5  2 15  365  368  11     4  0 16 1575 1582  16    -5  5 16   14   68  14     0  0 18 1157 1144  16