Observed and calculated structure factors for camaronesite                                                            Page  1

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

1  1  0 4303 4159 108    -6 10  2  315  323  44   -10  6  5   41   95  41    -7 10  7  293  280  50    -8  6 10  126   78  50

-1  2  0 4163 4004  69    -3 10  2  356  409  54    -7  6  5  792  774  17    -4 10  7  249  213  46    -5  6 10 1279 1274  19

2  2  0 2178 2211  26     1  1  3  447  451   9    -4  6  5 1300 1308  10     0  1  8 2796 2720  17    -2  6 10 1604 1610  20

0  3  0 1316 1355  20    -1  2  3  445  449  10    -1  6  5  995 1002  11    -2  2  8 3777 3807  33     1  6 10  742  706  13

3  3  0 3306 3301  44     2  2  3 1031  993  19     2  6  5  427  413  18     1  2  8 2352 2335  17     4  6 10  551  540  18

-2  4  0 2275 2299  33    -3  3  3 1971 1990  16    -9  7  5  129  162  84    -4  3  8 2763 2793  23   -10  7 10  674  671  20

1  4  0 3167 3135  29     0  3  3 2203 2234  15    -6  7  5  759  755  21    -1  3  8 2426 2439  18    -7  7 10 1016 1011  19

4  4  0 1592 1564  24     3  3  3  465  472  27    -3  7  5  747  760  20     2  3  8 2731 2746  27    -4  7 10 1564 1639  14

-1  5  0 3187 3194  33    -5  4  3 1141 1139  23     0  7  5    0   29   1    -6  4  8 1226 1243  14    -1  7 10  764  773  17

2  5  0 2796 2810  32    -2  4  3 1089 1005  24     3  7  5  663  692  25    -3  4  8 2771 2789  28     2  7 10  767  756  19

5  5  0  603  603  62     1  4  3 1207 1216  18    -8  8  5  840  852  15     0  4  8  881  900   8    -9  8 10  559  543  25

-3  6  0 3266 3270  64     4  4  3   98   81  82    -5  8  5  423  452  27     3  4  8 1896 1922  18    -6  8 10  124   89 123

0  6  0 1843 1891  16    -7  5  3  850  876  16    -2  8  5  411  366  25    -8  5  8 1071 1072  14    -3  8 10  188  184  42

3  6  0 1327 1342  21    -4  5  3 1136 1140  48     1  8  5  589  584  22    -5  5  8 2682 2716  28     0  8 10 1019  996  16

-2  7  0 2789 2804  40    -1  5  3 1257 1219  31    -7  9  5  178  210  55    -2  5  8 2727 2747  26    -8  9 10  530  528  28

1  7  0 1316 1325  15     2  5  3  966  944  16    -4  9  5  690  685  22     1  5  8 2345 2336  24    -5  9 10 1135 1106  24

-4  8  0 1560 1561  37     5  5  3    0   92   1    -1  9  5  582  559  25     4  5  8 1332 1317  19    -2  9 10  769  770  34

-1  8  0 1327 1337  15    -9  6  3  552  493  25    -6 10  5    0  120   1   -10  6  8 1230 1237  20    -7 10 10  732  679  27

2  8  0 1229 1236  22    -6  6  3  445  471  21    -3 10  5  711  700  23    -7  6  8 1569 1586  19    -4 10 10  437  513  46

-3  9  0 1377 1362  27    -3  6  3  506  480  18     1  1  6 1608 1593  26    -4  6  8 1239 1273  17    -2  2 11 3482 3459  28

0  9  0 1048 1067  20     0  6  3 1023 1019  11    -1  2  6 1565 1581  21    -1  6  8 2353 2350  26     1  2 11 1501 1510  10

-5 10  0  806  683  37     3  6  3  555  521  19     2  2  6 1550 1518  18     2  6  8 1399 1422  18    -4  3 11 2063 2087  17

-2 10  0 1174 1230  31    -8  7  3  300  292  18    -3  3  6  189  225  13    -9  7  8 1026  976  19    -1  3 11 1427 1441  11

-3  2  1  884  800  24    -5  7  3  886  872  26     0  3  6  586  596   8    -6  7  8 1520 1532  23     2  3 11 1488 1522  14

0  2  1 1333 1356  10    -2  7  3  924  952  23     3  3  6  454  448  21    -3  7  8 1856 1878  25    -6  4 11 1698 1700  16

-5  3  1  868  870  11     1  7  3  951  967  18    -5  4  6  897  924  13     0  7  8  971  955  13    -3  4 11 2056 2012  24

-2  3  1  894  852  17   -10  8  3  310  325  30    -2  4  6 1503 1515  26     3  7  8 1487 1435  22     0  4 11  710  644  20

1  3  1 1154 1167  22    -7  8  3  270  288  23     1  4  6  250  270  12    -8  8  8 1426 1452  23     3  4 11 1499 1487  16

-7  4  1  727  739  14    -4  8  3  150   79  64     4  4  6   94  146  61    -5  8  8 1142 1125  21    -8  5 11  459  440  15

-4  4  1 1714 1748  15    -1  8  3  970  962  14    -7  5  6  609  588  17    -2  8  8 1369 1389  24    -5  5 11  688  685  11

-1  4  1 1173 1246  18     2  8  3  265  274  36    -4  5  6  943  934  14     1  8  8  897  938  20    -2  5 11 1466 1464  18

2  4  1 1979 1969  20    -9  9  3  124  104 123    -1  5  6  279  276  14    -7  9  8  936  922  29     1  5 11 1110 1097  16

-9  5  1  824  855  17    -6  9  3  555  498  30     2  5  6  360  376  16    -4  9  8 1285 1301  26     4  5 11 1437 1442  18

-6  5  1 2035 2035  17    -3  9  3  506  517  26     5  5  6   73   67  72    -1  9  8  932  912  24   -10  6 11  474  512  22

-3  5  1  798  798  24     0  9  3  409  449  45    -9  6  6  320  304  21    -6 10  8 1284 1254  30    -7  6 11 1099 1121  17

0  5  1  983  985  10    -8 10  3  347  322  43    -6  6  6 1274 1289  18    -3 10  8 1449 1482  29    -4  6 11 1670 1706  20

3  5  1  484  517  17    -5 10  3  138   86 112    -3  6  6  498  462  18     0  0  9  124  123  30    -1  6 11 1108 1101  16

-8  6  1  439  438  20    -2 10  3  275  276  52     0  6  6  190  150  19    -1  2  9 4704 4564  50     2  6 11  382  380  21

-5  6  1 1976 1975  20    -1  1  4  351  362   6     3  6  6  295  284  24     2  2  9 1389 1394   9    -9  7 11  676  683  19

-2  6  1 2047 2007  35    -3  2  4  938  939  11    -8  7  6 1125 1139  14    -3  3  9 1670 1675  12    -6  7 11 1187 1198  19

1  6  1 1060 1082  12     0  2  4  631  576   9    -5  7  6  596  586   9     0  3  9 1030 1003   7    -3  7 11 1560 1550  20

4  6  1  112   81  85    -5  3  4  474  455  14    -2  7  6  379  387  28     3  3  9 1945 1947  13     0  7 11 1037 1040  13

-10  7  1  637  625  22    -2  3  4  937  926  14     1  7  6  552  541  17    -5  4  9 2187 2174  19     3  7 11  621  652  21

-7  7  1  813  774  26     1  3  4  983 1015  11   -10  8  6  101  139 101    -2  4  9 1490 1451  12    -8  8 11  978  972  22

-4  7  1  739  744  21    -7  4  4  795  800  12    -7  8  6 1150 1150  16     1  4  9 1564 1560  13    -5  8 11  421  372  27

-1  7  1 1121 1131  14    -4  4  4  904  940  10    -4  8  6  121  149  72     4  4  9 1153 1145  15    -2  8 11  393  425  24

2  7  1  480  484  26    -1  4  4 1025 1027  18    -1  8  6  561  553  21    -7  5  9 1241 1249  16     1  8 11  589  571  25

-9  8  1  276  288  29     2  4  4  241  181  21     2  8  6  110   94 110    -4  5  9 2172 2187  25    -7  9 11  720  711  24

-6  8  1  377  396  35    -9  5  4  247  230  25    -9  9  6  141  163  50    -1  5  9 1494 1495  16    -4  9 11 1421 1402  26

-3  8  1  436  446  32    -6  5  4  774  794  28    -6  9  6  279  295  35     2  5  9 1037 1038  22    -1  9 11  551  533  25

0  8  1  704  714  15    -3  5  4  471  477  15    -3  9  6  253  278  43     5  5  9 1120 1080  18    -6 10 11  419  473  45

-8  9  1  274  345  24     0  5  4  100  100  26     0  9  6  193  234  45    -9  6  9  298  267  23    -3 10 11  678  672  33

-5  9  1  814  848  25     3  5  4  217  225  25    -8 10  6  175  144  63    -6  6  9  651  636  18     0  0 12 2268 2295  36

-2  9  1  511  495  23    -8  6  4  596  579  21    -5 10  6   86   58  86    -3  6  9 1982 1974  17     1  1 12 2224 2287  15

-7 10  1  640  648  30    -5  6  4  795  780  35    -2 10  6   95  103  95     0  6  9 2566 2562  25    -1  2 12 2244 2304  16

-4 10  1  139   26  70    -2  6  4  198  196  31    -1  1  7 1680 1674   8     3  6  9 1191 1218  18     2  2 12  228  208  11

-2  2  2 1674 1651  11     1  6  4  471  440  11    -3  2  7 2219 2215  17    -8  7  9 1398 1420  23    -3  3 12 1431 1373  11

1  2  2 1911 1914  13     4  6  4  231  224  33     0  2  7 2309 2311  17    -5  7  9 1171 1174  20     0  3 12  801  773   9

-4  3  2 1459 1518  14   -10  7  4  412  438  25    -5  3  7  602  597  16    -2  7  9 1103 1088  22     3  3 12  797  788  12

-1  3  2 1864 1862  14    -7  7  4  238  277  33    -2  3  7 2215 2211  20     1  7  9  828  819  20    -5  4 12 1301 1286  19

2  3  2 1402 1401  13    -4  7  4  778  788  20     1  3  7  684  645  13   -10  8  9  957  956  25    -2  4 12  225  201  19

-6  4  2 1398 1396  17    -1  7  4  470  461  15    -7  4  7  616  621  13    -7  8  9 1412 1461  27     1  4 12 1241 1240  11

-3  4  2 1545 1581  16     2  7  4  472  467  22    -4  4  7 1038 1011  10    -4  8  9 1152 1127  21     4  4 12  359  341  16

0  4  2  762  751  10    -9  8  4  598  572  18    -1  4  7  729  690  10    -1  8  9  767  752  24    -7  5 12  742  736  15

3  4  2 1259 1262  15    -6  8  4  609  591  28     2  4  7  862  847  13     2  8  9  824  817  21    -4  5 12 1260 1265  16

-8  5  2 1116 1132  18    -3  8  4  284  224  48    -9  5  7  130  116  48    -9  9  9 1043 1060  28    -1  5 12 1283 1253  14

-5  5  2  307  272  16     0  8  4  104  128  60    -6  5  7  988  991  17    -6  9  9  239  252  44     2  5 12  617  618  14

-2  5  2 1370 1369  17    -8  9  4  543  589  29    -3  5  7  595  578  42    -3  9  9 1198 1216  24     5  5 12  490  471  20

1  5  2  389  380  11    -5  9  4  250  245  43     0  5  7  181  209  15     0  9  9  718  709  29    -9  6 12  358  336  19

4  5  2  217  253  30    -2  9  4  470  476  25     3  5  7  746  708  20    -8 10  9  998  964  28    -6  6 12 1965 1987  22

-10  6  2  329  380  25    -7 10  4  432  424  35    -8  6  7   80  147  79    -5 10  9 1070 1077  32    -3  6 12  799  799  12

-7  6  2  303  286  17    -4 10  4  240  211  42    -5  6  7 1043 1015  22    -2 10  9  825  828  26     0  6 12 1235 1238  13

-4  6  2 1414 1427  19     0  1  5 1553 1564   6    -2  6  7  846  838  14    -1  1 10  750  710   8     3  6 12  243  210  26

-1  6  2  340  360  15    -2  2  5  908  928  18     1  6  7  428  435  19    -3  2 10 1321 1337  10    -8  7 12  375  340  24

2  6  2  879  882  17     1  2  5 2175 2195  13     4  6  7  207  220  37     0  2 10 3332 3343  24    -5  7 12  750  745  22

-9  7  2  436  414  24    -4  3  5  779  771  13   -10  7  7  333  295  25    -5  3 10 1287 1277  10    -2  7 12  602  598  19

-6  7  2  267  296  21    -1  3  5 2181 2204  16    -7  7  7    0   78   1    -2  3 10 1263 1276  12     1  7 12  822  797  17

-3  7  2 1227 1234  20     2  3  5 1346 1308  20    -4  7  7  629  629  18     1  3 10 1608 1589  11    -7  8 12  370  331  32

0  7  2  351  346  16    -6  4  5 1311 1310  14    -1  7  7  418  432  19    -7  4 10 1571 1575  15    -4  8 12  343  323  25

3  7  2  439  429  21    -3  4  5  843  834  12     2  7  7  515  513  22    -4  4 10  423  404  11    -1  8 12  779  810  27

-8  8  2  682  643  20     0  4  5  502  493  13    -9  8  7  289  272  36    -1  4 10 1537 1526  13    -9  9 12   99   59  99

-5  8  2 1121 1148  23     3  4  5  718  714  15    -6  8  7   87  166  86     2  4 10 1586 1582  15    -6  9 12  314  319  39

-2  8  2  858  871  19    -8  5  5  427  450  17    -3  8  7  711  702  20    -9  5 10 1137 1143  17    -3  9 12  231  221  49

1  8  2  520  535  22    -5  5  5  654  625  13     0  8  7  157  175  33    -6  5 10 1302 1304  16     0  9 12  416  323  37

-7  9  2  463  445  29    -2  5  5 1335 1267  25    -8  9  7  285  273  36    -3  5 10 1192 1200  14    -5 10 12  448  456  34

-4  9  2  271  309  48     1  5  5 1005  993  10    -5  9  7  168  128  57     0  5 10  826  812  17    -1  1 13  143  115  17

-1  9  2  581  560  21     4  5  5  699  680  17    -2  9  7  539  530  23     3  5 10  230  221  22    -3  2 13  524  502   9

Observed and calculated structure factors for camaronesite                                                            Page  2

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

0  2 13  326  310   7    -8  7 15  342  356  22    -1  5 18  492  472  23     1  4 21  379  371  10    -7  5 24  559  579  23

-5  3 13  582  615  17    -5  7 15  275  259  25     2  5 18 1202 1246  13     4  4 21  166  176  23    -4  5 24 1023 1023  16

-2  3 13  532  509   9    -2  7 15 1018 1020  18     5  5 18  293  295  35    -7  5 21  598  565  14    -1  5 24 1460 1450  16

1  3 13 1075 1091   9     1  7 15  529  495  18    -9  6 18   91   63  57    -4  5 21 1019 1035  17     2  5 24  711  746  11

-7  4 13  380  367  11    -7  8 15  346  344  31    -6  6 18  895  923  26    -1  5 21  399  406  20    -9  6 24  459  434  24

-4  4 13 1006 1027  10    -4  8 15  499  504  29    -3  6 18  424  405  20     2  5 21  823  835  12    -6  6 24 1128 1123  17

-1  4 13 1128 1109  10    -1  8 15  473  474  28     0  6 18 1188 1210  31    -9  6 21  539  514  22    -3  6 24  162  170  32

2  4 13  493  472  14    -6  9 15  313  351  36     3  6 18  378  392  21    -6  6 21  133  147  32     0  6 24 1685 1676  31

-9  5 13  540  535  18    -3  9 15  210  241  47    -8  7 18  924  928  20    -3  6 21  583  602  14     3  6 24  298  298  36

-6  5 13  945  950  24    -5 10 15  562  585  45    -5  7 18 1749 1757  27     0  6 21  600  594  22    -8  7 24  362  363  25

-3  5 13  632  626  13    -1  1 16  302  279  14    -2  7 18 1251 1278  19     3  6 21  387  407  18    -5  7 24  594  584  18

0  5 13  305  267  23    -3  2 16 1833 1797  16     1  7 18  448  435  20    -8  7 21  486  538  23    -2  7 24  680  728  16

3  5 13  288  290  19     0  2 16 1034 1052   8    -7  8 18  956  953  22    -5  7 21  585  538  21     1  7 24  766  755  19

-8  6 13  375  351  21    -5  3 16 1303 1283   9    -4  8 18  285  266  25    -2  7 21  874  834  17    -7  8 24  326  357  32

-5  6 13  993  933  15    -2  3 16 1805 1788  15    -1  8 18  391  407  45     1  7 21  217  212  38    -4  8 24  276  303  26

-2  6 13  429  464  13     1  3 16  809  777   8    -6  9 18  107   53 106    -7  8 21  513  539  28    -1  8 24  739  760  30

1  6 13  173  157  27    -7  4 16 1183 1186  15    -3  9 18  294  374  40    -4  8 21  207  204  31    -6  9 24  374  428  28

4  6 13   98  104  98    -4  4 16 2145 2132  18    -5 10 18  272  303  41    -1  8 21  246  224  36    -3  9 24  308  310  39

-10  7 13  500  520  19    -1  4 16  780  745  10    -1  1 19  868  922  10    -6  9 21  509  529  30    -1  1 25  164  119  16

-7  7 13  201  221  28     2  4 16  456  430   9    -3  2 19 3727 3664  42    -3  9 21  314  391  55    -3  2 25 1062 1070  18

-4  7 13  369  383  15    -9  5 16  278  274  21     0  2 19 1874 1924  12    -1  1 22  519  532   8     0  2 25 1227 1241  17

-1  7 13  106  152 105    -6  5 16  801  835  12    -5  3 19 1450 1458  14    -3  2 22 1166 1177  12    -5  3 25 1192 1188  19

2  7 13  525  518  21    -3  5 16 1327 1302  17    -2  3 19 3698 3630  38     0  2 22  778  806  13    -2  3 25 1036 1041  19

-9  8 13  105  142 105     0  5 16 1042 1069  14     1  3 19 3482 3508  33    -5  3 22 1427 1431  16     1  3 25  874  878  16

-6  8 13  369  333  28     3  5 16  745  743  15    -7  4 19 1103 1059  12    -2  3 22 1141 1170  13    -7  4 25  518  524  19

-3  8 13  268  286  32    -8  6 16  826  800  14    -4  4 19 2846 2856  26     1  3 22  764  779  10    -4  4 25  102   33 101

0  8 13  324  305  38    -5  6 16  745  759  20    -1  4 19 3536 3550  37    -7  4 22  851  822  14    -1  4 25  824  828  13

-8  9 13  199  156  47    -2  6 16  482  484  15     2  4 19  833  810  11    -4  4 22 1028 1016   9     2  4 25  587  558  27

-5  9 13  537  553  24     1  6 16  735  722  15    -9  5 19 1349 1383  18    -1  4 22  730  740  10    -9  5 25  966  931  25

-2  9 13  519  516  25     4  6 16  539  550  31    -6  5 19 1271 1287  13     2  4 22  404  372  20    -6  5 25  812  795  23

-7 10 13  549  508  38   -10  7 16  451  482  23    -3  5 19 1480 1462  17    -9  5 22  482  463  27    -3  5 25 1158 1146  18

-4 10 13  167  108  58    -7  7 16  506  489  19     0  5 19 1291 1315  17    -6  5 22  404  421  23     0  5 25  136  141  30

0  1 14  375  348  13    -4  7 16 1191 1155  19     3  5 19 1794 1776  19    -3  5 22 1457 1447  18     3  5 25  118  180  66

-2  2 14 1221 1228   7    -1  7 16  714  714  18    -8  6 19 2052 2040  23     0  5 22  709  703  32    -8  6 25  209  206  35

1  2 14 1513 1500   9     2  7 16  740  718  27    -5  6 19 1278 1274  19     3  5 22  703  698  13    -5  6 25  850  823  18

-4  3 14 1496 1491  13    -9  8 16  948  928  23    -2  6 19  901  885  13    -8  6 22  842  846  12    -2  6 25  632  587  15

-1  3 14 1442 1473  11    -6  8 16  817  810  22     1  6 19 1732 1729  19    -5  6 22  491  486  22     1  6 25  608  609  23

2  3 14 1764 1781  12    -3  8 16  806  781  19    -7  7 19 1460 1458  26    -2  6 22  369  417  17    -7  7 25  355  370  31

-6  4 14  469  474  10     0  8 16  237  221  46    -4  7 19  941  939  18     1  6 22  968  974  21    -4  7 25  568  569  16

-3  4 14 1453 1413  21    -8  9 16  972  954  26    -1  7 19 1772 1745  25    -7  7 22  188  221  42    -1  7 25  658  644  23

0  4 14 2101 2026  19    -5  9 16  267  281  46     2  7 19 1200 1202  19    -4  7 22  771  765  17    -6  8 25  186  220  59

3  4 14  959  937  12    -2  9 16  685  674  29    -9  8 19  830  859  26    -1  7 22 1020  979  21    -3  8 25  158  180  39

-8  5 14  407  406  10    -4 10 16  488  561  53    -6  8 19 2026 2026  32     2  7 22  477  515  19     0  8 25  523  548  48

-5  5 14 1186 1212  12    -2  2 17 1672 1702  19    -3  8 19 1780 1791  29    -6  8 22  891  860  20    -5  9 25  913  915  22

-2  5 14 1790 1792  16     1  2 17 2994 2974  24     0  8 19 1237 1264  26    -3  8 22  728  725  17     0  1 26  460  461  41

1  5 14  252  244  16    -4  3 17 2639 2627  17    -8  9 19  870  879  28     0  8 22   26   52  26    -2  2 26  230  221   9

4  5 14  789  779  14    -1  3 17 2952 2945  25    -5  9 19 1347 1439  31    -5  9 22  448  466  29     1  2 26  707  667  14

-10  6 14  569  566  19     2  3 17 1162 1182   8    -2  9 19 1203 1199  25    -2  9 22  493  471  32    -4  3 26   32   33  31

-7  6 14 1263 1261  18    -6  4 17  516  500  13     0  1 20  258  262  15     0  1 23 1240 1221  16    -1  3 26  691  656  15

-4  6 14  480  490  17    -3  4 17 2674 2651  28    -2  2 20  639  655  11    -2  2 23   95   46  17     2  3 26 1327 1340  17

-1  6 14  176  221  42     0  4 17 3362 3379  30     1  2 20 1078 1071  10     1  2 23 1259 1277  12    -6  4 26  664  657  16

2  6 14  790  782  17     3  4 17 1070 1033  10    -4  3 20  480  480  12    -4  3 23 1423 1415  15    -3  4 26   71   31  70

-9  7 14  584  589  27    -8  5 17 1153 1168  12    -1  3 20 1070 1073  10    -1  3 23 1248 1247  13     0  4 26  747  740  12

-6  7 14 1297 1286  22    -5  5 17  951  957  12     2  3 20 1034 1031  15     2  3 23  440  478  15     3  4 26  876  880  16

-3  7 14  925  910  12    -2  5 17 1243 1225  13    -6  4 20  578  564   5    -6  4 23  825  811  14    -8  5 26  136  122  49

0  7 14  664  648  17     1  5 17  907  925  12    -3  4 20  481  473  12    -3  4 23 1464 1458  17    -5  5 26    0   77   1

3  7 14  585  597  21     4  5 17 1201 1227  15     0  4 20  508  488  16     0  4 23 1073 1052  16    -2  5 26 1327 1342  15

-8  8 14   22   49  22   -10  6 17  639  663  17     3  4 20  989  998  10     3  4 23  761  745  18     1  5 26  660  633  20

-5  8 14  415  441  15    -7  6 17 1499 1493  19    -8  5 20  845  827  18    -8  5 23  941  938  16     4  5 26  536  516  27

-2  8 14  806  814  21    -4  6 17  587  565  14    -5  5 20  799  798  17    -5  5 23  643  632  10    -7  6 26  329  374  28

1  8 14  732  681  18    -1  6 17  803  804  19    -2  5 20 1033 1035  16    -2  5 23  474  464  34    -4  6 26  669  669  23

-7  9 14  560  536  25     2  6 17 1735 1718  22     1  5 20  142  129  28     1  5 23  777  754  19    -1  6 26  655  630  17

-4  9 14  755  753  25    -9  7 17 1059 1086  18     4  5 20  214  209  22     4  5 23  310  334  40     2  6 26  303  300  34

-1  9 14  691  689  25    -6  7 17 1530 1533  25    -7  6 20  581  587  22    -7  6 23  619  565  14    -6  7 26  396  368  30

-6 10 14  553  570  36    -3  7 17  947  942  17    -4  6 20  605  604  17    -4  6 23  826  812  17    -3  7 26  914  882  19

-3 10 14  583  608  50     0  7 17 1262 1291  20    -1  6 20  150   84  34    -1  6 23  716  734  18     0  7 26  116   47 116

0  0 15 1613 1633  26    -8  8 17  721  707  25     2  6 20  474  492  17     2  6 23  748  777  15    -8  8 26  644  662  37

1  1 15 1097 1115  19    -5  8 17 1135 1183  17    -9  7 20  370  436  27    -9  7 23  598  605  28    -5  8 26   98  117  97

-1  2 15 1101 1129  11    -2  8 17 1726 1713  26    -6  7 20  571  559  23    -6  7 23  494  511  28    -2  8 26  290  298  40

2  2 15  796  790  11     1  8 17  623  645  27    -3  7 20  994  965  16    -3  7 23  768  727  16    -4  9 26  509  515  21

-3  3 15  750  719   7    -7  9 17 1056 1065  30     0  7 20  163  127  37     0  7 23   77  174  76     0  0 27  631  704 225

0  3 15   29  104  29    -4  9 17 1275 1277  24    -8  8 20  367  359  27    -8  8 23  723  698  31     1  1 27 2599 2605  30

3  3 15 1121 1105  10    -1  9 17  655  676  30    -5  8 20  876  852  15    -5  8 23  933  940  19    -1  2 27 2671 2668  22

-5  4 15  231  255  16    -6 10 17  623  633  37    -2  8 20  503  490  26    -2  8 23  801  758  25     2  2 27 1757 1751  19

-2  4 15  803  787  24     0  0 18  167  173  34     1  8 20  767  743  22    -7  9 23  640  619  24    -3  3 27 1681 1701  24

1  4 15  962  980  10     1  1 18  705  730  17    -7  9 20  400  402  31    -4  9 23  396  390  28     0  3 27 2000 2015  15

4  4 15  567  518  17    -1  2 18  721  744   9    -4  9 20  209  178  48     0  0 24  294  280  25     3  3 27 1791 1773  19

-7  5 15  248  243  17     2  2 18  469  446  14    -1  9 20  767  765  31     1  1 24  311  331  15    -5  4 27 1507 1454  19

-4  5 15  243  263  20    -3  3 18   57   73  43     0  0 21 3628 3683  85    -1  2 24  313  327   9    -2  4 27 1795 1811  20

-1  5 15  945  956  11     0  3 18  681  723   9     1  1 21 1571 1566  21     2  2 24  345  365  17     1  4 27 1495 1500  17

2  5 15 1018  994  14     3  3 18  395  387   8    -1  2 21 1558 1528  23    -3  3 24  370  364  10     4  4 27 1302 1273  19

5  5 15  638  606  17    -5  4 18 1046 1014  22     2  2 21  627  595  21     0  3 24  755  739  26    -7  5 27 1040 1029  20

-9  6 15  322  333  21    -2  4 18  434  423  11    -3  3 21 1471 1482   9     3  3 24  185  157  24    -4  5 27 1469 1387  19

-6  6 15  371  374  17     1  4 18  457  433   9     0  3 21  821  745  25    -5  4 24 1035 1041  16    -1  5 27 1493 1495  18

-3  6 15 1112 1111  12     4  4 18  271  263  16     3  3 21  634  624  15    -2  4 24  323  354  15     2  5 27 1215 1202  20

0  6 15 1262 1271  22    -7  5 18 1770 1797  16    -5  4 21 1026 1014  13     1  4 24 1422 1438  11    -9  6 27 1365 1392  26

3  6 15  263  256  25    -4  5 18  976  996  19    -2  4 21  635  626  11     4  4 24  278  291  27    -6  6 27 2130 2175  27

Observed and calculated structure factors for camaronesite                                                            Page  3

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

-3  6 27 1793 1772  21     1  4 30  471  467  22    -5  4 33  652  661  16    -1  1 37  404  361  14     0  4 41  442  405  45

0  6 27 1602 1610  31     4  4 30  156  169  49    -2  4 33  541  477  29    -3  2 37   79   70  78    -5  5 41  104   89 103

3  6 27  531  569  27    -7  5 30  390  458  44     1  4 33  775  774  16     0  2 37    0   38   1    -2  5 41  469  525  26

-8  7 27  960  969  31    -4  5 30  188  242  26     4  4 33  220  273  49    -5  3 37  449  491  20     1  5 41  429  510  48

-5  7 27 1072 1063  22    -1  5 30  435  445  18    -7  5 33  555  530  37    -2  3 37   87   67  86    -4  6 41  776  793  27

-2  7 27 1228 1197  24     2  5 30  403  383  24    -4  5 33  667  630  59     1  3 37  446  467  26    -1  6 41  493  522  56

1  7 27 1109 1095  25    -6  6 30  193   73  80    -1  5 33  804  794  16    -7  4 37  338  340  42     0  0 42 1332 1305  23

-7  8 27  917  890  31    -3  6 30  211  180  26     2  5 33  723  732  18    -4  4 37  139    1  63     1  1 42  884  863  17

-4  8 27 1260 1240  22     0  6 30  841  804  29    -6  6 33  987  949  36    -1  4 37  510  473  28    -1  2 42  805  783  22

-1  8 27 1124 1095  26    -8  7 30  240  211  56    -3  6 33  325  338  27     2  4 37  585  609  22     2  2 42  594  625  19

-6  9 27 1358 1415  29    -5  7 30  454  438  20     0  6 33   90  106  59    -6  5 37  395  494  72    -3  3 42 1123 1054  27

-3  9 27  550  533  34    -2  7 30  397  393  21    -5  7 33  580  565  18    -3  5 37  451  490  29     0  3 42 1079 1114  23

-1  1 28 1250 1229  12     1  7 30  708  693  54    -2  7 33  669  705  25     0  5 37  104  167 104     3  3 42  237  288  45

-3  2 28 1417 1436  16    -7  8 30  202  203  81    -4  8 33  252  273  36    -5  6 37  521  489  42    -5  4 42  859  860  27

0  2 28 2782 2803  30    -4  8 30  117  182  87    -1  1 34  381  364  14    -2  6 37  629  619  19    -2  4 42  620  589  50

-5  3 28 1297 1290  17    -1  8 30  646  677  47    -3  2 34  752  743  12    -4  7 37  359  343  23     1  4 42  451  503  32

-2  3 28 1478 1516  25    -1  1 31 1139 1145  13     0  2 34 1115 1094  15     0  1 38 1805 1813  17    -4  5 42  891  876  30

1  3 28 1610 1618  15    -3  2 31 1692 1707  18    -5  3 34  447  384  21    -2  2 38  174  163  21    -1  5 42  478  484  30

-7  4 28 1434 1419  21     0  2 31  682  660  13    -2  3 34  752  762  20     1  2 38  874  857  19    -3  6 42  258  302  44

-4  4 28  776  726  22    -5  3 31  667  658  18     1  3 34  621  554  21    -4  3 38 1044 1076  17    -1  1 43  746  734  14

-1  4 28 1573 1590  17    -2  3 31 1695 1729  23    -7  4 34  188  224  48    -1  3 38  795  778  24    -3  2 43 1012 1036  14

2  4 28  647  646  15     1  3 31  386  317  27    -4  4 34  160  171  56     2  3 38 1096 1085  20     0  2 43  338  343  20

-9  5 28  924  903  24    -7  4 31  919  891  21    -1  4 34  620  546  38    -6  4 38  717  729  25    -5  3 43  357  357  34

-6  5 28 1318 1309  17    -4  4 31  818  805  35     2  4 34  329  324  23    -3  4 38 1126 1110  21    -2  3 43 1048 1011  26

-3  5 28 1355 1329  19    -1  4 31  402  409  18    -6  5 34  347  390  59     0  4 38 1192 1135  32     1  3 43  485  474  18

0  5 28 1844 1837  17     2  4 31 1277 1258  18    -3  5 34  425  395  42     3  4 38 1091 1074  22    -4  4 43  643  619  24

3  5 28  628  595  19    -6  5 31  933  954  18     0  5 34  395  406  27    -5  5 38  290  301  43    -1  4 43  503  517  31

-8  6 28  849  851  20    -3  5 31  600  593  19    -5  6 34  398  400  41    -2  5 38 1141 1104  23    -3  5 43  307  305  33

-5  6 28 1332 1297  20     0  5 31 1040 1052  16    -2  6 34  313  314  24     1  5 38  347  370  33     0  5 43  164  217  71

-2  6 28  613  647  25     3  5 31  333  359  30     1  6 34  360  350  33    -4  6 38  772  741  27     0  1 44 1099 1100  14

1  6 28  913  962  17    -8  6 31  267  257  34    -4  7 34  259  224  27    -1  6 38  329  343  36    -2  2 44 1055 1107  13

-7  7 28 1026 1023  34    -5  6 31  899  933  22    -1  7 34  351  339  45    -3  7 38 1048 1034  23     1  2 44  797  813  17

-4  7 28 1414 1411  21    -2  6 31 1263 1257  20     0  1 35 1714 1715  18     0  0 39  647  633  24    -4  3 44  755  738  29

-1  7 28  937  926  18     1  6 31  746  729  29    -2  2 35  559  554  10     1  1 39  191  198  28    -1  3 44  877  867  22

-6  8 28  829  843  27    -7  7 31  593  597  39     1  2 35 1184 1188  18    -1  2 39  231  200  19     2  3 44 1110 1137  24

-3  8 28  675  642  25    -4  7 31  972  955  19    -4  3 35  973  969  12     2  2 39  373  368  23    -3  4 44  746  733  31

-5  9 28  837  867  21    -1  7 31  701  710  19    -1  3 35 1185 1186  21    -3  3 39  234  165  42     0  4 44  230  269  64

0  1 29  103  115  36    -6  8 31  131  200 130     2  3 35  599  586  24     0  3 39  292  326  10    -2  5 44 1143 1129  30

-2  2 29 1728 1739  14    -3  8 31  342  329  26    -6  4 35 1402 1430  32     3  3 39  234  222  27     0  0 45   79   94  78

1  2 29  918  921  20     0  1 32  185  207  28    -3  4 35 1071 1057  21    -5  4 39  696  622  24     1  1 45  681  680  16

-4  3 29  724  708  11    -2  2 32  244  228  12     0  4 35 1079 1022  26    -2  4 39  382  375  23    -1  2 45  695  710  13

-1  3 29  962  973  14     1  2 32  667  639  16     3  4 35  684  681  22     1  4 39  200  221  26     2  2 45  237  226  36

2  3 29  559  525  21    -4  3 32  108   55  45    -5  5 35  913  919  31    -4  5 39  668  645  27    -3  3 45  240  254  45

-6  4 29  201  173  30    -1  3 32  695  660  17    -2  5 35  489  505  21    -1  5 39  188  197  55     0  3 45  353  389  31

-3  4 29  742  696  28     2  3 32  413  402  19     1  5 35 1153 1159  16    -6  6 39  381  389  54    -2  4 45  248  268  43

0  4 29  452  460  17    -6  4 32  620  636  19    -7  6 35  588  573  36    -3  6 39  163  209  59    -1  1 46  691  686  16

3  4 29  679  658  20    -3  4 32  118   82  76    -4  6 35 1451 1462  33     0  6 39  729  679  28    -3  2 46  801  754  31

-8  5 29  245  302  34     0  4 32  136  127  29    -1  6 35 1100 1112  19    -1  1 40  946  930  14     0  2 46 1353 1384  16

-5  5 29  947  912  23     3  4 32  427  415  22    -6  7 35  656  605  30    -3  2 40  408  439  26    -2  3 46  766  763  25

-2  5 29  555  525  28    -8  5 32  216  224  33    -3  7 35  715  699  22     0  2 40  443  444  14     1  3 46  826  821  19

1  5 29  749  735  17    -5  5 32  217  235  44     0  0 36 5235 5233 127    -5  3 40  612  615  19    -4  4 46  451  473  38

-7  6 29  410  395  23    -2  5 32  387  385  18     1  1 36 1501 1517  16    -2  3 40  398  389  29    -1  4 46  735  761  33

-4  6 29  231  220  29     1  5 32  428  429  22    -1  2 36 1418 1440  13     1  3 40  856  833  21     0  1 47  445  460  16

-1  6 29  748  727  15    -7  6 32  466  441  35     2  2 36 1167 1176  19    -4  4 40  943  979  22    -2  2 47  991  965  29

2  6 29  316  285  31    -4  6 32  625  617  29    -3  3 36 1245 1243  21    -1  4 40  826  848  25     1  2 47  397  434  24

-6  7 29  305  351  28    -1  6 32  455  433  24     0  3 36  551  512  11     2  4 40  317  387  27    -4  3 47  489  525  30

-3  7 29  657  648  24     2  6 32  223  182  39     3  3 36 1443 1454  21    -6  5 40  233  260  54    -1  3 47  431  434  26

0  7 29  203  257  43    -6  7 32  422  435  35    -5  4 36 1366 1367  26    -3  5 40  672  653  28    -3  4 47  463  498  40

-5  8 29  280  337  30    -3  7 32  453  436  22    -2  4 36 1177 1177  19     0  5 40  219  205  47     0  0 48  536  538  31

-2  8 29  262  258  46     0  7 32  409  412  44     1  4 36 1907 1909  25    -5  6 40  241  235  61     1  1 48  930  938  17

0  0 30 1619 1634  24    -5  8 32  177  200  41    -7  5 36 1561 1532  30    -2  6 40  345  380  33    -1  2 48  963  972  23

1  1 30 1340 1318  38    -2  8 32  217  166  39    -4  5 36 1374 1379  26     0  1 41  886  890  14    -3  3 48  161   84  69

-1  2 30 1309 1339  14     0  0 33  858  842  21    -1  5 36 1916 1967  29    -2  2 41  178  187  25     0  3 48  677  679  23

2  2 30  511  509  19     1  1 33  965  902  25     2  5 36 1550 1531  25     1  2 41  811  823  17    -1  1 49   82   61  81

-3  3 30  225  235  37    -1  2 33  937  931  22    -6  6 36 1085 1079  32    -4  3 41  527  498  27    -3  2 49   87  123  86

0  3 30  443  460  15     2  2 33  501  461  20    -3  6 36 1434 1430  20    -1  3 41  795  798  29     0  2 49   94   37  93

3  3 30  163  172  36    -3  3 33 1356 1388  26     0  6 36  684  606  27     2  3 41  548  566  18    -2  3 49  132  118 132

-5  4 30  222  228  31     0  3 33  984 1034  16    -5  7 36 1536 1525  31    -6  4 41  795  798  25     0  1 50  632  637  31

-2  4 30  544  530  35     3  3 33  363  340  23    -2  7 36 1506 1495  27    -3  4 41  580  543  40     0  0 51   89   54  88