Asisite in I4/mmm MD Welch Mineralogical Magazine (2004)

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

1  1  0 4724 4542  13     1  5  4  239  223   7     0  5  9   41   41  40     2  4 14  364  384   5     0  3 21  595  606  22

0  2  0 4593 4472 156     0  1  5 4633 4766 104     0  0 10 3439 3199 302     0  1 15 1537 1618  66     2  3 21  502  487  15

2  2  0 3556 3355  46     1  2  5 3505 3496  58     1  1 10 3035 3220  66     1  2 15 1212 1250  24     1  4 21  458  392  19

1  3  0 2847 2751  91     0  3  5 2786 2718  42     0  2 10 2469 2473  46     0  3 15  935  990   9     0  0 22  735  667  61

3  3  0 1883 1824  26     2  3  5 2206 2173  17     2  2 10 1972 1966  45     2  3 15  746  792  11     1  1 22  534  539  40

0  4  0 2163 2110  47     1  4  5 1782 1767  18     1  3 10 1953 1895  50     1  4 15  633  639  12     0  2 22  578  557  33

2  4  0 1772 1720  20     3  4  5 1207 1204  15     3  3 10 1254 1231  20     0  0 16    0  116   1     2  2 22  479  472  20

1  5  0 1246 1257  20     0  5  5 1179 1203   9     0  4 10 1320 1299  11     1  1 16  146  138  12     1  3 22  426  406  21

0  1  1 1492 1395  26     2  5  5  965 1003  10     2  4 10 1065 1071   9     0  2 16   95   60  17     0  1 23 2752 2485  97

1  2  1 1188 1086   8     1  1  6 1472 1504  49     1  5 10  851  834   6     2  2 16   79   22  37     1  2 23 2004 2033 103

0  3  1  931  876  15     0  2  6 1054 1023  24     0  1 11  755  767  18     1  3 16  166   28  24     0  3 23 1686 1680  85

2  3  1  786  728   5     2  2  6  879  877  15     1  2 11  655  643  18     3  3 16    0   25   1     2  3 23 1387 1396  45

1  4  1  652  616   5     1  3  6  895  923  18     0  3 11  561  557   5     0  4 16   76   26  38     1  1 24 1219 1061  68

3  4  1  467  448   6     3  3  6  645  643  11     2  3 11  468  480   9     2  4 16   99   38  24     0  2 24  909  914  67

0  5  1  472  446   4     0  4  6  628  645   8     1  4 11  408  416   6     0  1 17 1049 1139  62     2  2 24  744  790  43

2  5  1  410  385   6     2  4  6  527  558   7     3  4 11  304  324   6     1  2 17  911  950  28     1  3 24  739  768  39

1  1  2  255  111  59     1  5  6  451  471   5     0  5 11  291  326   9     0  3 17  765  800  15     0  1 25  505  426  23

0  2  2  195  206  10     0  1  7  873  942  21     0  0 12 1590 1370 168     2  3 17  641  684   7     1  2 25  413  384  20

2  2  2   75  105  27     1  2  7  723  748  15     1  1 12 1264 1320  25     1  4 17  630  591  26     0  3 25  350  348  19

1  3  2   40   33  39     0  3  7  657  640  11     0  2 12 1100 1121  15     1  1 18 2814 2941 129     0  0 26 1717 1564 159

3  3  2   70   35  35     2  3  7  560  550   6     2  2 12  928  941  17     0  2 18 2683 2774  91     1  1 26 1552 1430  72

0  4  2   91   13  21     1  4  7  497  474   7     1  3 12  965  896  29     2  2 18 2090 2240  34     0  2 26 1290 1283  72

2  4  2   86   28  19     3  4  7  360  368   6     3  3 12  666  652  13     1  3 18 1951 1957  86     2  2 26 1061 1060  71

1  5  2  164   55  14     0  5  7  395  371   5     0  4 12  722  689   8     3  3 18 1271 1350  22     1  3 26 1048  972  61

0  1  3 1820 1770  43     0  0  8 2881 2974 226     2  4 12  611  595   7     0  4 18 1504 1514  21     0  1 27   64    9  64

1  2  3 1323 1270  15     1  1  8 2688 2931  85     0  1 13 3278 3447  76     2  4 18 1246 1259  20     1  2 27    0   11   1

0  3  3 1023  969  15     0  2  8 2184 2269  36     1  2 13 2602 2688  36     0  1 19 1232 1173  64     0  0 28 1724 1630 122

2  3  3  778  746   7     2  2  8 1738 1786  36     0  3 13 2132 2142  27     1  2 19  958  977  40     1  1 28 1645 1529  69

1  4  3  591  581   6     1  3  8 1689 1697  32     2  3 13 1703 1740  24     0  3 19  753  823  14     0  2 28 1360 1349  61

3  4  3  386  371   4     3  3  8 1074 1088  17     1  4 13 1467 1430  26     2  3 19  606  701   6     0  1 29  738  676  29

0  5  3  365  375   5     0  4  8 1141 1159  10     3  4 13  978  985  14     1  4 19  533  600  22     1  2 29  581  590  26

2  5  3  306  301   8     2  4  8  924  949  10     0  5 13 1032  984  22     1  1 20  313  267  13     0  0 30  775  727  55

1  1  4  337  376   9     1  5  8  734  731   9     0  0 14 1339 1135 151     0  2 20  329  298  14     1  1 30  704  672  21

0  2  4  803  847  16     0  1  9  240  162   5     1  1 14  679  670  17     2  2 20  199  210  12     0  1 31 1743 1670  51

2  2  4  612  624   8     1  2  9  140  115   6     0  2 14  855  853  13     1  3 20  180  139  10     0  0 32  477  465  27

1  3  4  373  374   6     0  3  9   64   89  24     2  2 14  672  676  12     3  3 20  146   65  21

3  3  4  294  291  22     2  3  9  103   73  13     1  3 14  503  502  17     0  4 20  105  101  28

0  4  4  416  394   5     1  4  9   32   61  32     3  3 14  348  373  14     0  1 21  933  957  35

2  4  4  347  326   5     3  4  9   69   42  37     0  4 14  428  458   7     1  2 21  709  755  32