Observed and calculated structure factors for Pb(C6H6O7)∙H2O                                                          Page  1

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

1  0  0 1589 1502  18     3  6  0  200  207   5     3 -2  1   57   50   3     0  4  1  244  244   2     6 -4  2  504  497   6

2  0  0 1277 1205  11    -5  7  0  249  245   7     4 -2  1  126  123   3     1  4  1  142  134   3     7 -4  2  261  272   6

3  0  0  256  256   1    -4  7  0  266  263   7     5 -2  1  473  466   5     2  4  1  334  343   4    -6 -3  2  404  419  17

4  0  0  239  239   1    -3  7  0  101  101   5     6 -2  1  301  293   4     3  4  1  411  407   4    -5 -3  2  415  430   8

5  0  0  375  370   4    -2  7  0   78   82   8     7 -2  1  384  374   6     4  4  1  467  479   5    -4 -3  2  591  609   6

6  0  0  496  488   5    -1  7  0  343  346   5    -7 -1  1  201  198   7     5  4  1  433  460  12    -3 -3  2  209  208   2

7  0  0  356  348   5     0  7  0  435  439   5    -6 -1  1  361  373   6    -7  5  1  261  265   7    -2 -3  2   81   80   3

-7  1  0  172  182  10     1  7  0  506  509   5    -5 -1  1  550  555   4    -6  5  1  272  273   4    -1 -3  2  462  459   2

-6  1  0  380  375   5     2  7  0  470  477   7    -4 -1  1  510  508   3    -5  5  1  367  369   5     0 -3  2 1071 1052   7

-5  1  0  700  697   6    -3  8  0  335  332   8    -3 -1  1  809  811   4    -4  5  1  177  181   3     1 -3  2 1015 1011   6

-4  1  0  828  842   8    -2  8  0  373  378   8    -2 -1  1  455  459   2    -3  5  1   40   41   6     2 -3  2 1003 1004   6

-3  1  0  873  869  10    -1  8  0  290  288   6    -1 -1  1  422  414   1    -2  5  1  211  214   2     3 -3  2  607  614   3

-2  1  0  565  566   2     0  8  0  124  135   6     0 -1  1  406  396   1    -1  5  1  668  664   4     4 -3  2  436  437   2

-1  1  0  306  307   1     0 -8  1  351  343  14     1 -1  1  983  956   5     0  5  1  802  805   5     5 -3  2   79   82   6

0  1  0  601  602   3     1 -8  1  431  432  15     2 -1  1 1507 1423  11     1  5  1  939  943   8     6 -3  2  133  114   9

1  1  0  649  653   3     2 -8  1  362  359   6     3 -1  1 1282 1264  12     2  5  1  588  589   5     7 -3  2  125  117   5

2  1  0 1467 1411  12     3 -8  1  336  332   7     4 -1  1  629  627   6     3  5  1  326  330   5    -7 -2  2  160  141  10

3  1  0  985  989   6    -2 -7  1  442  441   6     5 -1  1  410  414   4     4  5  1   78   88   5    -6 -2  2   24   13   9

4  1  0  954  955   7    -1 -7  1  434  435   5     6 -1  1  128  129   4    -6  6  1  214  200   8    -5 -2  2  355  363   5

5  1  0  518  525   3     0 -7  1  251  245   5     7 -1  1  127  122   6    -5  6  1  291  308   8    -4 -2  2  657  656   4

6  1  0  129  118   5     1 -7  1   33    3  18    -7  0  1  269  259   5    -4  6  1  441  460   6    -3 -2  2  857  863   5

7  1  0   17   34  17     2 -7  1  187  178   5    -6  0  1  116   97   6    -3  6  1  492  498   5    -2 -2  2 1168 1160   8

-8  2  0  313  311   5     3 -7  1  382  381   5    -5  0  1   18   19   4    -2  6  1  418  418   4    -1 -2  2  985  981   6

-7  2  0  301  290   5     4 -7  1  364  365   6    -4  0  1  152  150   2    -1  6  1  274  272   3     0 -2  2 1040 1027   6

-6  2  0  419  401   4     5 -7  1  343  355   9    -3  0  1  931  921   7     0  6  1  103  110   5     1 -2  2  354  345   2

-5  2  0  105  108   6    -4 -6  1  116  130   7    -2  0  1  858  846   8     1  6  1  185  185   4     2 -2  2  283  277   1

-4  2  0  210  210   3    -3 -6  1   29   16  16    -1  0  1 1360 1289  10     2  6  1  315  321   4     3 -2  2  472  484   2

-3  2  0  551  552   2    -2 -6  1  234  234   6     1  0  1  952  911   5     3  6  1  397  414   7     4 -2  2  639  636   3

-2  2  0  917  919   5    -1 -6  1  544  531   9     2  0  1  662  644   5    -5  7  1  201  200   8     5 -2  2  624  620   7

-1  2  0 1678 1588  12     0 -6  1  669  671   6     3  0  1  144  144   2    -4  7  1   25   24  24     6 -2  2  370  370   4

0  2  0 1488 1446  10     1 -6  1  716  714   6     4  0  1  384  383   3    -3  7  1  115  126   5     7 -2  2  276  281   4

1  2  0  864  864   5     2 -6  1  625  625   5     5  0  1  530  539   6    -2  7  1  303  306   4    -7 -1  2  401  384  18

2  2  0  383  389   2     3 -6  1  445  450   5     6  0  1  463  450   4    -1  7  1  452  449   4    -6 -1  2  470  471   5

3  2  0   88   75   4     4 -6  1   85   91   3     7  0  1  348  347   6     0  7  1  547  546   5    -5 -1  2  496  493   3

4  2  0  334  340   2     5 -6  1  122  131   4    -8  1  1  130  149   7     1  7  1  464  472   5    -4 -1  2  310  313   2

5  2  0  435  452   6     6 -6  1  193  190   6    -7  1  1  321  312   4     2  7  1  278  276   4    -3 -1  2   89   73   1

6  2  0  408  423  10    -5 -5  1  395  400   8    -6  1  1  562  548   5    -3  8  1  323  330  10    -2 -1  2  227  227   1

7  2  0  314  294  28    -4 -5  1  436  459   8    -5  1  1  682  679   7    -2  8  1  247  245   8    -1 -1  2  928  926   6

-7  3  0  246  246   4    -3 -5  1  539  541   5    -4  1  1  728  728   6    -1  8  1   99   94   7     0 -1  2 1510 1429  10

-6  3  0  546  540   7    -2 -5  1  547  546   4    -3  1  1  789  767   6     0 -8  2  464  461  12     1 -1  2  980  968   5

-5  3  0  640  632   6    -1 -5  1  298  298   2    -2  1  1  325  322   1     1 -8  2  434  429   7     2 -1  2 1266 1224   8

-4  3  0  781  774   5     0 -5  1  122  117   3    -1  1  1  110   93   1     2 -8  2  268  253  11     3 -1  2  674  679   3

-3  3  0  552  554   2     1 -5  1  347  345   3     0  1  1  662  660   2     3 -8  2   96  107   9     4 -1  2  479  489   8

-2  3  0  171  176   2     2 -5  1  528  538   3     1  1  1 1500 1444  11    -2 -7  2  229  235   5     5 -1  2   39   18   6

-1  3  0  101   84   2     3 -5  1  723  727   5     2  1  1 1807 1707  17    -1 -7  2  100  100   6     6 -1  2  136  126   4

0  3  0  491  492   2     4 -5  1  670  680   4     3  1  1 1018 1023   7     0 -7  2   61   52  10     7 -1  2  226  224   5

1  3  0  682  686   4     5 -5  1  485  495   5     4  1  1  690  691   4     1 -7  2  241  236   4    -7  0  2   54   45   7

2  3  0  739  753   5     6 -5  1  264  268   8     5  1  1  283  286   2     2 -7  2  381  375   6    -6  0  2  212  210   4

3  3  0  834  845   5     7 -5  1   84   93  10     6  1  1   39   30   4     3 -7  2  478  477   5    -5  0  2  588  591   5

4  3  0  610  621   4    -6 -4  1  228  242   6     7  1  1  167  163   7     4 -7  2  385  387   5    -4  0  2  763  764   4

5  3  0  276  283   4    -5 -4  1  195  191   4    -8  2  1  222  219   5     5 -7  2  336  350   5    -3  0  2 1134 1113   8

6  3  0   44   59   9    -4 -4  1   28   26   8    -7  2  1  136  124   6    -4 -6  2  121  118   8    -2  0  2  541  550   3

-7  4  0  248  235   6    -3 -4  1  195  196   3    -6  2  1   45   37   8    -3 -6  2  330  327   5    -1  0  2 1067 1008   6

-6  4  0  181  183   5    -2 -4  1  671  671   5    -5  2  1  237  237   3    -2 -6  2  500  481  15     0  0  2  338  340   1

-5  4  0  124  130   2    -1 -4  1  769  778   5    -4  2  1  786  786   6    -1 -6  2  556  556   5     1  0  2  108  101   2

-4  4  0  344  341   2     0 -4  1  797  798   5    -3  2  1 1152 1130   8     0 -6  2  682  682   6     2  0  2  354  367   3

-3  4  0  695  691   4     1 -4  1  560  579   3    -2  2  1 1178 1151   7     1 -6  2  467  453   7     3  0  2  695  697   3

-2  4  0 1037 1033   6     2 -4  1  521  525   3    -1  2  1 1107 1099   6     2 -6  2  331  324   4     4  0  2  891  881   5

-1  4  0 1047 1048   7     3 -4  1  226  223   2     0  2  1  257  264   1     3 -6  2    0    4   1     5  0  2  589  593   3

0  4  0  860  858   5     4 -4  1  101  104   2     1  2  1  453  452   2     4 -6  2  110  102   4     6  0  2  457  462   5

1  4  0  339  344   2     5 -4  1  222  219   2     2  2  1  203  207   2     5 -6  2  271  272   3     7  0  2  200  204  20

2  4  0  114  114   3     6 -4  1  328  318   5     3  2  1  405  414   3     6 -6  2  290  290   6    -8  1  2  251  247   4

3  4  0  252  253   3     7 -4  1  276  267   8     4  2  1  555  548   4    -5 -5  2  469  458   6    -7  1  2  379  373   6

4  4  0  295  308   3    -6 -3  1  326  351  17     5  2  1  597  609   7    -4 -5  2  477  459  15    -6  1  2  495  494   6

5  4  0  416  415   5    -5 -3  1  511  524   4     6  2  1  409  433  10    -3 -5  2  507  511   6    -5  1  2  390  390   5

-7  5  0  219  229   6    -4 -3  1  627  629   4    -8  3  1  187  186   5    -2 -5  2  209  212   3    -4  1  2  304  307   3

-6  5  0  312  307   4    -3 -3  1  801  813   5    -7  3  1  287  281   4    -1 -5  2   34   30   8    -3  1  2  299  291   1

-5  5  0  420  422   4    -2 -3  1  423  428   3    -6  3  1  493  486   6     0 -5  2  322  317   3    -2  1  2  312  318   1

-4  5  0  457  465   3    -1 -3  1  475  480   2    -5  3  1  520  520   5     1 -5  2  610  608   4    -1  1  2 1770 1677  15

-3  5  0  258  262   2     0 -3  1  346  346   2    -4  3  1  562  560   3     2 -5  2  728  725   5     0  1  2  787  789   6

-2  5  0  107  114   3     1 -3  1  534  543   2    -3  3  1  303  301   2     3 -5  2  584  592   4     1  1  2 1014 1011   5

-1  5  0  304  301   2     2 -3  1  670  680   3    -2  3  1  275  281   2     4 -5  2  637  644   4     2  1  2  591  595   3

0  5  0  600  596   4     3 -3  1  985  982   6    -1  3  1  431  437   2     5 -5  2  294  306   3     3  1  2  348  348   2

1  5  0  529  524   4     4 -3  1  532  536   3     0  3  1 1041 1055   6     6 -5  2  113  124   8     4  1  2  234  234   2

2  5  0  746  745   6     5 -3  1  513  507   4     1  3  1 1173 1200  15     7 -5  2   40   40  34     5  1  2  178  182   2

3  5  0  469  471   7     6 -3  1  221  219   5     2  3  1  828  830   5    -6 -4  2  182  181   9     6  1  2  207  209   5

4  5  0  341  347   5     7 -3  1   65   66  10     3  3  1  563  571   4    -5 -4  2  135  137   5     7  1  2  222  221   8

5  5  0    0   54   1    -7 -2  1  209  206  10     4  3  1  228  231   3    -4 -4  2  335  344   4    -8  2  2   71   54  10

-6  6  0   86   81  10    -6 -2  1  175  180   7     5  3  1    0   20   1    -3 -4  2  805  809   6    -7  2  2   74   68   7

-5  6  0  140  144   5    -5 -2  1   81   74   3     6  3  1   82  103  15    -2 -4  2  881  880   6    -6  2  2  279  275   5

-4  6  0  262  263   3    -4 -2  1  155  155   2    -7  4  1   52   52  10    -1 -4  2 1090 1092   8    -5  2  2  628  622   6

-3  6  0  530  532   5    -3 -2  1  490  494   2    -6  4  1  162  165   6     0 -4  2  921  921   6    -4  2  2  965  973   6

-2  6  0  680  690   7    -2 -2  1 1128 1126   8    -5  4  1  296  300   2     1 -4  2  374  372   2    -3  2  2  897  899   6

-1  6  0  684  693   7    -1 -2  1 1269 1291  28    -4  4  1  653  657   4     2 -4  2   74   75   4    -2  2  2 1385 1337  10

0  6  0  463  466   4     0 -2  1  883  891   4    -3  4  1  895  898   5     3 -4  2  413  411   2    -1  2  2  623  628   2

1  6  0  202  197   4     1 -2  1 1081 1054   6    -2  4  1  827  824   5     4 -4  2  439  436   2     0  2  2  391  386   2

2  6  0  112  117   4     2 -2  1  385  390   1    -1  4  1  759  759   4     5 -4  2  461  466   4     1  2  2  405  408   2

Observed and calculated structure factors for Pb(C6H6O7)∙H2O                                                          Page  2

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

2  2  2  616  630   3    -4 -5  3  342  299  15    -6  1  3  294  290   5     3 -8  4  357  351   5     4 -1  4  556  550   3

3  2  2  803  802   5    -3 -5  3  200  204   3    -5  1  3  211  210   3    -3 -7  4   78   89  16     5 -1  4  443  449   5

4  2  2  736  740   5    -2 -5  3  225  217   3    -4  1  3  405  396   2    -2 -7  4  229  230   7     6 -1  4  446  454  13

5  2  2  399  407   5    -1 -5  3  447  450   4    -3  1  3  595  598   6    -1 -7  4  484  498   8     7 -1  4  200  206  34

6  2  2  304  312   7     0 -5  3  727  722   5    -2  1  3 1527 1472  13     0 -7  4  552  558   9    -8  0  4  130  126   9

-8  3  2  214  214   6     1 -5  3  844  844   6    -1  1  3 1370 1326   9     1 -7  4  448  450   7    -7  0  4  285  293  11

-7  3  2  373  370   5     2 -5  3  678  676   4     0  1  3 1191 1177   8     2 -7  4  353  348   5    -6  0  4  460  467   5

-6  3  2  301  287   5     3 -5  3  413  411   3     1  1  3 1274 1258   9     3 -7  4   90   93   7    -5  0  4  623  615   4

-5  3  2  132  129   2     4 -5  3  113  113   3     2  1  3  170  162   2     4 -7  4   77   88   6    -4  0  4  705  708   4

-4  3  2   22    4   8     5 -5  3   40   41   3     3  1  3   33    7   5     5 -7  4   87  111   7    -3  0  4  493  490   2

-3  3  2  490  489   2     6 -5  3  110   97   7     4  1  3  329  327   2    -4 -6  4  491  475   8    -2  0  4  208  197   1

-2  3  2  962  957   5    -6 -4  3  160  171   7     5  1  3  396  406   5    -3 -6  4  559  537  15    -1  0  4  666  658   2

-1  3  2 1216 1202   8    -5 -4  3  319  307   5     6  1  3  397  375   8    -2 -6  4  497  475  18     0  0  4  899  893   4

0  3  2 1231 1236   9    -4 -4  3  522  517   5    -8  2  3  110  136   6    -1 -6  4  368  371   4     1  0  4 1384 1350   9

1  3  2  695  703   4    -3 -4  3  751  755   6    -7  2  3  302  301   4     0 -6  4   88   82   5     2  0  4  866  898  10

2  3  2  468  473   3    -2 -4  3  790  787   6    -6  2  3  450  441   4     1 -6  4  243  248   3     3  0  4  790  798   4

3  3  2  172  168   2    -1 -4  3  845  844   5    -5  2  3  591  607   9     2 -6  4  522  517   4     4  0  4  258  255   3

4  3  2  118  121   3     0 -4  3  223  223   2    -4  2  3  772  763   5     3 -6  4  526  523   4     5  0  4   34   33   4

5  3  2  229  229   4     1 -4  3  167  156   2    -3  2  3  643  640   3     4 -6  4  563  558   5     6  0  4  115   98   7

6  3  2  233  255  16     2 -4  3  353  356   2    -2  2  3  424  420   2     5 -6  4  257  264   6    -8  1  4  180  179  14

-7  4  2  177  187   6     3 -4  3  597  597   4    -1  2  3   53   41   3     6 -6  4  184  179   8    -7  1  4  115  118   5

-6  4  2  324  322   4     4 -4  3  515  519   3     0  2  3  635  646   3    -5 -5  4   92   93   9    -6  1  4  139  138   5

-5  4  2  522  526   3     5 -4  3  487  497   3     1  2  3 1032 1027   6    -4 -5  4   62   46   9    -5  1  4  429  432   2

-4  4  2  512  520   3     6 -4  3  288  292   4     2  2  3  898  914   5    -3 -5  4  323  318   4    -4  1  4  674  680   4

-3  4  2  511  518   2     7 -4  3  151  156   8     3  2  3  763  769   5    -2 -5  4  509  517   5    -3  1  4  694  705   5

-2  4  2  484  496   3    -6 -3  3  396  413  10     4  2  3  430  454   6    -1 -5  4  812  820   6    -2  1  4 1329 1303   9

-1  4  2  116  116   3    -5 -3  3  368  366   6     5  2  3  229  237   4     0 -5  4  784  783   5    -1  1  4  902  912   4

0  4  2  123  119   3    -4 -3  3  304  304   4     6  2  3   19   32  19     1 -5  4  760  756   4     0  1  4  773  777   4

1  4  2  418  421   3    -3 -3  3  209  203   3    -8  3  3  271  270   4     2 -5  4  317  311   3     1  1  4  217  217   2

2  4  2  707  712   5    -2 -3  3  525  522   3    -7  3  3  284  280   6     3 -5  4  178  179   4     2  1  4  119  123   3

3  4  2  617  628   5    -1 -3  3 1031 1021   8    -6  3  3  150  161   9     4 -5  4   92   84   4     3  1  4  482  484   4

4  4  2  479  492   5     0 -3  3 1314 1298   9    -5  3  3   52   54   3     5 -5  4  268  264   4     4  1  4  495  500   4

5  4  2  237  250   5     1 -3  3 1391 1376  11    -4  3  3  463  459   2     6 -5  4  314  303   5     5  1  4  482  486   5

-7  5  2  245  248   6     2 -3  3 1019 1016   7    -3  3  3  803  805   4    -6 -4  4  297  286   9     6  1  4  321  310   6

-6  5  2  160  154   6     3 -3  3  479  480   2    -2  3  3 1038 1039   6    -5 -4  4  437  430   5    -8  2  4  174  173   7

-5  5  2    0   12   1     4 -3  3   33   29   5    -1  3  3  962  955   6    -4 -4  4  643  635   7    -7  2  4  364  365   6

-4  5  2  188  192   3     5 -3  3  217  212   4     0  3  3 1103 1100   8    -3 -4  4  504  498   5    -6  2  4  396  389   4

-3  5  2  433  435   3     6 -3  3  226  224   8     1  3  3  590  586   3    -2 -4  4  516  517   3    -5  2  4  590  587   4

-2  5  2  608  611   4     7 -3  3  290  299   4     2  3  3  133  138   2    -1 -4  4  208  209   2    -4  2  4  265  267   2

-1  5  2  732  736   5    -7 -2  3   91  100  13     3  3  3  179  179   3     0 -4  4  137  138   2    -3  2  4  241  232   2

0  5  2  503  504   4    -6 -2  3  345  373  12     4  3  3  441  440   5     1 -4  4  561  562   3    -2  2  4  370  379   2

1  5  2  434  432   4    -5 -2  3  524  522   5     5  3  3  389  388   6     2 -4  4  772  777   5    -1  2  4  604  611   3

2  5  2  216  210   4    -4 -2  3  776  785   7    -7  4  3  356  366   9     3 -4  4  935  929   7     0  2  4  957  965   6

3  5  2   70   67   5    -3 -2  3  767  780   6    -6  4  3  525  524  12     4 -4  4  597  608   7     1  2  4  975  980   6

4  5  2  150  150   9    -2 -2  3  799  800   6    -5  4  3  613  615   5     5 -4  4  339  350   4     2  2  4  903  899   7

-6  6  2  322  327  23    -1 -2  3  127  133   3    -4  4  3  505  513   3     6 -4  4   73   83   7     3  2  4  677  669   6

-5  6  2  383  385   8     0 -2  3  104  101   2    -3  4  3  250  247   2     7 -4  4   38   65  37     4  2  4  198  196   4

-4  6  2  396  404   6     1 -2  3  302  306   1    -2  4  3   84   77   3    -6 -3  4  166  169  12     5  2  4   14    5  13

-3  6  2  331  340   4     2 -2  3 1019 1004   5    -1  4  3  513  510   3    -5 -3  4   74   82   6     6  2  4   80  113  31

-2  6  2  181  185   3     3 -2  3  634  638   3     0  4  3  805  808   5    -4 -3  4  323  313   4    -8  3  4  136  148   9

-1  6  2   73   63   5     4 -2  3  824  819   5     1  4  3  873  874   6    -3 -3  4  588  592   5    -7  3  4   47   40  12

0  6  2  153  151   4     5 -2  3  495  493   6     2  4  3  729  725   5    -2 -3  4  794  803   4    -6  3  4  199  198   3

1  6  2  448  450   4     6 -2  3  266  273   5     3  4  3  491  508   5    -1 -3  4 1123 1127   8    -5  3  4  468  470   4

2  6  2  443  449   5     7 -2  3   53   66  10     4  4  3  281  285   4     0 -3  4  893  897   6    -4  3  4  479  490   4

3  6  2  465  479  14    -7 -1  3  412  395  11     5  4  3  113  121   6     1 -3  4  638  653   4    -3  3  4  917  925   7

-5  7  2   51   69  10    -6 -1  3  434  452   9    -7  5  3   78   80  12     2 -3  4  305  303   2    -2  3  4  624  640   3

-4  7  2  215  217   5    -5 -1  3  396  399   3    -6  5  3   10   17  10     3 -3  4   72   63   3    -1  3  4  647  654   4

-3  7  2  363  375   6    -4 -1  3   33    8   4    -5  5  3  262  264   4     4 -3  4  206  203   1     0  3  4  242  238   3

-2  7  2  503  512   6    -3 -1  3  508  505   3    -4  5  3  633  628   5     5 -3  4  449  452   5     1  3  4  126  129   2

-1  7  2  413  423   4    -2 -1  3 1098 1086   9    -3  5  3  643  641   4     6 -3  4  340  347   8     2  3  4  297  297   4

0  7  2  332  332   5    -1 -1  3 1244 1189   7    -2  5  3  710  708   5     7 -3  4  301  310   9     3  3  4  574  573   6

1  7  2  169  161   5     0 -1  3 1215 1171   7    -1  5  3  495  499   3    -7 -2  4  273  242  15     4  3  4  474  466   5

-2  8  2   44   48  12     1 -1  3 1089 1072   6     0  5  3  360  363   3    -6 -2  4  384  393  11     5  3  4  420  418   7

0 -8  3  287  282   8     2 -1  3  527  533   2     1  5  3   61   46   6    -5 -2  4  803  803   7    -7  4  4  333  315   6

1 -8  3  134  141  17     3 -1  3  278  278   1     2  5  3  172  163   4    -4 -2  4  695  695   6    -6  4  4  412  429   9

2 -8  3   64   45  14     4 -1  3  231  223   3     3  5  3  311  314   6    -3 -2  4  826  832   8    -5  4  4  442  465   7

3 -8  3   77   77   9     5 -1  3  160  160   2     4  5  3  377  379  11    -2 -2  4  442  443   3    -4  4  4  309  310   3

-2 -7  3   16   14  15     6 -1  3  364  359   6    -6  6  3  339  372  12    -1 -2  4  416  401   2    -3  4  4   50   31   7

-1 -7  3  210  210   5     7 -1  3  311  298   7    -5  6  3  343  346   6     0 -2  4  495  502   2    -2  4  4  398  398   2

0 -7  3  434  439   6    -8  0  3   42   32  20    -4  6  3  234  232   4     1 -2  4 1388 1351   9    -1  4  4  766  771   5

1 -7  3  446  448   6    -7  0  3  235  234   5    -3  6  3   70   69   5     2 -2  4 1094 1107   6     0  4  4  685  686   4

2 -7  3  561  557   6    -6  0  3  548  551   5    -2  6  3  255  265   3     3 -2  4  979  981   6     1  4  4  770  760   5

3 -7  3  395  391   4    -5  0  3  573  571   5    -1  6  3  405  404   4     4 -2  4  698  687   4     2  4  4  575  580   8

4 -7  3  201  201   4    -4  0  3 1108 1091   8     0  6  3  634  632   5     5 -2  4  161  168   2     3  4  4  290  279   5

5 -7  3   70   94   7    -3  0  3  986  977   7     1  6  3  488  492   5     6 -2  4   84   83   6     4  4  4   56   67  11

-4 -6  3  358  340   9    -2  0  3  583  588   2     2  6  3  335  337   7     7 -2  4  115  127   6    -7  5  4   81   71  10

-3 -6  3  496  487   6    -1  0  3  293  291   1     3  6  3  224  227   6    -7 -1  4  240  224   8    -6  5  4  250  262   5

-2 -6  3  562  562   6     0  0  3  531  528   2    -5  7  3  255  265   6    -6 -1  4   60   70   3    -5  5  4  426  434   4

-1 -6  3  517  509   4     1  0  3  781  778   3    -4  7  3  394  390   6    -5 -1  4  251  259   3    -4  5  4  611  607   5

0 -6  3  239  220   5     2  0  3  953  941   6    -3  7  3  429  430   6    -4 -1  4  568  582   5    -3  5  4  720  736   8

1 -6  3   94   85   4     3  0  3  783  787   4    -2  7  3  401  399   5    -3 -1  4 1007 1031   6    -2  5  4  632  640   4

2 -6  3  119  129   5     4  0  3  611  608   3    -1  7  3  330  331   5    -2 -1  4 1165 1157   8    -1  5  4  348  350   3

3 -6  3  241  235   3     5  0  3  464  468   3     0  7  3  132  135   5    -1 -1  4 1566 1504  12     0  5  4   48   46   7

4 -6  3  366  360   4     6  0  3  162  174   9     1  7  3    0   26   1     0 -1  4  679  689   3     1  5  4  325  325   3

5 -6  3  347  349   4     7  0  3   33   31  32     0 -8  4  151  154   8     1 -1  4   99   94   1     2  5  4  430  439   7

6 -6  3  272  267   7    -8  1  3  282  288   8     1 -8  4   66   65  11     2 -1  4   88   88   2     3  5  4  509  503   7

-5 -5  3  350  349   5    -7  1  3  302  301   4     2 -8  4  245  220  15     3 -1  4  474  471   2    -6  6  4  201  211   9

Observed and calculated structure factors for Pb(C6H6O7)∙H2O                                                          Page  3

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

-5  6  4  158  161   6     6 -2  5  193  191   4    -5  5  5  382  387   6    -1 -2  6  867  870   5     4  4  6  348  350   6

-4  6  4   37   11  13     7 -2  5  214  190  12    -4  5  5  445  447   4     0 -2  6  853  865   4    -6  5  6  342  348   9

-3  6  4  274  265   5    -7 -1  5   90   81  16    -3  5  5  388  384   4     1 -2  6  840  848   4    -5  5  6  338  338   4

-2  6  4  523  526   4    -6 -1  5  148  152   5    -2  5  5  228  229   3     2 -2  6  548  548   2    -4  5  6  149  142   4

-1  6  4  542  548   4    -5 -1  5  407  403   5    -1  5  5   45   37   8     3 -2  6  264  264   3    -3  5  6   69   63   8

0  6  4  592  588   5    -4 -1  5  771  803  11     0  5  5  334  334   4     4 -2  6  146  143   2    -2  5  6  326  332   3

1  6  4  444  442   6    -3 -1  5 1066 1074   7     1  5  5  427  429   5     5 -2  6  273  277   4    -1  5  6  399  408   3

2  6  4  311  307   7    -2 -1  5 1256 1232   9     2  5  5  494  487   7     6 -2  6  315  306   8     0  5  6  539  548   5

-5  7  4  324  322   6    -1 -1  5 1186 1138   7     3  5  5  409  403   7    -7 -1  6  164  167  13     1  5  6  565  558   6

-4  7  4  350  348   7     0 -1  5  841  829   4    -6  6  5   40   47  20    -6 -1  6  481  483   7     2  5  6  438  416   7

-3  7  4  377  376   6     1 -1  5   50   32   3    -5  6  5  177  174   9    -5 -1  6  589  595   5    -6  6  6  124  133  19

-2  7  4  235  228   5     2 -1  5  411  415   2    -4  6  5  281  275   4    -4 -1  6  703  720   5    -5  6  6  240  239   5

-1  7  4   99  100   6     3 -1  5  900  910   5    -3  6  5  435  429   6    -3 -1  6  670  681   3    -4  6  6  372  372   6

0  7  4  127  152   7     4 -1  5  732  735   5    -2  6  5  472  480   6    -2 -1  6  356  361   2    -3  6  6  492  486   7

0 -8  5   87  116  13     5 -1  5  592  602   5    -1  6  5  537  546   5    -1 -1  6  324  320   1    -2  6  6  380  380   4

1 -8  5  267  264   6     6 -1  5  323  325   6     0  6  5  414  423   6     0 -1  6  446  444   2    -1  6  6  296  294   4

2 -8  5  378  373   6    -8  0  5  343  320   8     1  6  5  222  222   6     1 -1  6  527  532   2     0  6  6   72   80   6

3 -8  5  329  320   6    -7  0  5  464  444  10     2  6  5   40   31  34     2 -1  6  700  715   4     1  6  6   75   59  12

-3 -7  5  290  285   8    -6  0  5  480  486   6    -4  7  5  249  246   5     3 -1  6  815  820   5    -3  7  6  150  157   7

-2 -7  5  452  441   7    -5  0  5  292  298   2    -3  7  5   99   97   8     4 -1  6  345  349   4    -2  7  6  261  260   5

-1 -7  5  524  530  11    -4  0  5   81   80   5    -2  7  5   23   24  22     5 -1  6  346  353   4     1 -8  7  349  363  12

0 -7  5  421  424   5    -3  0  5  518  504   2    -1  7  5  258  250   5     6 -1  6   88   93  12    -2 -7  7  371  367  11

1 -7  5  401  404   5    -2  0  5  920  906   5     0  7  5  290  321  15    -7  0  6  386  371   8    -1 -7  7  133  141   8

2 -7  5  189  186   5    -1  0  5 1013 1006   5     0 -8  6  325  321  12    -6  0  6  164  162   2     0 -7  7   31   25  19

3 -7  5   52   50  11     0  0  5 1669 1586  13     1 -8  6  385  381   9    -5  0  6   61   54   4     1 -7  7  206  208   5

4 -7  5  236  229   4     1  0  5 1059 1053   6     2 -8  6  360  350   6    -4  0  6  282  283   2     2 -7  7  336  327   5

-4 -6  5  380  342  19     2  0  5  781  789   5    -2 -7  6  430  430   6    -3  0  6  605  617   3     3 -7  7  373  366   5

-3 -6  5  282  278   8     3  0  5  245  248   3    -1 -7  6  427  452   9    -2  0  6 1011 1015   5     4 -7  7  330  318   5

-2 -6  5  188  166  12     4  0  5   67   61   4     0 -7  6  261  264   4    -1  0  6 1096 1091   6    -4 -6  7   37   36  34

-1 -6  5  103  104   5     5  0  5  200  193   5     1 -7  6  113  113   5     0  0  6  883  886   4    -3 -6  7  305  294   6

0 -6  5  281  281   4     6  0  5  333  316   6     2 -7  6  141  142   5     1  0  6  824  812   4    -2 -6  7  508  528  12

1 -6  5  533  536   4    -8  1  5   33   11  33     3 -7  6  262  254   5     2  0  6  487  497   3    -1 -6  7  511  518   7

2 -6  5  532  526   5    -7  1  5  180  184   4     4 -7  6  322  313   4     3  0  6   42   42   6     0 -6  7  676  684   5

3 -6  5  449  440   4    -6  1  5  253  256   5    -4 -6  6  135  145   8     4  0  6  181  175   3     1 -6  7  471  466   4

4 -6  5  297  291   4    -5  1  5  631  630   4    -3 -6  6    0   25   1     5  0  6  445  435   4     2 -6  7  302  296   4

5 -6  5  121  130   4    -4  1  5  779  788   5    -2 -6  6  302  313   6     6  0  6  290  279   8     3 -6  7   53   44   9

-5 -5  5  118  108   8    -3  1  5  775  786   4    -1 -6  6  502  512   5    -8  1  6  131  129  18     4 -6  7  106  106   5

-4 -5  5  297  286   5    -2  1  5  761  770   4     0 -6  6  578  578   4    -7  1  6  325  324  11     5 -6  7  152  159  10

-3 -5  5  504  492   5    -1  1  5  206  204   1     1 -6  6  653  648   5    -6  1  6  587  585   6    -5 -5  7  459  453   7

-2 -5  5  713  722   5     0  1  5   95   89   1     2 -6  6  385  381   4    -5  1  6  864  861   6    -4 -5  7  576  563   8

-1 -5  5  541  548   4     1  1  5  390  402   2     3 -6  6  455  452   4    -4  1  6  656  662   4    -3 -5  7  636  626   8

0 -5  5  621  626   4     2  1  5  743  754   5     4 -6  6  109  115   5    -3  1  6  701  702   4    -2 -5  7  346  358   4

1 -5  5  467  468   3     3  1  5  676  679   6     5 -6  6   27   34  27    -2  1  6   62   51   2    -1 -5  7   43   37   7

2 -5  5  179  172   3     4  1  5  685  686   6    -5 -5  6  401  390   6    -1  1  6  431  426   2     0 -5  7  345  351   2

3 -5  5   83   90   6     5  1  5  396  402   4    -4 -5  6  508  498   6     0  1  6  850  846   4     1 -5  7  600  600   5

4 -5  5  376  368   5    -8  2  5  328  341  14    -3 -5  6  575  561   7     1  1  6  905  911   5     2 -5  7  707  705   6

5 -5  5  348  350   4    -7  2  5  364  366   8    -2 -5  6  518  522   4     2  1  6  891  897   8     3 -5  7  568  563   5

6 -5  5  355  356   6    -6  2  5  404  410   5    -1 -5  6  297  293   3     3  1  6  594  596   5     4 -5  7  422  415   4

-6 -4  5  400  393   6    -5  2  5  115  117   2     0 -5  6   80   75   4     4  1  6  379  380   4     5 -5  7  256  267   5

-5 -4  5  443  434   6    -4  2  5  182  177   1     1 -5  6  343  344   3     5  1  6  175  183   4    -6 -4  7  125  135   7

-4 -4  5  455  456   5    -3  2  5  655  653   4     2 -5  6  349  344   3    -8  2  6  233  249  15    -5 -4  7   40   34  26

-3 -4  5  144  146   5    -2  2  5  820  827   5     3 -5  6  528  522   5    -7  2  6  167  162   5    -4 -4  7  324  313   5

-2 -4  5   52   34   5    -1  2  5  832  845   6     4 -5  6  330  322   4    -6  2  6   21   16  10    -3 -4  7  654  648   6

-1 -4  5  436  434   2     0  2  5 1080 1086   8     5 -5  6  319  323   4    -5  2  6  169  171   2    -2 -4  7  704  708   5

0 -4  5  725  728   4     1  2  5  508  515   2     6 -5  6  114  147  16    -4  2  6  379  374   3    -1 -4  7  887  886   7

1 -4  5  690  704   5     2  2  5  408  411   4    -6 -4  6  296  290   5    -3  2  6  878  879   6     0 -4  7  764  764   5

2 -4  5  789  791   5     3  2  5  101  110   6    -5 -4  6  334  328   6    -2  2  6  843  856   4     1 -4  7  406  405   3

3 -4  5  532  535   4     4  2  5   96   94   6    -4 -4  6   47   43  11    -1  2  6  997 1005   6     2 -4  7  108  111   4

4 -4  5  335  337   3     5  2  5  190  183   5    -3 -4  6  153  143   5     0  2  6  492  499   3     3 -4  7  354  357   3

5 -4  5  260  265   3    -8  3  5   99  101   9    -2 -4  6  502  507   3     1  2  6  309  316   2     4 -4  7  336  339   3

6 -4  5    0   15   1    -7  3  5  175  193   7    -1 -4  6  768  767   5     2  2  6   36   12  10     5 -4  7  379  375   6

-6 -3  5   72   50   7    -6  3  5  345  361   7     0 -4  6  795  802   5     3  2  6  288  285   4     6 -4  7  286  297   8

-5 -3  5  180  165   4    -5  3  5  517  515   4     1 -4  6  538  538   4     4  2  6  391  380   5    -6 -3  7  419  414   6

-4 -3  5  549  551   5    -4  3  5  731  731   5     2 -4  6  510  511   4     5  2  6  368  370   8    -5 -3  7  573  565   6

-3 -3  5  728  725   6    -3  3  5  656  665   5     3 -4  6  228  233   3    -7  3  6  356  344   8    -4 -3  7  579  579   5

-2 -3  5 1008 1011   6    -2  3  5  404  409   3     4 -4  6   45   55   7    -6  3  6  569  568   5    -3 -3  7  452  457   4

-1 -3  5  651  657   4    -1  3  5  144  141   2     5 -4  6  138  135   4    -5  3  6  510  504   4    -2 -3  7  125  132   3

0 -3  5  714  709   4     0  3  5  327  332   2     6 -4  6  162  165   5    -4  3  6  533  538   4    -1 -3  7  218  225   3

1 -3  5  256  253   2     1  3  5  507  505   3    -6 -3  6  321  313   5    -3  3  6  209  216   4     0 -3  7  518  521   3

2 -3  5  209  205   3     2  3  5  649  648   6    -5 -3  6  587  574   6    -2  3  6  110  106   3     1 -3  7  789  796   4

3 -3  5  354  359   2     3  3  5  585  587   7    -4 -3  6  600  592   5    -1  3  6  438  435   3     2 -3  7  708  717   4

4 -3  5  661  669   5     4  3  5  465  459   8    -3 -3  6  775  780   7     0  3  6  647  649   4     3 -3  7  509  516   3

5 -3  5  495  499   5     5  3  5  286  289   6    -2 -3  6  533  538   3     1  3  6  737  736   6     4 -3  7  425  435   4

6 -3  5  408  424  14    -7  4  5  203  186   5    -1 -3  6  395  396   3     2  3  6  639  632   6     5 -3  7  104  114   5

-7 -2  5  373  348  16    -6  4  5  172  176   6     0 -3  6   99   94   2     3  3  6  380  371   6     6 -3  7   42   27  18

-6 -2  5  482  488   9    -5  4  5   64   61   6     1 -3  6  504  505   2     4  3  6  201  191   6    -7 -2  7  129  142   8

-5 -2  5  551  556   5    -4  4  5  297  297   3     2 -3  6  611  622   4    -7  4  6    0   23   1    -6 -2  7   81   79   5

-4 -2  5  380  382   3    -3  4  5  457  459   4     3 -3  6  617  622   3    -6  4  6  168  177   4    -5 -2  7  365  364   4

-3 -2  5  286  295   2    -2  4  5  653  659   4     4 -3  6  447  455   5    -5  4  6  239  235   3    -4 -2  7  552  555   4

-2 -2  5  391  386   2    -1  4  5  776  775   5     5 -3  6  274  279   4    -4  4  6  516  514   4    -3 -2  7  937  940   6

-1 -2  5  648  652   4     0  4  5  664  669   4     6 -3  6  159  172   7    -3  4  6  602  599   5    -2 -2  7  894  897   5

0 -2  5 1111 1109   6     1  4  5  406  399   3    -7 -2  6  243  249  15    -2  4  6  723  740   6    -1 -2  7  827  827   4

1 -2  5 1210 1205   8     2  4  5  138  137   5    -6 -2  6  282  286  11    -1  4  6  586  586   5     0 -2  7  770  768   4

2 -2  5  739  748   4     3  4  5   98   94   8    -5 -2  6   66   57   6     0  4  6  367  364   4     1 -2  7  235  241   2

3 -2  5  498  498   3     4  4  5  179  176   7    -4 -2  6  131  122   5     1  4  6  194  191   4     2 -2  7   31    9   6

4 -2  5  162  167   3    -7  5  5  158  165   9    -3 -2  6  281  276   3     2  4  6  173  160   5     3 -2  7  383  389   2

5 -2  5   92   91   2    -6  5  5  261  264   6    -2 -2  6  780  786   4     3  4  6  296  281   6     4 -2  7  378  385   4

Observed and calculated structure factors for Pb(C6H6O7)∙H2O                                                          Page  4

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

5 -2  7  392  396   8    -5  6  7  392  380   6    -2  0  8  737  745   4     3 -5  9  158  153   4     4  2  9  210  206   5

6 -2  7  282  279   7    -4  6  7  427  420   6    -1  0  8  339  343   2     4 -5  9   65   70   8    -7  3  9   89   93  12

-7 -1  7  340  373  15    -3  6  7  356  345   7     0  0  8   80   78   3    -5 -4  9  461  445   6    -6  3  9   66   57   6

-6 -1  7  497  496   8    -2  6  7  213  209   6     1  0  8  374  374   3    -4 -4  9  641  635   8    -5  3  9  268  254   3

-5 -1  7  542  541   5    -1  6  7   43   34  21     2  0  8  716  722   5    -3 -4  9  523  512   6    -4  3  9  390  387   4

-4 -1  7  556  567   3     0  6  7  196  182   7     3  0  8  521  516   4    -2 -4  9  400  401   3    -3  3  9  564  559   5

-3 -1  7   50   46   3    -2 -7  8   41   41  17     4  0  8  544  537   6    -1 -4  9  122  106   3    -2  3  9  623  629   4

-2 -1  7  139  133   2    -1 -7  8  152  162   5     5  0  8  305  305   4     0 -4  9  106  106   3    -1  3  9  523  529   4

-1 -1  7  643  641   3     0 -7  8  331  335   5    -7  1  8  255  274  16     1 -4  9  341  339   3     0  3  9  257  263   3

0 -1  7  993  994   6     1 -7  8  390  385   5    -6  1  8  298  308   7     2 -4  9  427  423   4     1  3  9   35   24  21

1 -1  7  689  700   3     2 -7  8  403  387   5    -5  1  8  121  123   3     3 -4  9  422  416   3     2  3  9  174  166   6

2 -1  7  818  827   5     3 -7  8  347  338   5    -4  1  8  113  108   3     4 -4  9  392  391   4     3  3  9  269  257   5

3 -1  7  438  446   3    -4 -6  8  190  178   6    -3  1  8  394  393   2     5 -4  9  222  227   5    -6  4  9  373  365   4

4 -1  7  419  419   4    -3 -6  8  364  349   6    -2  1  8  777  779   5    -6 -3  9  206  211   5    -5  4  9  361  361   5

5 -1  7   62   68   5    -2 -6  8  524  516   6    -1  1  8  825  837   5    -5 -3  9   82   78   8    -4  4  9  217  219   4

6 -1  7   78   79  15    -1 -6  8  526  530   5     0  1  8  842  845   5    -4 -3  9  124  122   5    -3  4  9   65   62   8

-7  0  7  107  108  11     0 -6  8  451  455   4     1  1  8  803  810   4    -3 -3  9  370  376   3    -2  4  9  256  250   4

-6  0  7   44   44   4     1 -6  8  158  149   5     2  1  8  323  314   4    -2 -3  9  603  610   4    -1  4  9  454  460   4

-5  0  7  365  369   2     2 -6  8   30    9  20     3  1  8   69   75   7    -1 -3  9  811  815   5     0  4  9  500  506   6

-4  0  7  683  687   4     3 -6  8  205  203   5     4  1  8  301  291   5     0 -3  9  801  809   5     1  4  9  533  522   6

-3  0  7  968  973   6     4 -6  8  312  300   5     5  1  8  245  243   5     1 -3  9  627  627   4     2  4  9  416  406   6

-2  0  7  907  913   5    -5 -5  8  384  371   7    -7  2  8  221  204  10     2 -3  9  250  247   2    -5  5  9  333  328   5

-1  0  7  794  798   4    -4 -5  8  322  317   7    -6  2  8  455  450   4     3 -3  9  107  110   3    -4  5  9  411  400   5

0  0  7  395  395   2    -3 -5  8  216  215   6    -5  2  8  474  470   3     4 -3  9   96  100   3    -3  5  9  482  477   5

1  0  7   59   48   5    -2 -5  8   60   64   5    -4  2  8  730  735   5     5 -3  9  244  233   5    -2  5  9  419  412   5

2  0  7  478  475   3    -1 -5  8  220  221   3    -3  2  8  543  549   4    -7 -2  9  220  212   5    -1  5  9  272  272   5

3  0  7  450  446   4     0 -5  8  551  548   4    -2  2  8  411  416   2    -6 -2  9  406  401   7     0  5  9   59   57  13

4  0  7  522  523   5     1 -5  8  502  498   4    -1  2  8  106  103   3    -5 -2  9  633  630   6    -1 -7 10  411  398   9

5  0  7  346  341   5     2 -5  8  665  661   6     0  2  8  252  253   3    -4 -2  9  656  657   6     0 -7 10  357  357   5

-7  1  7  364  373  14     3 -5  8  402  396   4     1  2  8  480  490   4    -3 -2  9  530  538   3     1 -7 10  267  255   5

-6  1  7  489  495   5     4 -5  8  204  207   4     2  2  8  565  561   5    -2 -2  9  249  252   2    -3 -6 10  299  287   7

-5  1  7  512  520   3     5 -5  8   36   28  17     3  2  8  541  525   6    -1 -2  9  176  177   2    -2 -6 10  143  130   8

-4  1  7  371  378   2    -6 -4  8   96   89   8     4  2  8  345  343   5     0 -2  9  487  486   3    -1 -6 10    0   12   1

-3  1  7   93   92   4    -5 -4  8  242  230   6    -7  3  8  287  279   7     1 -2  9  705  715   4     0 -6 10  196  194   4

-2  1  7  200  197   1    -4 -4  8  465  454   6    -6  3  8  154  150   4     2 -2  9  618  631   5     1 -6 10  258  257   6

-1  1  7  806  806   5    -3 -4  8  633  631   6    -5  3  8   37   38  13     3 -2  9  568  576   5     2 -6 10  334  329   5

0  1  7  844  852   5    -2 -4  8  731  739   6    -4  3  8  385  385   4     4 -2  9  371  376   7     3 -6 10  291  285   5

1  1  7  868  879   5    -1 -4  8  846  846   6    -3  3  8  594  601   4     5 -2  9  163  172   4    -4 -5 10  250  247   8

2  1  7  588  584   4     0 -4  8  325  325   3    -2  3  8  866  874   6    -7 -1  9  202  201   6    -3 -5 10  483  471   7

3  1  7  400  397   4     1 -4  8  286  287   2    -1  3  8  739  743   5    -6 -1  9   45   34   9    -2 -5 10  631  642   9

4  1  7  185  184   5     2 -4  8  241  239   3     0  3  8  683  682   5    -5 -1  9   54   55   5    -1 -5 10  626  627   5

5  1  7   74   70   7     3 -4  8  344  344   3     1  3  8  443  459   5    -4 -1  9  330  332   2     0 -5 10  379  385   6

-7  2  7   26   24  20     4 -4  8  476  481   4     2  3  8   92   99   7    -3 -1  9  477  482   3     1 -5 10  320  312   4

-6  2  7  236  235   4     5 -4  8  397  399   8     3  3  8  125  130   9    -2 -1  9  562  568   3     2 -5 10   46   51  13

-5  2  7  542  542   4    -6 -3  8  485  485   6    -7  4  8  308  289   8    -1 -1  9  902  912   5     3 -5 10   75   70   9

-4  2  7  823  816   6    -5 -3  8  358  348   6    -6  4  8  375  371   6     0 -1  9  601  612   3     4 -5 10  216  216   4

-3  2  7  924  927   7    -4 -3  8  238  237   4    -5  4  8  505  501   5     1 -1  9  401  402   2    -5 -4 10  409  395   6

-2  2  7  813  813   5    -3 -3  8  109  108   5    -4  4  8  421  418   4     2 -1  9   55   51   3    -4 -4 10  412  408   6

-1  2  7  629  639   3    -2 -3  8  516  516   4    -3  4  8  298  289   4     3 -1  9  144  142   5    -3 -4 10  180  185   6

0  2  7  178  176   1    -1 -3  8  704  710   4    -2  4  8   30   24   4     4 -1  9  268  263   4    -2 -4 10  100   95   4

1  2  7  299  306   1     0 -3  8  758  763   4    -1  4  8  250  254   3     5 -1  9  292  296   4    -1 -4 10  297  300   3

2  2  7  479  477   4     1 -3  8  850  857   5     0  4  8  460  463   4    -7  0  9  321  327   8     0 -4 10  376  383   3

3  2  7  583  583   6     2 -3  8  582  581   3     1  4  8  553  545   7    -6  0  9  455  460  11     1 -4 10  565  568   4

4  2  7  462  450   7     3 -3  8  436  449   3     2  4  8  474  452   8    -5  0  9  615  630   6     2 -4 10  511  511   4

5  2  7  289  273   5     4 -3  8   57   61   5    -6  5  8   31   52  31    -4  0  9  443  454   3     3 -4 10  410  413   4

-7  3  7  373  362   7     5 -3  8   80   86   5    -5  5  8  118  118   6    -3  0  9  337  338   3     4 -4 10  251  252   4

-6  3  7  321  319   4    -7 -2  8   18   44  17    -4  5  8  337  318   6    -2  0  9   79   78   3    -6 -3 10   58   21  11

-5  3  7  183  180   3    -6 -2  8  233  224   5    -3  5  8  519  516   6    -1  0  9  324  320   2    -5 -3 10  135  133   6

-4  3  7   19   15  19    -5 -2  8  360  353   4    -2  5  8  529  520   6     0  0  9  321  326   2    -4 -3 10  380  379   5

-3  3  7  290  290   3    -4 -2  8  642  640   5    -1  5  8  447  455   7     1  0  9  669  675   4    -3 -3 10  612  610   5

-2  3  7  444  452   4    -3 -2  8  770  779   5     0  5  8  335  335   6     2  0  9  480  469   4    -2 -3 10  878  889   6

-1  3  7  770  769   5    -2 -2  8  824  826   5     1  5  8   91  103  10     3  0  9  548  540   5    -1 -3 10  537  537   4

0  3  7  693  696   5    -1 -2  8  501  503   3    -4  6  8  223  226   7     4  0  9  311  309   5     0 -3 10  564  558   4

1  3  7  577  578   5     0 -2  8   66   56   3    -3  6  8   86   71   9     5  0  9   82   94   7     1 -3 10  110   93   4

2  3  7  405  402   5     1 -2  8  159  159   2    -2  6  8   48   50  18    -7  1  9  101  109  12     2 -3 10  110  110   3

3  3  7  184  176   6     2 -2  8  456  462   3    -1  6  8  220  212   7    -6  1  9   33   36   8     3 -3 10  296  295   5

4  3  7   52   30  17     3 -2  8  501  503   3    -2 -7  9  124  125  10    -5  1  9  279  284   3     4 -3 10  372  383   8

-7  4  7   85   87  13     4 -2  8  432  431   4    -1 -7  9  303  311   7    -4  1  9  444  447   4    -6 -2 10  465  456   6

-6  4  7  258  254   4     5 -2  8  371  368   4     0 -7  9  392  395   5    -3  1  9  561  569   3    -5 -2 10  460  450   5

-5  4  7  539  534   5    -7 -1  8  409  427   9     1 -7  9  443  437   5    -2  1  9  706  716   5    -4 -2 10  326  340   6

-4  4  7  583  588   5    -6 -1  8  391  392   4     2 -7  9  353  342   5    -1  1  9  678  686   4    -3 -2 10  168  169   3

-3  4  7  521  525   5    -5 -1  8  375  376   4    -3 -6  9  537  518   9     0  1  9  556  561   3    -2 -2 10  118  116   3

-2  4  7  440  443   5    -4 -1  8  124  127   2    -2 -6  9  352  347   8     1  1  9  176  177   3    -1 -2 10  297  304   3

-1  4  7  119  119   5    -3 -1  8  287  289   2    -1 -6  9  268  268   3     2  1  9   73   73   6     0 -2 10  634  643   4

0  4  7   85   75   6    -2 -1  8  646  650   4     0 -6  9  108   99   4     3  1  9  212  206   5     1 -2 10  639  644   4

1  4  7  311  301   4    -1 -1  8  897  911   5     1 -6  9  158  154   5     4  1  9  268  260   5     2 -2 10  686  696   5

2  4  7  418  409   6     0 -1  8  917  926   5     2 -6  9  290  286   6    -7  2  9  327  319  11     3 -2 10  378  387   7

3  4  7  375  368   7     1 -1  8  805  806   5     3 -6  9  370  358   5    -6  2  9  410  405   4     4 -2 10  180  184   5

-6  5  7  207  206   5     2 -1  8  597  602   4     4 -6  9  347  342   5    -5  2  9  477  473   4    -7 -1 10   27   23  27

-5  5  7   62   57   8     3 -1  8  201  198   3    -5 -5  9  107  114  11    -4  2  9  325  327   3    -6 -1 10  163  152   5

-4  5  7   85   80   7     4 -1  8   52   42   8    -4 -5  9   37   20  23    -3  2  9  126  122   4    -5 -1 10  398  413   8

-3  5  7  289  283   5     5 -1  8  181  166   3    -3 -5  9  240  236   6    -2  2  9  183  175   5    -4 -1 10  726  743   6

-2  5  7  426  444   6    -7  0  8  160  158  10    -2 -5  9  263  273   5    -1  2  9  411  416   3    -3 -1 10  886  894   6

-1  5  7  554  557   6    -6  0  8  340  346   7    -1 -5  9  544  548   4     0  2  9  556  566   3    -2 -1 10  852  861   5

0  5  7  492  481   6    -5  0  8  481  477   5     0 -5  9  514  514   4     1  2  9  540  541   5    -1 -1 10  530  527   3

1  5  7  365  349   6    -4  0  8  701  707   5     1 -5  9  561  555   5     2  2  9  539  535   5     0 -1 10  254  245   2

2  5  7  224  215   8    -3  0  8  803  811   5     2 -5  9  384  381   5     3  2  9  431  422   5     1 -1 10   55   53   4

Observed and calculated structure factors for Pb(C6H6O7)∙H2O                                                          Page  5

h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s     h  k  l 10Fo 10Fc 10s

2 -1 10  353  360   3    -5 -4 11  309  310   7    -5  3 11  422  413   5    -3  1 12  112  119   6     0  1 13  409  403   6

3 -1 10  402  407   9    -4 -4 11  109  105   9    -4  3 11  335  324   5    -2  1 12   80   76   5     1  1 13  376  365   6

4 -1 10  433  429   8    -3 -4 11   41   22  18    -3  3 11  209  200   5    -1  1 12  341  343   4    -5  2 13  397  387   5

-7  0 10  379  373  10    -2 -4 11  294  295   3    -2  3 11   29    2  16     0  1 12  565  568   4    -4  2 13  491  482   6

-6  0 10  410  432  17    -1 -4 11  485  489   3    -1  3 11  192  191   3     1  1 12  535  532   6    -3  2 13  406  399   5

-5  0 10  246  253   5     0 -4 11  601  608   5     0  3 11  296  297   5     2  1 12  480  471   6    -2  2 13  321  320   4

-4  0 10   87   85   3     1 -4 11  574  573   5     1  3 11  420  417   6    -6  2 12  123  126   6    -1  2 13   62   55   6

-3  0 10  222  218   3     2 -4 11  346  343   4    -5  4 11  171  167   7    -5  2 12  371  362   5     0  2 13   87   99   9

-2  0 10  502  503   3     3 -4 11  249  255   4    -4  4 11  353  342   5    -4  2 12  515  502   5    -4  3 13  208  198   6

-1  0 10  551  560   3     4 -4 11    0   18   1    -3  4 11  508  496   6    -3  2 12  538  534   5    -3  3 13  370  361   6

0  0 10  682  679   4    -5 -3 11  454  443   6    -2  4 11  551  544   6    -2  2 12  409  403   4    -2  3 13  519  517   6

1  0 10  668  657   5    -4 -3 11  476  472   6    -1  4 11  419  415   5    -1  2 12  326  328   5    -1  3 13  426  406   8

2  0 10  410  407   4    -3 -3 11  546  557   4     0  4 11  232  234   6     0  2 12  121  123   6    -3 -4 14  459  456   6

3  0 10  223  224   4    -2 -3 11  378  384   3    -1 -6 12  431  429   5     1  2 12   20   31  20    -2 -4 14  263  260   4

4  0 10   35   20  24    -1 -3 11  326  331   3     0 -6 12  518  504   8    -5  3 12  218  219   5    -1 -4 14  158  158   4

-7  1 10   75   75   9     0 -3 11   83   83   4     1 -6 12  434  419   6    -4  3 12  117  119   6     0 -4 14   32    8  18

-6  1 10  248  244   3     1 -3 11  205  204   3    -3 -5 12  392  385   8    -3  3 12   82   75   8     1 -4 14  134  159   6

-5  1 10  481  481   4     2 -3 11  263  266   3    -2 -5 12  327  323   5    -2  3 12  212  207   4    -4 -3 14   30   18  29

-4  1 10  723  729   5     3 -3 11  412  408   4    -1 -5 12   34   22  17    -1  3 12  407  422   6    -3 -3 14  300  307   5

-3  1 10  734  740   5     4 -3 11  312  310   5     0 -5 12  123  126   7     0  3 12  435  429   5    -2 -3 14  378  384   4

-2  1 10  561  565   4    -6 -2 11  294  296   5     1 -5 12  334  334   5    -4  4 12  420  409   6    -1 -3 14  594  591   5

-1  1 10  188  185   2    -5 -2 11  232  230   5     2 -5 12  431  424   6    -3  4 12  361  357   6     0 -3 14  505  500   4

0  1 10   28   16   9    -4 -2 11   28   12  11    -4 -4 12  151  151   8    -2  4 12  284  288   5     1 -3 14  398  404   4

1  1 10  298  304   2    -3 -2 11  180  176   3    -3 -4 12  343  345   5    -1  4 12  148  157  21    -4 -2 14  423  425   6

2  1 10  323  320   4    -2 -2 11  451  459   3    -2 -4 12  495  495   5    -2 -5 13   30   22  30    -3 -2 14  260  263   3

3  1 10  402  385   6    -1 -2 11  677  690   5    -1 -4 12  432  431   3    -1 -5 13  106  113   8    -2 -2 14  179  172   4

4  1 10  285  277   5     0 -2 11  650  657   4     0 -4 12  518  508   4     0 -5 13  271  275   6    -1 -2 14   65   60   6

-7  2 10  322  318   8     1 -2 11  503  512   4     1 -4 12  298  289   3     1 -5 13  295  292   5     0 -2 14  131  139   4

-6  2 10  251  246   5     2 -2 11  349  354   6     2 -4 12  182  178   4    -4 -4 13  386  382   6     1 -2 14  303  308   4

-5  2 10  170  156   4     3 -2 11  137  136   4     3 -4 12   91   98   7    -3 -4 13  506  500   6    -5 -1 14   30   39  21

-4  2 10   51   45   9     4 -2 11   59   71   8    -5 -3 12  479  460   7    -2 -4 13  536  535   6    -4 -1 14  230  226   5

-3  2 10  306  298   4    -6 -1 11  330  332   8    -4 -3 12  437  434   7    -1 -4 13  463  467   4    -3 -1 14  331  335   4

-2  2 10  456  467   3    -5 -1 11  523  548  13    -3 -3 12  413  419   5     0 -4 13  234  227   4    -2 -1 14  435  438   4

-1  2 10  536  542   4    -4 -1 11  609  619   5    -2 -3 12  111  101   4     1 -4 13   64   52   9    -1 -1 14  451  450   4

0  2 10  678  683   4    -3 -1 11  563  570   4    -1 -3 12   50   44   6     2 -4 13  108  111   6     0 -1 14  398  394   5

1  2 10  454  450   5    -2 -1 11  400  405   3     0 -3 12  294  295   3    -5 -3 13  268  257   7     1 -1 14  245  229   8

2  2 10  331  324   5    -1 -1 11  207  203   2     1 -3 12  380  385   3    -4 -3 13  216  207   6    -5  0 14  419  435  14

3  2 10   22   43  22     0 -1 11  123  117   3     2 -3 12  439  444   4    -3 -3 13   36   20   9    -4  0 14  337  343   8

-6  3 10  267  251   4     1 -1 11  280  285   2     3 -3 12  350  353   7    -2 -3 13  200  206   3    -3  0 14  266  263   5

-5  3 10  464  457   5     2 -1 11  371  376   6    -6 -2 12   82   88   7    -1 -3 13  336  341   3    -2  0 14   46   41  13

-4  3 10  527  516   5     3 -1 11  430  431   5    -5 -2 12  119  123   7     0 -3 13  467  476   4    -1  0 14   80   79   7

-3  3 10  500  494   5     4 -1 11  315  301   6    -4 -2 12  298  301   3     1 -3 13  393  393   4     0  0 14  230  225   5

-2  3 10  306  301   3    -6  0 11  303  298   4    -3 -2 12  623  625   5     2 -3 13  364  362   6     1  0 14  310  309   5

-1  3 10   78   75   5    -5  0 11  124  132   6    -2 -2 12  551  554   4    -5 -2 13  287  287   5    -4  1 14  306  293   5

0  3 10  154  153   3    -4  0 11  129  127   3    -1 -2 12  613  608   5    -4 -2 13  462  474   8    -3  1 14  432  426   5

1  3 10  293  294   5    -3  0 11  398  407   3     0 -2 12  425  420   3    -3 -2 13  481  488   4    -2  1 14  422  424   6

2  3 10  384  381   7    -2  0 11  830  844   6     1 -2 12  256  252   3    -2 -2 13  553  555   4    -1  1 14  481  479   6

-6  4 10  184  170   8    -1  0 11  870  877   7     2 -2 12   42   42   7    -1 -2 13  418  413   4     0  1 14  301  296   8

-5  4 10   24   15  24     0  0 11  752  750   6     3 -2 12  171  171   5     0 -2 13  100   90   4    -4  2 14  276  267   5

-4  4 10  120  112   7     1  0 11  448  444   3    -6 -1 12  322  327  14     1 -2 13   30   14  15    -3  2 14  133  139   6

-3  4 10  288  286   5     2  0 11  211  204   4    -5 -1 12  373  377   8     2 -2 13  221  219   5    -2  2 14    0    9   1

-2  4 10  361  351   5     3  0 11   42   18  13    -4 -1 12  417  427   6    -5 -1 13  214  213   6    -1  2 14  225  219   8

-1  4 10  429  437   6    -6  1 11  440  442   9    -3 -1 12  209  211   3    -4 -1 13   77   79   6    -2 -3 15  483  483   5

0  4 10  464  459   7    -5  1 11  540  535   5    -2 -1 12   85   78   4    -3 -1 13   72   72   5    -1 -3 15  389  380   4

1  4 10  308  298   5    -4  1 11  479  480   5    -1 -1 12  283  289   3    -2 -1 13  330  333   3     0 -3 15  293  285   4

-4  5 10  424  413   5    -3  1 11  422  427   3     0 -1 12  424  432   3    -1 -1 13  449  455   4    -3 -2 15  175  177   4

-3  5 10  278  275   5    -2  1 11  113  113   4     1 -1 12  572  581   7     0 -1 13  494  501   5    -2 -2 15   26   12  26

-2  5 10  150  148   5    -1  1 11   58   46   5     2 -1 12  505  494   5     1 -1 13  494  476   5    -1 -2 15  246  255   4

-1  5 10    0   20   1     0  1 11  415  419   3     3 -1 12  326  318   6     2 -1 13  365  359   5     0 -2 15  380  379   5

-2 -6 11  222  199   8     1  1 11  438  436   3    -6  0 12   33   25  33    -5  0 13  381  383   9    -4 -1 15  390  402  11

-1 -6 11  348  352   5     2  1 11  529  518   6    -5  0 12  170  176   6    -4  0 13  425  437   7    -3 -1 15  502  508   7

0 -6 11  482  474   6     3  1 11  440  423   6    -4  0 12  367  374   6    -3  0 13  466  473   7    -2 -1 15  493  495   5

1 -6 11  482  476   6    -6  2 11   90   98   5    -3  0 12  556  564   4    -2  0 13  405  402   4    -1 -1 15  265  260   7

2 -6 11  302  289   6    -5  2 11   41   34  11    -2  0 12  558  561   4    -1  0 13  248  241   4     0 -1 15  134  141   9

-4 -5 11  438  425   7    -4  2 11  249  239   4    -1  0 12  472  466   4     0  0 13   24    4  23    -3  0 15    0    4   1

-3 -5 11  448  435   7    -3  2 11  505  503   5     0  0 12  414  410   4     1  0 13  138  136   6    -2  0 15  190  195   6

-2 -5 11  448  460   6    -2  2 11  634  640   5     1  0 12   86   79   4     2  0 13  306  306   5    -1  0 15  338  335   5

-1 -5 11  357  362   5    -1  2 11  689  698   5     2  0 12   82   83  10    -5  1 13  126  126   5    -2  1 15  376  371   5

0 -5 11  147  136   6     0  2 11  387  388   3     3  0 12  235  228   5    -4  1 13   26   17  26

1 -5 11   85   80   7     1  2 11  255  250   4    -6  1 12  338  344   6    -3  1 13  253  250   4

2 -5 11  236  231   5     2  2 11   24   10  23    -5  1 12  392  390   4    -2  1 13  408  409   4

3 -5 11  286  277   5    -6  3 11  434  429   5    -4  1 12  316  319   4    -1  1 13  482  481   4