|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Material / Species** | **n** | **δ13C (‰ VPDB)****Wood** | **n** | **δ13C (‰ VPDB)****Charcoal** | **Δ13CWood-charcoal (‰)** |
| Wood – Charcoal | 349 | -28.5 ±1.7 | 84 | -25.7 ±1.8 | -2.8 ±2.5 |
|  Unknown | 14 | -28.8 ±1.5 | 19 | -25.5 ±1.4 | -3.3 ±2.0 |
|  Ash | 55 | -27.4 ±1.4 | 9 | -25.0 ±2.2 | -2.5 ±2.6 |
|  Hazel | 231 | -28.9 ±1.6 | 9 | -25.9 ±0.8 | -3.1 ±1.8 |
|  Maple | 12 | -27.5 ±2.1 | 12 | -25.8 ±2.6 | -1.8 ±3.4 |
|  Alder | 14 | -28.5 ±1.9 | 10 | -25.5 ±0.8 | -3.1 ±2.0 |
|  Lime | 4 | -26.3 ±1.7 | 7 | -27.6 ±1.9 | 1.3 ±2.6 |
|  Betula | 2 | -30.6 ±2.7 | 1 | -24.3 ±0.0 | -6.4 ±2.7 |
|  Oak | 13 | -27.2 ±1.5 | 14 | -25.3 ±2.1 | -1.9 ±2.5 |

Supplementary Table 1.