TABLE SI

TABLE SI. Electrochemical data of the dissimilar weldments for pitting and galvanic corrosion.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pitting Corrosion | | Galvanic Corrosion | |
| Sample specification | **Pitting potential,**  **Epit (V vs. Ag/AgCl)** | **Couple** | **Galvanic current density**  **(IG),**  **nA/cm2** |
| DSS 2205  BM | - | DSS 2205 BM- E2209 weld | - 42.78 |
| AISI 430 FSS BM | - 0.291 | 2205 BM-309LMo weld | -7.65 |
| E309LMo weld | 0.320 | AISI 430 FSS BM-E2209 Weld | 5 |
| E2209  weld | 0.791 | AISI 430 FSS BM-309LMo weld | 13.77 |