TABLE  I. Indexed X-ray powder diffraction data for the title compound, LaC9OH21O12.. Only the peaks with Irel of 1 or greater are presented [a  =  9.986(1) Å, b  = 9.158(1) Å, c  = 11.200(1) Å, α = 115.08(1), β = 117.41(1), γ = 88.61(1), unit-cell volume V = 804.70 Å3, Z  = 2 and space group P1]. All measured lines were indexed. The d-values were calculated using Cu Kα1 radiation (λ = 1.5406 Å).

| 2obs (deg) | dobs (Å) | I obs | h | k | l | 2cal (deg) | dcalc (Å) | Δ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.241 | 8.63075 | 100 | 1 | 0 | -1 | 10.209 | 8.65733 | 0.032 |
| 10.981 | 8.05073 | 42 | 0 | 1 | 0 | 10.964 | 8.06321 | 0.017 |
| 13.018 | 6.79521 | 1 | 1 | 1 | -1 | 13.008 | 6.80052 | 0.010 |
| 13.322 | 6.64082 | 2 | 1 | -1 | 0 | 13.325 | 6.63937 | -0.003 |
| 16.413 | 5.39648 | 9 | 1 | 1 | -2 | 16.407 | 5.39854 | 0.006 |
| 16.530 | 5.35854 | 8 | 1 | 1 | 0 | 16.534 | 5.35725 | -0.004 |
| 16.709 | 5.30154 | 4 | 1 | -1 | -1 | 16.724 | 5.29694 | -0.015 |
| 17.538 | 5.05277 | 11 | 1 | 0 | -2 | 17.528 | 5.05554 | 0.010 |
| 17.812 | 4.97565 | 5 | 2 | 0 | -1 | 17.812 | 4.97556 | 0.000 |
| 17.940 | 4.94044 | 3 | 0 | 1 | -2 | 17.952 | 4.93717 | -0.012 |
| 19.428 | 4.56528 | 2 | 0 | 2 | -1 | 19.432 | 4.56442 | -0.004 |
| 20.232 | 4.38563 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20.216 | 4.38907 | 0.016 |
| 20.469 | 4.33539 | 29 | 2 | 0 | -2 | 20.444 | 4.34072 | 0.025 |
| 20.776 | 4.27201 | 7 | 2 | 1 | -1 | 20.764 | 4.27445 | 0.012 |
| 21.113 | 4.20458 | 5 | 2 | -1 | -1 | 21.117 | 4.20370 | -0.004 |
| 21.840 | 4.06623 | 14 | 1 | 2 | -1 | 21.875 | 4.05983 | 0.009 |
| 21.908 | 4.05377 | 14 | 0 | 2 | -2 | 21.875 | 4.05983 | 0.033 |
| 21.977 | 4.04119 | 18 | 0 | 2 | 0 | 21.972 | 4.04207 | 0.005 |
| 22.177 | 4.00520 | 2 | 1 | -2 | 0 | 22.192 | 4.00246 | -0.015 |
| 24.000 | 3.70494 | 2 | 1 | 1 | -3 | 24.003 | 3.70449 | -0.003 |
| 24.251 | 3.66716 | 3 | 1 | -1 | -2 | 24.268 | 3.66461 | -0.017 |
| 25.135 | 3.54015 | 2 | 2 | 1 | -3 | 25.138 | 3.53973 | -0.003 |
| 25.562 | 3.48197 | 5 | 2 | -1 | -2 | 25.539 | 3.48512 | 0.023 |
| 26.157 | 3.40410 | 5 | 2 | 2 | -2 | 26.129 | 3.40773 | 0.028 |
| 26.467 | 3.36493 | 7 | 1 | -2 | -1 | 26.484 | 3.36284 | -0.017 |
| 26.783 | 3.32594 | 4 | 2 | -2 | 0 | 26.776 | 3.32681 | 0.007 |
| 27.136 | 3.28347 | 8 | 0 | 1 | -3 | 27.119 | 3.28552 | 0.017 |
| 27.195 | 3.27648 | 8 | 0 | 1 | 2 | 27.218 | 3.27375 | -0.023 |
| 27.353 | 3.25791 | 4 | 3 | 0 | -1 | 27.339 | 3.25954 | 0.014 |
| 28.076 | 3.17564 | 3 | 0 | 2 | -3 | 28.082 | 3.17493 | -0.006 |
| 28.350 | 3.14557 | 5 | 3 | 1 | -2 | 28.348 | 3.14574 | 0.002 |
| 28.659 | 3.11235 | 4 | 2 | -2 | -1 | 28.667 | 3.11154 | -0.008 |
| 29.698 | 3.00578 | 3 | 0 | 3 | -2 | 29.716 | 3.00400 | -0.018 |
| 29.777 | 2.99799 | 3 | 0 | 3 | -1 | 29.771 | 2.99859 | 0.006 |
| 30.086 | 2.96790 | 4 | 3 | 1 | -3 | 30.076 | 2.96885 | 0.010 |
| 30.480 | 2.93043 | 6 | 0 | 0 | 3 | 30.497 | 2.92884 | -0.017 |
| 30.865 | 2.89474 | 64 | 1 | -3 | 1 | 30.877 | 2.89369 | -0.012 |
| 32.396 | 2.76135 | 3 | 2 | 1 | -4 | 32.394 | 2.76151 | 0.002 |
| 32.636 | 2.74159 | 4 | 2 | 1 | 1 | 32.645 | 2.74087 | -0.009 |
| 32.799 | 2.72834 | 5 | 2 | -1 | 2 | 32.827 | 2.72604 | -0.028 |
| 33.195 | 2.69669 | 16 | 0 | 3 | 0 | 33.190 | 2.69709 | 0.005 |
| 33.306 | 2.68795 | 12 | 3 | 2 | -3 | 33.283 | 2.68979 | 0.023 |
| 33.721 | 2.65582 | 2 | 2 | -2 | -2 | 33.757 | 2.65304 | -0.036 |
| 34.093 | 2.62769 | 3 | 3 | -2 | -1 | 34.095 | 2.62756 | -0.002 |
| 34.510 | 2.59688 | 4 | 2 | 3 | -2 | 34.521 | 2.59611 | -0.011 |
| 35.362 | 2.53624 | 15 | 3 | -1 | -3 | 35.357 | 2.53659 | 0.005 |
| 35.465 | 2.52911 | 7 | 2 | 0 | -4 | 35.424 | 2.53194 | 0.041 |
| 36.001 | 2.49268 | 2 | 4 | 0 | -2 | 36.014 | 2.49182 | -0.013 |
| 36.507 | 2.45928 | 4 | 0 | 2 | 2 | 36.487 | 2.46055 | 0.020 |
| 36.841 | 2.43775 | 8 | 1 | 0 | -4 | 36.829 | 2.43850 | 0.012 |
| 36.928 | 2.43220 | 10 | 1 | 0 | 3 | 36.934 | 2.43185 | -0.006 |
| 37.059 | 2.42391 | 8 | 0 | 1 | -4 | 37.043 | 2.42490 | 0.016 |
| 37.417 | 2.40153 | 10 | 4 | 0 | -3 | 37.424 | 2.40112 | -0.007 |
| 37.520 | 2.39518 | 8 | 4 | 0 | -1 | 37.541 | 2.39387 | -0.021 |
| 37.930 | 2.37022 | 3 | 4 | -1 | -2 | 37.947 | 2.36922 | -0.017 |
| 38.151 | 2.35700 | 3 | 2 | -3 | 2 | 38.155 | 2.35677 | -0.004 |
| 38.950 | 2.31047 | 1 | 0 | 3 | -4 | 38.976 | 2.30901 | -0.026 |
| 39.612 | 2.27337 | 2 | 3 | 3 | -3 | 39.609 | 2.27353 | 0.003 |
| 40.175 | 2.24280 | 2 | 4 | 1 | -4 | 40.192 | 2.24187 | -0.017 |
| 40.623 | 2.21909 | 11 | 1 | 4 | -2 | 40.606 | 2.21997 | 0.017 |
| 40.751 | 2.21242 | 13 | 2 | 2 | 1 | 40.723 | 2.21386 | 0.028 |
| 40.959 | 2.20166 | 11 | 1 | -4 | 2 | 40.992 | 2.19998 | -0.033 |
| 41.468 | 2.17580 | 15 | 2 | -1 | -4 | 41.478 | 2.17532 | -0.010 |
| 41.551 | 2.17165 | 16 | 2 | -1 | 3 | 41.571 | 2.17067 | -0.020 |
| 41.925 | 2.15314 | 7 | 3 | -3 | -1 | 41.947 | 2.15204 | -0.022 |
| 42.026 | 2.14820 | 6 | 1 | -2 | 4 | 42.057 | 2.14670 | -0.031 |
| 42.561 | 2.12242 | 6 | 3 | -2 | -3 | 42.574 | 2.12181 | -0.013 |
| 42.929 | 2.10508 | 4 | 4 | -2 | -2 | 42.936 | 2.10476 | -0.007 |
| 43.304 | 2.08771 | 8 | 1 | -1 | -4 | 43.317 | 2.08709 | -0.013 |
| 43.429 | 2.08199 | 6 | 1 | 3 | -5 | 43.455 | 2.08081 | -0.026 |
| 43.749 | 2.06750 | 4 | 1 | 3 | 1 | 43.769 | 2.06659 | -0.020 |
| 44.436 | 2.03712 | 5 | 2 | 4 | -2 | 44.447 | 2.03664 | -0.011 |
| 44.721 | 2.02480 | 2 | 0 | 4 | 0 | 44.746 | 2.02374 | -0.025 |
| 45.068 | 2.01001 | 6 | 3 | 0 | -5 | 45.079 | 2.00956 | -0.011 |
| 45.240 | 2.00277 | 5 | 2 | -4 | 0 | 45.213 | 2.00388 | 0.027 |
| 45.733 | 1.98232 | 8 | 3 | -3 | -2 | 45.753 | 1.98151 | -0.020 |
| 45.861 | 1.97708 | 4 | 0 | 2 | 3 | 45.866 | 1.97687 | -0.005 |
| 46.752 | 1.94146 | 6 | 4 | -2 | 1 | 46.749 | 1.94160 | 0.003 |
| 46.844 | 1.93786 | 5 | 4 | 3 | -3 | 46.807 | 1.93932 | 0.037 |
| 47.440 | 1.91490 | 6 | 1 | 0 | 4 | 47.428 | 1.91535 | 0.012 |
| 47.661 | 1.90653 | 8 | 0 | 1 | 4 | 47,718 | 1,90438 | -0.057 |
| 48.051 | 1.89196 | 19 | 3 | 4 | -3 | 48.033 | 1.89263 | 0.018 |
| 48.174 | 1.88742 | 12 | 2 | 4 | -1 | 48.167 | 1.88767 | 0.007 |
| 48.823 | 1.86384 | 2 | 2 | -4 | -1 | 48.841 | 1.86320 | -0.018 |
| 49.046 | 1.85588 | 4 | 2 | 2 | -6 | 49.084 | 1.85453 | -0.038 |
| 49.601 | 1.83641 | 2 | 5 | 2 | -4 | 49.618 | 1.83583 | -0.017 |
| 50.372 | 1.81009 | 4 | 2 | 3 | 1 | 50.389 | 1.80952 | -0.017 |
| 50.758 | 1.79723 | 4 | 0 | 4 | 1 | 50.731 | 1.79811 | 0.027 |
| 50.891 | 1.79284 | 4 | 1 | -5 | 2 | 50.934 | 1.79144 | -0.043 |
| 51.262 | 1.78074 | 3 | 2 | -1 | 4 | 51.293 | 1.77974 | -0.031 |
| 51.533 | 1.77201 | 4 | 1 | 5 | -4 | 51.529 | 1.77214 | 0.004 |
| 51.674 | 1.76750 | 4 | 1 | -2 | 5 | 51.684 | 1.76719 | -0.010 |
| 52.052 | 1.75555 | 2 | 1 | -5 | 3 | 52.010 | 1.75688 | 0.042 |
| 52.376 | 1.74545 | 4 | 4 | -2 | -4 | 52.404 | 1.74460 | -0.028 |
| 52.533 | 1.74061 | 3 | 4 | -2 | 2 | 52.537 | 1.74048 | -0.004 |
| 52.659 | 1.73674 | 3 | 4 | -1 | -5 | 52.699 | 1.73553 | -0.040 |
| 53.837 | 1.70148 | 1 | 1 | -1 | -5 | 53.872 | 1.70047 | -0.035 |
| 54.303 | 1.68798 | 1 | 2 | -4 | 4 | 54.330 | 1.68721 | -0.027 |
| 54.455 | 1.68362 | 1 | 2 | -4 | -2 | 54.465 | 1.68333 | -0.010 |
| 55.349 | 1.65853 | 4 | 1 | -4 | -2 | 55.324 | 1.65923 | 0.025 |
| 55.763 | 1.64719 | 2 | 3 | -4 | 3 | 55.763 | 1.64719 | 0.000 |
| 56.194 | 1.63558 | 4 | 2 | -5 | 0 | 56.212 | 1.63509 | -0.018 |
| 56.722 | 1.62160 | 2 | 5 | -3 | 0 | 56.703 | 1.62210 | 0.019 |
| 56.945 | 1.61578 | 2 | 5 | -1 | 1 | 56.876 | 1.61757 | 0.069 |
| 57.009 | 1.61411 | 2 | 5 | -2 | -4 | 57.046 | 1.61315 | -0.037 |
| 57.150 | 1.61047 | 1 | 5 | -2 | 1 | 57.096 | 1.61186 | 0.054 |
| 57.946 | 1.59022 | 1 | 0 | 4 | -6 | 57.988 | 1.58917 | -0.042 |
| 58.502 | 1.57643 | 3 | 0 | 1 | -6 | 58.496 | 1.57658 | 0.006 |
| 58.839 | 1.56820 | 3 | 2 | 2 | -7 | 58.826 | 1.56851 | 0.013 |
| 59.241 | 1.55851 | 2 | 2 | -3 | 5 | 59.276 | 1.55768 | -0.035 |
| 59.719 | 1.54718 | 2 | 5 | -3 | -3 | 59.740 | 1.54668 | -0.021 |
| 59.910 | 1.54270 | 1 | 1 | 5 | -6 | 59.907 | 1.54277 | 0.003 |
| 60.287 | 1.53395 | 1 | 1 | 5 | 0 | 60.283 | 1.53405 | 0.004 |
| 60.558 | 1.52773 | 3 | 3 | -1 | 4 | 60.563 | 1.52762 | -0.005 |
| 61.027 | 1.51711 | 2 | 4 | -1 | -6 | 61.062 | 1.51633 | -0.035 |
| 61.661 | 1.50302 | 4 | 0 | 6 | -4 | 61.637 | 1.50355 | 0.024 |
| 62.115 | 1.49312 | 3 | 3 | -5 | 3 | 62.099 | 1.49347 | 0.016 |
| 62.438 | 1.48617 | 2 | 4 | 5 | -4 | 62.443 | 1.48607 | -0.005 |
| 62.649 | 1.48168 | 4 | 5 | 2 | 0 | 62.640 | 1.48187 | 0.009 |
| 62.829 | 1.47786 | 2 | 1 | 4 | -7 | 62.833 | 1.47777 | -0.004 |
| 63.274 | 1.46854 | 3 | 1 | -4 | 6 | 63.246 | 1.46911 | 0.028 |
| 63.440 | 1.46509 | 1 | 0 | 0 | 6 | 63.401 | 1.46590 | 0.039 |
| 63.769 | 1.45832 | 1 | 5 | -1 | -6 | 63.799 | 1.45771 | -0.030 |
| 64.166 | 1.45026 | 10 | 2 | 6 | -5 | 64.199 | 1.44958 | -0.033 |
| 64.340 | 1.44675 | 5 | 2 | 6 | -3 | 64.360 | 1.44636 | -0.020 |
| 64.625 | 1.44106 | 2 | 4 | 0 | -7 | 64.610 | 1.44136 | 0.015 |
| 65.002 | 1.43361 | 1 | 4 | 0 | 3 | 65.005 | 1.43355 | -0.003 |
| 65.629 | 1.42142 | 0 | 2 | 5 | 0 | 65.651 | 1.42100 | -0.022 |
| 66.023 | 1.41389 | 1 | 0 | 3 | 4 | 66.062 | 1.41316 | -0.039 |
| 66.677 | 1.40160 | 1 | 6 | -3 | 0 | 66.641 | 1.40227 | 0.036 |
| 67.025 | 1.39517 | 2 | 2 | 6 | -6 | 67.012 | 1.39540 | 0.013 |
| 67.465 | 1.38714 | 2 | 1 | 6 | -1 | 67.496 | 1.38657 | -0.031 |
| 67.658 | 1.38365 | 2 | 1 | -6 | 5 | 67.669 | 1.38345 | -0.011 |
| 68.393 | 1.37056 | 2 | 2 | 3 | -8 | 68.359 | 1.37117 | 0.034 |
| 68.594 | 1.36703 | 1 | 4 | -2 | -6 | 68.561 | 1.36761 | 0.033 |
| 69.679 | 1.34838 | 2 | 3 | -4 | -4 | 69.700 | 1.34801 | -0.021 |
| 69.958 | 1.34368 | 1 | 2 | 2 | 4 | 69.991 | 1.34313 | -0.033 |