|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Context | Artifact Number | Warp diameter (mm) | Weft diameter (mm) | Warps x Wefts/ cm | Fabric density score  (Cassman 1997:87)  Warp diameter/warps/unit + weft diameter/wefts/unit |
| CV2/1/1 | 7174-2 | 1.9 | 1.8 | 20 x 5 | 45.5 |
| CV2/1/1 | 8231-1 | 1.1 | 1.0 | 10 x 11 | 20.10 |
| CV2/1/1 | 8231-2 | 0.5 | 0.6 | 28 x 6 | 11.78 |
| CV2/1/2 | 7161 | 1.3 | 1.0 | 20 x 5 | 26.50 |
| CV2/1/2 | 8233-8 | 0.4 | 0.5 | 28 x 4 | 13.93 |
| CV2/1/2 | 8233-9 | 0.4 | 0.6 | 28 x 10 | 7.43 |
| CV2/1/3 | 8347 | 0.7 | 0.8 | 16 x 3 | 31.04 |
| CV2/1/5 | 8250-3 | 1.0 | 0.7 | 30 x 6 | 15.00 |
| CV2/1/5 | 8250-4 | 0.7 | 0.8 | 16 x 8 | 14.37 |

Supplemental Table 1. Fabric Density Scores Calculated as per Cassman (1997:87).

**References Cited**

Cassman, Vicki

1997 A Reconsideration of Prehistoric Ethnicity and Status in Northern Chile: The Textile Evidence. PhD dissertation, Department of Archaeology, Arizona State University, Arizona.