|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Site** | **Sample type** | **Compositional groups** | | | | | | **Petrographic groups** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **G1** | **G2** | **G3** | **G4** | **Un** | **TOTAL** | **A** | | | **B** | | | **C** | | | **D** | **E** | | **F** | **G** | **H** | | **I** | **Un** | **TOTAL** |
|  |  |  |  |  |  | **A1** | **A2** | **A3** | **B1** | **B2** | **B3** | **C1** | **C2** | **C3** | **D3** | **E2** | **E3** | **F3** | **G3** | **H1** | **H2** | **I1** | **Un** |  |
| Chipihuayco | Polished jar | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | **21** | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | **21** |
| Chipihuayco | Polished bowl | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | **27** | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | **27** |
| Chipihuayco | Polished unk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** |
| Chipihuayco | Smoothed jar | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | **11** | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **11** |
| Chipihuayco | Smoothed bowl | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | **5** | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **5** |
| Chipihuayco | Smoothed unk | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | **9** | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **9** |
| Finispatria | Polished jar | 0 | 13 | 10 | 1 | 0 | **24** | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | **24** |
| Finispatria | Polished bowl | 0 | 6 | 19 | 2 | 1 | **28** | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | **28** |
| Finispatria | Polished unk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** |
| Finispatria | Smoothed jar | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | **11** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | **11** |
| Finispatria | Smoothed bowl | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | **9** | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **9** |
| Finispatria | Smoothed unk | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | **7** | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **7** |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  | **154** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **154** |