|  | Measures | Material type | Time |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Day 7 | Day 14 | Day 90 |
| Water | Sorption (µg/mm3) | P2S | 19.17(1.673) | 24.45(1.493) | 30.96(.962) |
|  |  | P14M | 24.88(.464) | 32.81(.925) | 40.97(1.412) |
|  |  | PM | 31.49(.707) | 42.43(1.224) | 46.77 (3.147) |
|  |  | Ge | 22.92(.390) | 26.32(.277) | 27.45(.244) |
|  |  | En | 15.85(.002) | 18.40(.231) | 18.68(.492) |
|  | Solubility (µg/mm3) | P2S | 18.30(1.412) | 22.45(.706) | 26.60(2.015) |
|  |  | P14M | 19.27(1.602) | 28.49(1.623) | 45.83(1.224) |
|  |  | PM | 25.42(1.227) | 35.61(1.669) | 49.42(2.972) |
|  |  | Ge | 17.53(.513) | 24.08(.243) | 29.15(.260) |
|  |  | En | 11.81(.216) | 16.73(.261) | 22.02(.868) |
| Saliva | Sorption (µg/mm3) | P2S | 18.30(3.246) | 24.90(3.235) | 29.05(2.824) |
|  |  | P14M | 10.43(14.392) | 19.67(14.635) | 29.79(17.452) |
|  |  | PM | 44.56(13.637) | 52.74(14.101) | 64.33(12.946) |
|  |  | Ge | 22.10(.928) | 24.95(1.007) | 33.40(.520) |
|  |  | En | 15.27(.465) | 16.98(.487) | 23.44(.252) |
|  | Solubility (µg/mm3) | P2S | 15.28(.800) | 21.88(2.972) | 30.00(2.811) |
|  |  | P14M | 5.83(14.205) | 14.14(14.240) | 30.94(17.181) |
|  |  | PM | 42.46(13.868) | 50.58(13.416) | 64.35(12.946) |
|  |  | Ge | 19.25(2.312) | 23.50(.694) | 34.25(.284) |
|  |  | En | 11.87(.784) | 15.28(.495) | 23.75(.236) |

Table 1. Univariate descriptive statistics for sorption and solubility in water and saliva, for experimental materials (P2S, P14M, PM) and marketed resin composites (Ge=Gaenial®, En= Enamel HRV®)