| Resin composite material | Number of fluorescence units at three moments (SD) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21h |  | 72 h |  | 7 days |  |
|  | reMSCs | gtMSCs | reMSCs | gtMSCs | reMSCs | gtMSCs |
| Plastic | 130000 (13397) | 131300 (4614) | 157300 (21840) | 128300 (14089) | 163400 (18478) | 145700 (1840) |
| Ge | 155200 (23068) | 127200 (860) | 127500 (7906) | 119400 (5720) | 197000 (35940) | 149200 (5364) |
| En | 147700 (22772) | 124800 (1980) | 140400 ( 4139) | 124000 (15879) | 174500 (35105) | 139400 (7307) |
| PM | 141200 (15623) | 138100 (10720) | 126700 (12448) | 137400 (17043) | 141400 (9516) | 153000 (17901) |
| P14M | 139800 (10508) | 133700 (4520) | 134700 (10155) | 141200 (26833) | 160400 (8695) | 154000 (8360) |
| P2S | 141200 (11570) | 132600 (7659) | 132800 (8011) | 145700 (24480) | 156200 (4529) | 134500 (4974) |

Tabel 3. Number of fluorescent units as revealed by Alamar Blue test (SD=standard deviation, reMSCs=re-entry mesenchymal stem cells, gtMSCs= granulation tissue mesenchymal stem cells)